
ESPECIFICACIONES TECNICAS




MATERIALES DE CONSTRUCCION


CEMENTO
El cemento utilizado será Cemento Portland de tipo normal de calidad y condición aprobadas, cuyas características satisfagan las especificaciones para cemento Portland tipo "I" y cuya procedencia no haya sido observada por la H.A.M. 

Se deberá utilizar un solo tipo de cemento, excepto cuando se  justifique la necesidad de empleo de otros tipos de cemento, siempre que cumplan con las características y calidad requeridas para el uso destinado, o cuando el Supervisor de Obra lo autorice en forma escrita.         

El cemento vendrá perfectamente acondicionado en bolsas herméticamente cerradas, con la marca de fábrica. La aceptación del cemento, podrá estar basada en la certificación de la fábrica o en la factura de compra emitida por el distribuidor mayorista, en la que se indique claramente la fecha de adquisición.        

El cemento se debe almacenar en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y de la humedad, es decir, se debe guardar en un lugar seco, abrigado y cerrado, quedando constantemente sometido a examen por parte del Supervisor de Obra.

Las bolsas de cemento almacenadas, no deben ser apiladas en montones mayores a 10 unidades.

El cemento que por cualquier motivo haya fraguado parcialmente, debe rechazarse. El uso de cemento recuperado de bolsas rechazadas, no será permitido.

Todo cemento que presente grumos o cuyo color esté alterado será rechazado y deberá retirarse de la obra, así mismo, el cemento que haya sido almacenado por el Contratista por un período de más de 60 días necesitará la aprobación del Supervisor antes de ser utilizado en la obra.

En caso de disponerse de varios tipos de cemento, estos deberán  almacenarse por separado.

El cemento a ser empleado deberá cumplir con la calidad requerida según los ensayos de: finura de molido, peso específico, fraguado, expansión y resistencia, pudiendo ser 

exigida su comprobación por el Supervisor de Obra.


AGREGADOS
a) Generalidades  

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales, que  permitan garantizar la resistencia adecuada y la durabilidad del  hormigón.

b) Tamaño máximo de los agregados 

Para lograr la mayor compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de las armaduras, el tamaño máximo de los agregados no  deberá exceder de la menor de las siguientes medidas:

‑ 1/5 de la mínima dimensión del elemento estructural que se vacíe.

‑ 1/3 del espesor de las losas (para el caso del vaciado de losas).

3/4 de la mínima separación entre barras.

Los agregados se dividirán en dos grupos:

Arena de 0.02 mm a 7 mm 

Grava de 7.00 mm a 30 mm 

A R E N A  

Los agregados finos para el hormigón se compondrán de arenas naturales y deberán estar compuestas por partículas  duras, resistentes y durables, exentas de sustancias perjudiciales tales como escorias, arcillas, material orgánico u otros. 

Tampoco contendrán porcentajes mayores a:

SUSTANCIAS NOCIVAS                % EN PESO                     

Terrones de Arcilla




1                        

Carbón y Lignito




1                        

Material que pasa al tamiz No. 200


5

Otras substancias nocivas                                       

mica, álcalis pizarra,                                          

partículas blandas




1                        

La arena sometida al ensayo de durabilidad en una solución de  sulfato de sodio ‑ según el método AASHTO T‑104, después de 5 ciclos de ensayo, no debe sufrir una pérdida de peso superior al 10 %. 

Las probetas de mortero preparadas con la arena a utilizarse, deberán tener más resistencia a la compresión a los 7 y 28 días de lo especificado por la norma. 

Con el objeto de controlar el grado de uniformidad, se determinará el módulo de fineza en muestras representativas de los yacimientos de arena.

Los yacimientos de arena a ser utilizados por el Contratista, deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra, en base a los resultados que arrojen los ensayos realizados en muestras representativas de cada yacimiento.

En caso de utilizarse arenas provenientes de machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas, no deberán acusar principios de descomposición.

Se rechazarán de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada (caolinización de los feldespatos). 

G R A V A 

La grava será igualmente limpia, libre de todo material pétreo  descompuesto, sulfuros, yeso o compuestos ferrosos, que provengan de rocas blandas, friables o porosas.  Los límites permisibles de las sustancias que podrá presentar la grava se dan en la siguiente tabla:

               SUSTANCIAS NOCIVAS                 % EN PESO                    

               Terrones de Arcilla                 

0.25                      

               Partículas blandas                  

5                       

               Material que pasa al tamiz No.200   
1

La grava de origen machacado, no deberá contener polvo proveniente del machaqueo.  

La grava proveniente de ríos no deberá estar mezclada con arcilla.

La granulometría de los agregados debe ser uniforme y entre los siguientes límites:

               ABERTURA DEL TAMIZ (mm)         % QUE PASA                      

                       31.5  




  100                         

                         16                     


62 ‑ 80                       

                          8                      


38 ‑ 62                       

                          4                      


23 ‑ 47                       

                          2     


     

14 ‑ 37                       

                          1                        


 8 ‑ 28                       

                          0.2                      


 1 ‑  8           

A G U A
Debe ser potable, limpia, clara y no contener más de 5 gr/lt de  materiales en suspensión ni más de 15 gr/lt de materiales solubles perjudiciales al hormigón.

No deberán emplearse aguas de alta montaña ya que por su gran  pureza son agresivas al hormigón, tampoco aguas con PH<5, ni las que contengan aceites, grasas o hidratos de carbono.

Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado sanitario. 

La temperatura será superior a 5°C.  

El Supervisor de Obra deberá aprobar por escrito las fuentes de agua a ser utilizadas.


PIEDRA

Piedra para Hormigón Ciclópeo
La piedra a utilizarse deberá reunir las siguientes características:

a)
Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable 

y de buen aspecto.

b)
Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin grietas ni planos de fractura.

c)
Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o in​crustadas.

d)
No debe tener compuestos orgánicos.

e) 
El tamaño máximo de la unidad pétrea será de 15 cm.

Piedra para mampostería
La piedra a utilizarse deberá reunir las siguientes características:

a)
Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto.

b)
Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin grietas ni planos de fractura.

c)
Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o in​crustadas.

d)
No debe tener compuestos orgánicos.

e)
En la Mampostería Tipo B, la mínima dimensión de la unidad pétrea debe ser 0.30 m.

f)
En la Mampostería Tipo A, las dimensiones mínimas de la unidad pétrea será 0.20 x 0.20 x 0.25.

g)
Las piedras para la mampostería tipo A, además de cumplir con las características anteriores, deben ser cor​tadas y presentar por lo menos 4 caras planas.

Piedra bruta 

La piedra a utilizarse deberá reunir las siguientes características:

a)
Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto.

b)
Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin grietas ni planos de fractura.

c)
Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o in​crustadas.

d)
No debe tener compuestos orgánicos.

e)
Las dimensiones mínimas de la unidad pétrea será de 0.25 metros.

Piedra Seleccionada
La piedra a utilizarse deberEQ \O(',a) reunir las siguientes características:

a)
Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto.

b)
Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin grietas ni planos de fractura.

c)
Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas.

d)
No debe tener compuestos orgánicos.

e)
La dimensión mínima de la unidad pétrea será de 30 cm. 

Piedra huevillo

Este material deberá reunir las siguientes condiciones:                                                                

a)
La piedra huevillo debe ser de canto rodado escogido de 1" de espesor aproximadamente  además deberá dar una coloración blanca en apariencia.

b)
Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto.

c)
Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin grietas ni planos de fractura.

d)
Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas.


SILLARES
Calidad del Material  

La piedra que debe usarse para la elaboración de sillares debe ser roca ignea intrusiva, tales como granodioritas, sienitas, andesitas, etc.

Los minerales que conforman la estructura de la roca deben cumplir las condiciones de durabilidad tales que la acción de meteorismo no cambie su resistencia al desgaste.

Ensayos  
Para efectos de control de calidad de la piedra empleada en la elaboración de sillar, el material deberá cumplir los siguientes requisitos:

a)
Ensayos de Desgaste  

Se utilizará el ensayo en la máquina de Los Angeles - norma ASTM C 535 y AASHTO T 96 - con muestra Tipo I, pudiendo aceptarse material que tenga como máximo el 90 % de desgaste de la piedra comanche, 4,5 % de desgaste a 100 revoluciones y máximo 19 % de desgaste a 500 revoluciones para la misma piedra.

b)
Para verificar la durabilidad de los minerales cons​tituyentes de la piedra, se realizará el ensayo según  el mEQ \O(',e)todo AASHTO T 104, para lo cual se deberá moler la piedra y someter el agregado fino a una solución de sulfato de sodio. Después de los cinco ciclos de ensayo, la muestra no debe sufrir pérdida de peso superior al 10%.

c)
Análisis Petrográfico  

El Fiscal de Obra podrá exigir la presentación de análisis petrográfico realizado por un laboratorio idóneo. El informe  de dicho análisis será puesto en consideración del Departamento de Geotecnia y Mecánica de Suelos, el cual determinará si la piedra es apta para sillares.
Condiciones Geométricas del Material
El material a proveerse deberá ser labrado en forma de prisma cuyas dimensiones serán de dos tipos:

A: 0.40 x 0.60 x 0.30

B: 0.40 x 0.30 x 0.30 

Todas las unidades deberán presentar :

a) Cara o superficie de "desgaste"

Es aquella que debe ser labrada; en el tipo A tiene dimensiones 0.40 x 0.60 m, en el Tipo B 0.40 x 0.30 m.

Esta cara deberá tener los cuatro ángulos rectos y las cuatro aristas regladas, permitiéndose variaciones máximas por efecto de labrado de 0.5 cm respecto a la línea recta.

b)
Cara o superficie inferior de asiento.  En esta cara no se exigen condiciones geométricas exac​tas, ya que para tener una buena adherencia con la mezcla es conveniente una superficie rugosa.

c) Caras laterales.  Estas son las que están en contacto con el sillar adyacente, o una de ellas forma la arista de la cresta del vertedero.

Estas cuatro caras, que entre sí forman cuatro aristas, deben tener las siguientes condiciones mínimas en su conformación:

-
Las aristas deben formar ángulos rectos con las aris​tas de las caras de desgaste.

-
Estas mismas aristas, al igual que la superficie de las caras, deben presentar un labrado cuidadoso, tal que los defectos propios del trabajo, no excedan a 1 cm respecto a las especificaciones técnicas.


ACERO

Generalidades

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal, en diámetros no mayores de 25 mm; ni al 96% en diámetros superiores.

Se considerará como límite elástico del acero, el valor de la tensión que produce una deformación remanente del 0.2%.

Se prohibe la utilización de barras lisas trefiladas como armaduras para hormigón armado, excepto como componentes de mallas electrosoldadas.

Hierro para estructuras

Este material a utilizarse en las estructuras, deberá satisfacer los requisitos de las especificacio​nes proporcionadas por la ASTM en sus grados interme​dio y mínimo, con límites de fluencia mínimas de 4200 Kg./cm2. respectivamente, según las normas A615; "Barras corrugadas de acero para el refuerzo de hormigón, en los grados 60 y 40".

En la prueba de doblado en frió no deben aparecer grietas; dicha prueba consiste en doblar las barras con diámetro 3/4" o inferior en frió a 180° sobre una barra con diámetro 3 ó 4 veces mayor al de la prueba, si es lisa o corrugada respectivamente.

Para barras con diámetro mayor a 3/4" el ángulo de doblado será de 90°.

No debe tener compuestos orgánicos.

Barras lisas

Las barras lisas son aquellas que no cumplen las condiciones de adherencia.

Para su utilización como armaduras de hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Carga unitaria de rotura comprendida entre 330 y 490    MPa.

- Límite elástico igual o superior a 215 MPa.

- Alargamiento de rotura, en tanto por ciento, medido sobre base de cinco diámetros, igual o superior a 23.

- Ausencia de grietas después del ensayo de doblado simple, a 180°, efectuado a una temperatura de 23°C.

- Ausencia de grietas después del ensayo de doblado - desdoblado a 90°, a la temperatura de 23° C.

Este acero se designa por AH 215 L (Acero liso para hormigón).

Barras corrugadas

Las barras corrugadas son las que presentan, en el ensayo de adherencia por flexión una tensión media de adherencia y una tensión de rotura de adherencia que cumplen, simultáneamente las dos condiciones siguientes:

- diámetros inferiores a 8 mm:

  
Tensión media de adherencia        
> ó =     7 MPa

  
Tensión de rotura de adherencia
> ó =   11.5 MPa

- diámetros de 8 a 32 mm, ambos inclusive:

  
Tensión media de adherencia
> ó =  8 - 0.12 Ý MPa

  
Tensión de rotura de adherencia  
> ó = 13 - 0.20 Ý MPa

donde:  Ý = diámetro en mm.

- diámetro superiores a 32 mm:

  
Tensión media de adherencia  
> ó =      4 MPa

  
Tensión de rotura de adherencia  
> ó =      7 MPa

- No presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado - desdoblado a 90°.

- Llevarán grabadas las marcas de identificación  relativas a su tipo y fábrica de procedencia.

Designación

Clase de
Límite

Carga unit. 

Alargam. De acero
 elástico
de rotura 

rotura en %        
no < que
 no < que
 sobre base de 

  



MPa 
      
MPa 
 
5 diám. no<que

 
AH 400.N.D.N

400

520


16       

 
AH 400 F.E.F.

400

440
  

12       

 
AH 500 N.D.N.
500

600
  

14       

 
AH 500 F.E.F.

500

550
  

10       

 
AH 600 N.D.N.
600

700
  

12       

 
AH 600 F.E.F.

600

660
  

 8        


MADERA

La madera a utilizarse será  de buena calidad, completamente seca, sin rajaduras, ojos o picaduras que pudieran afectar su resistencia, previamente aprobada por el Supervisor de Obra.

Madera machihembrada - parquet
La madera machihembrada y parquet serán de primera calidad del tipo mara de 3", tratadas y secadas con una humedad máxima de 10 % cuyo estacionamiento a la sombra antes de su uso sea verificado por el Supervisor de obra en un tiempo no menor a los seis meses.


ADITIVOS 

El uso de aditivos, tanto en lo referente a la marca, como a la dosificación, queda a criterio del Contratista. En caso de  emplearse aditivos, el Contratista deberá demostrar mediante ensayos de laboratorio que el aditivo no influye negativamente en las propiedades mecánicas del hormigón. 

El Contratista solo podrá utilizar aditivos en el caso de que  sean requeridos en los planos o que sean expresamente aprobados por el Supervisor.  El trabajo, deberá ser encomendado a personal  calificado.

Tanto la calidad como las condiciones de almacenamiento y utilización deberán aparecer claramente especificadas en los correspondientes envases o en los documentos de suministro.

Se deberá contar con bench mark de control de niveles, si el proyecto así lo exige. Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos tan pronto como el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir.

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura.

Los plazos mínimos de desencofrados serán los siguientes:       

Encofrados laterales de vigas y muros



 3 días                        Encofrados de columnas





 5 días                        Encofrados de losas






14 días 

Fondos de vigas dejando puntales




14 días 

Retiro de puntales de seguridad




21 días

Para el desencofrado de elementos estructurales importantes o de grandes luces, se requerirá la autorización del Supervisor. 

INSTALACION DE FAENAS 





CODIGO: 01 500 05

UNIDAD: GL   



 
ITEM  No. INF 001

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciación de las obras que realizará el Contratista, tales como: Instalaciones necesarias para los trabajos, transporte de equipos, herramientas, habilitación de vías de acceso, etc.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
En forma general todos los materiales que el Contratista se propone emplear en las construcciones auxiliares, deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El Contratista deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos.

3.
FORMA DE EJECUCION

Con anterioridad a la iniciación de la construcción de las obras auxiliares, estas deberán ser aprobadas por el Supervisor de Obra con respecto a su ubicación dentro del área que ocuparán las obras motivo del contrato.

4.
MEDICION

No corresponde efectuar ninguna medición; por tanto el precio debe ser estimado en forma global, conforme a la clase de la obra.

5.
FORMA DE PAGO
El pago por este ítem se hará por el precio global aceptado en la propuesta.

REPLANTEO, TRAZADO Y ENSAYOS DEL TERRENO


CODIGO: 01-650-05

UNIDAD: GL




ITEM  No. RET 001

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende los trabajos de replanteo y trazados necesarios para localizar las obras de acuerdo a los planos.

Todo el trabajo de replanteo será iniciado previa notificación a la Supervisión de Obras.

Igualmente, comprende la realización de todas las pruebas necesarias para determinar la calidad y resistencia del terreno y su capacidad para soportar las cargas de diseño.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo necesarios, tanto para el replanteo y trazado de las edificaciones como para los ensayos del terreno, igualmente estarán a su cargo los gastos que demanden los ensayos de materiales y de suelos.

3.
FORMA DE EJECUCUION

El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, serán realizados por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones e indicaciones de los planos correspondientes.

El trazado deberá ser aprobado por escrito por el Supervisor de Obras con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de excavación.

Para los ensayos o pruebas de carga se abrirán pozos en los lugares que indique el Supervisor de Obra.

Si al abrir los pozos se encontrara agua o humedad notoria, el contratista deberá de inmediato comunicar este hecho al Supervisor de Obra y tomar todas las precauciones que el caso aconseje a fin de evitar cualquier perjuicio a las obras por tal motivo.

Los ensayos o pruebas de carga serán realizados por el contratista de acuerdo con las instrucciones del Supervisor de Obra y en presencia de éste.

4.
MEDICION
No corresponde efectuar ninguna medición, por tanto, el precio debe ser tomado en forma global, conforme al tipo de obra.

5.
FORMA DE PAGO
El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. 

DEMOLICION MURO DE ADOBE




 CODIGO: 02 050 20 

UNIDAD: M3


       ITEM  No. DEM 001 - DEM 004

1.
DESCRIPCION

Este capítulo se refiere a la demolición de estructuras que debe ejecutarse antes de iniciar los trabajos.

2.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista realizará los trabajos de demolición, empleando las herramientas y equipo convenientes.

3.
FORMA DE EJECUCION
Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a demolerse, el Contratista procederá de inmediato a la demolición.

El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que este ocasionará.

Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser subsanada por el Contratista a su entero costo.

4.
MEDICION
Las demoliciones se medirán: en metros cuadrados los muros de ladrillo y en metros cúbicos los muros de adobe, mampostería de piedra y hormigones ciclópeo y armado, en metros lineales los cordones de acera, bordillos.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo de demolición ejecutado se pagará de acuerdo con éstas especificaciones, medido según lo previsto en el punto de medición y al precio de la propuesta aceptada.

Dicho precio será la compensación total por todo el trabajo, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el mismo.

DEMOLICION MURO DE LADRILLO




CODIGO: 02 050 25

UNIDAD: M2


     ITEM  No. DEM 001 - DEM 004

1.
DESCRIPCION

Este capítulo se refiere a la demolición de estructuras que debe ejecutarse antes de iniciar los trabajos.

2.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista realizará los trabajos de demolición, empleando las herramientas y equipo convenientes.

3.
FORMA DE EJECUCION
Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a demolerse, el Contratista procederá de inmediato a la demolición.

El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que este ocasionará.

Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser subsanada por el Contratista a su entero costo.

4.
MEDICION
Las demoliciones se medirán: en metros cuadrados los muros de ladrillo y en metros cúbicos los muros de adobe, mampostería de piedra y hormigones ciclópeo y armado, en metros lineales los cordones de acera, bordillos.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo de demolición ejecutado se pagará de acuerdo con éstas especificaciones, medido según lo previsto en el punto de medición y al precio de la propuesta aceptada.

Dicho precio será la compensación total por todo el trabajo, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el mismo.

DEMOLICION BORDILLOS Y CORDONES



 
CODIGO: 02 050 05

UNIDAD: ML


      ITEM  No. DEM 001 - DEM 004

1.
DESCRIPCION

Este capítulo se refiere a la demolición de estructuras que debe ejecutarse antes de iniciar los trabajos.

2.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista realizará los trabajos de demolición, empleando las herramientas y equipo convenientes.

3.
FORMA DE EJECUCION
Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a demolerse, el Contratista procederá de inmediato a la demolición.

El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que este ocasionará.

Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser subsanada por el Contratista a su entero costo.

4.
MEDICION
Las demoliciones se medirán: en metros cuadrados los muros de ladrillo y en metros cúbicos los muros de adobe, mampostería de piedra y hormigones ciclópeo y armado, en metros lineales los cordones de acera, bordillos.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo de demolición ejecutado se pagará de acuerdo con éstas especificaciones, medido según lo previsto en el punto de medición y al precio de la propuesta aceptada.

Dicho precio será la compensación total por todo el trabajo, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el mismo.

DEMOLICION HORMIGON CICLOPEO



   
CODIGO: 02 050 10

UNIDAD: M3


      ITEM  No. DEM 001 - DEM 004

1.
DESCRIPCION

Este capítulo se refiere a la demolición de estructuras que debe ejecutarse antes de iniciar los trabajos.

2.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista realizará los trabajos de demolición, empleando las herramientas y equipo convenientes.

3.
FORMA DE EJECUCION
Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a demolerse, el Contratista procederá de inmediato a la demolición.

El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que este ocasionará.

Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser subsanada por el Contratista a su entero costo.

4.
MEDICION
Las demoliciones se medirán: en metros cuadrados los muros de ladrillo y en metros cúbicos los muros de adobe, mampostería de piedra y hormigones ciclópeo y armado, en metros lineales los cordones de acera, bordillos.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo de demolición ejecutado se pagará de acuerdo con éstas especificaciones, medido según lo previsto en el punto de medición y al precio de la propuesta aceptada.

Dicho precio será la compensación total por todo el trabajo, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el mismo.

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA



CODIGO: 02 050 15

UNIDAD: M3




  ITEM No DEM 005
1.
DESCRIPCION
Este ítem incluye la demolición de las estructuras o elementos de mampostería de piedra en los lugares indicados en los planos.

2.
FORMA DE EJECUCION
La demolición será realizada de acuerdo a las dimensiones y volúmenes establecidos en los planos, sin reconocimiento de pago por trabajos no autorizados.

La forma de ejecución de este ítem se deja a criterio del Contratista.

Si provocaran daños en estructuras adyacentes, taludes, abanicos aluviales, etc.  o perjudica el desarrollo del proyecto  debido a las labores de demolición, será responsabilidad del Contratista, debiendo reparar, reponer o en​mendar los daños por cuenta propia, sin que esto signifique una ampliación del plazo dado para la ejecución del trabajo.

Los escombros deberán ser retirados del lugar de demolición y dispuestos en la zona autorizada por el Supervisor de Obra. 

3.
MEDICION
Para el pago de éste ítem la medición de las obras a demolerse será en metros cúbicos.

4.
FORMA DE PAGO
El pago de este trabajo, será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por la mano de obra, herramientas y/o equipo y todas las actividades necesarias para completar el trabajo.

EXCAVACION CON AGOTAMIENTO




CODIGO: 02 200 05

UNIDAD: M3


      ITEM  No.  EXC 001 - EXC 006

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la excavación bajo el nivel freático que eventualmente pudiera presentarse durante la ejecución de las obras.

Para el achicamiento, el Contratista dispondrá el número y clase de unidades de bombeo necesarias.  El agua extraída se evacuaría de manera que no cause ninguna clase de daños.

2.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista realizará los trabajos descritos empleando las herramientas y/o equipo convenientes, debiendo estos contar con la aprobación previa del Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION

A criterio del Contratista y con el empleo de equipo adecuado.

Los volúmenes de excavación deberán ceñirse estrictamente a las dimensiones y niveles de fundación establecidos en los planos del proyecto.

Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del proyecto.  En tal caso, el Contratista deberá informar inmediatamente por escrito al Supervisor de Obra para su aprobación.

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores en que el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal.

Se tendrá especial cuidado en no remover el fondo de las   excavaciones que servirá de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta.

Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo deberá estar de acuerdo con las líneas de los planos.

El trabajo ejecutado con el método elegido no deberá causar daños en las estructuras, taludes, abanicos aluviales, etc., que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier daño que se produzca, será responsabilidad del Contratista, estando en la obligación de enmendarlo por cuenta propia.

El material excavado deberá ser colocado en los lugares que indique en forma escrita el Supervisor de Obra, de tal forma que no se perjudique al proyecto.  En caso contrario, el Contratista deberá por cuenta propia y sin recargo alguno, reubicar el material en los lugares autorizados.

4.
MEDICION
La cuantificación del material excavado se hará en metros cúbicos en banco.

5.
FORMA DE PAGO
El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo y mano de obra empleada.

EXCAVACION SIN AGOTAMIENTO 




CODIGO:02 200 15

UNIDAD:M3                            



     ITEM  No.  EXC 007 - EXC 011

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la excavación hasta llegar al nivel de fundación establecido en los planos sin llegar al nivel freático que eventualmente pudiera presentarse durante la ejecución de las obras.

2.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista realizará los trabajos descritos empleando las herramientas y/o equipo convenientes, debiendo estos contar con la aprobación previa del Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION

A criterio del Contratista y con el empleo de equipo y/o herramientas adecuados.

Los volúmenes de excavación deberán ceñirse estrictamente a las dimensiones y niveles de fundación establecidos en los planos del proyecto.

Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del proyecto.  En tal caso, el Contratista deberá informar inmediatamente por escrito al Supervisor de Obra para su aprobación.

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores en que el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal.

Se tendrá especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que servirá de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta.

Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo deberá estar de acuerdo con las líneas de los planos.

El trabajo ejecutado con el método elegido no deberá causar daños en las estructuras, taludes, abanicos aluviales, etc., que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier daño que se produzca, será responsabilidad del Contratista, estando en la obligación de enmendarlo por cuenta propia.

El material excavado deberá ser colocado en los lugares que indique en forma escrita el Supervisor de Obra, de tal forma que no se perjudique al proyecto.  En caso contrario, el Contratista deberá por cuenta propia y sin recargo alguno, reubicar el material en los lugares autorizados.

4.
MEDICION
La cuantificación del material excavado se hará en metros cúbicos en banco.

5.
FORMA DE PAGO
El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo y mano de obra empleada.

El volumen de excavación que exceda al autorizado sin aprobación del Supervisor de obra, no será considerado en la liquidación, por el contrario el Contratista está obligado a ejecutar el relleno y compactado correspondiente por cuenta propia.
 EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA 



CODIGO:02 200 10
UNIDAD:M3




ITEM No EXC 012
1.
DESCRIPCION
La excavación con retroexcavadora consiste en ejecutar movimiento de tierra con maquinaria y equipo adecuado, en número suficiente y de acuerdo a lo ofrecido en la propuesta aceptada.

2.
FORMA DE EJECUCION
Una vez realizado el movimiento de tierra hasta el nivel especificado en los planos y verificado el replanteo de las obras, se procederá a la excavación.

Los volúmenes de excavación, deberEQ \O(',a)n ceñirse estric​tamente a las dimensiones y niveles, establecidos en los planos del proyecto.

Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del proyecto. En tal caso, el Contratista deberá informar inmedia​tamente por escrito al Supervisor de Obra para su aproba​ción.

El material excavado deberá ser colocado fuera de los límites de la obra o en los lugares que indique en forma escrita el Supervisor de Obra, de tal forma que no per​judique al Proyecto. Caso contrario, el Contratista, por su cuenta y sin recargo alguno, deberá reubicar el material en los lugares autorizados.

3.
MEDICION
La cuantificación del material excavado se hará en metros cúbicos en banco, de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto o modificaciones aprobadas por el Supervisor de Obra. 

4.
FORMA DE PAGO
El volumen de excavación autorizado y verificado en ter​reno por el Supervisor de Obra, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

El volumen de excavación que innecesariamente exceda al autorizado, no será considerado en la liquidación, por el contrario el Contratista está obligado a ejecutar el relleno y compactado correspondiente por cuenta propia.

MOVIMIENTO DE TIERRA CON MAQUINARIA



CODIGO: 02 200 20

UNIDAD: M3




   ITEM No MOV001
1.
DESCRIPCION
Los trabajos correspondientes a este ítem se refieren a la ejecución de  movimientos de tierra hasta llegar al nivel solicitado, como se indica en el proyecto. Este ítem se ejecutará con maquinaria y equipo adecuado, en número suficiente y de acuerdo a la propuesta aceptada.

2.
FORMA DE EJECUCION
Previamente al movimiento de tierras, el Contratista deberá verificar el perfil longitudinal y los perfiles transversales cada 10 m (si no se indica lo contrario) de la zona de trabajo.

Estos perfiles serán puestos a consideración del Supervisor de Obra, para su correspondiente aprobación y autorización por escrito para el inicio del trabajo en la zona propuesta, así como para su medición.

Los volúmenes de excavación, deberán ceñirse estric​tamente a los niveles y perfiles  establecidos en los planos del proyecto.

Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del proyecto. En tal caso, el Contratista deberá informar inmedia​tamente por escrito al Supervisor de Obra para su aproba​ción.

El material excavado deberá ser colocado en los lugares que indique en forma escrita el Supervisor de Obra, de tal forma que no perjudique al Proyecto. Caso contrario, el Contratista, por su cuenta y sin recargo alguno, deberá reubicar el material en los lugares autorizados.

3.
MEDICION
La cuantificación del material excavado se hará en metros cúbicos en banco, de acuerdo a los perfiles aprobados por el Supervisor de Obra. 

4.
FORMA DE PAGO
El volumen de excavación  autorizado y verificado en terreno por el Supervisor de Obra, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada

El volumen de excavación que innecesariamente exceda al autorizado, no será considerado en la liquidación, por el contrario el contratista está obligado a ejecutar el relleno  y compactado correspondiente por cuenta propia.
ENTIBADO Y APUNTALADO




CODIGO: 02 160 05
UNIDAD: M2



    ITEM  No. ENT 001 - 002
1.
DESCRIPCION
Bajo la denominación de "entibado y apuntalado" se agrupan todos los trabajos necesarios para garantizar la estabilidad y protección de excavaciones profundas, zanjas y galerías; así mismo para evitar daños a las estructuras debido a asentamientos, presiones de agua y tierras, deslizamientos ú otros.

2.
METODOS CONSTRUCTIVOS

La ejecución del ítem se efectuará previa evaluación de las condiciones del terreno y posterior aprobación de la utilización del entibado y apuntalado por parte de la supervisión.

En cuanto a materiales en la mayoría de los casos, se utilizará un apuntalamiento discontinuo con costillas verticales; si las condiciones del terreno son muy desfavorables, el Contratista deberá preparar un diseño para su aprobación.  Sin embargo ésta aprobación no releva al Contratista de las responsabilidades a que diese lugar si fallase el entibado.

3.
MEDICION
El ítem de entibado y apuntalado será medido en metros cuadrados de superficie que reciba este tratamiento.

4.
FORMA DE PAGO
El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada, será efectuado en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada, este precio incluirá la compensación total por los materiales, herramientas, el costo de la mano de obra y otros que tengan relación con la ejecución del ítem.
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL COMUN
    
  CODIGO: 02 200 25

UNIDAD:M3 



ITEM No REL 001 - REL 002
1.
DESCRIPCION
Consiste en rellenar con material común (tierra) proveniente de las inmediaciones de la obra, los lugares indicados en los planos del proyecto o de acuerdo a instrucciones escritas del Supervisor de Obra.

2.
FORMA DE EJECUCION
Todo relleno y compactado deberá realizarse en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa del Supervisor de Obra.

El relleno será de material procedente de los lugares que indique el Supervisor de Obra.

Durante el proceso de relleno, podrán construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto, o los que seña​le el Supervisor de Obra. 

El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta. En caso de no estar especificado el Supervisor aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada.

En ningún caso se admitirán capas compactadas mayores de 20 cm. de espesor.

3.
MEDICION
Este ítem será medido en metros cúbicos compactados.

4.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado de acuerdo a lo especificado, será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada.

Este precio será la compensación total por el re​lleno, incluyendo mano de obra, suministro de equipo, herramientas, y trabajos adicionales que pudieran requerirse. 

RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL 

SELECCIONADO




CODIGO: 02 200 30

UNIDAD: M3




   ITEM No REL 003
1.
DESCRIPCION
Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en disponer tierra seleccionada por capas, cada una debidamente compactada, en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por el Supervisor de Obra.

2.
FORMA DE EJECUCION
Todo relleno y compactado deberá realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa del Supervisor.

El relleno se hará con material seleccionado, previamente aprobado por Supervisor de Obra.

El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la Propuestas. En caso de no estar especificado, el Supervisor de Obra aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada. 

El espesor máximo de compactación será de 20 cm.

La densidad de compactación será igual o mayor que 90% de la densidad obtenida en el ensayo del  Proctor Modificado.

El Supervisor determinará los lugares y número de muestras a extraer para el control de densidad.

El control será realizado por un laboratorio especializado y a costo del Contratista.

Durante el proceso de relleno, se deberán construir los drenajes especificados en el proyecto, o los que seña​le el Supervisor de Obra.

3.
MEDICION
Este ítem será medido en metros cúbicos compactados.

4.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con material y equipo aprobados, medido de acuerdo a lo determinado en el párrafo anterior, será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada.

Este precio incluirá la compensación total por el re​lleno y compactación, incluyendo mano de obra, suministro de equipo, her​ramientas, combustible, costo de los ensayos de laboratorio y trabajos adicionales que pudieran requerirse.

CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRUTA
    

CODIGO:04 400 05

UNIDAD: M3




   ITEM N° CIM 002

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la construcción de la cimentación continua para muros y tabiques de ladrillo de acuerdo a los planos del proyecto o a lo indicado por el Supervisor de obra.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los cimientos serán de mampostería de piedra bruta con mortero de cemento  y arena en proporción 1:5.

Las piedra, el cemento y la arena a  utilizarse deberán cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION
No se colocará ninguna mampostería sin que previamente se hayan inspeccionado las zanjas destinadas a recibirla para cerciorarse de que el fondo está bien nivelado y compactado.

Primeramente se emparejará el fondo de la excavación con una capa de mortero pobre de cemento y arena en proporción 1 : 6  en un espesor de 2 cm. sobre la que se colocará la primera hilada de piedras.

Las piedras serán previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra y deberán descansar en todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la base de mortero, las mismas que se colocarán por capas, y siguiendo el mismo procedimiento indicado antes para lograr una efectiva trabazón vertical y horizontal.

Se deberá tener cuidado que el mortero penetre en forma completa en los espacios entre piedra y piedra, valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro.

El mortero será mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

El Contratista deberá prever la disposición de piedras para la trabazón con el sobrecimiento separadas a 50 cm. como máximo.

Las dimensiones de los cimientos deberán ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos.

4.
MEDICION
Los cimientos de mampostería de piedra con mortero de cemento serán medidos en metros cúbicos.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto en el punto anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de obra que incidan en su construcción. 

SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO



CODIGO: 03 340 10
UNIDAD: M3




   ITEM N° SOB 001

1.
DESCRIPCION

Este ítem comprende la construcción de sobrecimientos de hormigón ciclópeo  de acuerdo a los planos del proyecto o a lo indicado por el Supervisor de obra.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los sobrecimientos se construirán de hormigón ciclópeo de dosificación 1:3:4.

Las piedra, el cemento y la arena a  utilizarse deberán cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

Las dimensiones de la piedra deberán ser tales, que permitan un vaciado según lo estipulado en los planos respectivos.

3.
FORMA DE EJECUCION
Las piedras serán previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra y deberán descansar en todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la base de mortero, las mismas que se colocarán por capas para lograr una efectiva trabazón vertical y horizontal.

Se deberá tener cuidado que el hormigón penetre en forma completa en los espacios entre piedra y piedra, valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro.

El hormigón será mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

El hormigón será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

El Supervisor de obra deberá aprobar la correcta nivelación y correcta ubicación de ejes de replanteo.

Las dimensiones de los sobrecimientos deberán ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos.

En la cara superior del sobrecimiento se dispondrá la colocación de un impermeabilizante, de acuerdo a lo especificado en el proyecto.

4.
MEDICION
Los sobrecimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto en el punto anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de obra que incidan en su construcción. 

HORMIGON CICLOPEO





    
CODIGO: 03 310 05
UNIDAD: M3

  
     ITEM No   HOR 001 - HOR 002
1.
DESCRIPCION
Este ítem corresponde a la construcción de estructuras monolíticas, con piedra desplazadora de proporción indicada en el proyecto y hormigón de dosificación 1:3:4.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
2.1
Piedra
Las características de éste agregado deberán cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

2.2
Cemento
Este material deberá cumplir con las especificaciones correspondientes al ítem "Materiales de construcción".

2.3
Arena
Este material deberá cumplir con las especificaciones dadas en el ítem "Materiales de construcción".

2.4  
Grava
Este material deberá cumplir con las especificaciones dadas en el ítem "Materiales de construcción".

2.5
Agua
El agua que se emplee debe regirse a lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION
Se construirán con hormigón ciclópeo los elementos in​dicados en los planos, con las dimensiones y en los sitios indicados en los mismos.

La superficie sobre la que se asentará la estructura será nivelada y limpiada, debiendo estar totalmente libre de cualquier material nocivo o suelto. Con anterioridad a la iniciación del vaciado, se procederá a disponer una capa de mortero pobre de dosificación 1:7 y espesor de 5 cm., la cual servirEQ \O(',a) de superficie de trabajo para vaciar el hormigón ciclópeo.

El vaciado se hará por capas de 20 cm de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras, cuidando que entre piedra y piedra haya suficiente espacio para ser com​pletamente cubiertas por el hormigón.

El hormigón ciclópeo se compactará a mano, mediante varillas de fierro, cuidando que las piedras desplazadoras, se coloquen sin tener ningún contacto con el encofrado y estén a una distancia mínima de 3 cm. Las piedras, previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra, deberán descansar en toda su superficie de asiento, cuidando de dar la máxima compacidad posible y que la mezcla de dosificación 1:3:4 rellene completamente todos los huecos.

El hormigón será mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato; será rechazado toda mezcla que se pretenda utilizar a los 30 minutos de preparada. En caso de duda acerca de la calidad del mezclado, el Supervisor de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de probetas para proseguir con los respectivos ensayos de resistencia; si los resultados de estos ensayos demuestran que la calidad de la mezcla utilizado está por debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el Con​tratista estará obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considere haya sido construido con dicho mezcla, sin consideración del tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión en el plazo de conclusión de la obra. 

El hormigón ciclópeo tendrá una resistencia a la compresión simple en probetas cilíndricas de 160 kg/cm2 a los 28 días.

El desencofrado se podrá realizar a las doce horas de ter​minado el vaciado; para luego proceder a humedecerlo periódicamente por espacio de tres días como mínimo.

4.
MEDICION
La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será medida en metros cúbicos.

5.
FORMA DE PAGO
La cantidad de trabajo realizado con materiales aprobados, de acuerdo a estas especificaciones y medido según se in​dica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

HORMIGON ARMADO



   
CODIGO: 03 300 05
UNIDAD: M3


  
ITEM No HOR 009 HOR 015
1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la construcción de estructuras de hormigón armado indicadas en los planos del proyecto.

Las estructuras de hormigón armado deberán ser construidas de estricto acuerdo con las líneas, cotas, niveles, rasantes y tolerancias señaladas en los planos, de conformidad con las presentes especificaciones.

El trabajo incluirá la ejecución de aberturas para ins​talaciones, juntas, acabados, remoción de encofrados y cimbras, además de otros detalles requeridos para su satisfactorio cumplimiento.

El hormigón a utilizarse tendrá resistencia caracte​rística en compresión a los 28 días de 210 Kg/cm2 y un contenido de cemento no menor a 325 Kg/m3.

2.
MATERIALES
2.1
Cemento
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 

2.2
Arena
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

2.3
Grava

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

2.4
Agua
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

2.5
Acero estructural
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

3.   
FORMA DE EJECUCION

3.1 
Encofrados                                                      

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente rígido.       

Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del vaciado, personal y esfuerzos por el vibrado del hormigón durante el vaciado, asimismo, deberán soportar los esfuerzos debidos a la acción del viento.                                         

Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto de la obra terminada.                                                          

Deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por escurrimiento del agua.                                

Excepto si el Supervisor ordena lo contrario, en todos los  ángulos de los encofrados se colocarán molduras o filetes  triangulares cepillados.                                            

Para el hormigón visto, se utilizarán tablones cepillados del lado interior.  En este caso, el encofrado deberá ser realizado con suma prolijidad.                                                    

Para facilitar la inspección y limpieza de los encofrados en las columnas, pilares o muros, se dejarán a distintas alturas ventanas  provisionales.                                                      

Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados  presentan defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean corregidas.                               

Como medida previa a la colocación del hormigón se procederá a  la limpieza y humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin embargo quedar películas de agua sobre la superficie.               

Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán  limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso.  

El número máximo de usos del encofrado se obtendrá del análisis de precios unitarios.                                                  

No se deberán utilizar superficies de tierra que hagan las veces de encofrado a menos que así se especifique.                        

Se deberá contar con bench mark de control de niveles.          

3.2  Mezclado                                                       

El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual:

‑
Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos requeridos.                             

‑
Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera.  De otro modo, habrá que contar esta como parte de la cantidad de agua requerida.            

           ‑ 
El hormigón se amasará de manera que se obtenga una  distribución uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la mezcla.                 

El tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos por cada metro cúbico o menos.  El tiempo máximo de mezclado será tal que no se produzca la disgregación de los agregados.            

3.3.  Transporte                               

Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua.                        

Se deberá evitar que la mezcla no llegue a secarse de modo que impida o dificulte su puesta en obra y vibrado.                     

En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una vez sacada de la hormigonera.                                                     

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde su preparación.          

3.4.  Vaciado                                                         

No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización del Supervisor de Obra.      

El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado, teniendo en cuenta que el hormigón  correspondiente a cada elemento estructural debe 

ser vaciado en forma continua.

La temperatura de vaciado será mayor a 5°C.                     

No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia.               

En los lugares donde el vibrado se haga difícil, antes del  vaciado se colocará una capa de mortero de cemento y arena con la misma proporción que la correspondiente al hormigón.                

No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para esparcirlo posteriormente.                       

Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento de   hormigonar.                                                         

El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder a 50 cm para permitir una compactación eficaz, excepto en las columnas.  

    
La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se mantenga plástico en todo momento y así pueda ocupar los espacios entre armaduras y encofrados.                          

No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas  superiores a 1.50 m, debiendo en este caso utilizar canalones, embudos o conductos cilíndricos.                             

Después de hormigonar las columnas y muros se recomienda esperar 12 horas antes de vaciar las vigas y losas para así permitir el asentamiento del hormigón.                                          

En las losas el vaciado deberá efectuarse por franjas de ancho tal que al vaciar la capa siguiente, en la primera no se haya iniciado el fraguado.                                               

3.5 
Vibrado                          

    
La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de los agregados.

    
El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán ser manejadas por obreros  especializados.                                                     

De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla.                                            

En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras en perfecto estado.                        

Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm entre sí y durante 5 a 15 segundos para evitar la disgregación.  

Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente y en  posición vertical o ligeramente inclinadas.                         

El vibrado mecánico se completará con un apisonado del hormigón y un golpeteo de los encofrados.                                    

Queda prohibido el vibrado en las armaduras.                    

3.6.  Desencofrado  

La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en determinadas secciones de la estructura.  Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el Supervisor de Obra.

    
Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes,  sacudidas ni vibraciones en la estructura.          

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya  alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a  estar sometido durante y después del desencofrado.                  

    
Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos tan pronto como el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir.                                                   

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura.                                       

Los plazos mínimos de desencofrados serán los siguientes:       

Encofrados laterales de :               

Vigas y muros






3 días                         

Encofrados de columnas




5 días                         

Encofrados de losas





14 días                       

Fondos de vigas dejando puntales



14 días                       

Retiro de puntales de seguridad



21 días                         

Para el desencofrado de elementos estructurales importantes o de grandes luces, se requerirá la autorización del Supervisor.         

3.7.  Protección y curado

El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse contra la  lluvia, el viento, sol y en general contra toda acción que lo  perjudique.                                                         

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura  superior a 5°C por lo menos durante 96 horas.                       

El tiempo de curado será de 7 días a partir del momento en que se inició el endurecimiento.

3.8.
Juntas de dilatación                               

Se evitará la interrupción del vaciado de un elemento estructural.                                                        

Las juntas se situarán en dirección normal a los planos de  tensiones de compresión o allá donde su efecto sea menos perjudicial.                                                        

Si una viga transversal intersecta en este punto, se deberá  recorrer la junta en una distancia igual a dos veces el ancho de la viga.                                                               

No se ejecutarán las juntas sin previa aprobación del Supervisor de Obra.                                                            

Antes de iniciarse el vaciado de un elemento estructural, debe definirse el volumen correspondiente a cada fase del hormigonado, con el fin de preveerse de forma racional la posición de las juntas.

Antes de reiniciar el hormigonado, se limpiará la junta, se  dejarán los áridos al descubierto para dejar la superficie rugosa que asegure una buena adherencia entre el hormigón viejo y el nuevo, esta superficie será humedecida antes del vaciado del nuevo mortero.

    
La superficie se limpiará con agua y se echará una lechada de cemento y un mortero de arena de la misma dosificación y relación  A/C del hormigón.                                                 

Queda prohibida la utilización de elementos corrosivos para la limpieza de las juntas.                                           

Las juntas en muros y columnas deberán realizarse en su unión con los pisos, losas y vigas y en la parte superior de las  cimentaciones y pavimentos.                                         

Las vigas, ménsulas y capiteles deberán vaciarse monolíticamente a las losas.                                                        

El acero estructural deberá continuar a través de las juntas.  

3.9
Juntas de dilatación                                      

Se construirán en los lugares indicados en los planos.          

Salvo disposición expresa del Supervisor, no se continuará la armadura a través de estas juntas.                                  

La ejecución será cuidadosa y adecuada para garantizar su  funcionamiento.                                                    

3.10
Elementos embebidos                                                                           

Se deberá prever la colocación de los elementos antes del  hormigonado.                                                        

Se evitará la ruptura del hormigón para dar paso a conductos o  cañerías de descarga de aguas servidas.                             

Sólo podrán embeberse elementos autorizados por el Supervisor de Obra.                     

Las tuberías eléctricas tendrán dimensiones y serán colocadas de tal forma, que no reduzcan la resistencia del hormigón.             

En ningún caso el diámetro del tubo será mayor a 1/3 del espesor del elemento y la separación entre tubos será mayor a 3 diámetros.  

3.11
Reparación del hormigón armado                           

El Supervisor de Obra podrá aceptar ciertas zonas defectuosas siempre que su importancia y magnitud no afecten la resistencia y estabilidad de la obra.                                             

Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, etc., serán reparados en forma inmediata al desencofrado previa autorización por el Supervisor.                                                      

El hormigón defectuoso será eliminado en la profundidad necesaria sin afectar la estabilidad de la estructura.              

Cuando las armaduras resulten afectadas por la cavidad, el  hormigón se eliminará hasta que quede un espesor mínimo de 2.5 cm alrededor de la barra.                                              

La reparación se realizará con hormigón cuando se afecten las armaduras, en todos los demás casos se utilizará mortero.           

Las rebabas y protuberancias serán totalmente eliminadas y las superficies desgastadas hasta condicionarlas con las zonas vecinas. 

    
La mezcla de parchado deberá ser de los mismos materiales y proporciones del hormigón excepto que será omitido el agregado grueso y el mortero deberá constituir de no más de una parte de cemento y una o dos partes de arena.                                

El área parchada deberá ser mantenida húmeda por siete días.    

3.12.  Ensayos                                       

Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser  ensayados e inspeccionados durante la construcción, no eximiéndose la responsabilidad del Contratista en caso de encontrarse cualquier  defecto en forma posterior.                                      

- Laboratorio  

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia y técnica debidamente aprobado por el Supervisor.         

- Frecuencia de los ensayos                                

Al iniciarse la obra y durante los primeros 4 días de hormigonado, se tomarán 4 probetas diarias para ser analizadas 2 a  los 7 días y 2 a los 28 días.                                       

En el transcurso de la obra, se tomarán 4 probetas en cada  vaciado o cada vez que lo exija el Supervisor.  El Contratista podrá moldear un mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de los hormigones.                                                     

Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente.                            

Las probetas serán preparadas en presencia del Supervisor de Obra.                                                               

Es obligación del Contratista realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el hormigón requerido.  El Contratista deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos.                                               

Queda sobreentendido que es obligación del Contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados requeridos.  En caso de incumplimiento, el Supervisor dispondrá la paralización inmediata de los trabajos.             

· Evaluación y aceptación del hormigón                                                                        

Los resultados serán evaluados en forma separada para cada  mezcla que estará representada por lo menos por 3 probetas.  Se podrá aceptar el hormigón, cuando dos de tres ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias especificadas y además que  ningún ensayo sea inferior en 35 kg/cm2 a la especificada.          

     - 
Aceptación de la estructura

Todo el hormigón que cumpla las especificaciones será aceptado, si los resultados son menores a la resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos:                       

          
i) Resistencia del 80 a 90 %.      

     
   Se procederá a:                                                     

1.
Ensayo con esclerómetro, senoscopio u otro no destructivo.

2.
Carga directa según normas y precauciones previstas.  En caso de obtener resultados satisfactorios, será aceptada la estructura.  

    
ii) Resistencia inferior al 60 %.                               

Contratista procederá a la demolición y reemplazo de los  elementos estructurales afectados.                                  

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios  serán cancelados por el Contratista.     

4.  MEDICION                                         


Las cantidades de hormigón que componen las diferentes partes estructurales, se computarán en metros cúbicos de acuerdo a los volúmenes indicados en los planos, las mismas que serán debidamente comprobadas por el Contratista.  En los certificados de pago sólo se incluirán los trabajos ya ejecutados y aceptados por la Supervisión.

5.
FORMA DE PAGO

Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo a los precios unitarios de propuesta.  Estos precios incluyen los materiales, equipo y mano de obra para la fabricación, transporte, colocación de los encofrados y la ejecución de las juntas de dilatación.  En resumen, dicho precio corresponde a todos los gastos que de algún  modo inciden en el costo del hormigón.                         

HORMIGON SIMPLE PARA BOVEDA
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        ITEM No HOR 016 - HOR 017
1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la construcción de bóveda entre los dos paramentos verticales de  canales, además contempla la ejecución de encofrados, apuntalamientos, andamiaje y todo trabajo auxiliar necesario para la construcción de la obra.

2.
MATERIALES

2.1
Cemento
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 

2.2
Arena
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

2.3
Grava

Este material debe cumplir con los requerimientos 
especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

2.4
Agua
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

3.   
FORMA DE EJECUCION

3.1
Encofrados                                                      

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente rígido.                                          

Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del vaciado, personal y esfuerzos por el vibrado del hormigón durante el vaciado, asimismo, deberán soportar los esfuerzos debidos a la acción del viento.                           

Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto de la obra terminada.

Deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por escurrimiento del agua.                                                  

Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados  presentan defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean corregidas.                               

Como medida previa a la colocación del hormigón se procederá a  la limpieza y humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin embargo quedar películas de agua sobre la superficie.               

Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán  limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso.  

El número máximo de usos del encofrado se obtendrá del análisis de precios unitarios.                                                  

No se deberán utilizar superficies de tierra que hagan las veces de encofrado a menos que así se especifique.                        

Se deberá contar con bench mark de control de niveles.          

3.2  Mezclado 

El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual:                                                            

- Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos requeridos.        

‑ Se comprobará el contenido de humedad de los áridos,     especialmente de la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera.  De otro modo, habrá que contar esta como parte de la cantidad de agua requerida para la mezcla.            

- El hormigón se amasará de manera que se obtenga una distribución uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la mezcla.                 

El tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos por cada metro cúbico o menos.  El tiempo máximo de mezclado será tal que no se produzca la disgregación de los agregados.            

3.3.  Transporte                               

Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua.

Se deberá evitar que la mezcla no llegue a secarse de modo que impida o dificulte su puesta en obra y vibrado.                     

En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una vez sacada de la hormigonera.                                                     

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe  colocarse en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde su preparación.                 

3.4.  Vaciado                                                         

No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización del Supervisor de Obra.            

El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado, teniendo en cuenta que el hormigón  correspondiente a cada elemento estructural debe ser vaciado en forma continua.                                                     

La temperatura de vaciado será mayor a 5°C.                     

No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia.                  


No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para esparcirlo posteriormente.                       

Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento de hormigonar.                                                         

El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder a 20 cm para permitir una compactación eficaz.  

   
La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se mantenga plástico en todo momento.                          

No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas    superiores a 1.50 m, debiendo en este caso utilizar canalones, embudos o conductos cilíndricos.                    

El vaciado de la bóveda deberá efectuarse por franjas de ancho tal, que al vaciar la capa siguiente, en la primera no se haya iniciado el fraguado.                                               

3.5
Vibrado                          

    
La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de los agregados.     

El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán ser manejadas por obreros especializados.

De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla.                                            

En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras en perfecto estado.                        

Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm entre sí y durante 5 a 15 segundos para evitar la disgregación.  

    
Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente y en  posición vertical o ligeramente inclinadas.                         

El vibrado mecánico se completará con un apisonado del hormigón y un golpeteo de los encofrados.            

3.6.  Desencofrado                                              

La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en determinadas secciones de la estructura.  Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el Supervisor de Obra.          

    
Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes,  sacudidas ni vibraciones en la estructura.                

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya  alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a  estar sometido durante y después del desencofrado.                  

    
Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos tan pronto como el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir.                                                   

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura.                           

La losa de la bóveda deberá permanecer con el encofrado mínimo 28 días.

El desencofrado  requerirá la autorización del Supervisor.         

3.7. 
Protección y curado
El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse contra la  lluvia, el viento, sol y en general contra toda acción que lo  perjudique.                                                         

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura  superior a 5°C por lo menos durante 96 horas.

El tiempo de curado será de 7 días a partir del momento en que se inició el endurecimiento.    

3.8. 
Juntas de dilatación                               

    
Se evitará la interrupción del vaciado de un elemento estructural.                                                        

Las juntas se situarán en dirección normal a los planos de tensiones de compresión o allá donde su efecto sea menos   perjudicial.                                                        

Si una viga transversal intersecta en este punto, se deberá  recorrer la junta en una distancia igual a dos veces el ancho de la viga.                                                               

No se ejecutarán las juntas sin previa aprobación del Supervisor de Obra.                                                            

Antes de iniciarse el vaciado de un elemento estructural, debe definirse el volumen correspondiente a cada fase del hormigonado, con el fin de preveerse de forma racional la posición de las juntas.

Antes de reiniciar el hormigonado, se limpiará la junta, se  dejarán los áridos al descubierto para dejar la superficie rugosa que asegure una buena adherencia entre el hormigón viejo y el nuevo, esta superficie será humedecida antes del vaciado del nuevo mortero.

    
La superficie se limpiará con agua y se echará una lechada de cemento y un mortero de arena de la misma dosificación y relación  A/C del hormigón.                                                   

Queda prohibida la utilización de elementos corrosivos para la limpieza de las juntas. 

3.9.  Juntas de dilatación                                      

Se construirán en los lugares indicados en los planos.                 

La ejecución será cuidadosa y adecuada para garantizar su  funcionamiento.                                               

3.10.  Reparación del hormigón defectuoso                           

El Supervisor de Obra podrá aceptar ciertas zonas defectuosas siempre que su importancia y magnitud no afecten la resistencia y estabilidad de la obra.                                             

Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, etc., serán reparados en forma inmediata al desencofrado previa autorización por el Supervisor.                                                      

El hormigón defectuoso será eliminado en la profundidad    necesaria sin afectar la estabilidad de la estructura.

 
Las rebabas y protuberancias serán totalmente eliminadas y las superficies desgastadas hasta condicionarlas con las zonas vecinas. 

    
La mezcla de parchado deberá ser de los mismos materiales y proporciones del hormigón excepto que será omitido el agregado grueso y el mortero deberá constituir de no más de una parte de cemento y una o dos partes de arena.                                

El área parchada deberá ser mantenida húmeda por siete días.  

3.11.  Ensayos                                       

Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser  ensayados e inspeccionados durante la construcción, no eximiéndose la responsabilidad del Contratista en caso de encontrarse cualquier  defecto en forma posterior.                           

· Laboratorio                                         

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia y técnica debidamente               aprobado por el Supervisor.         

- Frecuencia de los ensayos                                

Al iniciarse la obra y durante los primeros 4 días de hormigonado, se tomarán 4 probetas diarias para ser analizadas 2 a  los 7 días y 2 a los 28 días.                                       

En el transcurso de la obra, se tomarán 4 probetas en cada  vaciado o cada vez que lo exija el Supervisor.  El Contratista podrá moldear un mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de los hormigones.                                                     

Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente.                            

Las probetas serán preparadas en presencia del Supervisor de Obra.                                                               

Es obligación del Contratista realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el hormigón requerido.               

El Contratista deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos.                                               

Queda sobreentendido que es obligación del Contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados requeridos.  En caso de incumplimiento, el Supervisor dispondrá la paralización inmediata de los trabajos.                

Evaluación y aceptación del hormigón

Los resultados serán evaluados en forma separada para cada  mezcla que estará representada por lo menos por 3 probetas.  Se podrá aceptar el hormigón, cuando dos de tres ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias especificadas y además que  ningún ensayo sea inferior en 35 kg/cm2 a la especificada.          

    
Aceptación de la estructura                               

Todo el hormigón que cumpla las especificaciones será aceptado, si los resultados son menores a la resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos:                        

     
i) Resistencia del 80 a 90 %.                                   

    
   Se procederá a:  

1. Ensayo con esclerómetro, senoscopio u otro no destructivo.   

2. Carga directa según normas y precauciones previstas. En caso de obtener resultados satisfactorios, será aceptada la estructura.  

   
ii) Resistencia inferior al 60 %.         

El Contratista procederá a la demolición y reemplazo de los  elementos estructurales afectados.                                  

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios  serán cancelados por el Contratista. 

4.   
MEDICION

Las cantidades de hormigón puestas en la bóveda serán medidas en metros cúbicos.

5.
FORMA DE PAGO


Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Este pago incluye los materiales, mano de obra, herramientas y todas las actividades necesarias para la elaboración de este trabajo.

HORMIGON PROTECTOR DE 

TUBERIA DE DRENAJE






  CODIGO: 03 320 05

UNIDAD: M3
1.
DESCRIPCION
El presente ítem se refiere a la protección de la tubería de drenaje de aguas subterráneas, dispuesta en los lugares in​dicados en los planos. 

2.
MATERIALES

2.1
Cemento
De acuerdo al ítem  "Materiales de construcción" 

2.2
Arena
Según lo indicado en el ítem "Materiales de construcción".

2.3
Grava
De acuerdo a las especificaciones indicadas  en el ítem "Materiales de construcción".

La grava será material chancado, exigiéndose que el 100% sea retenido por el tamiz No 4 y tamaño máximo de 3/4".

2.4
Agua
De acuerdo al ítem "Materiales de construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION
3.1
Hormigón
Será preparado en forma mecánica, con contenido mínimo de cemento de 325 kg/m3 y resistencia característica de 210 kg/cm2 a los 28 días, en probetas cilíndricas de 15*30 cm.

La dosificación del hormigón se realizará en relación de volumen; para esto se utilizaran cajas de dimensiones y material aprobado por el Supervisor de Obra.

En caso de existir incertidumbre sobre la calidad del hormigón utilizado, el Supervisor de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de probetas para efectuar los respectivos en​sayos de resistencia.  

Si los resultados de ensayos demuestran que la calidad del hormigón utilizado está por debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el Contratista está obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considere que ha sido construido con hormigón defectuoso, sin considerar el tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de la obra.

3.2
Revestimiento de hormigón
El revestimiento se realizará en los lugares indicados en los planos, inicialmente se dispondrá una base para la tubería de 50 cm de ancho y  15 cm de espesor. Sobre dicha base se colocará la tubería manteniendo la pendiente indicada en los planos.

Una vez tendida la tubería y previa aprobación del Supervisor de Obra, se procederá a cubrir los tubos con hormigón hasta al​canzar una altura de 15 cm sobre la clave de los mismos. 

El revestimiento terminado debe tener 50 cm de base y 50 cm de altura, debiendo coincidir su eje longitudinal con el eje de la tubería de drenaje.

El hormigón será vertido asegurando que la mezcla tome la forma de la sección transversal exigida, para lo cual se prepararán porciones necesarias para uso inmediato.

Inmediatamente después se procederá al curado por el tiempo de por lo menos 7 días.

4.
MEDICION
La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será cuantificada en metros cúbicos. 

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y de acuerdo a estas especificaciones, medido segEQ \O(',u)n se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

COLUMNAS DE LADRILLO GAMBOTE



   
CODIGO: 04 200 05

UNIDAD: ML



   
ITEM  No. COL 005

1.
DEFINICION

Este ítem se refiere a la construcción de columnas de ladrillo gambote con mortero de cemento  y arena.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los ladrillos gambote tendrán las siguientes dimensio​nes; 25 cm. de largo, 12 cm. de ancho y 8 cm. de alto, dentro la tolerancia de 0,5 cm. en cualquier dimen​sión.

Los ladrillos gambote serán de primera calidad y toda la partida de los mismos merecerá la aprobación del Supervisor de Obra para su empleo en la obra.

Los ladrillos serán bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura.

El mortero para las juntas será de cemento-arena corriente de dosificación 1:5.

3.
FORMA DE EJECUCION

Todos los ladrillos deberán mojarse  antes de su colocación, estos serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolos sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1 cm.

Se tendrá cuidado especial en la correcta trabazón de los ladrillos entre hilera e hilera.

El mortero par las juntas será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

El mortero tendrá una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compac​tas y densas, su aspecto y coloración serán uniformes.

4.
MEDICION

Las columnas de ladrillo gambote serán medidos en metros lineales de acuerdo a la sección de la columna dad en el proyecto.
5.
FORMA DE PAGO

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unita​rios de la propuesta aceptada, que incluyen todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.
MUROS DE LADRILLO VISTO



   
CODIGO: 04 200 10

UNIDAD: M2

    
      ITEM  No. MUR001 - MUROO5

1.
DEFINICION

Este capítulo comprende la construcción de muros y tabiques de albañilería de ladrillo con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los ladrillos serán de primera calidad y toda partida de los mismos deberán merecer la aprobación del Supervisor de Obra para su empleo en la obra.

Los ladrillos huecos serán bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras.

Los ladrillos llenos serán bien cocidos, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras.

En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad especificados en el ítem de materiales de construcción.

3.
FORMA DE EJECUCION
Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm.

Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro ó muro y tabique.

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (losas, vigas, columnas, etc.) deberán ser firmemente adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picara adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días. Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando firmemente los ladrillos correspondientes a la hilada superior final.

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito expresamente otra cosa.

A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

4.
MEDICION

Todos los muros y tabiques de mampostería de ladrillo con mortero de cemento y arena serán medidos en metros cuadrados tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado. Los vanos para puertas, ventanas y elementos estructurales que no son construidos con mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la determinación de las cantidades de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto, en el punto 4. (Medición), será pagado a los precios unitarios en metro cuadrado establecidos en la propuesta aceptada para cada clase de muro y/o tabique. Dicho precio será compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, transportes y mano de obra que inciden en su construcción.

MUROS DE LADRILLO CELOSIA



    
CODIGO: 04 200 15
UNIDAD: M2



   
ITEM  No  MUR 011
1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la construcción de muros con ladrillos tipo celosía.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La celosía que se empleará en este trabajo, deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra y deberá tener dimensiones y formas regulares. La calidad deberá ser observada de acuerdo a las condiciones impuestas por el ítem de muros y tabiques de ladrillos.

El mortero de cemento a emplearse para su ejecución deberá tener una proporción 1:5 (Cemento, arena).

En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad especificados en el capítulo 206 la cal viva a emplearse será de buena calidad y se apagará por lo menos 48 horas antes de su empleo.

3.
FORMA DE EJECUCION

Al igual que el ítem de muros de ladrillo, se deberá observar las mismas condiciones de horizontalidad y plomada cuidando su correcta colocación, puesto que es un elemento netamente decorativo.

El mortero deberá colocarse en espesores uniformes, para lo cual se podrá utilizar una varilla de fe.3/8" de diámetro.

El ítem correspondiente a celosía de ladrillo deberá ser medido en metros cuadrados.

4.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado en la forma anteriormente descrita será objeto de pago al precio unitario correspondiente de la propuesta, y será la compensación total de todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo, etc.

MUROS DE ADOBE






   
CODIGO: 04 300 05
UNIDAD: M2

   
     ITEM  No. MUR 008 - MUR 009
1.
DESCRIPCION
Este capítulo comprende la construcción de muros y tabiques de adobe, rejuntados con mezcla de barro y paja picada.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los adobes tendrán las siguientes dimensiones: 40cm de largo, 20cm de ancho y 10cm de espesor, dentro de una tolerancia de 1cm en cualquier dimensión.

Deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra antes de su empleo.

Los adobes tendrán forma regular con sus aristas en ángulo recto y con dimensiones uniformes, hechos de barro con alto contenido de arcilla y generosa cantidad de paja picada para una mejor cohesión.

Serán rechazados aquellos adobes que tengan rajaduras o que al tener poca arcilla presenten consistencia deleznable.

El barro empleado será preparado de tierra cernida con alto contenido de arcilla y paja picada y debe estacionarse por lo menos un día antes de su empleo.

3.
FORMA DE EJECUCION
Los adobes deberán ser colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándose sobre una capa de barro de un espesor de 1 ó 2cm.

Se cuidará muy especialmente que los adobes tengan una correcta trabazón entre hilada e hilada y en los cruces entre muro y/o tabique.

Los adobes colocados en forma inmediatamente adyacentes a los elementos estructurales de piedra o mampostería de ladrillo, deberán ir firmemente adheridos a los mismos mediante elementos de traba de piedra o ladrillo, según el caso.

Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito otros espesores.

4.
MEDICION

Todos los muros y tabiques de mampostería de adobe serán medidos en metros cuadrados tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado descontando todas las aberturas por puertas, ventanas, etc. tanto para muros de 0.40m de espesor como para muros de 0.20m de espesor.

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según prescrito en el punto 4. (medición) será pagado a los precios unitarios por metro cuadrado establecidos en la propuesta aceptada para cada espesor de muro. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo, transporte y mano de obra que incidan en su construcción.

MURO DE PIEDRA VISTA




   

CODIGO: 04 400 20

UNIDAD: M3



   
ITEM  No. MUR 010

1.
DESCRIPCION

El trabajo comprendido en este ítem, consiste en la construcción de los muros de piedra vista de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto o por el Supervisor de obra.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los muros serán de piedra bolón con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

Las piedras, cemento y arena a utilizarse, deberán cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

El tamaño de las piedras deberá permitir un acabado estético que cuente con la aprobación del Supervisor de obra.

3.
FORMA DE  EJECUCION
La piedra será colocada por capas asentadas sobre base de mortero y con el fin de trabar las hiladas sucesivas se dejarán sobresalir piedras en diferentes puntos bien ubicados y en suficiente número.

Las piedras deberán ser bien lavadas al momento de ser colocadas, deberán ser bien humedecidas a fin de que no absorban el agua presente del mortero.

Los muros de piedra serán vistos en una o ambas caras, de acuerdo a lo especificado en el proyecto.

Se deberá tener cuidado que el mortero penetre en forma completa en los espacios entre piedra y piedra, valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro.

El mortero será mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas, con aspecto y coloración uniformes.

Las dimensiones de los muros de piedra deberán ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos.

4.
MEDICION
Los muros de piedra aparente con mortero de cemento serán medidos en metros cúbicos.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto en el punto anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su construcción.

MAMPOSTERIA DE PIEDRA CORTADA 

(MAMPOSTERIA TIPO A)




   

CODIGO: 04 400 15

UNIDAD: M3


       ITEM No MAM 002 - MAM 004
1.
DESCRIPCION
Consiste en la colocación de piedras rellenadas con mortero de cemento y arena en los espacios entre piedra y piedra, en los lugares indicados en los planos.

2.
MATERIALES

2.1
Piedra cortada
La piedra a utilizarse deberá cumplir con las especificaciones estipuladas en el ítem "Materiales de construcción".

2.2
Cemento
Se empleará cemento Portland normal, cuyas características satisfagan las especificaciones dadas en el ítem "Materiales de construcción".

2.3
Arena
Esta deberá cumplir las especificaciones del ítem "Materiales de construcción.".

2.4
Agua
El agua que se emplee en la preparación del mortero, deberá cumplir con lo especificado en el ítem de "Materiales de Construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION
3.1
Mortero
El mortero será mezclado en forma mecánica y en cantidades necesarias para uso inmediato. 

Se rechazará todo mortero que tenga 60 minutos o más a partir del momento de mezclado. Las características del mortero deberán asegurar la trabajabilidad y manipulación de masas homogéneas, densas y uniformes.

El contenido mínimo de cemento y resistencia mínima en probetas cilíndricas de 15*30 cm, probadas a los 28 días, se especifican en la siguiente tabla: 

DOSIFICACION   

CONTENIDO  MINIMO   
RESISTENCIA MINIMA






DE CEMENTO (K/m3)
A 28  DIAS (K/cm2)


   1:4


    
370




180


     
   1:5


    
310




120

En caso de existir incertidumbre sobre la calidad del mor​tero utilizado, el Supervisor de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de probetas para efectuar los respectivos ensayos de resistencia.  Si los resultados de ensayos demuestran que la calidad del mortero utilizado está por debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el Contratista estEQ \O(',a) obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considere construido con mortero defec​tuoso, sin considerar el tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de la obra.

3.2
Mampostería de piedra
Antes de construir la mampostería, el terreno de fundación deberá estar bien nivelado y compactado.

Las excavaciones para las fundaciones, deberán estar de acuerdo a los detalles indicados en los planos y aprobados por el Supervisor de Obra.

Para construir las fundaciones, primero se nivelará el fondo de la excavación con una capa de mortero pobre de dosificación 1:8 y de  3 cm. de espesor.

Sobre dicha base se construirá la mampostería de fundación con piedra cortada (dimensión mínima 0.20 m), asentadas sobre mortero de cemento y arena 1:4, cuidando que exista trabazón sin formar planos de fractura vertical u horizon​tal.  El mortero deberá rellenar completamente los huecos.

La piedra será colocada por capas asentadas sobre  base de mortero fresco, evitando el contacto entre ellas.  Para trabar entre una y otra capa, deberán sobresalir piedras en diferentes puntos de la superficie horizontal con una al​tura media igual o mayor a un tercio de la altura de la capa siguiente.

Las piedras deberán ser lavadas y humedecidas antes de ser colocadas en sitio, para evitar que absorban agua del mor​tero.

En canales los muros serán ejecutados con piedra bruta y piedra cor​tada en la cara mojada.

El coronamiento de los muros de mampostería deberá cubrirse con una capa de mortero de cemento 1:3 de 2 cm de espesor de acuerdo a lo especificado en el ítem "Mortero sobre muro de mampostería".

La superficie de la Mampostería tipo A será emboquillada en todos los casos de acuerdo a lo especificado en el ítem  "Emboquillado con Mortero de Cemento".

La mampostería terminada deberá ser curada durante 7 días en forma permanente y protegida adecuadamente  contra los agentes atmosféricos. 

4.
MEDICION
El volumen de obra correspondiente a este ítem será medido en metros cúbicos.

El emboquillado de la Mampostería tipo A y la colocación de mortero sobre la corona de los muros no serán sujeto a medición para fines de pago dentro de este ítem.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados, de acuerdo a estas especificaciones, y medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

MAMPOSTERIA TIPO B (Con Aditivo)


   

CODIGO: 04 400 10

UNIDAD: M3

    
      ITEM No. MAM 005 - MAM 010
1.
DESCRIPCION
Consiste en la colocación de piedra bruta en los lugares indicados en los planos, rellenándose los espacios entre piedra y piedra con mortero de cemento  y arena.

2.
MATERIALES

2.1
Piedra bruta

La piedra a utilizarse deberá cumplir con las especificaciones del ítem de "Materiales de construcción".

2.2
Cemento
Se empleará cemento Portland normal que cupla con las especificaciones del ítem "Materiales de construcción".

2.3
Arena
Esta deberá cumplir las especificaciones del ítem de "Materiales de construcción".

2.4
Agua
El agua que se emplee en la preparación del mortero, deberá cumplir con lo especificado en el ítem de "Materiales de Construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION
3.1
Mortero
El mortero será mezclado en forma mecánica y en cantidades necesarias para uso inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.  Las características del mortero deberán asegurar la trabajabilidad y manipulación de masas homogéneas, densas y uniformes.

El contenido mínimo de cemento y resistencia mínima en probetas cilíndricas de 15*30 cm, probadas a los 28 días, se especifican en la siguiente tabla: 

DOSIFICACION   
CONTENIDO  MINIMO   
RESISTENCIA MINIMA

      
DE CEMENTO (K/m3)
A 28  DIAS (K/cm2)



1:4


    370



180


1:5


    310



120

En caso de existir incertidumbre sobre la calidad del mor​tero utilizado, el Supervisor  de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de probetas para efectuar los respectivos ensayos de resistencia.  Si los resultados de ensayos demuestran que la calidad del mortero utilizado está por debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el Contratista está obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considere defec​tuoso, sin tomar en cuanta el tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de la obra.

3.2
Mampostería de piedra bruta
Antes de construir la mampostería, se procederá a compactar el suelo de fundación.

Para construir la mampostería, primero se nivelará la su​perficie de fundación con mortero pobre de dosificación 1:8 y de 3 cm de espesor, para constituir la superficie regular que servirá de base.

Sobre dicha base se construirá la mampostería de piedra bruta, asentando la piedra sobre mortero de cemento y arena, cuidando que exista trabazón sin formar planos de fractura vertical u horizontal.  El mortero deberá rellenar completamente los huecos.

Las piedras deberán ser lavadas y humedecidas antes de ser colocadas en sitio, para evitar que absorban agua del mor​tero.

La mampostería terminada deberá ser curada durante 7 días en forma permanente y protegida adecuadamente  contra los agentes atmosféricos. 

El coronamiento de los muros deberá cubrirse con una capa de mortero de dosificación 1:3 de 2 cm. de espesor.

4.
MEDICION
El volumen de obra correspondiente a este ítem será medido en metros cúbicos.

Este volumen no incluye la capa de revestimiento de mortero colocada en el coronamiento de los muros, que deberá ser considerado en un ítem aparte.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados, de acuerdo a estas especificaciones, y medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

El pago por este ítem incluye la carpeta de nivelación colocada antes de la construcción de los muros.
En el precio correspondiente a este ítem, no se incluye el mortero para coronamiento de los muros.

EMBOQUILLADO CON MORTERO DE CEMENTO

   
CODIGO: 04 150 05

UNIDAD: M2

    
      ITEM No. EMB 001 - EMB 004
1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere al emboquillado de la superficie de Mampostería tipo A. 

2.
MATERIALES
2.1
Cemento.
Se empleará cemento Portland normal, cuyas características satisfagan las especificaciones para cemento dadas en el ítem "Materiales de construcción".

2.2
Arena
Este material deberá cumplir las especificaciones dadas en el ítem "Materiales de construcción"

2.3
Agua
El agua que se emplee en la preparación del mortero, deberá tener las características especificadas en el ítem "Materiales de construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION
3.1
Mortero.
El mortero será mezclado en forma mecánica y en cantidades necesarias para uso inmediato; seEQ \O(e, )rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.  Las características del mortero deberán asegurar la trabajabilidad y manipulación de masas homogéneas, densas y uniformes.

La dosificación del mortero se realizará en relación de volumen; para esto se utilizarán cajas de dimensiones y material aprobado por el Supervisor de Obra.

El contenido mínimo de cemento y resistencia mínima en probetas cilíndricas de 15*30 cm, probadas a los 28 días, se especifican en la siguiente tabla: 

DOSIFICACION   
CONTENIDO MINIMO   
RESISTENCIA MINIMA

 
DE CEMENTO (K/m3)
   A 28  DIAS (K/cm2)

     

1:4


    280



180


1:3


    470



220


1:2


    630
                

  -

En caso de existir incertidumbre sobre la calidad del mor​tero utilizado, el Supervisor de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de probetas para efectuar los respectivos ensayos de resistencia.  Si los resultados de ensayos demuestran que la calidad del mortero utilizado está por debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el Contratista está obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considerará construido con mortero defec​tuoso, sin considerar el tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de la obra.

La dosificación que prevalecerá será de 1 : 3

3.2
Emboquillado
El mortero a emplearse será de dosificación 1:3, mezclado en cantidades necesarias para uso inmediato;  el tiempo  transcurrido entre la preparación y el colocado no será mayor a 30 minutos.

El emboquillado deberá realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la ejecución de la mampostería.

Se degollarán todas las juntas de la mampostería de piedra cortada, eliminando el mortero adherido a la superficie. 

Una vez limpia la superficie, se aplicará el mortero 1:3, debiendo rellenar totalmente las juntas y sobresalir con respecto a la superficie.    

4.
MEDICION
Este ítem será medido en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo realizado con materiales aprobados y de acuerdo a las presentes especificaciones, será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

REVESTIMIENTO CON SILLARES



   

CODIGO: 04 400 25

UNIDAD: M2

    

ITEM No. SIL 001 - SIL 005
1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere al revestimiento de la solera de los canales con sillares, en los lugares indicados en los planos o donde lo disponga el Supervisor de Obra.

2.
MATERIALES

2.1
Sillares

La piedra que debe usarse para la elaboración de sillares debe cumplir con las especificaciones dadas en el ítem "Materiales de construcción".

2.2
Arena

De acuerdo a lo indicado en el ítem "Materiales de construcción".

2.3
Cemento
De acuerdo a lo indicado en el ítem "Materiales de construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION
3.1
Mortero
El mortero será mezclado en forma mecánica y en cantidades necesarias para uso inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.  Las características del mortero deberán asegurar la trabajabilidad y manipulación de masas homogéneas, densas y uniformes.

El contenido mínimo de cemento y resistencia mínima en probetas cilíndricas de 15*30 cm, probadas a los 28 días, se especifican en la siguiente tabla:

DOSIFICACION   
CONTENIDO INIMO   
ESISTENCIA MINIMA

DE CEMENTO (Kg/m3)  
A 28  DIAS (Kg/cm2)

  
1:3

  
470


     
220

En caso de existir incertidumbre sobre la calidad del mortero utilizado, el Supervisor de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de probetas para efectuar los respectivos ensayos de resistencia.  Si los resultados de ensayos demuestran que la calidad del mortero utilizado está por debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el Contratista está obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considere defectuoso, sin tomar en cuenta el tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de la obra.

3.2 
Colocación de sillares
Los sillares serán colocados de acuerdo a los planos, en lo referente a niveles y disposición en planta.

Los albañiles que ejecuten este trabajo deberán ser al​tamente calificados, respetándose rigurosamente la alineación, entrabado, nivelación, etc.

La superficie de mampostería sobre la cual asientan los sillares deberá ser previamente picada, lavada y limpiada, para garantizar la adherencia.

A continuación, se vaciará una capa de mortero de mezcla 1:3, sobre la cual se asentarán, alinearán y nivelarán las hiladas de sillares.

Al colocar o alinear los sillares, la separación entre cada unidad debe ser la mínima posible, permitiéndose a la al​tura de las aristas de la cara de desgaste una separación máxima de 2 cm.

Una vez colocados, alineados y nivelados los sillares, se rellenarán cuidadosamente las juntas con mortero, asegurándose que éste penetre profundamente, hasta obtener la máxima densidad posible.

La proporción del mortero de cemento y arena para este trabajo será de 1:3.

4.
MEDICION

En metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO
Este ítem se pagará por metro cuadrado medido en obra, de acuerdo a los precios consignados en la propuesta aceptada.

BOTAGUAS DE HORMIGON ARMADO



   
CODIGO: 03 340 05

UNIDAD: ML




   ITEM  No BOT002

1.
DESCRIPCION

Se refiere este ítem a todos las botaguas a construirse en el antepecho de ventanas hacia la fachada.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Se utilizará hormigón armado con dosificación 1:2:3 (Cemento, arena grava).

Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón se conformarán estrictamente a lo especificado en lo que se refiere a la calidad de los mismos.

La armadura consistirá en 2 barras longitudinales de diámetro 1/4" y barras transversales de 1/4" cada 25 cm.

La mezcla de terminación será de cemento y arena 1:1 más cemento blanco como colorante.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Después de haberse colocado los marcos de las ventanas, se pondrá los encofrados para vaciar los botaguas. La cara superior tendrá una pendiente del 2%, la cara inferior tendrá un corta gotas a los 2 cm de la arista inferior, de una sección 1.5 x 1.5 cm en toda la longitud del botaguas y sin retorno hacia el muro.

Durante el vaciado se cuidará de que la armadura previamente amarrada quede al centro del botaguas. Después del fraguado se aplicará la mano de revoque de terminación con plancha metálica para obtener una superficie lisa.

 4.
MEDICION
Los botaguas se medirán en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO
Los botaguas ejecutados con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos según lo previsto en el punto 4. (Medición) serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada para este ítem. Estos precios unitarios serán la compensación total por todos los materiales, equipo, herramientas y mano de obra que inciden en el costo de este trabajo.

DINTELES DE MADERA



   
CODIGO: 06 400 05

UNIDAD: ML



    
   ITEM  No. DIN003

1.
DEFINICION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de dinteles de madera de acuerdo a los planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera a utilizarse será  de buena calidad, completamente seca, sin rajaduras, ojos o picaduras que pudieran afectar su resistencia, previamente aprobada por el Supervisor de Obra.

Se utilizarán zunchos o alambre No. 16 y malla de alambre de 3/4" para el recubrimiento de las piezas.

3.
FORMA DE EJECUCION

Las piezas de las escuadrias indicadas en los planos y detalles, se fijaran con tacos de madera de dimensiones adecuadas.

Todo el conjunto se amarrará o zunchará con alambres o zunchos de acero, recubriéndose luego con paja y malla de alambre de 3/4".

La longitud de apoyo de los dinteles no será inferior a 25 cm. y en el caso de que estos estén próximos y lo permitan las dimensiones de las piezas de madera, serán colocados formando un dintel corrido.

Las superficies de apoyo de los dinteles estarán formadas por 2 o 3 hiladas de ladrillo  gambote (si fuera necesario), sobre estas se asentarán los extremos utilizando para el efecto yeso puro.

4.
MEDICION

Los dinteles se medirán en metros lineales considerándose inclusive los extremos empotrados.

5.
FORMA DE PAGO

Los dinteles ejecutados de acuerdo a lo especificado, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada, que será la compensación por todos los materiales y actividades realizadas para la ejecución de este ítem.

CIELO FALSO






   
CODIGO: 09 520 05

UNIDAD: M2



    
   ITEM  No  CIE001
1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la construcción de cielos falsos de malla de alambre sobre maderamen en los ambientes indicados en los planos o el detalle de obras en completo de acuerdo con estas especificaciones.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El yeso a emplearse será de primera clase y de molido fino. No contendrá terrones ni impurezas de ninguna clase. Con anterioridad al suministro se presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación.

La malla de alambre tejido a utilizarse será de primera calidad y con celdas de 3/4 de pulgada.

La paja será limpia sin raíces ni materias extrañas.

La madera será de primera calidad y estará libre de rajaduras y ojos.

3.
FORMA DE EJECUCION

Se ejecutará un entramado con listonería de 2" x 3" y tranquillas de 2" x 2". La listonería irá colocada a una distancia de 50 cm y las tranquillas a 50 cm.

Sobre la estructura de madera construida como se indica, se clavará la malla de 3/4", colocándose la paja en operación simultánea por encima de la malla y asentándola luego con yeso.

Una vez colocada la malla de 3/4" y la paja se procederá a la ejecución del entortado o capa final de yeso puro, enlucido con plancha metálica a fin de obtener superficies completamente pulidas.

4.
MEDICION

Los cielos falsos ejecutados en el interior del edificio se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO
Los cielos falsos ejecutados con materiales aprobados  y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos según lo previsto en Medición, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada para el ítem "Cielo Falso de Yeso". Este precio unitario será compensación total por todos los materiales, equipo, herramientas y mano de obra que inciden en el costo de este trabajo.  
CIELO RASO BAJO LOSA DE HORMIGON


   
CODIGO: 09 530 05

UNIDAD: M2



    
    ITEM  No. CIE002

1.
DESCRIPCION
El trabajo a que se refiere este ítem comprende el acabado de los cielos rasos sobre losa en todo de acuerdo con lo especificado a continuación.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El yeso a emplearse será de buena calidad y de molido fino. No contendrá terrones ni impurezas de ninguna clase. Con anterioridad al suministro se presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación.

El yeso para el enlucido deberá ser de primera clase y aprobado por el Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION

En general todos los cielos rasos serán revocados como se indica a continuación con excepción de aquellos para los cuales los planos o el detalle de obra indiquen la colocación de revestimientos de otros materiales.

Una vez limpiadas y emparejadas las superficies de los cielos rasos se aplicará con plancha metálica un enlucido de yeso puro en forma prolija a fin de obtener superficies completamente tersas, planas y sin ondulaciones y se pondrá una capa de enlucido final con yeso de primera calidad.

Las vigas de hormigón armado que se proyectan por debajo del cielo raso serán revocadas de la misma manera que se ha indicado. Las aristas de las vigas serán terminadas con chanfle en toda su longitud.

4.
MEDICION

Los revoques de las superficies de cielos rasos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado. 

5.
FORMA DE PAGO

Los revoques ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo que se tiene indicado, medidos según lo previsto en el punto 4. (Medición), serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada para el ítem: de "cielos rasos". Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el costo de estos trabajos.

ALEROS







    
CODIGO: 07 480 05

UNIDAD: M2




   ITEM No. ALE001

1.
DEFINICION

Este ítem se refiere al revoque de la parte inferior de los aleros en la unión exterior entre el muro y la cubierta.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El yeso a emplearse será de primera calidad y de molido fino.

No contendrá terrones ni impurezas de ninguna clase.

Con anterioridad al suministro, el contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación.

La malla de alambre tejido a utilizarse será de primera calidad y con celdas de 3/4".

La paja será limpia, sin raíces ni materias extrañas.

La madera será de primera calidad y estará libre de rajaduras.

3.
FORMA DE EJECUCION

Se ejecutará una estructura de madera, cubriendo todos los extremos de la armadura de los techos. Esta estructura será forrada con malla de alambre de 3/4", colocándose paja y barro en operación simultánea por encima de la malla.

Una vez colocada la malla, paja y barro, se procederá al entortado o capa final de yeso puro, que deberá tener un acabado similar al de los cielos falsos.

4.
MEDICION

Este ítem se medirá en metros cuadrados de área neta trabajada.

5.
FORMA DE PAGO

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todas las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA



   
CODIGO: 07 600 05

UNIDAD: M2

    
       ITEM  No CUB 002 - CUB 003

1.
DESCRIPCION

Ese ítem se refiere a todas las partes techadas con calamina galvanizada incluyendo maderamen.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera utilizada en la confección de tijerales y vigas de techo, así como en la listonería de soporte para la calamina será de laurel de primera calidad, seca y de las dimensiones señaladas en los planos (Listones de calamina de 2" x 3").

La madera deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra con anterioridad a su uso.

Se utilizará calamina de hierro galvanizado, nueva de calibre 28 (ASG No 28) fijada a los listones con clavos galvanizados especiales para calamina.

Para las cumbreras se utilizará calamina plana calibre 28, debidamente moldeada para cumplir esta función.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los tijerales se confeccionarán de acuerdo a los detalles de los planos y serán armados en una superficie plana para luego ser colocados en su lugar a una distancia no mayor de 1.50 m. entre tijeral y tijeral.

Los apoyos de los tijerales y vigas se ejecutarán sobre dos hiladas de ladrillo gambote rejuntados con estuco. Todos los tijerales y vigas de techo irán firmemente anclados a los muros, vigas y columnas por medio de amarres con alambre No 14,  y clavos de 6". Los listones serán firmemente clavados a los tijerales.

La calamina será clavada con la pendiente indicada en los planos y con recubrimiento longitudinal mínimo de 20 cm. y transversal de 2 ondas de traslape.

4.
MEDICION
La cubierta se medirá en metros cuadrados de techo tomando en cuenta el área neta cubierta. Es decir su proyección en planta.

5.
FORMA DE PAGO
La cubierta construida con materiales aprobados, en un todo, de acuerdo con estas especificaciones y medida según lo previsto en el punto anterior, será pagada al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo. 

CUBIERTA EN CORREDORES EXTERIORES


   

CODIGO: 07 350 05

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  CUB 010

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la colocación de una cubierta en los corredores exteriores, la que será construidos en madera machihembrado sobre vigas de acuerdo a planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las vigas portantes serán de madera seca, perfectamente cortadas según se especifica en los planos de detalle correspondientes, no se admitirán empalmes de ningún tipo.

La madera machihembrado será de madera mara de 3" seca y de primera calidad, cuyo estacionamiento a la sombra antes de su uso, sea comprobado por el Supervisor de Obra durante un tiempo no menor de 6 meses.

3.
FORMA DE EJECUCION
Sobre las columnas se extenderán un par de vigas de 2" x 4" que irán perfectamente ancladas mediante anclajes metálicos. Estas se extenderán sobre los lados longitudinales del paso cubierto.

Las vigas de madera de 2" x 3" serán colocadas a una distancia no mayor de 60 cm. entre viga y viga. Sus extremos irán apoyados en las vigas que corren apoyadas en las columnas y se fijarán a estas mediante angulares metálicos y con pernos.

La madera machihembrado será fijada directamente sobre las vigas de 2" x 3" empleando clavos de 2" de cabeza achatada; los empalmes en tres piezas de machihembrado tendrán lugar siempre sobre las vigas y en forma alternadas.

Sobre el machihembrado extendido se colocarán cartón asfáltico, sobre el cual se vaciará una capa de alquitrán, cuyo espesor no sea menor a un (1)cm, sobre esta capa se colocará otra vez cartón asfáltico en forma perpendicular a la primera capa de este material, de acuerdo a los planos de detalles. Finalmente se vaciará otra capa de alquitrán , cuyo espesor no sea menor de 2 cm, esta capa será recubierta por cascajillo cuyo diámetro fluctúa entre 1 cm. y 2 cm.

4.
MEDICION
La cubierta sobre estos corredores de conexión se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO
La cubierta construida con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida según el punto anterior, será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada para el ítem "Cubierta en corredores exteriores". Se sobre entiende que el precio unitario comprende: Materiales, Mano de Obra, Herramientas, Beneficios Sociales, Gastos Generales, utilidades, etc.

TRAGALUCES EN CUBIERTAS



    
CODIGO: 07 800 05

UNIDAD: M2



   
ITEM  No. TRG 001

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción de tragaluces para luz zenital en los ambientes que se indican en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La calamina plástica traslúcida a utilizarse será de primera calidad y de las dimensiones indicadas en los planos.

Los perfiles de hierro a emplearse según los detalles constructivos, deberán ser nuevos y estarán libres de defectos y rajaduras como también de oxidación.

Los vidrios serán dobles y  de dimensiones acordes al proyecto arquitectónico. 

La madera para listonería será seca y bien estacionada.

La malla de alambre para el revoque interior será de 3/4".

3.
FORMA DE EJECUCION

La colocación de las calaminas plásticas se realizará con un traslape  longitudinal mínimo  de 20 cm. y 2 ondas en el sentido transversal y se fijarán mediante clavos de calamina.

Exactamente bajo la calamina plástica y sobre el cielo falso se colocará el perfil indicado sobre el que se asentarán los vidrios. El interior de los tragaluces tendrán un revoque de estuco sobre maderamen y malla de alambre y pintura latex color blanco.

Los perfiles llevarán una mano de pintura anticorrosiva y pintura de color a elección del Supervisor de Obra.

Los perfiles irá sujeta al maderamen del cielo raso firmemente.

4.
MEDICION

La construcción de los tragaluces se medirán en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO

Los tragaluces construidas con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones y a señaladas y medida según el punto anterior, será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada para el ítem Tragaluces en cubiertas. El precio unitario comprende: Materiales, mano de obra, herramientas, beneficios sociales, gastos generales, utilidades, etc.

REMOCION  DE CUBIERTA



   
CODIGO: 02 050 30

UNIDAD: M2



    
ITEM  No REM 007

1.
DESCRIPCION

Comprende el trabajo realizado para remover y reponer la cubierta de una estructura.

2.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los trabajos de remoción de cubierta, serán efectuados por el Contratista quien dispondrá en la obra de las herramientas y equipos necesarios adecuados al tipo de trabajo.

3.
FORMA DE EJECUCION

La remoción de la cubierta se efectuará tomando todos los recaudos necesarios para evitar daños en las instalaciones sanitarias, eléctricas o de agua potable o el sistema de ventilación que pudieran existir en la estructura objeto del trabajo, debiendo el Contratista colocar definitivamente sin exigir pago extra en los niveles requeridos.

La cubierta removida resultante de la operación será acumulada en lugares designados por el Supervisor para su posterior transporte.

4.
MEDICION  

La medición de este ítem será en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se efectuará de acuerdo a precios unitarios de la propuesta aceptada, cuyo precio será la compensación total por todos los materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.
REVOQUE FROTACHADO FINO




   
CODIGO: 09 200 20

UNIDAD: M2



    
 ITEM No. REQ 001
1. 
DESCRIPCION

Este ítem se refiere al revestimiento de superficies expuestas de acuerdo a planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Este revoque se realizará con mortero de cemento - arena fina de proporción 1:3.

3.
FORMA DE  EJECUCION
Previa colocación de maestras, se procederá al revoque sobre superficies apropiadas castigando la mezcla hasta conseguir superficies planas de 1 cm. de espesor.

El frotachado final se realizará con planchas de madera o brochas de cerda suave a fin de conseguir superficies uniformes no enlucidas.

4.
MEDICION
La medición se realizará por metro cuadrado de superficie neta de trabajo. 

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo se pagará de acuerdo a la medición, este pago será compensación total de la ejecución de este ítem. El precio será el de la propuesta aceptada.

REVOQUE FROTACHADO FINO CON COLOR


    
CODIGO: 09 200 25

UNIDAD: M2



   
 ITEM No. REQ 002
1. 
DESCRIPCION

Este ítem se refiere al revestimiento de superficies expuestas de acuerdo a planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Este revoque se realizará con mortero de cemento - arena fina de proporción 1:3.

El ocre deberá ser del color elegido por el Supervisor de obra.

3.
FORMA DE EJECUCION
Previa colocación de maestras, se procederá al revoque sobre superficies apropiadas castigando la mezcla hasta conseguir superficies planas de 1 cm. de espesor.

El frotachado final se realizará con planchas de madera o brochas de cerda suave a fin de conseguir superficies uniformes no enlucidas.

4.
MEDICION

La medición se realizará por metro cuadrado de superficie neta de trabajo. 

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo se pagará de acuerdo a la medición, este pago será compensación total de la ejecución de este ítem. El precio será el de la propuesta aceptada.

Toda superficie cuarteada será rechazada para ser rehecha.

REVOQUE EXTERIOR SOBRE LADRILLO


   

CODIGO: 09 200 30

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  REQ 003

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a todo revoque exterior de la estructura.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Se utilizará una mezcla de cemento, cal y arena fina en proporción 1:2:6

La cal a emplearse en la preparación del mortero será madurada por lo menos 40 días antes de su empleo en el revoque.

3.
FORMA DE EJECUCION

Se limpiarán cuidadosamente las juntas de los ladrillos, eliminándose todo sobrante de mortero, se limpiarán también las vigas y columnas.

Se colocarán maestras del mismo material a distancias no mayores de dos metros.

Estas maestras deberán ser perfectamente niveladas entre sí a fin de asegurar el logro de una superficie uniforme y pareja en toda su extensión.

Se aplicará una primera mano de mezcla de mortero, cemento, cal y arena (1:2:6).

La segunda mano será de acabado.

La terminación deberá ser ejecutada por obreros especializados.

4.
MEDICION
Este revestimiento se medirá en metros cuadrados tomando la superficie neta de recubrimiento y descontando 50% de todas las aberturas por puertas y ventanas.

5.
FORMA DE PAGO
Este revestimiento  ejecutado con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos según lo previsto en Medición, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem. Estos precios unitarios serán la compensación total por todos los materiales, equipo, herramientas y mano de obra que inciden en el costo de éste trabajo. 

REVOQUE EXTERIOR SOBRE ADOBE



   
CODIGO: 09 200 35

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  REQ 004

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere al revoque exterior sobre muro de adobe.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Se utilizará una mezcla de cemento, cal y arena en una proporción de 1:2:6 respectivamente.

La malla de alambre será de 3/4" para conseguir adherencia de la mezcla en los muros de adobe. 

La cal a emplearse en la preparación del mortero será madurado por lo menos 40 días antes de su empleo en el revoque.

3.
FORMA DE EJECUCION
Se limpiarán cuidadosamente las juntas de los adobes, eliminándose todo sobrante de barro.

En las paredes de adobe se clavará malla de alambre de 3"/4 con clavos de 3" de tal manera que quede firmemente sujeta.

Se colocarán maestras del mismo material a distancias no mayores de dos metros. Estas maestras deberán ser perfectamente verticales y alineadas entre sí a fin de asegurar el logro de una superficie uniforme y pareja en toda su extensión.

Se aplicará una primera mano de mezcla de mortero de cemento, cal y arena (1:2:6).

La segunda mano será de acabado.

La terminación de acuerdo a la textura mostrada en los planos y definida en el terreno por el Supervisor de Obra, deberá ser ejecutada por obreros especializados.

4.
MEDICION
Los revestimientos de fachada se medirán en metros cuadrados tomando la superficie neta de recubrimiento y descontando todas las aberturas por puertas y  ventanas.

5.
FORMA DE PAGO

El revestimiento exterior sobre adobe, ejecutados con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos según lo previsto en medición, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem.

Estos precios unitarios serán la compensación total por los materiales, equipo, herramientas y mano de obra que inciden en el costo de este trabajo.

REVOQUE GRANEADO A 

MAQUINA (PIRULEADO)



  
 CODIGO: 09 200 40

UNIDAD: M2



   
ITEM  No  REQ 005

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a todos los trabajos requeridos para el acabado de las superficies de muros de ladrillo, piedra y hormigón armado, de las superficies indicadas en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

a)
El mortero de cemento Portland y arena fina a    utilizarse será en proporción 1:3 (cemento-arena)

b)
El cascajillo a utilizarse será el que pase por el tamiz de grado uniforme de 0,08mm y el que quede en el tamiz de grado uniforme de 0,05mm.

c)
El proceso de revoque o castigado en los muros será   efectuado a máquina.

3.
FORMA DE EJECUCION
a)
Primeramente se limpiará las juntas de los muros o paramentos que reciban este tratamiento.

b)
Luego se procederá al castigado o revoque del cascajillo con mortero de cemento - arena 1:3.

c)
Todo el procedimiento se lo ejecutará a máquina,  para conseguir un perfecto emparejamiento y      uniformidad en toda la extensión de las superficies a tratar tanto en color como en textura. 

d)
Si se presentaran defectos en el acabado, se deberá picar toda la parte afectada y proseguir con un nuevo tratamiento. Queda entendido que el costo que demande este trabajo será por cuenta propia del Contratista.

4.
MEDICION
Los muros revocados por este sistema, como se tiene indicado, se medirán en metros cuadrados tomando solamente en cuenta el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO
Los revoques construidos con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo especificado, medido según lo previsto en el punto 4. (Medición), serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem.

El precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

REVOQUES INTERIORES SOBRE  

MUROS DE ADOBE






   
CODIGO: 09 200 45



UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  REQ 006

1.
DESCRIPCION

El trabajo comprendido en este ítem se refiere al acabado de las superficies de muros de adobe en los ambientes interiores del edificio  de acuerdo con estas especificaciones.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El yeso a utilizarse será de primera calidad y de molido fino. No contendrá terrones ni impurezas de ninguna clase. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso a la obra, el Contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación.

La tierra de tipo arcilloso a utilizarse será bien cernida con un cernidor apropiado que deberá merecer la aprobación del Supervisor de Obra. La tierra cernida no contendrá materias vegetales u otras orgánicas nocivas.

3.
FORMA DE EJECUCION
Se ejecutará en primer lugar una primera capa de revoque de barro empleando tierra cernida y paja.

Se colocarán maestras a distancias no mayores de dos metros. Estas maestras deberán ser perfectamente verticales y alineadas entre sí a fin de asegurar el logro de una superficie uniforme y pareja en toda su extensión.

El espesor de la primera capa de revoque será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras.

Sobre la primera capa ejecutada como se tiene indicado, se colocará una segunda y última capa de enlucido empleando yeso puro. Esta última capa será aplicada prolijamente mediante planchas metálicas a fin de obtener una superficie completamente tersa, plana y libre de ondulaciones.

En general, las superficies de muros en el interior del edificio serán revocadas como se tiene arriba indicado, excepto aquellas para los cuales los planos o el detalle de obra indiquen la colocación de revestimientos de otros materiales.

4.
MEDICION

Los revoques de las superficies de muros y tabiques en el interior del edificio  se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas.

5.
FORMA DE PAGO

Los revoques ejecutados por materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo que se tiene indicado, medidos según lo previsto en el punto 4. (Medición), serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el costo de estos trabajos.

REVOQUES INTERIORES 

DE MUROS Y TABIQUES



   
CODIGO: 09 200 50

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  REQ 007

1.
DESCRIPCION

El trabajo comprendido en este sub ítem se refiere al acabado de las superficies de tabiques y muros de ladrillo en los ambientes interiores del edificio de acuerdo a las especificaciones.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El yeso a utilizarse para el enlucido será de primera calidad y molido fino, no contendrá terrones ni impurezas de ninguna clase. Con anterioridad a cualquier suministro de yeso a la obra, el Contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación.

El yeso para la ejecución de la primera capa será de segunda calidad y estará libre de terrones e impurezas de cualquier clase.

3.
FORMA DE EJECUCION
El Contratista debe colocar las tuberías, cajas, etc. para las instalaciones eléctrica y sanitaria antes de proceder al revoque. Solo se aceptarán pequeñas picadas de corrección y estas no tendrán incidencia en el costo unitario.

Se ejecutará en primer lugar una capa de revoque empleando yeso de segunda  y yeso de primera, mezclados.

Se colocará maestras a distancias no mayores de dos metros, estas maestras deberán ser perfectamente verticales y alineadas entre si, a fin de asegurar el logro de una superficie uniforme y pareja en toda su extensión.

El espesor de la primera capa será de revoque será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras. Sobre la primera capa ejecutada como se tiene indicado se colocará una segunda y última capa de enlucido empleando yeso puro.

Esta última capa será alisada prolijamente mediante planchas metálicas a fin de obtener una superficie completamente tersa, plana y libre de ondulaciones.

En general las superficies de muros en el interior del edificio serán revocadas como se tiene arriba indicado excepto aquellas para las cuales los planos o detalles de obra indiquen la colocación de revestimientos de otros materiales.

Las intersecciones de muros con cielo rasos serán terminadas en ángulo ó arista viva, de igual manera que los ángulos interiores entre muros.

Las aristas en las columnas deberán ser terminadas con chanfles de 2 cms. de cara.

4.
MEDICION
Este será medido por metro cuadrado de superficie neta bien ejecutada.

5.
FORMA DE PAGO

Los trabajos ejecutados con materiales apropiados y  de acuerdo con las especificaciones, medidos según lo indicado en el punto anterior serán pagados de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Estos pagos serán la compensación total de la ejecución de este ítem incluyendo mano de obra, andamios materiales, etc. 
No se aceptará incidencia en el costo por ningún motivo.

ENLUCIDO DE CEMENTO





   
CODIGO: 09 200 05
UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  REQ 008

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende el acabado que se le quiere dar en los lugares que se indican en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El mortero de cemento y arena fina a utilizarse será en la proporción 1:3 (cemento - arena)

El cemento y la arena deben ser de buena calidad y deben cumplir los requerimientos establecidos en el ítem materiales de construcción.

3.
FORMA DE EJECUCION
Previamente se procederá al castigado con mortero de cemento 1:3 enrasando la superficie a frotachado, hasta obtener superficies completamente lisas y uniformes, luego se procederá a enlucir la superficie indicada con plancha metálica mediante la aplicación directa de cemento puro y agua, a fin de darle un acabado perfecto.

 4.
MEDICION Y FORMA DE PAGO
El trabajo será medido en metros cuadrados y pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas y equipo y mano de obra que inciden en su costo.

Toda superficie cuarteada será rechazada por el Supervisor de Obra.

ENLUCIDO DE CEMENTO CON COLOR



   
CODIGO: 09 200 10

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  REQ 009

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende el acabado que se le quiere dar en los lugares que se indican en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El mortero de cemento y arena fina a utilizarse será en la proporción 1:3 (cemento - arena)

El cemento debe ser, de buena calidad y debe cumplir los requerimientos establecidos para los materiales.

El ocre a utilizarse deberá ser aprobado por el Supervisor de obra en cuanto se refiere a calidad y color.

3.
FORMA DE EJECUCION
Previamente se procederá al castigado con mortero de cemento 1:3 enrasando la superficie a frotachado, hasta obtener superficies completamente lisas y uniformes, luego se procederá a enlucir la superficie indicada con plancha metálica mediante la aplicación directa de cemento puro, ocre y agua, a fin de darle un acabado perfecto.

 4.
MEDICION Y FORMA DE PAGO
El trabajo será medido en metros cuadrados y pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas y equipo y mano de obra que inciden en su costo.

Toda superficie cuarteada será rechazada por el Supervisor de Obra.


REVOQUE DE CEMENTO CON ACABADO DE 

CEMENTO BLANCO
SOBRE MURO DE ADOBE


   
CODIGO: 09 200 15

UNIDAD: M2



   
ITEM  No  REQ 010

1.
DESCRIPCION
El trabajo comprendido en este ítem consiste en la ejecución de un revestimiento de cemento bruñido en los ambientes indicados en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El mortero para el revoque será de cemento Portland y arena fina de proporción 1:3.

3.
FORMA DE EJECUCION
En las superficies que recibirán este acabado se colocará primeramente una malla de alambre de 3/4" firmemente asegurado al muro mediante clavos de 3".

Se colocarán maestras a distancias no mayores de dos metros. Estas maestras deberán ser perfectamente verticales y alineadas entre si a fin de asegurar el logro de una superficie uniforme y pareja en toda su extensión.

Luego se procederá a revocar cuidadosamente estas superficies con una nivelación perfecta vertical y horizontal, empleando mortero de cemento Portland y arena fina 1:3.

El espesor de la primera capa de revoque será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras.

Sobre el revoque de mortero se aplicará el acabado final empleando una pasta de cemento blanco puro y agua, la misma que formará parte integral del revoque y su color final deberá ser completamente uniforme.

Las superficies así revestidas serán perfectamente bruñidas con plancha metálica.

Finalmente se efectuará un rayado tipo mosaico cada 0.20m horizontal y verticalmente.

4.
MEDICION
Las superficies revestidas con cemento bruñido imitación mosaico serán medidas en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO

Los revestimientos con cemento bruñido imitación mosaico ejecutados con materiales apropiados y en todo de acuerdo a estas especificaciones, medidos como se indica en el PUNTO 4 (Medición), serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

REVESTIMIENTO DE AZULEJOS



    

CODIGO: 09 300 20

UNIDAD: M2


         ITEM  No. REV004 - REV005

1.
DESCRIPCION


Este ítem comprende el acabado con azulejos de las superficies indicadas en los planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El mortero de cemento Portland y arena fina a utilizarse será de proporción 1:3. El cemento blanco a emplearse será fresco y de producción reciente.

Los azulejos serán de color blanco o de color tendrán 15 cm. por lado, de color homogéneo y su superficie esmaltada sin ondulaciones. Para las fajas de terminación se emplearán azulejos de cantos redondeados y azulejos de esquina donde fueran necesarios.

Antes de la colocación de los azulejos, el contratista suministrará una muestra que deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION
Las piezas de azulejos se colocarán afirmándolas con mortero de cemento Portland y arena en proporción 1:3 debiendo obtenerse una nivelación perfecta. Una vez ejecutada la colocación de los azulejos se terminarán las juntas con una lechada de cemento blanco.

4.
MEDICION
Las superficies revestidas con azulejos serán medidas en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta ejecutada.

5.
FORMA DE PAGO
El revestimiento con azulejos ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo a estas especificaciones, medidos según lo previsto en el Item 237.4 (Medición), serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA



   
CODIGO: 09 300 25

UNIDAD: M2



   
ITEM  No  REV 007

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación para el revestimiento con piedra Laja en los lugares indicados en los planos.
2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La piedra laja deberá ser limpiada conforme se vaya ejecutando la obra para evitar adherencias de mezcla que desmejoren su aspecto debiendo ejecutarse posteriormente un emboquillado de juntas, las mismas que antes de su colocación deberán estar completamente humedecidas. Este trabajo deberá sujetarse estrictamente a los planos de detalle en sus dimensiones y forma.

3.
FORMA DE EJECUCION

Para la ejecución de este ítem se procederá al revestimiento con piedra laja, la misma que se fijará al muro con un mortero de cemento y arena con una dosificación 1:3.

4.
MEDICION
La medición de este ítem se realizará por metro cuadrado.

 5.
FORMA DE PAGO

Los revestimientos con piedra laja, ejecutados con materiales apropiados y en todo de acuerdo a estas especificaciones, medidos como se indica en el punto 4 (Medición), serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

REVESTIMIENTO DE PIEDRA TARIJA


   

CODIGO: 09 300 30

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  REV 008

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y uso de piedra tarija para revestimientos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La piedra Tarija deberá ser limpiada conforme se vaya ejecutando la obra para evitar adherencias de mezcla  que desmejoren su aspecto, debiendo ejecutarse posteriormente un emboquillado de juntas, las mismas que antes de su ejecución deberán estar completamente humedecidas. Este trabajo deberá sujetarse estrictamente a los planos de detalle en sus dimensiones y forma.

3.
FORMA DE EJECUCION

Para la ejecución de este ítem se procederá al revestimiento con piedra tarija, la misma que se fijará al muro con un mortero de cemento y arena con una dosificación 1:3 el mismo que también será utilizado para el emboquillado de juntas.

4.
MEDICION

La medición de este ítem se realizará en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este trabajo, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Este precio incluye la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

REVESTIMIENTO CON PIEDRA BRUTA


   

CODIGO: 09 300 05
UNIDAD: M2




    ITEM N° REV 011
1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere al revestimiento de la solera del canal en los lugares que se indican en los planos, efectuada con piedra común, sobre la base y con juntas de mortero 1:3.

2. 
MATERIALES

2.1
Piedra 
La piedra a utilizarse deberá reunir las características dadas en el ítem "Materiales de construcción".

2.2
Cemento
Se empleará cemento Portland normal, cuyas características satisfagan las especificaciones del ítem "Materiales de construcción".

2.3
Arena
La arena deberá cumplir con lo estipulado en el ítem "Materiales de construcción".

2.4
Agua
El agua que se emplee en la preparación del mortero, deberá cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION
La superficie del terreno serEQ \O(',a) nivelada y compactada, asegurando una capacidad portante del suelo de por lo menos 1,5 kg/cm2.

Una vez realizada la nivelación, sobre el área libre de material suelto y sustancias nocivas, se vaciará mortero de dosificación 1:3 en espesor de 3 a 5 cm. Sobre esta capa se colocarán las piedras, disponiendo la mejor superficie facetada en la parte superior. Al momento de ser colocadas en la obra, deberán estar limpias y debidamente humedecidas para disponerlas descansando en toda su superficie de asiento, cuidando que las juntas en la parte superior sean las mínimas posibles, aceptándose un ancho máximo de 5 cm.

Las juntas serán rellenadas con mortero 1:3, debiendo penetrar la mezcla profundamente en la grieta, para luego compactarla con varillas de fierro de 4 a 6 mm de diámetro hasta conseguir la máxima densidad.

El mortero será mezclado en cantidades necesarias para uso inmediato, el tiempo transcurrido entre la preparación y el vaciado no excederá a 30 minutos; en caso de duda acerca de la calidad del mortero utilizado, el Supervisor de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de probetas para proceder con los ensayos de resistencia que correspondan. Si los resultados de las pruebas realizadas demuestran in​suficiencia en la calidad del mortero empleado, el con​tratista estará obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo el volumen de obra que el Supervisor de Obra con​sidere haya sido ejecutado con el mortero defectuoso, sin consideración del tiempo empleado en esta reposición, para efectos de extensión en el plazo de conclusión de la obra.

4.
MEDICION

La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será medida en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio será la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo y todas las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

REVESTIMIENTO DE PIEDRA SELECCIONADA

   

CODIGO: 09 300 10

UNIDAD: M2



   
  ITEM No. REV 012
1.
DESCRIPCION
Se refiere a la protección de  la solera del canal, efec​tuada con piedra seleccionada, sobre base y con juntas de mortero 1 : 3. 

2.
MATERIALES

2.1
Piedra
La piedra a utilizarse deberá reunir las características especificadas en el ítem "Mampostería de piedra".

2.2
Cemento
Se empleará cemento Portland normal, cuyas características satisfagan las especificaciones del ítem "Materiales de construcción".

2.3
Arena
Esta deberá estar de acuerdo con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción". 

2.4
Agua
El agua que se emplee en la preparación del mortero, deberá cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION

3.1
Mortero
El mortero será mezclado en forma mecánica y en cantidades necesarias para uso inmediato.

SeEQ \O(e, )rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.  Las características del mortero deberán asegurar la trabajabilidad y manipulación de masas homogéneas, densas y uniformes.

La dosificación del mortero se realizará en relación de volumen; para esto se utilizarán cajas de dimensiones y material aprobado por el Supervisor de Obra.

El contenido mínimo de cemento y resistencia mínima en probetas cilíndricas de 15*30 cm, probadas a los 28 días, se especifican en la siguiente tabla: 

DOSIFICACION   
CONTENIDO MINIMO   
RESISTENCIA MINIMA


DE CEMENTO (K/m3)
   A 28  DIAS (K/cm2)



1:4


280



180


1:3


470



220


1:2


630
                

  -

En caso de existir incertidumbre sobre la calidad del mor​tero utilizado, el Supervisor de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de probetas para efectuar los respectivos ensayos de resistencia.  Si los resultados de ensayos demuestran que la calidad del mortero utilizado está por debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el Contratista está obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considerará construido con mortero defec​tuoso, sin considerar el tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de la obra.

3.2
Revestimiento de piedra
La superficie del terreno será nivelada y compactada, asegurando una capacidad portante del suelo de por lo menos 1,5 kg/cm2.

Una vez realizada la nivelación, sobre el área libre de material suelto y sustancias nocivas, se vaciará mortero de dosificación 1:3 en espesor de 3 a 5 cm. Sobre esta capa se colocarán las piedras, disponiendo la mejor superficie facetada en la parte superior. Al momento de ser colocadas en la obra, deberán estar limpias y debidamente humedecidas para disponerlas descansando en toda su superficie de asiento, cuidando que las juntas en la parte superior sean las mínimas posibles, aceptándose un ancho máximo de 3 cm.

Las juntas serán rellenadas con mortero 1:3, debiendo penetrar la mezcla completamente en ellas, para luego compactarla con varillas de fierro de 4 a 6 mm de diámetro hasta conseguir la máxima densidad.

El mortero será mezclado en cantidades necesarias para uso inmediato, el tiempo transcurrido entre la preparación y el vaciado no excederá de 30 minutos.

4.
MEDICION
La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será medida en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados, de acuerdo a las presentes especificaciones, incluyendo el mortero de nivelación y medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

REVESTIMIENTO DE LA SOLERA 

CON PIEDRA CORTADA





   
CODIGO: 09 300 15
UNIDAD: M2




   ITEM N° REV 013
1.
DESCRIPCION
Se refiere a la protección de  la solera del canal, efec​tuada con piedra cortada y espacios entre piedra y piedra rel​lenos con mortero de cemento y arena 1:3 y colocadas encima de una capa base de mortero de cemento y arena 1:3 de 5 cm de espesor.

2.
MATERIALES

2.1
Piedra 
La piedra a utilizarse deberá reunir las características dadas en el ítem "Materiales de construcción".

2.2
Cemento
Se empleará cemento Portland normal, cuyas características satisfagan las especificaciones del ítem "Materiales de construcción".

2.3
Arena
La arena deberá cumplir con lo estipulado en el ítem "Materiales de construcción".

2.4
Agua
El agua que se emplee en la preparación del mortero, deberá cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION
3.1
Mortero
El mortero será mezclado en forma mecánica y en cantidades necesarias para uso inmediato.

Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.  Las características del mortero deberán asegurar la trabajabilidad y manipulación de masas homogéneas, densas y uniformes.

La dosificación del mortero se realizará en relación de volumen; para esto se utilizarán cajas de dimensiones y material aprobado por el Supervisor de Obra.

El contenido mínimo de cemento y resistencia mínima en probetas cilíndricas de 15*30 cm, probadas a los 28 días, se especifican en la siguiente tabla:

DOSIFICACION   
CONTENIDO MINIMO   
RESISTENCIA MINIMA






DE CEMENTO (K/m3)
   A 28  DIAS (K/cm2)


______________________________________________________________________

    
1:4



280



180

1:3



470



220

1:2



630
               

  -

En caso de existir incertidumbre sobre la calidad del mor​tero utilizado, el Supervisor de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de probetas para efectuar los respectivos ensayos de resistencia.  Si los resultados de ensayos demuestran que la calidad del mortero utilizado está por debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el Contratista está obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considerará construido con mortero defec​tuoso, sin considerar el tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de la obra.

La dosificación aceptable será de 1 : 3.

3.2 
Revestimiento de piedra

La superficie del terreno serEQ \O(',a) nivelada y compactada, asegurando una capacidad portante del suelo de por lo menos 1,5 kg/cm2.

Una vez realizada la nivelación, sobre el área libre de material suelto y sustancias nocivas, se vaciará mortero de dosificación 1:3 en espesor de 5 cm. Sobre esta capa se colocarán las piedras respetando los niveles y de acuerdo a los planos, disponiendo la superficie cortada en la parte superior. Al momento de ser colocadas en la obra, deberEQ \O(',a)n estar limpias y debidamente humedecidas para disponerlas descansando en toda su superficie de asiento y con la mejor faz en la parte superior respetando estrictamente los niveles proyectados de la solera, cuidando que las juntas en la parte superior sean las mínimas posibles, aceptándose un ancho máximo de 3 cm.

Las juntas y resquicios serEQ \O(',a)n rellenados con mortero 1:3 de acuerdo al ítem "Mampostería de Piedra", debiendo penetrar la mezcla profundamente en la grieta, para luego compac​tarla con varillas de fierro de 4 a 6 mm de diámetro hasta conseguir la máxima densidad. Las juntas no deberán sobresalir de la superficie.

El mortero será mezclado en cantidades necesarias para uso inmediato, el tiempo transcurrido entre la preparación y el vaciado no excederá a 30 minutos.

4.
MEDICION
La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será medida en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio será la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo y todas las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

GUARDAPOLVOS DE CEMENTO CON COLOR


   
CODIGO: 09 750 05

UNIDAD: ML



  
ITEM  No.  GUA 001

1.
DESCRIPCION

Este ítem comprende el acabado de muros interiores y exteriores con enlucido de cemento hasta una altura de 10 cm. en los lugares indicados en los planos.

2.
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El mortero de cemento Portland y arena fina a utilizarse será en proporción 1:3 (Cemento y Arena)

El ocre a emplearse será aprobado por el Supervisor de Obra y de los colores que éste indique.

3.
FORMA DE EJECUCION
Se deben limpiar las juntas de los muros y tabiques que recibirán este revestimiento.

En los muros de adobe se clavan mallas de alambre tejido de 3/8" de entramado, utilizando para el efecto clavos de 2,1/2" ó 3".

Luego se ejecutarán maestras en todos los ángulos y en los paños de muros a distancias de más o menos de un metro.

Hechas las maestras, se procederá al castigado de los muros con mortero de cemento 1:3, enrasando las superficies a regla. Luego de un frotachado se procederá al enlucido utilizando para el efecto una mezcla de cemento puro y ocre  con el auxilio de una plancha metálica hasta obtener superficies completamente lisas y pulidas.

Si se presentaran defectos en el acabado, deberá picarse el paño entero para su nueva ejecución. El gasto que demande este trabajo será por cuenta del Contratista.

4.
MEDICION
Los guardapolvos de cemento se medirán en metros lineales tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO
Los guardapolvos construidos con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos según lo previsto en el punto anterior, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio será la compensación total por todos los materiales, herramientas y mano de obra que inciden en su costo.   
ZOCALOS DE MADERA MARA




   
CODIGO: 06 200 15

UNIDAD: ML



   
ITEM  No. ZOC 001

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la colocación de zócalos de madera en todos los ambientes indicados en los planos o aquellos en los que se tengan pisos de madera.

2.
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los zócalos serán de madera mara de primera calidad, de 3 pulgadas de alto y tendrá el borde superior moldeado. El Contratista deberá someter una muestra de los mismos a la aprobación del Supervisor de Obra.

Los tacos serán de madera de primera clase y de 

2" x 2" x 2".

3.
FORMA DE EJECUCION

Los tacos de madera en los que se atornillarán los zócalos serán colocados a distancias no mayores de 60 cm. Para fijarlos sólidamente dentro de los muros y tabiques se empleará yeso puro.

Los tornillos que se emplearán para fijar los zócalos sólidamente a los tacos de madera serán de 1 1/2" de largo.

4.
MEDICION
Los zócalos de  madera se medirán en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO

Los zócalos de madera ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones medidos como se indica en el punto anterior, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el costo de este trabajo.

ZOCALOS DE MADERA ROBLE



   
CODIGO: 06 200 20

UNIDAD: ML



   
ITEM  No. ZOC 002

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la colocación de zócalos de madera roble en todos los ambientes indicados en los planos o aquellos en los que se tengan pisos de madera.

2.
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los zócalos serán de madera roble de primera calidad, de 3 pulgadas de alto y tendrá el borde superior moldeado. El Contratista deberá someter una muestra de los mismos a la aprobación del Supervisor de Obra.

Los tacos serán de madera de primera clase y de 

2" x 2" x 2".

3.
FORMA DE EJECUCION

Los tacos de madera en los que se atornillarán los zócalos serán colocados a distancias no mayores de 60 cm. Para fijarlos sólidamente dentro de los muros y tabiques se empleará yeso puro.

Los tornillos que se emplearán para fijar los zócalos sólidamente a los tacos de madera serán de 1 1/2" de largo.

4.
MEDICION
Los zócalos de  madera se medirán en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO

Los zócalos de madera ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones medidos como se indica en el punto anterior, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el costo de este trabajo.

ZOCALOS DE CEMENTO CON COLOR



   
CODIGO: 09 750 10

UNIDAD: M2



   
 ITEM  No. ZOC 003

1.
DESCRIPCION

Este ítem comprende el acabado de muros interiores y exteriores con un zócalo de cemento con color, según la altura indicada en planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El mortero de cemento Portland y arena fina a utilizarse será en proporción 1:3 (cemento - arena).

El ocre a emplearse será de buena calidad y de color especificado por el Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION

Previamente se limpiarán las juntas de los muros y tabiques que recibirán éste revestimiento.

Luego se procederá al castigado de muros con mortero de cemento 1:3 enrasando las superficies a regla. 

Luego de un frotachado se ejecutará el enlucido de cemento puro y color, con el auxilio de plancha metálica hasta obtener superficies completamente lisas y pulidas.

Se ejecutará una junta horizontal que separe el zócalo del enlucido de yeso y otras verticales cada 2 m. Estas juntas serán  de 1 cm. de ancho.

Como espesor mínimo el zócalo tendrá 1.5 cm.

Si se presentaran defectos en el acabado deberá picarse el paño entero para su nueva ejecución. El costo que demande éste trabajo será por cuenta del Contratista.

4.
MEDICION

El zócalo de cemento con color se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta del trabajo realizado.

5.
FORMA DE PAGO

Los zócalos construidos con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo especificado, medido según lo previsto en el punto anterior, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem. Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

ZOCALOS DE MOSAICO





   
CODIGO: 09 750 15

UNIDAD: ML



    
  ITEM  No  ZOC004

1.
DESCRIPCION
La ejecución de este ítem comprende la colocación de zócalos de mosaicos de acuerdo a lo indicado en planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Las piezas serán de 20 ó 30 cm de largo, 10 cm de alto y no menos de 2 cm de espesor. El color de los zócalos será el indicado por el Supervisor de Obra. Antes de que el Contratista inicie su colocación se someterá una muestra para su aprobación.

El mortero de cemento Portland y arena que se emplee en la colocación de los zócalos será de proporción 1:3.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Las piezas de zócalos de mosaico se colocarán empleando el mortero de cemento y arena 1:3 conservando una perfecta nivelación, vertical y horizontal.

Una vez que se hayan colocado los zócalos se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento puro y ocre de buena calidad del mismo color que el de los zócalos.

4.
MEDICION

Los zócalos de mosaico se medirán en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO
Los zócalos de mosaico ejecutados con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos como se indica en el punto anterior, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el costo de este trabajo.

PISO DE CEMENTO SOBRE EMPEDRADO



   
CODIGO: 09 780 20

UNIDAD: M2



    
   ITEM  No PIS 001

1.
DESCRIPCION
Se refiere a todos los pisos de concreto señalados en planta baja.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La piedra que se empleará en los contrapisos será la conocida como piedra manzana.

El hormigón de cemento Portland, arena y grava para la nivelación de pisos en planta baja será de proporción 1:3:4. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón serán de buena calidad.

El mortero para frotachado será de cemento Portland - arena fina en proporción 1:3.

Se hará uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón de pisos a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto.

3.
FORMA DE EJECUCION
Sobre el terreno debidamente compactado se ejecutará un empedrado de piedra manzana, colocada a combo, a nivel en los ambientes interiores y con la pendiente apropiada en las aceras exteriores.

Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciará una capa de 5 cm de hormigón, de una dosificación 1:3:4, luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm con mortero de cemento de 1:3. La superficie se alisará con frotacho con rayado especial para las aceras exteriores y pulido para los ambientes interiores.

En ambos casos se dejarán juntas de expansión para lo que el vaciado deberá ejecutarse por cuadriláteros y rectángulos alternados y de tamaño a indicación del Supervisor de Obra.

4.
MEDICION
Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.
5.
FORMA DE PAGO
Los pisos construidos con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aquí especificado, medidos según lo prescrito en medición, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

PISO DE CEMENTO CON COLOR SOBRE 

EMPEDRADO Y RELLENO





   
CODIGO: 09 780 15

UNIDAD: M2



   
  ITEM  No  PIS 002

1.
DESCRIPCION
Se refiere a todos los pisos de concreto señalados en planta baja.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La piedra que se empleará en los contrapisos será la conocida como piedra manzana.

El hormigón de cemento Portland, arena y grava para la nivelación de pisos en planta baja será de proporción 1:3:4. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón serán de buena calidad.

El mortero para frotachado será de cemento Portland - arena fina en proporción 1:3 mezclado con ocre de buena calidad y color aprobado por el Supervisor.

Se hará uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón de pisos a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto.

3.
FORMA DE  EJECUCION
Sobre el terreno debidamente compactado se ejecutará un empedrado de piedra manzana, colocada a combo, a nivel en los ambientes interiores y con la pendiente apropiada en las aceras exteriores.

Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciará una capa de 5 cm de hormigón, de una dosificación 1:3:4, luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm con mortero de cemento de 1:3 y color. La superficie se alisará con frotacho con rayado especial para las aceras exteriores y pulido para los ambientes interiores.

En ambos casos se dejarán juntas de expansión para lo que el vaciado deberá ejecutarse por cuadriláteros y rectángulos alternados y de tamaño a indicación del Supervisor de Obra.

4.
MEDICION
Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO
Los pisos construidos con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aquí especificado, medidos según lo prescrito en medición, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

PISO EMPEDRADO PIEDRA HUEVILLO


   

CODIGO: 09 600 15

UNIDAD: M2



   
   ITEM  No PIS 003

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a todos los pisos de piedra escogida de forma ovoidal de una pulgada de espesor aproximadamente que se colocará en los lugares que se indica en los planos.

2.
MATERIALES 

La piedra huevillo debe ser de canto rodado escogido de 1" de espesor aproximadamente  además deberá dar una coloración blanca en apariencia.

El Supervisor verificará una superficie uniforme de la piedra antes de su colocado.

El aglutinante de las piedras será un mortero de cemento - arena 1:3.

3.
FORMA DE EJECUCION
Se vaciará una carpeta de mortero de cemento pobre 1:6 a fin de nivelar la superficie a trabajar. Seguidamente se debe ejecutar el empedrado con piedra huevillo.

Las juntas entre piedra y piedra deben ser limpiadas cuidadosamente mediante una escobilla dura y agua.

4.
MEDICION
Este ítem se medirá en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado y medido en la forma antes descrita será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada, este precio será la compensación total por todos los materiales, herramientas y equipos y mano de obra que inciden en su costo.

PISO PARQUET SOBRE CARPETA DE Hº


   

CODIGO: 09 550 15

UNIDAD: M2



   
   ITEM  No. PIS004

1.
DESCRIPCION

Este trabajo se refiere a la colocación de pisos de Parquet sobre carpeta de hormigón.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera deberá ser tratada y secada con un máximo de 10 % de humedad.  

La carpeta de hormigón para la nivelación será de dosificación 1:3:4.

Se vaciará un mortero de cemento y arena fina en una proporción de 1:5 en un espesor de 0.5 cm.

3.
FORMA DE EJECUCION

Una vez que esté completamente seco y liso el acabado de cemento, se deberá frotar el piso de H° con escobilla metálica y limpiarlo prolijamente para luego aplicar el pegamento tanto en la superficie de contacto madera - carpeta y madera (pegado horizontal y lateral) destinado a este fin, debiendo colocarse cuidadosamente el parquet de modo que las juntas sean correctamente alineadas.

4.
MEDICION

Los pisos se medirán en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este concepto será de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, estos precios serán la compensación total por todos los materiales empleados y actividades a realizarse para la ejecución de este ítem. 

PISO DE MARMOL SOBRE LOSA, EMPEDRADO 

Y CONTRAPISO






   
CODIGO: 09 600 05

UNIDAD: M2



  
 ITEM  No.  PIS 005

1.
DESCRIPCION
El trabajo comprendido en este ítem se refiere a la colocación de planchas de mármol en los pisos de los ambientes que se indican en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La piedra que se empleará en la ejecución de los contrapisos, será la conocida como piedra manzana.

El hormigón de cemento Portland arena y grava para la nivelación de los pisos será de proporción 1:3:6. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón se conformarán estrictamente a lo especificado en cuanto se refiere a la calidad de los mismos.

El mortero de cemento Portland y arena a emplearse en la colocación de los mosaicos será de proporción 1:7.

El mármol será del tipo conocido como mármol de Catavi. En los ambientes en que se use este material, el mismo será liso.

Las piezas de mármol serán de 7 cms de espesor mínimo. Los colores de mármol serán los que indiquen el Supervisor de Obra. Antes de proceder a su colocación el contratista deberá someter una muestra del material a la aprobación del Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE  EJECUCION

Para los pisos primeramente se empujará la superficie del suelo rellenando todos los huecos en capas no mayores de 20 cms. y apisonando toda el área comprendida hasta obtener una perfecta compactación mediante pisones y riegos de agua.

Sobre el terreno así preparado se ejecutará un empedrado de piedra manzana colocado a combo y perfectamente a nivel.

Una vez realizado el empedrado con piedra manzana, se limpiarán todos los intersticios y juntas resultantes eliminando toda la piedra suelta y materias extrañas que pudieran haberse introducido entre las piedras, seguidamente se recubrirá el empedrado con una capa de hormigón de proporción 1:3:6 de 3 cms de espesor la misma que deberá ser perfectamente bien nivelada.

Sobre la superficie de hormigón preparado como se tiene indicado se colocarán las planchas de mármol con mortero de cemento Portland y arena de proporción 1:5.

Una vez colocadas las planchas de mármol se realizarán las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento puro y ocre importado del mismo color del mármol.

El contratista deberá tomar las precauciones para evitar el tránsito sobre el mármol recién colocado mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad.

El contratista deberá entregar la superficie de mármol completamente pulida y limpia.

4.
MEDICION
Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO

Los pisos construidos con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aquí especificado, serán pagados por metro cuadrado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

PISO DE MOSAICO GRANITICO SOBRE 

LOSA DE Hº O PISO FROTACHADO



  
  CODIGO: 09 400 05


UNIDAD: M2

   

ITEM  No. PIS 007 - PIS 009

1.
DESCRIPCION

El trabajo comprendido en este ítem se refiere a la colocación de mosaico granítico sobre losa de hormigón, en los ambientes que se indiquen en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El hormigón de cemento, arena y grava para la nivelación de los pisos será de proporción 1:3:4.

El mortero de cemento y arena fina a emplearse en la colocación de mosaicos tendrá una proporción de 1:5.

3.
FORMA DE EJECUCION

Previamente se deberá picar y humedecer la losa, luego se limpiará de todas las materias extrañas que pudieran existir. Posteriormente se recubrirá la losa con una capa de hormigón de proporción 1:3:4 de 3 cm. de espesor la misma que deberá estar correctamente nivelada.

Posteriormente se colocará el mortero de cemento - arena correctamente nivelado, sobre este mortero se colocarán las piezas de mosaico debidamente alineadas.

Con una lechada de cemento y ocre de buena calidad, del mismo color de los mosaicos, se rellenarán las juntas entre pieza y pieza.

4.
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados.  

5.
FORMA DE PAGO

Los pisos de mosaico construidos con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo especificado, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada, estos precios serán la compensación total por todos los materiales y actividades a realizarse para la ejecución de este ítem.

PISOS DE MADERA MACHIHEMBRADA 

SOBRE VIGAS






   
CODIGO: 09 550 10

UNIDAD: M2



   
   ITEM  No. PIS 013

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la colocación de pisos de madera machihembrada sobre vigas de madera que se regirá de acuerdo a planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las vigas portantes serán de madera seca de buena calidad, en dimensiones perfectamente cortadas.

No se admitirán empalmes de ningún tipo.

La madera machihembrada será de primera calidad del tipo mara de 3", tratada y secada con una humedad máxima de 10 % cuyo estacionamiento a la sombra antes de su uso sea verificado por el Supervisor de obra en un tiempo no menor a los seis meses.

3.
FORMA DE EJECUCION

Las vigas de madera serán colocadas a una distancia no mayor  de 40 cm. entre viga y viga.

Los extremos de las mismas serán bañados en alquitrán o insecticida antitermitas y asentados sobre la estructura deseada o en dos hiladas de ladrillo gambote, rejuntadas con yeso en aberturas convenientemente realizadas en muros de adobe.

Deberá obtenerse una rigidez transversal satisfactoria, empleando tranquillas perpendiculares a las vigas colocadas y a una distancia no mayor de 80 cm.

La madera machihembrada será fijada directamente sobre las vigas principales, empleando clavos de 2" de cabeza achatada; los empalmes entre piezas de machihembrado tendrán lugar siempre sobre las vigas principales y en forma alternada.

4.
MEDICION
Este ítem se medirá en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este trabajo se efectuará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que serán la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias para la realización de este ítem.


PISO DE PIEDRA TARIJA




  

CODIGO: 09 600 10

UNIDAD: M2



   
  ITEM  No.  PIS015

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y uso de piedra Tarija para revestimientos de pisos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La piedra Tarija deberá ser limpiada conforme se vaya ejecutando la obra para evitar adherencias de mezcla  que desmejoren su aspecto, debiendo ejecutarse posteriormente un emboquillado de juntas, las mismas que antes de su ejecución deberán estar completamente humedecidas. 

Este trabajo deberá sujetarse estrictamente a los planos de detalle en sus dimensiones y forma.

El hormigón para la nivelación tendrá una dosificación de 1:3:4.

El mortero de cemento y arena para la fijación de las piedras tendrá una dosificación de 1:5.

3.
FORMA DE EJECUCION

Para la ejecución de este ítem se procederá al revestimiento con piedra tarija, la misma que se fijará a la carpeta de nivelación de 5 cm. de espesor con el mortero de cemento y arena, el mismo que también será utilizado para el emboquillado de juntas.

4.
MEDICION

La medición de este ítem se realizará en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este trabajo, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

PISO DE CERAMICA ESMALTADA 

SOBRE EMPEDRADO


   

CODIGO: 09 300 40

UNIDAD: M2




     ITEM No. PIS017

1.
DEFINICION

Este ítem se refiere  a la colocación de cerámica esmaltada y carpeta de nivelación sobre superficies empedradas (no se incluye empiedre) en los pisos de los ambientes que se indican en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El hormigón de cemento, arena y grava para la nivela​ción de los pisos  será de proporción 1:3:4. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón se conformarán estrictamente de acuerdo a lo especificado en el capítulo referente a la calidad de los mismos.

El mortero de cemento y arena a emplearse para la colocación de las piezas de cerámica será de propor​ción 1:5.

La cerámica será del tipo conocido como cerámica esmaltada.

Las piezas de cerámica  tendrán un espesor mínimo de 7 mm. debiendo la calidad y el color de las mismas ser aprobados por el Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION

Sobre la superficie empedrada todos los intersticios y juntas resultantes, eliminando toda la piedra suelta, limos y cualquier otro tipo de material extrañas que pudieran haberse introducido entre las piedras, seguidamente se recu​bri​rá  el empedrado con una capa de hormigón de 5 cm. de espesor la misma que deberá ser perfectamente nivelada.

Sobre la superficie de hormigón preparada como se tiene indicado, se colocará la cerámica con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

Una vez colocadas las piezas de cerámica se realizarán las juntas entre piezas con lechada de cemento puro y ocre de buena calidad del mismo color  de la cerámica, aprobados por el Supervisor.

El Contratista deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad.

4.
MEDICION 

Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área de trabajo neto ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO

Por la realización de este trabajo se pagará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen todos los materiales mano de obra, equipo y herramientas y activida​des necesarias para la ejecución de este ítem

PISO DE VINILO SOBRE LOSA DE 

H° O SUPERFICIE FROTACHADA



   

CODIGO: 09 650 05

UNIDAD: M2



    
    ITEM  No  PIS018

1.
DEFINICION

El trabajo comprendido en este ítem se refiere a la colocación de mosaicos de vinilo sobre losas de Hormigón o superficies frotachadas.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Las piezas o mosaicos de vinilo, deberán ser uniformes, libres de suciedad, grasa o similares. Las piezas de vinilo y el pegamento a utilizarse, serán de buena calidad, marca industrial  envasada en fábrica y aprobada por el Supervisor de Obra.

Los colores y textura del vinilo a emplearse serán aprobados por el  Supervisor.

El hormigón de cemento, arena y grava para la nivelación de los pisos será de proporción 1:3:4.

El mortero de cemento y arena fina a emplearse en la colocación del vinilo tendrá una proporción de 1:5.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
La superficie del piso ó losa de H° previa a la colocación del piso vinilo debe estar correctamente nivelada  con una carpeta de hormigón de 3 cm mortero de cemento - arena de dosificación 1:3 y bruñida a plancha metálica. Para una mejor adherencia del pegamento, dicha superficie deberá estar limpia y completamente seca. La superficie inferior del vinilo deben estar seca y limpia antes de aplicar el pegamento.

Las juntas e intersecciones de los vértices de las piezas de vinilo, deberán estar perfectamente alineadas y sin sobre posiciones.

4.
MEDICION


El piso de vinilo se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta el área neta.

5.
FORMA DE PAGO
El piso de vinilo ejecutado con materiales aprobados de acuerdo a especificaciones, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

ENLUCIDO DE CEMENTO SOBRE LOSA 

DE HORMIGON






   CODIGO: 09 780 10

UNIDAD: M2



   ITEM  No  PIS 020

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere al vaciado y enlucido de los pisos de cemento sobre losas de hormigón armado.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales a emplearse en la preparación del mortero se ceñirán estrictamente a lo especificado, en cuanto se refiere a la calidad de los mismos. El mortero de cemento Portland y arena fina a emplearse en la nivelación de los pisos de cemento, será de proporción 1:3.

La terminación y enlucido de los pisos se hará con cemento Portland.

3.
FORMA DE EJECUCION
Una vez que queden completamente limpias todas las superficies se procederá al vaciado de un mortero de cemento 1:3, en las partes que sean necesarias para obtener una perfecta nivelación. Esta superficie será enlucida a base de cemento puro  con plancha metálica a fin de obtener una superficie lisa y sin ondulación alguna.

4.
MEDICION
Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO

Los pisos construidos con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo  especificado, medido según lo previsto en el punto 4 (medición) serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

ENLUCIDO DE CEMENTO CON COLOR 

SOBRE LOSA DE HORMIGON



   
CODIGO: 09 780 05

UNIDAD: M2



   
   ITEM  No  PIS 021

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere al vaciado y enlucido de los pisos de cemento sobre losas de hormigón armado.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales a emplearse en la preparación del mortero se ceñirán estrictamente a lo especificado, en cuanto se refiere a la calidad de los mismos. El mortero de cemento Portland y arena fina a emplearse en la nivelación de los pisos de cemento, será de proporción 1:3.

La terminación y enlucido de los pisos se hará con cemento Portland y ocre de buena calidad cuyo color deberá se previamente aprobado por el Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE  EJECUCION
Una vez que queden completamente limpias todas las superficies se procederá al vaciado de un mortero de cemento 1:3, en las partes que sean necesarias para obtener una perfecta nivelación. Esta superficie será enlucida a base de cemento puro y color con plancha metálica a fin de obtener una superficie lisa y sin ondulación alguna.

4.
MEDICION
Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO

Los pisos construidos con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo  especificado, medido según lo previsto en el punto 4 (medición) serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

PUERTAS TABLERO DE MADERA



   

CODIGO: 08 200 15

UNIDAD: M2



 
ITEM  No.  PUE 001

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de puertas de madera.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera a utilizarse será mara de primera calidad, seca, sin defectos como nudos, rajaduras, picaduras, etc.

Las bisagras serán dobles, de 4". El Contratista deberá presentar una muestra de las bisagras para su aprobación.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los marcos de las puertas, serán construidos siguiendo estrictamente las indicaciones de los planos y detalles respectivos.

Los marcos serán colocados en los vanos fijándolos primeramente y sin debilitar los muros o miembros estructurales.

Las hojas de las puertas serán ajustadas a los marcos mediante tres bisagras de 4".

La carpintería de madera deberá tener un acabado perfecto, debiendo lijarse prolijamente todas las superficies, las mismas que posteriormente serán bañadas con aceite de linaza caliente, extendiéndose dicho baño a los marcos.  

4.
MEDICION

La carpintería de madera será medida en metros cuadrados, la medición incluirá el ancho de marcos y hojas.

5.
FORMA DE PAGO
La carpintería de madera construida con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida según el punto anterior será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada. El precio unitario comprende: Materiales, mano de obra, herramientas, etc.

PUERTAS CONTRAPLACADAS VENESTA - MARA

   
CODIGO: 08 200 10

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  PUE 002

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de las puertas de madera de tipo placa  de acuerdo a las dimensiones y forma especificados en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Serán suministrados por el Contratista. Se emplearán materiales de primera clase, la madera mara a emplear para los marcos será completamente seca y seleccionada sin ojos ni otras fallas.

Las puertas serán ejecutadas de acuerdo a las dimensiones y especificaciones de los planos cuidando su correcta construcción y la calidad de la venesta.

La venesta utilizada en las puertas será de 4 mm. de espesor mara colocándose con  hoja entera en cada cara y en ningún caso se aceptarán retazos unidos. 

Los marcos de la puerta deberán ser hechos con madera mara de 2" x 4" trabajados en materiales de primera.

3.
FORMA DE EJECUCION

La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el Supervisor de Obra.

A tiempo de revocar las jambas de las puertas se colocarán tacos de madera mara cuyo número será de cuatro en cada puerta, sobre estos tacos, que serán del mismo ancho que la jamba se fijarán fuertemente los marcos, empleando tornillos de 3". Toda la carpintería deberá tener un acabado perfecto debiendo lijarse perfectamente todas las superficies, las mismas que posteriormente serán bañadas con aceite de linaza caliente extendiendo dicho baño a los marcos.

Las hojas de las puertas serán fijadas mediante tres bisagras dobles de 4".

La responsabilidad del Contratista será comprobar en obra gruesa las dimensiones de los vanos donde se colocarán los marcos, debiendo corregir cualquier discrepancia, previa consulta con el Supervisor de Obra; igual cuidado deberá tener a fin de que las hojas cierren exactamente en sus respectivos marcos.

4.
MEDICION

La carpintería de madera será medida en metros cuadrados, la medición incluirá el ancho de marcos y hojas.

5.
FORMA DE PAGO
La carpintería de madera construida con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida según el punto anterior será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada. El precio unitario comprende: Materiales, mano de obra, herramientas, etc.

PUERTAS METALICAS



   
CODIGO: 08 100 10

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  PUE 003

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de las puertas metálicas  de acuerdo a las dimensiones y formas especificados en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Serán suministrados por el Contratista. Se emplearán materiales de primera clase.

La plancha metálica será de 1/8" de espesor y deberá estar libre de rajaduras y oxidación.

Para los rigidizadores se utilizarán angulares de 3/4".

La pintura anticorrosiva a utilizarse será de marca reconocida y color aprobados por el Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION

La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el Supervisor de Obra.

Las soldaduras deberán ser pulidas.

Antes de su colocación, las puertas recibirán dos manos de pintura anticorrosiva.

Las puertas metálicas serán fijadas mediante tres bisagras dobles de 4".

El empotramiento en columnas o muros, se hará perfectamente nivelado, debiendo ser aprobado por el Supervisor.

4.
MEDICION

La carpintería metálica será medida en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO
El pago por este trabajo será efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por materiales, mano de obra, herramientas, etc.

PUERTA DE MADERA MARA Y VIDRIO



   
CODIGO: 08 200 05

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  PUE 004

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de puertas de madera y vidrio de acuerdo a las dimensiones y formas especificados en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Serán suministrados por el Contratista. Se emplearán materiales de primera clase.

La madera a utilizarse será mara de primera calidad, seca, sin defectos como nudos, rajaduras, picaduras, etc.

Las bisagras serán dobles, de 4". El Contratista deberá presentar una muestra de las bisagras para su aprobación.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los marcos de las puertas, serán construidos siguiendo estrictamente las indicaciones de los planos y detalles respectivos.

Los marcos serán colocados en los vanos fijándolos primeramente y sin debilitar los muros o miembros estructurales.

Las hojas de las puertas serán ajustadas a los marcos mediante tres bisagras de 4".

La carpintería de madera deberá tener un acabado perfecto, debiendo lijarse prolijamente todas las superficies, las mismas que posteriormente serán bañadas con aceite de linaza caliente, extendiéndose dicho baño a los marcos.  

4.
MEDICION

La carpintería de madera será medida en metros cuadrados, la medición incluirá el ancho de marcos y hojas y no así la vidriería la misma que será considerada en el ítem "Colocación de vidrios".

5.
FORMA DE PAGO
La carpintería de madera construida con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida de acuerdo el punto anterior será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada. El precio unitario comprende: Materiales, mano de obra, herramientas, etc.

PUERTAS METALICAS CON MALLA 

OLIMPICA







   
CODIGO: 08 100 05

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  PUE 005

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de las puertas metálicas con malla olímpica de acuerdo a las dimensiones y formas especificadas en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Serán suministrados por el Contratista. Se emplearán materiales de primera clase.

Se utilizará tubería de fierro galvanizado de 2" para la sujeción de la malla de acuerdo a los planos de detalle.

Las tuberías de fierro galvanizado deberán estar libres de defectos como rajaduras y oxidación.

La malla olímpica será de triple torsión No. 8.

Los marcos serán de tubería de fierro galvanizado de 2".

Las puertas serán fijadas mediante tres bisagras de 4".

La pintura anticorrosiva será de marca reconocida y color aprobados por el Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION

La colocación de las puertas se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el Supervisor de Obra.

Las soldaduras deberán ser pulidas.

Antes de su colocación, las puertas recibirán dos manos de pintura anticorrosiva.

4.
MEDICION

La carpintería metálica será medida en metros cuadrados, incluyendo en el área de las puertas los respectivos marcos.

5.
FORMA DE PAGO
El pago por este trabajo será efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por materiales, mano de obra, herramientas, etc.
VENTANAS DE MADERA MARA



   
CODIGO: 08 600 05

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  VEN 001

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de ventanas de madera  de acuerdo a las dimensiones y formas especificados en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Serán suministrados por el Contratista. Se emplearán materiales de primera clase, aprobados por el Supervisor de obra.

La madera a utilizarse será mara de primera calidad, seca, sin defectos como nudos, rajaduras, picaduras, etc.

Las bisagras serán dobles, de 4". El Contratista deberá presentar una muestra de las bisagras para su aprobación.

Los marcos deberán ser de madera mara de 2" x 4 ", trabajados en materiales de buena calidad.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los marcos de las ventanas, serán construidos siguiendo estrictamente las indicaciones de los planos y detalles respectivos.

Los marcos serán colocados en los vanos fijándolos primeramente y sin debilitar los muros o miembros estructurales.

Las ventanas serán ajustadas a los marcos mediante  bisagras de 4".

La carpintería de madera deberá tener un acabado perfecto, debiendo lijarse prolijamente todas las superficies, las mismas que posteriormente serán bañadas con aceite de linaza caliente, extendiéndose dicho baño a los marcos.  

Las ventanas estarán provistas de todos los accesorios de apertura y cierre. 

4.
MEDICION

La carpintería de madera será medida en metros cuadrados, la medición incluirá también el ancho de marcos y no así la vidriería la misma que será considerada en el ítem "Provisión y colocación de vidrios".

5.
FORMA DE PAGO
La carpintería de madera construida con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida de acuerdo al punto anterior será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada. El precio unitario comprende: Materiales, mano de obra, herramientas, etc.

VENTANAS  METALICAS



   
CODIGO: 08 500 10

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  VEN 002

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de ventanas metálicas en los ambientes que indiquen los planos.

2.
MATERIALES

Se utilizarán perfiles de acero de 3/4" x 1/8", libres de defectos,  rajaduras y oxidación, con las dimensiones indicadas en los planos.

La soldadura será del tipo adecuado para este trabajo. 

La pintura anticorrosiva será de marca y color aprobados por el Supervisor de obra.

La fijación de las ventanas a los marcos se hará mediante bisagras de 4".

3.
FORMA DE EJECUCION

Las ventanas metálicas serán construidas siguiendo fielmente los planos de detalle del proyecto.

Las soldaduras deberán ser pulidas.

Las ventanas estarán provistas de todos los accesorios de apertura y cierre. 

Antes de la colocación recibirán dos mano de pintura anticorrosiva.

El empotramiento en los muros o columnas, así como en los antepechos serán de acabado aprobado por el Supervisor de Obra.

4.
MEDICION

La carpintería metálica será medida en metros cuadrados.

 5.
FORMA DE PAGO

El pago por este trabajo, será efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

El pago por este ítem no incluye la provisión y colocación de vidrios.

PROTECCION DE VENTANAS CON MALLA 

MILIMETRICA



   
CODIGO: 08 800 10

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  VEN 003

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de ventanas con malla milimétrica de alambre para la protección de las ventanas propiamente.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera a emplearse en los marcos será madera mara de buena calidad, seca, libre de defectos y contará con la aprobación del Supervisor de obra previamente a su colocación

La protección será de malla milimétrica libre de defectos y aprobada por el Supervisor.

El aceite de linaza para pintar la madera deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Estas ventanas de seguridad serán construidas siguiendo estrictamente los planos de detalles.

Los marcos serán colocados en los vanos fijándolos primeramente y sin debilitar los muros o miembros estructurales.

La carpintería de madera deberá tener un acabado perfecto, debiendo lijarse prolijamente todas las superficies de las mismas, las que luego se bañarán con aceite de linaza caliente, extendiéndose dichos marcos a los marcos.

La malla milimétrica será fijada a los marcos por medio de clavos.

4.
MEDICION

Este ítem se medirá en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO 

El precio pagado por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada que incluye la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias para la realización de este trabajo.


VENTANAS  CORREDIZAS DE ALUMINIO



   
CODIGO: 08 500 05

UNIDAD: M2



   
ITEM  No.  VEN004

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de ventanas de aluminio en los ambientes que indiquen los planos.

2.
MATERIALES

Se utilizarán perfiles de aluminio, libres de defectos, rajaduras, u otros con las dimensiones indicadas en los planos.

La soldadura será del tipo adecuado para este trabajo. 

La pintura anticorrosiva será de marca y color aprobados por el Supervisor de obra.

La fijación de las ventanas a los marcos se hará mediante rieles.

3.
FORMA DE EJECUCION

Las ventanas de aluminio serán construidas siguiendo fielmente los planos de detalle del proyecto.

Las soldaduras deberán ser pulidas.

Las ventanas estarán provistas de todos los accesorios de apertura y cierre. 

Antes de la colocación recibirán dos manos de pintura anticorrosiva.

El empotramiento en los muros o columnas, así como en los antepechos serán de acabado aprobado por el Supervisor de Obra.

4.
MEDICION

La carpintería metálica será medida en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este trabajo, será efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

El pago por este ítem no incluye la provisión y colocación de vidrios.

PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS


   
CODIGO: 08 800 05

UNIDAD: M2


   
     ITEM  No. VID001 A 003

1.
DESCRIPCION 

Este ítem comprende la provisión y colocación de los vidrios en ventanas, puertas vidrieras y mamparas de acuerdo a planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los vidrios serán de primera calidad, sin ondulaciones ni defectos. El contratista deberá proporcionar muestras del material al Supervisor de Obra para su aprobación.

La masilla a utilizarse será para vidrios, de primera calidad y aprobada por el Supervisor de obra.

3.
FORMA DE EJECUCION
Los vidrios serán colocados y adheridos a los marcos con la cantidad necesaria de masilla.

Los vidrios se colocarán cuidadosamente a fin de evitar desportilladuras y rajaduras.

4.
MEDICION
La medición de este ítem se efectuará en metros cuadrados, tomando en cuenta el área neta de los vanos cubiertos por los diferentes tipos de vidrios.

5.
FORMA DE PAGO  

El pago por este ítem se efectuará, de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por todas las actividades necesarias para su ejecución.


PASAMANOS DE MADERA EN ESCALERAS


   
CODIGO: 06 200 10
UNIDAD: ML



    
  ITEM  No. PAS001

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción y colocación de pasamanos de madera en  escaleras.

2.
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera a utilizarse será mara de primera calidad, bien estacionada, sin defectos, nudos, rajaduras o picaduras, etc. Los tacos serán de madera laurel seca. Se utilizarán tornillos de 2".

3.
FORMA DE EJECUCION
El pasamanos será construido siguiendo estrictamente lo indicado en los detalles. El largo por pieza se ceñirá estrictamente al tipo y dimensiones de la escalera. En ningún caso se aceptarán traslapes.

El pasamanos se fijará el pasamanos mediante tornillos de 2".

Con anterioridad a la aplicación del barniz en el pasamanos se corregirán todas las irregularidades que pudieran presentar lijando prolijamente la superficie y enmasillado donde fuere necesario. Una vez hecho esto, se aplicará la mano de barniz, de tono a elección del Supervisor de Obra.

4.
MEDICION
Se medirán los pasamanos en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO
El pasamanos ejecutado con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida según el punto anterior, será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada para el ítem Pasamanos. Se sobre entiende que el precio unitario comprende: Materiales, mano de obra, herramientas, beneficios sociales, gastos generales, utilidades, etc.
MAMPARAS DE MADERA



   
CODIGO: 06 200 05
UNIDAD: M2




   ITEM N° MAP 001

1.
DESCRIPCION
El trabajo se refiere a la construcción de mamparas de madera, incluyendo batientes y marcos de acuerdo a las dimen​siones especificadas en planos.

2.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
La madera, los vidrios, el revestimiento y los accesorios que se requieran deberán estar acordes a dimensiones y calidad indicadas en el proyecto.

Todos los materiales a emplearse deberán merecer la aprobación del Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION
Las mamparas deben construirse en madera de buena calidad, las batientes y marcos conformarán la base de soporte para vidrios que serán colocados en el nivel que indique en los planos. La parte inferior deberá regirse al diseño del proyecto.

Los módulos, medidas y su repartición serán obtenidos de los planos de detalle, como también las medidas de dimensiones de las puertas de ingreso.

Las mamparas serán instaladas en el lugar indicado por el Supervisor de Obra y su acabado será de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

4.
MEDICION
Esta ítem será medido en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados serán cancelados de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio será la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y otras actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.


QUINCALLERIA






   
CODIGO: 08 700 05

UNIDAD: PZA



ITEM  No. QUI001 - QUI002

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de todos los accesorios de puertas y ventanas.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las chapas serán de reconocida calidad.

Cada cerradura tendrá diferente llave.

Todas las chapas serán de embutir o las que indique el Supervisor de Obra.

Las chapas destinadas a puertas principales de ingreso serán de tipo cilíndrico de dos golpes, seguro de grapa y tirador en ambas caras.

Las chapas para puertas interiores serán de embutir con doble manija.

Las chapas correspondientes a baños serán de embutir con seguro interior.

Para puertas de dos hojas, los picaportes serán de 4" con cadena y resorte en la parte superior.

Para la parte inferior de estas puertas se utilizará picaportes de 4" simples.

El Contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de cada una de las piezas de quincallería para su aprobación.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Los rebajes en general serán ejecutados cuidadosamente a fin de evitar deterioros en la carpintería de madera.

4.   
MEDICION

Para la medición se tomará en cuenta solamente el número de piezas colocadas.

5.   
FORMA DE PAGO

La provisión y colocación de las piezas de quincallería se pagarán de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que comprenden la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias para la ejecución de este ítem.


PINTURA ANTICORROSIVA EN CUBIERTAS,

CANALETAS Y BAJANTES



   
CODIGO: 09 900 10

UNIDAD: M2



    
   ITEM  No. PIN001

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere al pintado de cubiertas de calamina, canaletas y tubos bajantes con pintura anticorrosiva.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La pintura anticorrosiva será a base de minio ó cromato de zinc de marca industrial reconocida y deberá suministrarse en envase original de fábrica. El Supervisor de obra, deberá aprobar la calidad y color de la pintura antes de su aplicación.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Previa la aplicación de la pintura en la cubierta, canaletas y bajantes, se limpiarán estas superficies prolijamente.

En la cubierta de calamina se aplicará dos manos de pintura anticorrosiva.

En las canaletas y bajantes se aplicará una mano de pintura anticorrosiva y luego dos de pintura al óleo, en el color indicado por el Supervisor de Obra.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta el área neta de cubiertas, canaletas y bajantes.

5.   
FORMA DE PAGO

El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales herramientas, mano de obra actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.


PINTURA AL OLEO DE CARPINTERIA 

DE MADERA







   
CODIGO: 09 900 15

UNIDAD: M2



    
   ITEM  No. PIN005

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere al pintado de muebles, puertas, ventanas y estanterías con pintura al óleo.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La pintura al óleo mate será de primera calidad y de marca industrial reconocida. Está deberá suministrarse en el envase original de fábrica.

No se permitirá emplear pintura preparada en la obra.

El aceite de linaza será de triple cocido y de procedencia garantizada.

Los colores y tonalidades de todas las pinturas a emplearse serán los que indique el Supervisor de Obra.

El Contratista presentará una muestra de todos los materiales que se propone emplear al Supervisor de Obra con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Las puertas, ventanas y estanterías, deberán ser prolijamente lijadas y enmasilladas para luego proceder a la aplicación de una mano de aceite de linaza y cuando haya secado completamente se aplicará una segunda mano.

Finalmente se aplicarán las manos de pintura necesarias para lograr un acabado perfecto.
4.   
MEDICION

Este ítem se medirá en metros cuadrados. En puertas y estanterías se medirá el área neta de pintura en ambas caras. En ventanas se medirán tomando el área total de una cara sin descuento alguno a pesar de que se pintaran ambas caras.

5.   
FORMA DE PAGO           

Por este trabajo se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

PINTURA LATEX



   
CODIGO: 09 900 20

UNIDAD: M2


   
      ITEM  No. PIN007 - 009

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura latex lavable en muros interiores, exteriores y otros que se indicaran en los planos.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La pintura a utilizarse será Latex de marca reconocida, suministrada en el envase original de fábrica. No sé permitirá emplear pintura preparada en la obra.

Los colores y tonalidades de todas las pinturas a emplearse, serán los que indique el Supervisor de Obra.

El Contratista someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del Supervisor de obra, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de pintura.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor de Obra deberá aprobar la superficie que recibirá este tratamiento.       
Primeramente se aplicará una mano de sellador de paredes y cuando esta se encuentre totalmente seca se aplicarán dos manos de pintura de color a elección del Supervisor de Obra, si estas resultasen insuficientes se aplicará una tercera mano final.

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO

Este ítem se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada que incluye la compensación total por todos los materiales herramientas, mano de obra y actividades necesa​rias para la ejecución de este trabajo.

PINTURA AL OLEO DE MUROS



   
CODIGO: 09 900 25

UNIDAD: M2



    
   ITEM  No. PIN010

1.   
DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al pintado de muros con pintura al óleo.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La pintura al óleo mate será de primera calidad y de marca industrial reconocida. Está deberá suministrarse en el envase original de fábrica.

No se permitirá emplear pintura preparada en la obra.

Los colores y tonalidades de todas las pinturas a emplearse serán los que indique el Supervisor de Obra.

El Contratista presentará una muestra de todos los materiales que se propone emplear al Supervisor de Obra con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Antes de aplicar la pintura en paredes y cielos rasos de ambientes interiores, el Supervisor de obra aprobará todas las superficies que recibirán este tratamiento.

Posteriormente se aplicará una mano de sellador de paredes, la misma que se dejará secar completamente.

Luego se procederá a la aplicación de una primera mano de pintura al óleo y cuando se encuentre totalmente seca, se aplicarán las capas o manos de pintura necesarias para lograr un acabado ideal.      

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá en metros cuadrados, en muros se tomará en cuenta jambas, dinteles y alfeizares.

5.   
FORMA DE PAGO

Por este trabajo se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales herramientas y mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

BARNIZADO DE PUERTAS Y VENTANAS


   

CODIGO: 09 900 05

UNIDAD: M2







 
    ITEM No PINO11
1.   
DEFINICION

Este ítem se refiere al pintado de puertas y ventanas con barniz y brocha.

2.   
MATERIALES Y HERRAMIENTAS

El barniz a utilizarse será también impermeabilizante y de reconocida marca, suministrado en envase original de fábrica. No se permitirá utilizar barniz preparado en obra.

El Contratista presentará una muestra del material que propone utilizar a consideración del Supervisor de Obra para su aprobación.

El aceite de linaza será de triple cocido de procedencia conocida y garantizada.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Con anterioridad a la ejecución del trabajo, las puertas y ventanas serán cuidadosamente cepilladas, lijadas y masilladas, eliminando cualquier defecto o mancha.

Luego se procederá a la aplicación de una mano de aceite de linaza, una vez seca esta capa se aplicarán dos manos de barniz.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá en metros cuadrados, incluyendo en el área de las puertas y ventanas los respectivos marcos.

5.   
FORMA DE PAGO

El precio que se pagará por este trabajo será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación por todos los materiales, herramientas y mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este ítem.


IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGUA

   

CODIGO: 07 100 05

UNIDAD: M2



    
  ITEM  No. IMP006

1.   
DESCRIPCION

Este ítem comprende los trabajos necesarios para la protección de tanques de agua de hormigón armado contra la filtración.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El mortero para el recubrimiento interior del tanque será de cemento y arena en proporción 1:2, este mortero contendrá un hidrófugo SIKA-1 o similar en la proporción recomendada por el fabricante. Este hidrófugo deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra.

El asfalto o brea también será aprobado por el Supervisor de obra.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Con anterioridad a la aplicación del recubrimiento de la superficie interior del tanque, se picará ligeramente limpiándola luego prolijamente. Sobre esta superficie se efectuará el recubrimiento con el mortero especificado hasta obtener un acabado uniforme y pulido.

El mortero deberá dejarse fraguar por un tiempo prudencial y luego se aplicará el asfalto, cuidando de que la superficie a recubrir esté seca y limpia. 

El asfalto se aplicará líquido y caliente en un espesor no menor a 5 mm. sin dejar ningún área descubierta y cuidando de revestir los vértices con una garganta de 8 mm.

Podrá utilizarse otro impermeabilizante previa consulta con el Supervisor de Obra.

El Contratista de la obra está en la obligación de probar el sistema como garantía de su buena ejecución utilizando pruebas de ensayo hidrostático aprobadas por el Supervisor de Obra. 

4.   
MEDICION

La impermeabilización será medida en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO

El pago por este trabajo se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este ítem.


IMPERMEABILIZACION DE 

LOSAS EN CUBIERTA



   
CODIGO: 07 100 15

UNIDAD: M2



    
ITEM  No. IMP005

1.   
DESCRIPCION

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la protección de cubiertas contra los efectos de las precipitaciones pluviales.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El mortero a emplearse sobre la losas de cubierta, será elaborado con el aditivo SIKA-1 o similar en la proporción recomendada por el fabricante.

La impermeabilización final consistirá en dos capas de fieltro asfáltico y tres capas de asfalto. Se emplearán fieltro No. 15 y 30. El cascajillo y arena gruesa para la capa de protección final, tendrán granulometría adecuada para proteger eficazmente la impermeabilización asfáltica.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Sobre la losa de cubierta se colocará un mortero de cemento de dosificación 1:2 con SIKA-1 de espesor no menor de 2 cm. de manera de garantizar una pendiente para el escurrimiento de aguas pluviales hacia los tubos bajantes que oscile entre 2 % y 3 %.

Antes de colocar el asfalto, la superficie de la losa será cuidadosamente limpiada de polvo y materias extrañas y estará completamente seca.

El aditivo SIKA-1 será aplicado ciñéndose estric​tamente a las especificaciones de la fábrica.

Sobre la superficie limpia y seca de la losa, se colocará la primera capa de asfalto líquido caliente, cuyo espesor no será menor de 0,5 cm. teniendo especial cuidado de que el asfalto cubra completamente la superficie sin dejar ningún área libre por pequeña que sea. Inmediatamente se colocará una capa de fieltro asfáltico No. 15 fijándola sobre el asfalto. 

Los traslapes entre las franjas de fieltro, tendrán un mínimo de 5 cm.

En la colocación del fieltro asfáltico se evitará la permanencia de burbujas y la formación de arrugas. Para este objeto se pasará sobre el fieltro recién colocado un rodillo de suficiente peso; el sentido del avance del rodillo será el mismo que el de la franja.

Sobre la capa de fieltro asfáltico No. 15, se aplicará una segunda capa de asfalto caliente y sobre esta el fieltro No. 30 en sentido transversal a la primera y tomando las mismas precauciones para su correcta colocación.

Sobre el fieltro asfáltico No. 30 se colocará una tercera capa de asfalto líquido caliente, cuyo espesor mínimo será de 2 cm. Finalmente sobre esta capa se colocará el cascajillo y arena gruesa que se con​solidarán empleando pisones livianos de madera.

Se tendrá especial cuidado en la unión de la imper​meabilización con los desagües. los cuales llevarán un embudo de plancha y tubo de plomo que se colocarán en las bocas de desagüe. El tubo de plomo deberá penetrar en la bajante y su diámetro será 1/4" menor al diámetro del tubo de la bajante.

En las bocas de los desagües las diferentes capas de fieltro deberán penetrar por lo menos 5 cm. dentro de los tubos de los embudos.

Las bocas de desagüe serán protegidas por sombreretes en forma de campana, fabricados de calamina plana N° 28.

Las esquinas formadas por el parapeto y la cubierta, serán achaflanadas con mortero de cemento 1:3, sobre estos chanfles se pasarán todas las capas de imper​meabilización hasta una altura mínima de 30 cm. sobre la cara interior del parapeto, asegurando las capas firmemente sobre la mampostería de aquel.

4.
MEDICION

La medición se realizará en metros cuadrados. 

5. 
FORMA DE PAGO

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, este precio incluye la compen​sación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.


INSTALACION  SANITARIA



   
CODIGO: 15 400 15

UNIDAD: ML

1.   
DESCRIPCION

Se refiere a la instalación del sistema sanitario para la evacuación de aguas servidas y dotación de agua potable (fría o caliente), que  deberán ser ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos de instalación sanitaria.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los trabajos del tendido de tuberías (desagües horizontales) deberán ser ejecutados por personal especializado en la materia.

Los materiales a emplearse deberán ser de calidad y tipo que aseguren la durabilidad y correcto funciona​miento de las instalaciones, deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

Material homogéneo, sección constante, espesor unifor​me, dimensiones, pesos y espesores de acuerdo a los requerimientos del proyecto, debiendo estar libre de defectos, grietas, abolla​duras y aplastamientos.

3.
FORMA DE EJECUCION

La Empresa o Contratista, para la ejecución de las obras de instalación sanitaria, deberá efectuar los trámites ante S.A.M.A.P.A. para la respectiva autori​zación.

Los trabajos se consideran concluidos, cuando el resultado de las pruebas hidráulicas  sean satisfactorias.

El Contratista será responsable absoluto de los materiales necesarios para efectuar la instalación, debiendo protegerlos contra daños o pérdidas. 

El Contratista se halla obligado a reemplazar cualquier pieza que hubiera sufrido daño o destrozo o en su caso el Supervisor de Obra deberá aprobar si los materia​les se encuentran en perfectas condiciones, sin que puedan servir de justificación las causas que hubieran determinado el daño.

Para el paso de las cañerías a través de elementos estructurales se colocarán camisas o mangas adecuadas. La longitud de la manga será igual al espesor del elemento 

que atraviesa. Los diámetros internos de las mangas deberán permitir un juego de un cm. alrede​dor del tubo.

Las tuberías que atraviesen juntas de dilatación en el edificio, deberán estar provistas de conexiones flexibles o compensadores de expansión en los sitios de paso.

Cada batería de artefactos sanitarios deberá tener una llave de paso independiente, a su vez cada llave de paso debe estar instalada conjuntamente con una unión universal.

Hasta el montaje de los artefactos, todos los extremos ​libres de las cañerías deberán llevar tapones rosca​dos, quedando prohibido el uso de papel, madera u otro material para tal efecto.

Las piezas de conexión a ser utilizadas, deberán ser del mismo material de las cañerías que unan y de características acordes con las mismas.

Las cañerías destinadas a la conducción de agua caliente, deberán estar provistas de revestimiento de protector térmico colocado de acuerdo a especificacio​nes de fábrica.

4.
MEDICION

Este ítem será medido en metros lineales, incluyendo los accesorios necesarios..

5.
FORMA DE PAGO
El pago correspondiente a este ítem se hará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada e incluirá la compensación total por materiales, herramientas, mano de obra y demás actividades para la ejecución de los trabajos.

A la conclusión de la obra, el Contratista deberá presentar los planos conforme a obra (as Built), que refleje las instalaciones ejecutadas.

TENDIDO DE TUBERÍAS DE CEMENTO




(COLOCACION)



   
CODIGO: 02 700 15
UNIDAD: ML

    
        ITEM NO. TEN 001 - TEN 024

1.
DESCRIPCION

Este trabajo consistirá en la construcción o reconstrucción de alcantarillados tubulares de desagües para aguas residuales, pluviales y de alcantarillas tipo cajón vaciadas en sitio de acuerdo con las siguientes especificaciones y según las cotas, niveles y alineaciones mostrados en los planos o establecidos por el Supervisor.

2.
MATERIALES
Tubos de Hormigón Simple.- Los tubos de concreto simple deberán ajustarse en su fabricación a la designación C 14 - 71 de la ASTM, a menos que se indique lo contrario en los planos o por el Supervisor de Obra.

Tubos de Hormigón Reforzado.- Los tubos de concreto reforzado deberán ajustarse en su fabricación a la designación C 76 de la ASTM. A no ser que se especifique lo contrario, el diseño de la pared de la tubería y empleo de refuerzo elíptico son opcionales.

Hormigón.- El hormigón que se emplee en la fabricación de las tuberías debe ser de la mejor calidad, ya sea en lo que respecta a la resistencia como a la impermeabilidad. Los materiales a utilizarse para el hormigón deberán cumplir las especificaciones del ítem "Materiales de construcción".

Mortero para Uniones.- Este mortero será de dosificación 1:2. El cemento Portland y la arena deberán satisfacer cuanto se especifica en lo el ítem "Materiales de construcción".

Estopa.- La estopa para juntas de tubería de F.F. de espiga y campana deberá ser hecha de cuerda de cáñamo (cannabis satira), o fibra Sunn de Benares o la combinación de ambas. La estopa deberá estar completamente encordada y  exenta de protuberancias, basuras y materias extrañas.

3.
FORMA DE EJECUCION.
Una vez aprobada la excavación y compactado de la cama de asiento por el Supervisor de obra, este dará la autorización para proceder al tendido y la colocación de las tuberías.

El Contratista recibirá los tubos en fábrica, donde efectuará la revisión y comprobación del estado de los mismos para luego transportarlos al lugar de la obra.

Para la colocación de las tuberías, el Contratista deberá regirse a las normas de S.A.M.A.P.A.

4.
MEDICION

La colocación de los tubos se medirán en obra en metros lineales.

Las alcantarillas cajón de H°A° vaciadas en sitio se medirán en metros cúbicos ejecutados.

Las excavaciones y rellenos en obra se medirán y pagarán en los ítems correspondientes.

5.   
FORMA DE PAGO
La colocación  de tubos para alcantarillas, se pagarán por metro lineal colocado de acuerdo al precio unitario establecido en la propuesta aceptada.

La ejecución de alcantarillas de H°A° se pagarán por metro cúbico de acuerdo al precio unitario establecido en la  propuesta aceptada.

TUBERIA DE CLORURO DE POLIVINILO 

(P.V.C.)







   
  CODIGO: 02 700 35

UNIDAD: ML







ITEM  No. TEN036 - TEN039

1.   
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tuberías de PVC.

2.
MATERIALES
La clase de material deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el formulario de presentación de propuesta, pero en ningún caso se podrá utilizar tubería P.V.C. con presión nominal inferior a nueve atmósferas.

Los cortes destinados a lograr empalmes o acoplamientos de tuberías deberán ser ejecutados necesariamente con cortatubo de discos.

Una vez efectuado el corte se alisarán los extremos por medio de lima o esmeril para eliminar las asperezas.

3.
FORMA DE EJECUCION
Todas las uniones se efectuarán por medio de espiga y campana. Los extremos a unir deberán ser limpiados cuidadosamente empleando para ello un líquido limpiador recomendado por el fabricante de la tubería. Se deberá eliminar de este modo cualquier materia extraña que pudiera existir en la superficie de la tubería.

La superficie exterior de la tubería y la superficie interior de la campana deberá recibir una distribución uniforme de pegamento, recomendado por el fabricante de la tubería y luego la inserción del tubo deberá girar éste 1/4 de vuelta.

Se verificará la penetración del tubo hasta el tope de la campana, midiendo antes de la operación la longitud del enchufe.

Las uniones no deberán someterse a ningún esfuerzo durante las primeras 24 horas siguientes a su ejecución.

No se permitirá el doblado de las tuberías de P.V.C. debiendo lograrse las deflexiones mediante piezas especiales.

Todas las piezas especiales procederán de fábrica, por inyección en molde y en ningún caso se autorizará el uso de piezas obtenidas mediante unión de tubos cortados en sesgo.

Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones adecuados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad.

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros lineales de tubería colocada en obra.
5.
FORMA DE PAGO

La provisión y colocación de tuberías ejecutadas con materiales aprobados y de acuerdo con las presentes especificaciones medidos según lo previsto serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada, estos precios serán la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y actividades necesarias para su ejecución.  

TENDIDO DE TUBERÍAS DE FIERRO 

GALVANIZADO






   
CODIGO: 02 700 55

UNIDAD: ML 



ITEM  No. TEN040 - TEN045

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tuberías de fierro galvanizado para la dotación de agua potable.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La tubería a emplearse deberá ser de primera calidad y fabricación garantizada.

Todos los accesorios para el sistema serán del tipo de unión a rosca.

Las deflexiones de las cañerías se lograran con el empleo de codos del mismo material (30°,45°,60°,90°).

3.
FORMA DE EJECUCION
Los cortes deberán ser ejecutados empleando prensas de banco y corta tubos de discos y deben ser perpendiculares al eje del tubo. Una vez realizado el corte, los bordes deberán ser alisados con lima o esmeril.

El Contratista deberá contar con un equipo completo para el tarrajado de roscas en todos los diámetros requeridos. La cañería deberá sujetarse mediante prensas de banco (cuando menos dos, si la longitud es mayor a 2,50 m.) y durante el proceso de tarrajado, se utilizará aceite para el lubricado del corte.

El tarrajado de la tubería será de rosca normal con un promedio de diez hilos o espiras desde el comienzo de la tubería al final de la rosca.

Todo acople entre tuberías o entre tuberías y accesorios, deberá ser ejecutado limpiando previamente las limaduras y colocando cinta teflón en  el lado macho de la unión y utilizando pintura especial apropiada para este trabajo.

Al ejecutar uniones roscadas en piezas de unión deberá garantizarse la penetración de la tubería en proporciones iguales dentro del acople, la longitud roscada dentro del extremo de la tubería deberá ser cuando menos el 65 % de la longitud de las piezas de acople.

El ajuste de piezas de diámetros iguales o mayores a 1" será efectuado utilizando llaves de cadena.

Al fin de la jornada y toda vez que el extremo de una tubería tenga que dejarse al descubierto por un tiempo mayor a 6 horas, el Contratista se halla obligado a colocar un tapón metálico roscado para garantizar la limpieza interior de la tubería. En ningún caso se permitirá la colocación de tapones hechizos y de otros materiales.

4.
MEDICION

Este ítem se medirá en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se hará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que será la compensación por todos los materiales, herramientas, mano de obra y otras actividades necesarias para la ejecución de los trabajos.

TUBERIA DE METAL CORRUGADO 

PARA ALCANTARILLAS





   
CODIGO: 02 700 65

UNIDAD: ML

  
      ITEM  No.  TEN 028 - TEN 029

1.
DESCRIPCION

Este trabajo se refiere a caños corrugados de chapas metálicas galvanizadas de los tipos y tamaños indicados en los planos, provistos e instalados en los lugares determinados por dichos planos o fijados por el INGENIERO, de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad con los alineamientos y cotas indicados.

Este trabajo incluye también la provisión y construcción de todas las juntas y conexiones con otros caños, resumideros y muros terminales que puedan ser necesarios para completar la obra de arte de acuerdo con los planos.

Donde se requiera, se incluirán a este trabajo extensiones de alcantarillas tubulares de metal corrugado.

2.
MATERIALES
Los caños corrugados metálicos serán de los tipos, dimensiones y espesores indicados en el pliego de licitación excepto que cuando no figuren en el mismo espeso, se podrá proveer cualquier espesor, según el diámetro del caño, de acuerdo con lo que al respecto indica la especificación AASHTO M-36. Cuando los planos o especificaciones especiales fijen el suministro de caños elípticos aproximada, con el diámetro vertical mayor en un 5% y el horizontal menor en un 5% que el diámetro nominal especificado. Especificaciones que no indiquen caños elípticos, el CONTRATISTA por su cuenta, podrá emplearlos en lugar de caños redondos en los lugares que prefiera.

a) Caño metálico corrugado, galvanizado.- Este tipo de  caño llenará las exigencias de las especificaciones   AASHTO M-36.

b) Caño metálico corrugado, pintado con bitumen.- Los caños metálicos cubiertos con una capa bituminosa serán del tipo corrugado y galvanizado, de acuerdo con las exigencias de la especificación AASHTO M-36, o a la opción del CONTRATISTA, diferir con los requisitos M-36 en que la tubería sea de tipo encajable en lugar de remachado. La tubería encajable no tendrá protuberancias objecionables que afecten adversamente la compactación del relleno en los lados de la tubería. La tubería estará uniformemente pintada en su interior y exterior con un cemento asfáltico cuya capa tendrá un espesor mínimo de 0.05 metros y sujeta a las siguientes exigencias:

1) Asfalto.- El asfalto para cubrir los caños tendrá las siguientes propiedades:

LIMITES PORCENTAJE



METODO DE ENSAYO    

Bitumen soluble en tetracloruro de

carbono, no menos de 99,5 





ASHTO T-45

Perdida en el calentamiento a 16°

           F, no mayor de 1






AASHTO T-47

Penetración de los residuos después

calentamiento, comparada con la

penetración de una muestra del

mismo material antes de su ensayo

de pérdidas por el calentamiento,

no menor de 95






AASHTO T-49

Muestras.- Todos los ensayos con la pintura bituminosa se harán con muestras tomadas del caño entregado o listo para ser entregado a la obra.
 

 
Una muestra de 5 onzas de dicho recubrimiento bituminoso se obtendrá recogiendo raspaduras de la misma parte interna superior de una o más secciones de caño. (Se tendrá cuidado al tomar dichas muestras de evitar una contaminación debido a arenas o saponita que pueden haber sido aplicadas después de la inversión del caño en la pintura).

Ensayo al choque.- La capa final del caño así pintado, para resistir un manipuleo en tiempo frío se puede determinar cuando pase con éxito el siguiente ensayo de choque:

Aparato de Ensayo.- El aparato de ensayo de choque comprenderá especialmente de un yunque metálico rígido o placa de base, de un espesor no inferior a media pulgada, apoyado sobre una fundación sólida y un martillo de 2000 gramos de peso dispuesto para caer libremente por medio de guías adecuadas, contra un émbolo de mil gramos de peso, que se mueve libremente en una muesca vertical. El extremo inferior del émbolo tendrá forma hemisférica, con un radio de media pulgada. El martillo será sujetado a su mecanismo por medio de un dispositivo disparador a una distancia de 5.1/8 de pulgada encima del émbolo.

Se harán moldes ranurados de latón, para preparar las probetas amalgamando su superficie para evitar que se peguen y los moldes serán unidos por aros de deslizamiento colocados a presión sobre las superficies externas ligeramente cónicas.

Procedimiento.- Se preparan cuatro probetas de ensayo, en forma de discos de 3/8 de pulgada de espesor y de 1.3/4 de pulgada de diámetro.

Unas cuatro onzas de la muestra del material serán calentadas sobre una llama baja que se vuelven fluidas, después de lo cual se las colocará en un molde o ....... Se tendrá cuidado para fundir la muestra a la temperatura más baja posible. La muestra será revuelta intensamente hasta que resulte homogénea y carezca de burbujas de aire cuando tenga que ser vertida en los moldes. El material se verterá en un cilindro de un diámetro de 1.3/4 de pulgada y de una longitud tal que las 4 probetas de ensayo se puedan cortar del mismo cilindro mediante el uso de unas tenazas.

Dos de las muestras empleadas en el ensayo de choques podrán emplearse en el ensayo de fluidez, con posterioridad.

Las cuatro probetas deberán enfriarse en una salmuera de hielo y sal, a una temperatura de 30° F, durante un período de por lo menos una hora sobre el yunque del aparato de ensayo, centrándola debajo del émbolo.

Después el martillo será disparado desde una altura de 5.1/8 de pulgada. No deberán transcurrir más de ocho segundos entre el momento en que cada probeta sea retirada de la salmuera y el momento en que el martillo aplique el golpe al émbolo.

Cuando se trate de un material aceptable no más de una entre las cuatro probetas, deberá acusar fisuramiento. Cuando resulte difícil determinar en forma visual, cuando una probeta se haya agrietado, podrá ser retirada del aparato de ensayo y doblada ligeramente.

Ensayo de fluidez.- La habilidad del recubrimiento asfáltico del caño para mantenerse en su lugar y no escurrirse o desprenderse durante las temperaturas del verano se indica al pasar con éxito el siguiente ensayo de fluidez:

Aparato.- El aparato para el ensayo de fluidez consistirá en una placa de latón corrugado, de 0.3 pulgadas de espesor, 8 pulgadas de largo, y 4 pulgadas de ancho, con corrugaciones que corran a lo largo de la placa y un soporte metálico para sujetar esta última a un ángulo de 45 grados con la horizontal. Las corrugaciones tendrán una dimensión de cresta a cresta de 5/8 de pulgada y una profundidad de 3.1/6 de pulgada. Se trazará una línea distante 6 pulgadas del borde inferior.

Se emplearán moldes ranurados similares a los especificados arriba para el ensayo de choque.

Procedimiento.- Dos probetas de ensayo de forma cilíndrica, cada una de 3/8 de pulgada de diámetro y 3/4 de pulgada de largo, se obtendrá vertiendo el bitumen fundido en exceso para el ensayo de choque, a los moldes amalgamados de latón. Cada probeta deberá colocarse en una corrugación de la placa corrugado, inclinada a 45 grados de modo que el extremo inferior de cada probeta se apoyará exactamente a lo largo de la línea trazada a 6 pulgadas del borde inferior de la corredera.

El aparato de ensayo con las probetas en su lugar, se colocará después en un horno mantenido a 150°F (más o menos 2 grados). Después de 4 horas será retirado dejándolo enfriar a temperatura de ambiente. La distancia desde el fondo de la placa corrugado al borde inferior de cada probeta de ensayo, restado de 6 pulgadas, determina la cantidad de desprendimiento o flujo. Para ser aceptable la fluidez no deberá exceder de 1/4 de pulgada para cada una de las dos probetas.

Ensayo de impermeabilidad.- La impermeabilidad del recubrimiento asfáltico se determinará colocando 25 a 50 milímetros de una solución de ácido sulfúrico al 25%, una solución de hidróxido de sodio al 25% y una solución de hidróxido de sodio al 25% y una solución saturada de sal, en tres corrugaciones adyacentes del caño pintado o en tres corrugaciones de una sección de tres o cuatro pulgadas, cortada del caño. Las tres soluciones deberán permanecer en las corrugaciones por un período de 48 horas, durante cuyo tiempo no deberá haberse producido un aflojamiento o separación de la pintura sobre el metal galvanizado.

Caños metálicos, corrugados invertidos, pavimentados con bitumen.- Este tipo de caño pavimentado con bitumen llenara las exigencias establecidas precedentemente en (b), siendo pavimentado con cemento asfáltico, sobre el fondo en un cuarto de su circunferencia. Todas sus acanaladuras serán llenadas, y el material de pavimentación se extenderá a 1/8" sobre la cresta de las corrugaciones.

Caños metálicos corrugados unidos con amianto.- Estos caños de fabricación con chapas de amianto y el metal básico que los componga deberán llenar las exigencias de la especificación AASHTO M-36. Ambos lados de las chapas metálicas se cubrirán con una chapa de fibra de amianto aplicadas a presión en el medio ligante de zinc fundido. Inmediatamente después de que la ligazón metálica se haya solidificado, las fibras de amianto se impregnarán con un saturador bituminoso. Las chapas terminadas serán de una calidad comercial de primera clase, carentes de ampollas y puntos no pintados. Las Chapas se fijaran a las secciones de alcantarilla, de acuerdo con el método AASHTO M-36 y se les aplicará un revestimiento bituminoso, de acuerdo con las exigencias establecidas en (b) mas arriba.

Caños corrugados, invertidos, pavimentados y ligados con amianto.- Este tipo de caño deberá llenar las exigencias establecidas preferentemente en (d), serán pavimentados con cemento asfáltico sobre su fondo y una cuarta parte de circunferencia. Todas sus acanaladuras se llenarán de material de pavimentación y se extenderá 1/8" por sobre las crestas de las corrugaciones.

4.
FORMA DE EJECUCION
Excavación, colocación y rellenado.- Estos trabajos se deberán realizar de acuerdo con las exigencias establecidas en la sección 103.

Colocación de dos caños.- Los caños se colocarán con las secciones separadas, firmemente unidas entre sí, y con las solapas externas de las juntas de circunferencia apuntando corriente arriba y las solapas longitudinales ubicadas a los costados del caño.

Se prepararan medios adecuados para bajar los caños cuando estos deban colocarse en una trinchera. El caño se colocara cuidadosamente en el alineamiento y a las cotas correctas. Todo caño mal alineado, indebidamente aceptado después de su colocación, o bañado, será extraído y recolocado o reemplazado, sin derecho a compensación alguna.

Los caños pavimentados se colocarán con la superficie del pavimento en la línea de escurrimiento de la alcantarilla.

Todos los caños serán transportados y manipulados de modo que se evite su abollamiento, escamado o roturado de sus recubrimientos protectores.

Todos los puntos del caño donde dichos recubrimientos hayan sido dañados o destruidos, serán cubiertos con dos manos de pintura asfáltica caliente, o reparado en alguna otra forma satisfactoria. En ningún caso podrán los caños arrastrarse sobre el suelo.

Los caños elípticos deberán colocarse con su eje mayor dentro de 5 grados de la vertical.

Apuntalamiento de caños.- Cuando los planos indiquen un apuntalamiento de los caños redondos, su diámetro vertical será aumentado en un 5%, por medio de criques adecuados, aplicados después de haberse colocado todo el largo del caño en la alcantarilla, en el lecho preparado y antes de rellenar. El 5% de aumento será uniforme en todo el largo de la alcantarilla excepto que, cuando los planos verifique, podrá reducirse gradualmente debajo de los taludes laterales del terraplén, hasta llegar a cero en los extremos de la alcantarilla. El caño se mantendrá en esta forma al medio de repisas y puntales, o por tensores horizontales, de acuerdo con los detalles indicados en los planos. En los caños invertidos, pavimentados, sólo deberán usarse tensores horizontales.

Cuando los planos establezcan un apuntalamiento de caño elípticos, formados en fábrica, no se exigirá un aumento del diámetro vertical, sino que los caños serán apuntalados o estirados de acuerdo con los detalles indicados con los planos. En los caños invertidos, pavimentados, solamente se usarán tensores horizontales.

Los tensores y puntales se dejarán en un lugar hasta que el terraplén haya sido terminado y compactado, a menos que el INGENIERO establezca otra cosa.

5.
MEDICION
Las cantidades a pagar por este concepto se medirán en número de metros lineales del caño de distintos tamaños y espesores, medidos durante su instalación, terminados y aceptados.

La medición será el promedio de los largos medidos en la parte superior y el fondo del caño, sobre su eje.

6.
FORMA DE PAGO
Las cantidades medidas en la forma precedentemente indicada, se pagarán a los precios de la propuesta aceptada. Dichos precios y pagos serán compensación total en concepto de suministro, transporte e instalación de la tubería, mano de obra, herramientas, equipo e incidentales, necesarios para terminar y aceptar a la estructura.        

INODORO TURCO CON TANQUE ALTO



   
CODIGO: 10 800 05

UNIDAD: PZA



    
ITEM  No. COL013

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción e instalación de inodoros turcos con tanque alto de plástico.

2.  
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El inodoro turco será de hormigón armado con terminación enlucido de mortero de cemento - arena.

El tanque deberá ser de plástico, con su correspondiente flotador, tubería de PVC de 3/4" cadena y altura de acuerdo a plano de detalle correspondiente.

3.
FORMA DE EJECUCION

La forma del inodoro será ejecutada de acuerdo al plano de detalle.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá por pieza terminada y colocada en sitio.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se realizará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.


BEBEDEROS DE HORMIGON ARMADO 

SIN REVESTIMIENTO



   
CODIGO: 10 810 05

UNIDAD: ML




ITEM  No BEB001

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción de bebederos de hormigón armado. 

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Se utilizará hormigón armado con dosificación 1:2:3. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón se conformaran estrictamente de acuerdo a lo especificado en el ítem de materiales de construcción.

La armadura a emplearse será de cuatro barras longitudinales de 1/4" cada 20 cm. y barras transversales de 1/4" cada 25 cm.

3.
FORMA DE EJECUCION

Una vez construida la base de ladrillo gambote de  altura indicada en los planos de detalle, se pondrán los encofrados y armaduras para proceder al vaciado del hormigón.

El revestimiento estará de acuerdo a planos de detalle y deberán consultarse los ítems correspondientes para su construcción y pago.
4.
MEDICION

Los bebederos de hormigón armado se medirán en metros lineales

5.
FORMA DE PAGO

La ejecución de este ítem será pagado de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, estos precios serán la compensación total por todas las actividades necesarias para la realización de este trabajo. 

URINARIO DE CEMENTO





   
CODIGO: 10 800 10

UNIDAD: ML




    ITEM No. URI001

1.
DESCRIPCION

Este ítem cubre la construcción de urinarios de cemento, forma, dimensión, ubicación y conexión sanitaria del mismo.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El hormigón de cemento, arena y grava será de propor​ción 1:3:6 y de óptima calidad.

La enferradura de construcción de 1/4" estará libre de óxidos, así como el alambre de amarre.

El encofrado será de madera y construido con la rigidez suficiente para prevenir deformaciones.

Los artefactos para la conexión del urinario, como ser cañerías, llaves de paso, sumidero de bronce de 4", deberán ser de buena calidad.

El  azulejo para el revestimiento, será de óptima calidad, cortados a máquina y colocados a nivel.

3.
FORMA DE EJECUCION

El vaciado de hormigón en el encofrado se efectuará monolíticamente e inmediatamente se haya terminado esta operación, deberá ser nivelado y  emparejado.

La enferradura guardará la separación adecuada que se requiere, según planos.

Las caras exteriores e interiores del urinario lleva​rán un revesti​miento de azulejos blancos, los mismos que se asenta​rán en una capa de mortero de cemento y arena de proporción 1:5.

Una vez colocados los azulejos, se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con una lechada de cemento blanco.

Por encima de la construcción del urinario, se insta​lará una cañería con perforaciones cada 20 cm. Esta deberá tener la misma longitud del urinario y conve​nientemente sujeto al muro.

Esta cañería deberá llevar una llave de paso.

La base interior del urinario tendrá una pendiente mínima de 2 % para el escurrimiento de las aguas.

Al final de la base interior del urinario se colocará un sumidero de bronce, sifón y la conexión necesaria a la red de aguas servidas.

El urinario de cemento se asentará sobre muretes de ladrillo gambote, los mismos que tendrán una termina​ción indicada en planos o por el Supervisor de Obra.

4.
MEDICION

La medición será realizada por metro lineal de urinario construido incluyendo la instalación y conexión.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por la ejecución de este ítem se efectuará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, este precio incluye la compensación total por materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la realización de este trabajo.  

INSTALACION DE TANQUES DE AGUA 

(FIBROCEMENTO)






   
CODIGO: 15 400 10

UNIDAD: GL



    
ITEM  No. TAN001

1.
DESCRIPCION

Este ítem comprende la instalación de tanques de agua de fibrocemento conforme se detalla en planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista se encargará de proveer todos los materiales, equipo e implementos necesarios para realizar el trabajo en número y capacidad indicados en los planos. 

Los tanques a emplearse serán de fibrocemento tipo Duralit sin fisuras ni desportillos.

La plataforma a recibir estos tanques se construirá de losa de H°A° de las dimensiones indicadas en los planos, los materiales a emplearse se conformaran estrictamente a lo especificado en el ítem de materiales de construcción en lo que se refiere a la calidad de los mismos.

Los tanques deberán estar comunicados entre si por sus partes inferiores con cañerías de 3/4" debidamente sujetados con rosca, tuerca y empaquetadura de goma para evitar filtraciones de agua, de acuerdo a normas de los proveedores de los tanques.

Los tanques deberán estar provistos de tapas con agarraderas debidamente pintadas de acuerdo a lo que indique el Supervisor de Obra por escrito. El Contratista proveerá todos los implementos para el sistema de regulación de entrada y salida de agua.

El tanque ubicado en la parte superior de un sanitario deberá ser conforme a los detalles y el diámetro de la cañería de alimentación estará sujeta a lo mostrado en los planos del proyecto.

3.
FORMA DE EJECUCION

La base de apoyo (losa de hormigón armado) para el tanque deberá ser firme, plana y nivelada de manera que la base del tanque se apoye en toda la superficie.

Una vez apoyada la base del tanque, se deberá efectuar la instalación de las conexiones evitando ajustar las tuercas excesivamente.

Para la correcta colocación del tanque, el Contratista deberá regirse a las recomendaciones del proveedor.

3.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

No corresponde medición por tener un precio global, su pago se realizará según el precio de la propuesta aceptada, este precio incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este ítem. 

CAMARA DE SEPTICA DE H° C°



   

CODIGO: 02 700 30

UNIDAD: PZA



    
ITEM No. CAM 007

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción de cámaras sépticas destinadas a la retención de las materias fecales.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las paredes laterales y de fondo serán de mampostería de piedra bruta con hormigón de dosificación 1:3:4.
Todos los materiales necesarios para la ejecución del ítem, piedra, agregados, cemento y agua deberán ceñirse en cuanto a sus características a lo especificado en el ítem de materiales de construcción.

El H°A° empleado para la tapa debe estar de acuerdo a lo especificado en el ítem de estructuras de H°A° y de acuerdo a detalle en planos y deberá estar provista de jaladores de varillas de fierro estructural de 3/8".

3.
FORMA DE EJECUCION

El replanteo se efectuará conjuntamente el Supervisor de Obra y el Contratista, de acuerdo a los planos sanitarios y de detalle.

No se colocará ninguna mampostería sin que previamente se hayan inspeccionado las zanjas destinadas a recibirla para cerciorarse de que el fondo esté bien nivelado y compactado.

Primeramente se emparejará el fondo de la excavación con una capa de mortero pobre de cemento y arena en proporción 1:6 y con un espesor de 3 centímetros sobre la que se colocará la primera hilada de piedras.

La piedra será colocada por capas asentadas sobre base de mortero y con el fin de tratar las hiladas sucesivamente se dejarán sobresalir piedras en diferentes puntos bien ubicados y en suficiente número.

Las piedras deberán ser bien lavadas y al momento de ser colocadas, deberán ser bien humedecidas a fin de que no absorban el agua presente en el hormigón.

Se tendrá cuidado, que el hormigón penetre en forma compacta en los espacios entre piedra y piedra, valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro.

El hormigón será mezclado en las cantidades necesarias para uso inmediato. Se rechazará todo hormigón que tenga 30 minutos o mas a partir del momento del mezclado.

El hormigón será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactadas, densas y con un aspecto y coloración uniforme.

Las dimensiones de las paredes laterales y de fondo deberán ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos.

El fondo del séptico deberá tener pendientes del 10% hacia el punto de descarga o extracción de lodos.  Donde las características topográficas del terreno lo permitan, la extracción de lodos podrá hacerse por gravedad.  En caso contrario, se hará por la parte superior a través de la correspondiente boca de limpieza.

Todo tanque séptico estará provisto de una boca de limpieza de 0.60 x 0.60 m. ubicada encima del sitio donde convergen las pendientes en el fondo.

Tanto la base como las paredes laterales serán impermeabilizadas mediante una capa de mortero que contenga hidrófugo (SIKA)

Los tubos de  PVC en diámetros especificados en los planos (no debiendo ser en ningún caso menor a 4") para el ingreso y salida de desechos fecales deberán conectarse adecuadamente a los tubos en T conforme a planos.

En la losa de cubierta y encima de las Tes deberán proveerse tapas cuadradas o circulares de 0.30 m. para la limpieza de las mismas.

La disposición del efluente de la cámara séptico se deberá hacer por medio de la construcción de pozos de absorción, zanjas de absorción, zanjas filtrantes, filtros de arena superficiales  u otro medio que garantice la evacuación y filtración de las aguas residuales.                                                                         

3.
MEDICION

La medición será efectuada por pieza, incluyendo las excavaciones y nivelación correspondiente.

4.   
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem, será de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, este precio incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

SUMIDEROS



  
CODIGO: 02 700 50


UNIDAD: PZA

    
      ITEM  No. SUM 001 - SUM005

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción de sumideros en los lugares indicados en los planos del proyecto.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los sumideros serán construidos con piedra bruta rejuntada con mortero 1 : 4.

El  revestimiento de las paredes laterales y de fondo se ejecutará con mortero 1 : 3 con espesor no inferior a un centímetro. 

Las paredes presentarán un acabado enlucido con mortero de cemento y arena fina en proporción 1:1.

La rejilla a utilizarse será del material especificado en los planos y antes de su colocación será aprobada por el Supervisor de obra.

3.
FORMA DE EJECUCION

Deberá tenerse especial cuidado al colocar los tubos de salida de manera que la junta con la pared del sumidero sea impermeable.

Los sumideros serán ejecutados de acuerdo al plano del proyecto.

Las rejillas de los sumideros que se detallan en el plano, deberán ser colocadas de tal manera que queden embebidas en una masa de hormigón simple que tenga una resistencia cilíndrica mínima a la rotura a los 28 días de 180 kg/cm2 quedando a una profundidad de 5 cm con respecto al nivel superior del acabado del sumidero.

El contratista está obligado a entregar los sumideros totalmente limpios y bien acabados, y deberán tener en cuenta que mientras dure la época de prueba hasta la entrega definitiva de la obra, deberá realizar continuo mantenimiento a fin de no alterar su funcionamiento.  

4.
MEDICION

El ítem correspondiente será medido por pieza colocada en obra.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se hará por pieza, según el precio unitario de la propuesta aceptada, en el que están comprendidos todos los materiales, herramientas, mano de obra, etc.

CAMARA DE INSPECCION




   

CODIGO: 02 700 25

UNIDAD: UNI 


  
ITEM N° CAM003 - CAM005

1.
DESCRIPCION
Las cámaras de inspección o pozos de visita son estructuras de sección rectangular o cuadrada que permiten el acceso a los emisarios y alcantarillas para inspección, limpieza y reparación periódicas.

Se deben tener cámaras de visita en todos los cambios de dirección o pendiente, así mismo se deben tener pozos en la intersección de dos o más emisarios. 

La separación de los pozas en tramos rectos, o de pendiente uniforme, será de 80 mts. como máximo y de 50 mts. como separación óptima.

2.
FORMA DE EJECUCION
La cámara de inspección o pozo de visita, deberá ser con​struida en su totalidad conforme a planos, utilizando como materiales mampostería de los tipos "A" y "B" y hormigón armado en los arranques de la cámara de acuerdo a detalles en planos.

Cuando por motivos de proyecto sea necesario construir cámaras mayores a 4 mts. de altura, las dimensiones indicadas en los planos por razones estructurales deberán ser recalculadas por el contratista, tomando en cuenta cargas de relleno y/o empujes que pudieran producir.

La anterior modificación deberá hacerse previa orden escrita del supervisor.

3.
FORMA DE EJECUCION

-
Emboquillado de paredes

El paramento de las paredes interiores de las cámaras, llevarán un emboquillado de cemento de primera calidad con un espesor  no menor a 4 mm. desde el arranque de la cámara hasta la boca de entrada.

-
Estribos

Los estribos serán de fierro redondo de 5/8" de diámetro colocados cada 0.30 mts. según detalle o  instrucción del supervisor.

Los  estribos  deberán tener  un ancho mínimo de 0.30 mts. perfectamente empotrados en las paredes de la cámara y pintado con pintura anticorrosiva.

4.
FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado y medido de acuerdo a lo previsto, será pagado por unidad construida y de acuerdo a precio unitario es​tablecido en la propuesta aceptada.  

ELEVACION  DE CAMARAS DE 

INSPECCION



   
CODIGO: 02 700 45

UNIDAD: M3



  
ITEM  No.  ELE 001

1.
DESCRIPCION

Este ítem consiste en la elevación del nivel de las cámaras de inspección a nivel de la rasante definida.

2.
MATERIALES
El material a utilizar será hormigón simple con una dosificación de 1:3:4.

3.
EJECUCION

Este aumento de altura en las cámaras será de hormigón simple, debiendo mantener las dimensiones de la sección horizontal de la cámara de inspección, para no alterar la colocación de la tapa original de la cámara.

4.
MEDICION

Este ítem será medido en metros cúbicos de volumen de H° empleado en la cámara de inspección corregida.

5.
FORMA DE PAGO
El pago se efectuará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, en cuyo precio se reconocerá la provisión de los materiales, equipo y herramientas utilizadas y la mano de obra necesaria para la conclusión satisfactoria del ítem.

INSTALACION DE PASAMANOS EN 

CANALES SUBTERRANEOS




   
CODIGO: 02 800 30

UNIDAD: ML



   
 ITEM  No. PAS002

1.
DESCRIPCION
En todos los canales subterráneos nuevos que se construya, así como en los canales existentes que se reparen o corrijan, se instalará pasamanos para seguridad en trabajos de reparación y en visitas e inspecciones.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El material a emplear será acero estructural tipo AH400, con 4000 Kg/cm2 de límite de fluencia.

3.
FORMA DE EJECUCION

El pasamanos consistirá en varillas de fierro estructural de 5/8" de diámetro, sujetas a la estructura del canal, mediante soportes del mismo material soldados con soldadura resistente (al arco o autógeno). La distancia entre soportes no podrá ser mayor de 2.00 m.

Cada soporte deberá estar empotrado en la mampostería del canal en una profundidad mínima de 0.30 m y deberá tener en el extremo del anclaje su respectivo gancho.

La pintura anticorrosiva empleada sobre el pasamanos, será de marca reconocida y aprobada por el Supervisor de Obra y se utilizará en dos manos.

4.
MEDICION
Este ítem será medido en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO
El pasamanos se pagará por metro corrido de pasamanos instalado y pintado, de acuerdo al precio unitario establecido en la propuesta aceptada.

INSTALACION DE ESTRIBOS EN 

CANALES SUBTERRANEOS



   
CODIGO: 02 800 35

UNIDAD: PZA



  
ITEM  No.  EST 001

1.
DESCRIPCION

Se instalarán estribos en todos los canales embovedados nuevos y en los existentes si así se indica en los planos del proyecto.

Esta instalación se la hará en las paredes del canal próximas a las caídas con el fin de que sirvan para circulación de subida y bajada en la respectiva caída.

También se instalarán estribos en todas las cámaras de inspección con alturas superiores a 1 m. con el propósito de bajar y subir dichas cámaras y de esta manera tener acceso al canal subterráneo.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El material a emplear será acero estructural tipo AH400 con 4000 Kg/cm2 de límite de fluencia.

Los estribos tendrán un diámetro de 5/8".

La pintura anticorrosiva será de marca reconocida y previamente aprobada por el Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los estribos irán empotrados en la pared del canal en inmediaciones de las caídas en el caso de canales embovedados y en sentido vertical en las cámaras de inspección.  Los estribos deberán estar separados en sentido vertical a distancias no mayores a 0.30 m. y el ancho de pisada de cada estribo será de 0.30 m y serán  pintados con dos manos de pintura anticorrosiva.

Los estribos deberán estar empotrados en la mampostería con una longitud de anclaje mínimo de 0.30 m, con sus respectivos ganchos de anclaje en los extremos.

4.
MEDICION
La medición se la efectuará por pieza.

5.
FORMA DE PAGO
Los estribos se pagarán por unidad instalada y pintada de acuerdo al precio unitario establecido en la propuesta aceptada y será la compensación por materiales, mano de obra y trabajos que se incluyan para este trabajo.

BAJANTES PLUVIALES





   
CODIGO: 15 400 05

UNIDAD: ML



       ITEM No. BAJ 001 003

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos de  construcción de bajantes para la evacuación de aguas pluviales, de acuerdo a lo indicado en planos.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los tubos o bajantes serán de calamina plana galvanizada No 28 de sección circular o rectangular o de PVC, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto.

Se rechazará los tubos defectuosos, rajados o que a juicio del Supervisor de Obra no ofrezcan seguridad.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las bajantes debiendo las mismas estar debidamente sujetas al paramento vertical de la construcción.

La unión entre los tubos de calamina se hará con soldadura del tipo adecuado para la ejecución de este trabajo.

La unión entre tubos de PVC se hará utilizando el pegamento recomendado por el fabricante, previa limpieza de la campana y la espiga.

Concluida la colocación de los tubos, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba hidráulica).

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros lineales de bajante colocada.

5.   
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, este precio incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de este trabajo.

CAJA RECEPTORA PLUVIAL



   
CODIGO: 02 700 05

UNIDAD: PZA



   
 ITEM No  CAJ 001

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la colocación de cajas receptoras pluviales ubicadas en la base de las bajantes pluviales de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las cajas podrá ser de cemento, PVC o fierro fundido se rechazarán las cajas defectuosas, defectuosas o que a juzgar del Supervisor no ofrezcan seguridad.

3.
FORMA DE EJECUCION
Los trabajos de colocación de cajas receptoras pluviales serán ejecutados por personal especializado.

La ubicación de las cajas dependerá de la posición de las bajantes pluviales de acuerdo al replanteo.

El nivel de la excavación deberá ser verificado por el Supervisor de Obra previa colocación de la caja.

La unión de los tubos a las cajas se considera concluida cuando el resultado de la prueba hidráulica quede debidamente aprobada.

4.
MEDICION

Este ítem será medido por pieza colocada.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem será efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada e incluirá la compensación total por materiales, mano de obra, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

CONSTRUCCION DE TAPAS DE CAMARAS



   
CODIGO: 02 700 10

UNIDAD: PZA



         ITEM N° TAP 001 003

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la construcción de tapas para cámaras de inspección.

2.
MATERIALES

2.1
Cemento

Será del tipo Portland Normal que cumpla con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

2.2
Agregado
Los agregados deberán estar de acuerdo con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

2.3
Acero
Antes de la preparación de la armadura, el acero que deberá cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción", debe ser limpiado en forma tal que no quede óxido suelto, aceites, yeso y en general cualquier sustancia que reduzca la adherencia. La armadura será de  6mm de diámetro cada 15 cm. dispuesta en dos direcciones.

2.4.
Agua
El agua usada en la preparación del hormigón estará de acuerdo con lo estipulado en el ítem "Materiales de construcción".
3.
FORMA DE EJECUCION

La forma de ejecución de la tapa estará en todo de acuerdo a lo estipulado en el ítem hormigón armado.

Cada tapa podrá ser manipulada de tal manera que la armadura quede en la zona inferior y sin introducir tracciones en la zona superior no armada.

Las tapas deberán numerarse correlativamente y en orden de la fecha de vaciado.

La recepción definitiva de las tapas será computada después de tres meses de colocadas en las obras.

Las tapas deberán disponer de agarradores según la exigencia de los planos o del Supervisor de Obra.

4.
MEDICION

Este ítem se medirá por pieza.

5.
FORMA DE PAGO
El pago se efectuará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, en cuyo precio se reconocerá la provisión de materiales, el equipo y herramientas utilizadas y la mano de obra necesarias para la conclusión del trabajo.

EMPIEDRE DE CALZADA CON PROVISION


  
 CODIGO: 02 500 15

UNIDAD: M2




    ITEM  No EMP002

1.
DEFINICION

Este ítem se refiere a la colocación de empedrado para calzadas, según se especifica en los planos.
2.
MATERIALES
La piedra a emplearse será la llamada "manzana", procedente del lecho de ríos, sin ángulos, de tamaño más o menos uniforme, siendo sus dimensiones máximas 0.14 x 0.14 x 0.14 mts y mínimos 0.10 x 0.10 x 0.10 mts; debiendo utilizarse las de mayor tamaño solamente en las "maestras".

Cualquier material, que a juicio del Supervisor de Obra, sea inadecuado para el trabajo de empiedre, será rechazado, debiendo el Contratista obligadamente alejar del lugar de la construcción antes de las 24 Hrs.

Se utilizará tierra cernida para calafatear las juntas que quedan entre piedra y piedra. Igualmente no será permitido el calafateo con material que no sea adecuado.

3.
FORMA DE EJECUCION DEL TRABAJO

Se efectuará el movimiento de tierra necesario en un espesor mínimo de 0.10 metros debajo de la rasante, previa verificación de las pendientes longitudinal y transversal de la misma por parte del Supervisor las  que deberán constar en los perfiles correspondientes. El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todo lo estipulado en las especificaciones sobre movimiento de tierras.

Una vez que se haya logrado la compactación y haya sido aprobado por escrito por el Supervisor de Obra, se comenzará la construcción del empedrado, colocando las piedras "enclavadas" en el terreno, fijando previamente las "maestras" que estarán alineadas y a nivel adecuado conforme a la cercha.

Las "maestras" estarán dispuestas a cada metro en todo el ancho de la calzada transversal y cada tres metros en el sentido perpendicular

La colocación de la piedra manzana, entre las maestras longitudinales y transversales, deberá hacerse nivelando la superficie con una regla de madera, de modo que una vez que se haya apisonado debidamente la superficie, sea homogénea.

Los huecos que quedan entre las piedras deberán ser rellenados con tierra cernida calafateándose con punzones de fierro redondo y compactando con pisones hasta obtener una superficie compacta, lisa y con las pendientes adecuadas.

4.
MEDICION
El ítem empedrado comprende la provisión y colocación de las piedras de acuerdo a lo especificado anteriormente y será medido en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO
El pago por el trabajo ejecutado tal como se indica en la presente especificación, aprobado y medido en las formas indicadas comprende la compensación total de todos los trabajos, materiales, herramientas, transporte, equipo, mano de obra y demás beneficios.

ADOQUINADO DE CALZADA CON JUNTA 

DE ARENA
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       ITEM  No. ADO001 - ADO003

1. 
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la colocación de adoquines sobre la calzada, incluyéndose juntas con arena.

2.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

2.1
Especificaciones para los adoquines

La piedra que debe utilizarse para la elaboración de adoquines debe ser roca ígnea intrusiva,  como granodioritas, sienitas, andesitas, etc.

Los minerales que conforman la estructura de la roca deben cumplir las condiciones de durabilidad de tal forma que la acción del meteorismo no cambie su resistencia al desgaste.

Para efectos de control de calidad de la piedra empleada en la elaboración de los adoquines, el material deberá cumplir los siguientes requisitos:

a)
Ensayos de desgaste
La piedra utilizada deberá tener como máximo el 90 % de desgaste de la piedra Comanche al ser sometida al ensayo de desgaste de Los Angeles AASHTO T 96 con muestra tipo I,  4,5% de desgaste a 100 revoluciones y 19% a 500 revoluciones para la misma piedra.

b)
Para verificar la durabilidad de los minerales constituyentes de la piedra, se realizará el ensayo según el método AASHTO T 104, para lo cual se deberá moler la piedra y someter el agregado fino a una solución de sulfato de sodio.  Después de los cinco ciclos de ensayo, la muestra no debe sufrir pérdida de peso mayor al 10%.

El Supervisor de obra podrá exigir la presentación de un análisis petrográfico realizado por un laboratorio idóneo. El informe de dicho análisis será puesta en consideración del departamento de Geotecnia y Mecánica de Suelos de la H.A.M., el cual determinará si la piedra es o no apta para el adoquinado.

2.2 
Condiciones geométricas del material

Los materiales deben satisfacer las especificaciones que a continuación se detallan:

Largo:
0,25 m. 

Ancho:
0,15 m.

Altura:
0,15 m.

Se admitirá una tolerancia en estas dimensiones de ± 1cm.

2.2
Agregado fino

Arena silicea gruesa para la cama de arena.

3.
FORMA DE EJECUCION

Sobre el terreno nivelado y debidamente compactado, se extenderá una capa de arena silícea gruesa de 0.04 metros de espesor, uniformemente y en toda la extensión de la superficie destinada al pavimento de la calzada.

Encima de la capa de arena de 0.04 m se colocarán las "maestras" longitudinales y transversales - adoquines nivelados que servirán de referencia para dar o definir el perfil longitudinal y el bombeo de la calzada conforme a la cercha correspondiente. En seguida se procederá a la colocación de los adoquines en filas transversales y perpendiculares al eje de la calle, golpeándolos hasta dejarlos a nivel entre dos "maestras" transversales consecutivas.

A fin de lograr la trabazón necesaria con los cordones de acera y conseguir que las juntas entre adoquines no sean continuas, se intercalarán medios adoquines.

Se dejará el espacio de 2 centímetros entre adoquín y adoquín, el mismo que deberá rellenarse y calafatearse con arena silícea fina, golpeando primero con punzones de fierro redondo y finalmente con láminas de fierro platino de 1/4" de espesor.

En las calles de excesiva pendiente y cuando así lo determine el Supervisor de obra se colocaran los adoquines diagonalmente, con una inclinación de 45 grados con la normal respecto al eje longitudinal, conservando los niveles definidos para el ancho de la vía.

El Contratista está obligado a confeccionar por su cuenta las cerchas de madera o metálicas que requerirá durante el trabajo.  

4.
MEDICION
El ítem correspondiente al adoquinado de calzada, será medido por metro cuadrado.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por el trabajo indicado de acuerdo a las normas establecidas anteriormente, aprobado y medido, según el punto 4,comprenderá la compensación total por la provisión y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramientas, necesarios para la ejecución de estos trabajos.

ADOQUINADO DE CALZADA CON JUNTAS

DE ARENA ASFALTO
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ITEM No. ADO OO5

1. 
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la colocación de adoquines sobre la calzada, con juntas de arena y a asfalto.

2.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

2.1
Especificaciones para los adoquines

La piedra que debe utilizarse para la elaboración de adoquines debe ser roca ígnea intrusiva,  como granodioritas, sienitas, andesitas, etc.

Los minerales que conforman la estructura de la roca deben cumplir las condiciones de durabilidad de tal forma que la acción del meteorismo no cambie su resistencia al desgaste.

Para efectos de control de calidad de la piedra empleada en la elaboración de los adoquines, el material deberá cumplir los siguientes requisitos:

a)
Ensayos de desgaste

La piedra utilizada deberá tener como máximo el 90 % de desgaste de la piedra Comanche al ser sometida al ensayo de desgaste de Los Angeles AASHTO T 96 con muestra tipo I,  4,5% de desgaste a 100 revoluciones y 19% a 500 revoluciones para la misma piedra.

b)
Para verificar la durabilidad de los minerales 
Para verificar la durabilidad de los minerales constituyentes de la piedra, se realizará el ensayo según el método AASHTO T 104, para lo cual se deberá moler la piedra y someter el agregado fino a una solución de sulfato de sodio.  Después de los cinco ciclos de ensayo, la muestra no debe sufrir pérdida de peso mayor al 10%.

El Supervisor de obra podrá exigir la presentación de un análisis petrográfico realizado por un laboratorio idóneo. El informe de dicho análisis será puesta en consideración del departamento de Geotecnia y Mecánica de Suelos de la H.A.M., el cual determinará si la piedra es o no apta para el adoquinado.

2.2
Condiciones geométricas del material

Los materiales deben satisfacer las especificaciones que a continuación se detallan:

Largo:
0,25 m.

Ancho:
0,15 m.

Altura:
0,15 m.

2.2
Agregado fino

Arena silicea gruesa para la cama de arena.

2.3. 
Material bituminoso

Se empleará para las juntas una mezcla asfáltica.

3.
FORMA DE EJECUCION

Sobre el terreno nivelado y debidamente compactado, se extenderá una capa de arena silícea gruesa de 0.04 metros de espesor, uniformemente y en toda la extensión de la superficie destinada al pavimento de la calzada.

Encima de la capa de arena de 0.04 m se colocarán las "maestras" longitudinales y transversales - adoquines nivelados que servirán de referencia para dar o definir el perfil longitudinal y el bombeo de la calzada conforme a la cercha correspondiente. En seguida se procederá a la colocación de los adoquines en filas transversales y perpendiculares al eje de la calle, golpeándolos hasta dejarlos a nivel entre dos "maestras" transversales consecutivas.

A fin de lograr la trabazón necesaria con los cordones de acera y conseguir que las juntas entre adoquines no sean continuas, se intercalarán medios adoquines.

Se dejará el espacio de 2 centímetros entre adoquín y adoquín, el mismo que deberá rellenarse y con mezcla asfáltica en proporción , preparados en caliente.

En las calles de excesiva pendiente y cuando así lo determine el Supervisor de obra se colocaran los adoquines diagonalmente, con una inclinación de 45 grados con la normal respecto al eje longitudinal, conservando los niveles definidos para el ancho de la vía.

El Contratista está obligado a confeccionar por su cuenta las cerchas de madera o metálicas que requerirá durante el trabajo.  

4.
MEDICION
El ítem correspondiente al adoquinado de calzada, será medido por metro cuadrado.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por el trabajo indicado de acuerdo a las normas establecidas anteriormente, aprobado y medido, según el punto 4,comprenderá la compensación total por la provisión y colocación de materiales, 
mano de obra, equipo y herramientas, necesarios para la ejecución de estos trabajos.

ADOQUINADO DE CALZADA CON JUNTAS

DE MORTERO DE CEMENTO
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ITEM No. ADO 004

1. 
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la colocación de adoquines sobre la calzada, con juntas de mortero de cemento - arena en proporción 1:5.

2.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

2.1
Especificaciones para los adoquines

La piedra que debe utilizarse para la elaboración de adoquines debe ser roca ígnea intrusiva,  como granodioritas, sienitas, andesitas, etc.

Los minerales que conforman la estructura de la roca deben cumplir las condiciones de durabilidad de tal forma que la acción del meteorismo no cambie su resistencia al desgaste.

Para efectos de control de calidad de la piedra empleada en la elaboración de los adoquines, el material deberá cumplir los siguientes requisitos:

a)
Ensayos de desgaste

La piedra utilizada deberá tener como máximo el 90 % de desgaste de la piedra Comanche al ser sometida al ensayo de desgaste de Los Angeles AASHTO T 96 con muestra tipo I,  4,5% de desgaste a 100 revoluciones y 19% a 500 revoluciones para la misma piedra.

b)
Para verificar la durabilidad de los minerales constituyentes de la piedra, se realizará el ensayo según el método AASHTO T 104, para lo cual se deberá moler la piedra y someter el agregado fino a una solución de sulfato de sodio.  Después de los cinco ciclos de ensayo, la muestra no debe sufrir pérdida de peso mayor al 10%.

El Supervisor de obra podrá exigir la presentación de un análisis petrográfico realizado por un laboratorio idóneo. El informe de dicho análisis será puesta en consideración del departamento de Geotecnia y Mecánica de Suelos de la H.A.M., el cual determinará si la piedra es o no apta para el adoquinado.

2.2
Condiciones geométricas del material

Los materiales deben satisfacer las especificaciones que a continuación se detallan:

Largo:
0,25 m.

Ancho:
0,15 m.

Altura:
0,15 m.

2.3
Agregado fino

Arena silicea gruesa para la cama de arena.

2.4.
Mortero de cemento

Se empleará para las juntas un mortero de cemento - arena en proporción 1:5. 
3.
FORMA DE EJECUCION

Sobre el terreno nivelado y debidamente compactado, se extenderá una capa de arena silícea gruesa de 0.04 metros de espesor, uniformemente y en toda la extensión de la superficie destinada al pavimento de la calzada.

Encima de la capa de arena de 0.04 m se colocarán las "maestras" longitudinales y transversales - adoquines nivelados que servirán de referencia para dar o definir el perfil longitudinal y el bombeo de la calzada conforme a la cercha correspondiente. En seguida se procederá a la colocación de los adoquines en filas transversales y perpendiculares al eje de la calle, golpeándolos hasta dejarlos a nivel entre dos "maestras" transversales consecutivas.

A fin de lograr la trabazón necesaria con los cordones de acera y conseguir que las juntas entre adoquines no sean continuas, se intercalarán medios adoquines.

Se dejará el espacio de 2 centímetros entre adoquín y adoquín, el mismo que deberá rellenarse  con mortero de cemento en proporción 1:5.

En las calles de excesiva pendiente y cuando así lo determine el Supervisor de obra se colocaran los adoquines diagonalmente, con una inclinación de 45 grados con la normal respecto al eje longitudinal, conservando los niveles definidos para el ancho de la vía.

El Contratista está obligado a confeccionar por su cuenta las cerchas de madera o metálicas que requerirá durante el trabajo.  

4.
MEDICION
El ítem correspondiente al adoquinado de calzada, será medido por metro cuadrado.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por el trabajo indicado de acuerdo a las normas establecidas anteriormente, aprobado y medido, según el punto 4,comprenderá la compensación total por la provisión y colocación de materiales, 
CALZADA DE HORMIGON
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ITEM  No.  CAZ 001

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción de calzadas de hormigón.

2.
MATERIALES

2.1.
Cemento Portland Normal

El cemento a emplearse en las obras tendrá las características dadas en el ítem correspondiente a materiales.

2.2.
Agregados

Los agregados a utilizarse para la elaboración del hormigón 
deberán cumplir las especificaciones dadas en el ítem 
correspondiente a materiales de construcción.

3.
FORMA DE EJECUCION
El hormigón se preparará mecánicamente con hormigoneras con una duración de dos minutos, amasando y mezclando previamente los materiales en seco y añadiendo agua después de medio minuto de rotación.

La cantidad de agua por metro cúbico de hormigón, así como la cantidad de cemento, será determinado en laboratorio, a fin de obtener la resistencia adecuada para el pavimento rígido.

No se permitirá el empleo de hormigón después de 20 minutos de su preparación.

Todo hormigón cuya preparación no respete las especificaciones será rechazado sin lugar a reclamo alguno de parte del Contratista.

VACIADO Y ACABADO
Previa revisión de la subrasante, se procederá al vaciado de las losas de hormigón, las cuales deberán tener un espesor definido en los planos por 5.000 m. de longitud y 3.50 m. de ancho

El vaciado de hormigón se hará cuidadosamente procurando que el hormigón no caiga de una altura superior a un metro y se distribuirá convenientemente, teniendo cuidado que los materiales no se disgreguen. Si hubiera tendencia a ello, se rechazará la mezcla y/o se permitirá un nuevo mezclado.

Durante el vaciado de las losas, el Contratista está obligado necesariamente a tomar dos muestras cilíndricas, las mismas que deberán ser enviadas al laboratorio de ensayo de materiales, para la verificación de la resistencia cilíndrica de rotura a los 28 días. En todo caso, las resistencias obtenidas deberán ser superiores a la mínima señalada de 210 Kg/Cm2. Caso contrario, la losa será demolida íntegramente, no reconociendo la H.A.M. ningún monto extra por este concepto.

El hormigón será vibrado y apisonando exteriormente, de manera que se obtenga un hormigón homogéneo. Esta operación se realizará hasta que el pavimento quede con una contraflecha de 0.01 m. de la definitiva. El apisonado producirá, una masa compacta y proporcionará una superficie lisa y uniforme.

El alisado deberá efectuarse con una tabla de madera delgada y flexible, y con movimiento combinado transversal y longitudinalmente, las terminaciones de las juntas, se alisarán con frotacho de madera, especiales para cada caso.

Se usarán juntas de dilatación de 1.50 cm, de cartón asfáltico prensado plastoformo; estas juntas serán verticales, deberán ser colocadas en el eje longitudinal y normal a este. Se cuidará que su colocación sea correcta y que persista una perfecta impermeabilización. En ningún caso se permitirá el uso de papeles u otros materiales similares para la ejecución de los mismos.

Después de dos horas de concluir la operación de alisado o bien cuando la superficie tenga cierta consistencia, se protegerá el pavimento con una capa de arena de 0.05m de espesor mínimo, debiendo evitarse las piedras y terrones duros. Esta capa, deberá mantenerse 21 días al final de los cuales se retirará, debiendo regarse aún el pavimento para que se conserve completamente húmedo durante seis días más.

En caso de que el tiempo sea lluvioso, se colocará una capa protectora de polietileno, para evitar el exceso de humedad.

En caso de que la temperatura sea muy baja, se deberá tomar las precauciones necesarias para el vaciado en tiempo frío. Si la temperatura fuera menor a 5 grados centígrados, se suspenderá el vaciado, hasta que esta temperatura aumente. En caso de que se produzca helada al 

tiempo de vaciarse el hormigón, este deberá ser demolido y se reemplazará íntegramente.

Si las losas tuvieran defectos de alisado o apisonado, una vez que termine su período de fraguado, y si, estos defectos comprometen toda la losa, se deberá reemplazarla totalmente. En ningún caso será permitido el reemplazo parcial en una losa.

No se permitirá juntas que no sean previamente establecidas, el contratista deberá evitar juntas en el vaciado de una losa.

Las juntas deben ser selladas lo más pronto posible después de que se haya completado el período de curación, antes de que el pavimento sea abierto al tránsito.

Antes del sellado, cada junta deberá ser limpiada completamente de todo material extraño.

El material sellador deberá ser aplicado en cada abertura de junta, el mismo que deberá ser batido durante su calentamiento.

El vaciado deberá hacerse en una forma tal que se derrame el material sobre la superficie expuesta del hormigón y cualquier exceso deberá ser quitado inmediatamente limpiando la superficie del pavimento.

4.
MEDICION
Este ítem se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO
Las calzadas de hormigón construidas de acuerdo a lo indicado, serán pagadas a los precios unitarios de la propuesta aceptada, en este precio está incluido todos los materiales, equipo necesario, transporte, colocación, herramientas, manos de obra y todos los gastos que inciden en el costo de la obra.

COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA
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ITEM No CAR 005

1.   
DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la colocación de una carpeta asfáltica de concreto bituminoso; revestimiento flexible resultante de la mezcla en caliente de agregado mineral graduado, material de relleno (FILLER) y material bituminoso.

Este proceso se efectuará en una planta apropiada para posteriormente ser extendido y compactado en caliente en obra sobre una base preparada e imprimida, de modo que presente una vez compactado el espesor estipulado en el proyec​to.

2.   
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales deben satisfacer las siguientes especificaciones:

2.1  
Materiales bituminosos
a)    Cemento asfáltico
          
AASHTO M-226

                      60-100 y 100-120

b)    Alquitrán                  

AASHTO M-52

                      Tipo RT-11 y RT-12

2.2 
AGREGADOS
a)  Agregado grueso

El agregado grueso puede ser, canto rodado o grava triturada, estar constituidos de fragmentos sanos, duros, durables, libres de terrones de arcilla y sustancias nocivas.

Los agregados deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40% a 500 revoluciones al ser sometidos al ensayo de Desgaste Los Angeles (método AASHTO T-96).

Los agregados gruesos, al ser sometidos a cinco ensayos alternativos de resistencia mediante sulfato de sodio, empleando el método AASHTO T-104, no podrán tener una pérdida de peso mayor a 12 %.

Cuando se utilice grava o canto rodado triturados, no menos de un 50 % en peso de las partículas retenidas por el tamiz No. 4, deberá tener por lo menos una cara fracturada.                 

b)  Agregados finos
La porción de agregados que pase el tamiz No. 10 se designará como agregado fino y se compondrá de arena natural, piedra cernida o de una combinación de las mismas. Solamente se podrá utilizar piedra cernida calcárea cuando se emplee una cantidad igual de arena natural.

Los agregados finos se compondrán de granos limpios,, de superficie rugosa y angulares carentes de terrones de arcilla u otras substancias incon​venientes. Las piedras cernidas deberán ser producto de material pétreo que cumplan con las exigencias para agregados gruesos establecidos en el punto a); estos materiales no deberán acusar un hinchamiento mayor del 15 % determinado por el método AASHTO T-101.     

c)  Material de relleno

Debe estar constituido por materiales minerales finamente divididos inertes en relación a los demás componentes de la mezcla, no plásticas tales como polvo calcáreo, roca dolomítica, cal apagada, cemento Portland, etc. y que llenen las siguientes exigencias granulométricas:


TABLA  1.1

REQUISITOS DE GRADUACION PARA 


EL MATERIAL DE RELLENO (FILLER)

       % en peso que pasa por los tamices (AASHTO T-27)                                                         

  Tipo de tamiz                 
 % en peso          

No.  30                             100

No.  90                            95-100

No. 200                            65-100

En el momento de su aplicación deberán estar secos y exentos de grumos.

2.3  
Aditivos de adherencia

Cuando no exista suficiente adherencia entre el material bituminoso y los agregados, deberá emplearse un aditivo de adherencia aprobado por el Supervisor que deberá ser incor​porado a los materiales bituminosos en planta.

2.4  
Composición de la mezcla

Inicialmente el contratista deberá estudiar, por el método Marshall un dosaje para la mezcla bituminosa e indicar la cantidad de asfalto y las temperaturas de la mezcla al salir de la planta.

El Supervisor realizará ensayos de laboratorio, mezclando los materiales de acuerdo a los porcen​tajes y el método de dosificación propuestos con el objeto de verificar el cumplimiento de las especificaciones.

Cumplidas las especificaciones y verificadas las características, la dosificación será aprobada para su producción en planta y aplicación en la obra.


TABLA  1.2


REQUISITOS DE GRADUACION


PARA LA MEZCLA
   
% que pasa en peso

        
        Tamiz 


A       

B 

C

        
 
2"


100

 ...

  ...

  
1 1/2"


95-100
   
100

  ...

    
 1"


75-100
  
95-100

  ...

    
3/4"


60-  90     
80-100

  100

    
1/2"  


...

   ...

85-100

    
3/8"


35-65
  
45-80

75-100

    
No.4  


25-50
  
28-60

50-85

    
No.10 


20-40
  
20-45      
30-75

    
No.40


10-30
  
10-32

15-40

    
No.80
 

5-20
   
  8-20
      
  8-30

    
No.200 

1-80
   
  3-8          
  5-10

    
Bitumen soluble

en CS2 (+) %    

4.0-7.0        
4.5-7.5       
4.5-9.0

Los porcentajes de bitumen se refieren a la mezcla de agregados considerado con 100 % para todos los tipos, la fracción retenida entre dos tamices consecutivos no deberá ser inferior a 4 % de su total.

La curva granulométrica indicada en el proyecto, deberá presentar las siguientes tolerancias máximas

Tamiz



% que pasa en peso

   
3/8"-1 1/2"


       
+- 7

  
No.40-No.4


       
+- 5

     
No. 80


            
+- 3     

     
No. 200


            +- 2

Las condiciones de vacíos, estabilidad y fluencia de la mezcla bituminosa estarán dentro de los valores siguientes:

Porcentaje de vacíos             


3-  5

Relación bitumen/vacíos                 

75-80

Estabilidad mínima        
      
1500 lb.(75 golpes)  

                          
          
           1000 lb.(50 golpes)

Fluencia 1/100"                         

8-18

Resistencia remanente/min.              
85 %

3.   
EQUIPO
Todo el equipo antes de iniciarse la ejecución de la obra, debe ser examinado por el Supervisor y estar de acuerdo con esta especificación para dar la orden de iniciación de los servicios.

3.1  
Depósito para el material bituminoso
Los depósitos para el ligante bituminoso deberán ser capaces de calentar el material a las temperaturas fijadas en el proyecto o establecidas por el Super​visor.

El calentamiento deberá realizarse mediante serpen​tines a vapor, electricidad y otros medios, de modo que no exista contacto de las llamas con el interior del depósito. Se instalará un sistema de circulación para el ligante bituminoso, de modo que se garantice una circulación libre y continua desde el depósito al mezclador durante todo el período de operación . Todas las cañerías y accesorios deben estar dotados de material aislante a fin de evitar pérdidas de calor, la capacidad de los depósitos debe ser suficiente para un mínimo de tres días de servicio.

3.2  Depósitos para agregados            
Las tolvas deben tener una capacidad total de un mínimo de tres veces la capacidad del mezclado y serán divididas en compartimientos, dispuestos de tal manera que separen y depositen adecuadamente las fracciones apropiadas del agregado.

Cada compartimiento deberá poseer dispositivos adecuados de descarga. Habrá una tolva adecuada para el material de relleno (filler) completamente con dispositivos para su dosificación.

3.3  
Planta para mezclas bituminosas
La planta deberá estar equipada con una unidad clasificadora, después del secador; disponer de un mezclador tipo "Pug mill" con doble eje  conjugado, provisto de paletas revestibles y removibles u otro tipo capaz de producir una mezcla uniforme.

Además el mezclador debe estar provisto de un dispositivo de descarga de fondo ajustable y un dispositivo para controlar el ciclo completo de la mezcla.

Un termómetro con protección metálica con una escala de 90 a 200 grados centígrados deberá fijarse en la línea de alimentación del asfalto, en un lugar adecuado próximo a la descarga del mezclador. La Planta deberá estar equipada además con un termómetro de mercurio con escala en dial, pirómetro eléctrico u otros aparatos termométricos aprobados, colocados en el conducto de descarga del secador, para registrar la temperatura de los agregados.

3.4  
Camiones para el transporte de la mezcla
Los camiones tipo basculante para el transporte del concreto bituminoso, deberán tener carrocerías metálicas robustas, limpias y lisas ligeramente lubricadas con agua y jabón, aceite crudo fino, aceite parafinado o solución de cal, de modo que se evite la adherencia de la mezcla con las chapas.

3.5  
Acabadora
El equipo par el extendido y acabado deberá estar constituido de pavimentadoras automáticas, capaces de extender y conformar la mezcla en los alineamientos, cotas y bombeo requeridos.

Las acabadoras deberán estar equipadas con tornillo sin fin para colocar la mezcla exactamente en las fajas y poseer dispositivos rápidos y eficientes de dirección, así como marchas atrás y adelante.

Las acabadoras deberán estar equipadas con aisladores y dispositivos para el calentamiento de los mismos a la temperatura requerida para la colocación de la mezcla sin irregularidades.

3.6  
Equipo de compactación

El equipo de compactación estará constituido por rodillos neumáticos, lisos (tandem) u otro equipo aprobado por el Supervisor.  Los rodillos lisos tipo tandem deben tener un peso de 8 a 10 TON.  Los rodillos neumáticos autopropulsados deben ser dotados de válvulas que permitan una calibración de 35 a 120 libras por pulgada cuadrada.

El equipo en operación debe ser suficiente para compactar la mezcla a la densidad requerida, mientras esta se encuentre en condiciones de trabajabilidad.

4.
FORMA DE EJECUCION
En el caso de haber transcurrido más de siete días entre la ejecución de la imprimación y la del reves​timiento o en el caso de haber existido tránsito sobre la superficie imprimada o haberse cubierto la imprimación con material de secado, se deberá realizar un riego de liga, en cualquier caso deberá procederse a un barrido de la superficie imprimada antes de la ejecución del revestimiento.

En el caso de lluvias aún después de la imprimación de la base, solamente podrá ejecutarse el revestimiento bituminoso cuando se constate que la humedad de la capa inferior de la base no sea mayor que la humedad óptima + 2 %.

Para la ejecución del revestimiento la superficie de la base imprimada deberá estar en perfecto estado, debiendo ser reparadas todas las fallas eventualmente existentes, con la anticipación suficiente para el curado del ligante empleado y previamente aprobado por el Supervisor de obra.

La temperatura de aplicación del cemento asfáltico debe determinarse para cada tipo de ligante, en función de la relación temperatura - viscosidad. La temperatura conveniente será aquella en la que el asfalto presente una viscosidad situada entre los límites de 75 a 150 segundos, SAYBOLT-FURO, indicán​dose preferentemente una viscosidad entre 85 y 95 segundos, SAYBOLT-FUROL.

Asimismo no deben realizarse mezclas a temperaturas inferiores a 107 grados centígrados en el caso de mezclas asfálticas y entre 66 y 107 grados C. para mezclas de alquitrán, respetando siempre las tolerancias admitidas para la temperatura fijada en la fórmula de la mezcla en obra.

Los agregados deben calentarse a temperaturas de 10 a 15 grados C. por encima de la temperatura del ligante bituminoso

La temperatura de aplicación del alquitrán será aquella en la cual la viscosidad ENGLER  se situé en el límite de 25 +- 3. La mezcla en este caso no debe dejar la planta con una temperatura superior a 106 grados.

4.1  
Producción del concreto bituminoso
La producción del concreto bituminoso se efectuará en plantas apropiadas, de acuerdo a lo especificado anteriormente.

4.2  
Transporte del concreto bituminoso
El concreto bituminoso producido, deberá ser transpor​tado de la planta al lugar de la obra en los vehículos vasculares antes especificados.

Cuando sea necesario para que la mezcla sea colocada en la trocha a la temperatura especificada, cada cargamento deberá ser cubierto con lona u otro material aceptable, con tamaño suficiente para prote​ger la mezcla.

4.3  
Distribución y compactación de la mezcla

Las mezclas de concreto bituminoso deben distribuirse solamente cuando la temperatura ambiente se encuentre por encima de 10° C. y en tiempo no lluvioso. A temperatura inferior será preciso una autorización por escrito del Supervisor.                       
La distribución del concreto bituminoso se realizará mediante máquinas acabadoras según lo especificado.    

En caso de presentarse irregularidades en la superficie de la capa, estas deberán corregirse mediante la adición manual del concreto bituminoso distribuyéndolo median​te rastrillos y rodillos metálicos.

Inmediatamente después de la distribución del concreto bituminoso, se iniciará la compactación.

Como norma general, la temperatura de la compactación será la mas elevada que pueda soportar la mezcla, la que será fijada experimentalmente para cada caso. 

La temperatura recomendable para la compactación de la mezcla es aquella en la cual el ligante presenta una viscosidad SAYBOLT-FUROL de 140 +- 15 segundos para el cemento asfáltico, o una viscosidad específica ENGLER DE 40 +- 5 para el alquitrán.

Con los rodillos neumáticos, de presión variable, se iniciará el rodillado con baja presión, la que se aumentará a medida que la mezcla está siendo compacta​da y consiguientemente soportando presiones mas elevadas.

La compactación se iniciará en los bordes, longitudi​nalmente continuando en dirección al eje de la trocha. En las curvas de acuerdo con el peralte, la compacta​ción debe comenzar siempre del punto mas bajo hacia el mas alto. Cada pasada de rodillo debe ser cubierta con la siguiente en por lo menos la mitad del ancho del rodillo, en cualquier caso, la operación del rodillado continuará hasta que se haya obtenido la compactación especificada.

Durante el rodillado no se permitirán cambios de dirección ni inversiones bruscas de marcha, así como tampoco el estacionamiento del equipo sobre el reves​timiento recién compactado.

4.4  
Apertura al tránsito

Los revestimientos recién acabados deberán ser mante​nidos sin tránsito hasta su completo enfriamiento.

5.   
Control del Supervisor

Todos los materiales deberán examinarse en laborato​rio, obedeciendo la metodología y las especificaciones en vigencia.

5.1  
Control de calidad del material bituminoso

El control de calidad del material bituminoso constará de lo siguiente:

a)  Para cemento asfáltico:

    Cont. de agua         
1 ensayo c/50Tn.AA​SHTO T-55 
    Penetración            
1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-49

    Viscosidad

    Saybolt-Furol         

1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-72

    Ductibilidad           

1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-51

    Punto de inflamación  
1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-48

    Ensayo al horno de

    película delgada      
1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-79

b)  Para alquitrán:

    Cont. de agua         
1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-55

    Viscosidad Engler     
1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-54

    Ensayo de flotación   
1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-50

         
    Destilación        

1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-
52

A requerimiento del Supervisor, el Contratista estará obligado a presentar certificados de un laboratorio independiente acreditando la calidad de los productos bituminosos a emplearse en la obra sin perjuicio del control antes mencionado.    

5.2  
Control de calidad de los agregados

El control de calidad de los agregados consistirá en lo siguiente:

- Dos ensayos de granulometría de cada tolva caliente   por día.

- Un ensayo de desgaste Los Angeles por mes, o cuando hubiera variación de la naturaleza del material.

- Un ensayo de índice de forma para cada 900 m3.

- Un ensayo de equivalente de área del agregado fino por día.

- Un ensayo de granulometría del material de relleno (filler) por día.

5.3  
Control del aditivo de adherencia

El control del aditivo de adherencia constará de:

- Un ensayo de adherencia por cada envío del aditivo que llegue a la obra.

- Un ensayo de adherencia toda vez que el aditivo fuera incorporado al ligante bituminoso.

5.4  
Control de calidad del ligante en la mezcla

Antes de transportarse la mezcla a la obra se efec​tuará una extracción de bitumen, de muestras recolec​tadas en la planta.

Asimismo se efectuarán dos extracciones de bitumen, de muestras recolectadas en la plataforma, después del paso de la acabadora, para cada día de ocho horas de trabajo.

El porcentaje del ligante podrá variar como máximo +- 0.3 % del fijado en el proyecto.

5.5  
Control de graduación de la mezcla de agregados

Se procederá al ensayo de granulometría de la mezcla de los agregados resultante de las extracciones citadas en el artículo anterior. La curva granulométr​ica debe mantenerse continua, encuadrándose dentro de las tolerancias especificadas en el artículo "Compo​sición de la mezcla"

5.6  
Control de temperatura

Se efectuará como mínimo 4 medidas de temperatura por día en cada uno de los ítems abajo indicados.

a) Del agregado en la tolva caliente de la planta.

b) Del ligante en la planta.

c) De la mezcla bituminosa en la salida del mezclador     de la planta. 

d) De la mezcla en el momento de su extendido y al iniciarse el rodillado en la plataforma.

5.7  
Control de la características Marshall de la mezcla

Se realizarán dos ensayos MARSHALL con tres cuerpos de prueba cada una por día de producción de mezcla. Los valores de estabilidad y de fluencia deberán satisfa​cer lo especificado en el artículo "Composición de la mezcla". Las muestras deben retirarse después del paso de la acabadora y antes de la compactación.

5.8  
Control de la compactación

El control de compactación de la mezcla bituminosa deberá realizarse preferentemente midiéndose el peso específico de muestras extraídas de la mezcla compac​tada en la plataforma mediante brocas rotativas. 

En la imposibilidad de utilizar este equipo, se admitirá el proceso del molde de acero. Para ello se colocarán sobre la plataforma antes del extendido de la mezcla, moldes de acero de 10 cm. de diámetro interno y cuya altura sea 5 mm. inferior al espesor de la capa comprimida. Después de la compactación, se retiraran los moldes y se determinará el peso específico de la muestras de prueba en ellos mol​deados.

Debe realizarse un control cada 500 m. de media plataforma, el peso específico de la mezcla consoli​dada, según se determina por AASHTO T-166 no deberá ser inferior al 95 % del peso específico de las muestras de laboratorio compactadas, compuestas de los mismos materiales y en iguales proporciones.

Las muestras de laboratorio consistirán de cilindros de la mezcla consolidados según los procedimientos de AASHTO T-167.

El control de compactación podrá realizarse también midiéndose los pesos específicos de muestras de pruebas extraídas de la plataforma y comparándolos con los pesos específicos de muestras de prueba moldeadas en el lugar. Las mezclas para el moldeo de estas muestras de prueba deben ser obtenidas muy próximas al lugar donde se harán los huecos y antes de su compac​tación. La relación entre estos dos pesos específicos no debe ser inferior al 100%.

5.9  
Control de espesor

Se medirá el espesor en el momento de la extracción de las muestras de prueba en la plataforma o por nivela​ción del eje y bordes, antes y después del extendido y compactación de masa. Se admitirá una variación de +- 10 % del espesor del proyecto para puntos aislados y hasta 5 % de reducción de espesor en 10 medidas sucesivas de acuerdo al espesor de la carpeta.

5.10 
Control del acabado de la superficie

Durante la ejecución se deberá realizar diariamente el control de acabado de la superficie de revestimiento con el auxilio de dos reglas, una de 3 m. y otra de 1.00 m. colocadas transversal y paralelamente al eje del camino, respectivamente.

La variación de la superficie entre dos puntos cuales​quiera de contacto no debe exceder de 0,5 cm. cuando se verifique con cualquiera de las reglas.

6.
MEDICION

La cantidad de carpeta asfáltica de concreto bitumino​so en caliente, será medida en metros cuadrados de mezcla colocada, compactada y aceptada de acuerdo al espesor especificado en la sección transversal del proyecto. La determinación de esta cantidad se hará en base a los planos en planta y en las secciones trans​versales del proyecto.  

7.
FORMA DE PAGO

El concreto bituminoso mezclado en caliente, medido en conformidad al inciso anterior, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Estos precios constituirán la compensación total por la limpieza y reparación de la superficie de la faja imprimada, suministro, preparación, transporte y colocación de materiales y la mezcla, rodillado y por toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todos los imprevistos necesarios para ejecutar la obra detallada en esta especificación.

No serán pagados los excesos en relación al volumen de proyectos, pero se aceptaran las faltas dentro de las tolerancias especificadas. 

ACERA DE HORMIGON





   
CODIGO: 02 500 45
UNIDAD: M2

   
      ITEM No.  ACE 002 - ACE 004

1.
DESCRIPCION

Este ítem consiste en la colocación de una carpeta de hormigón en el sector destinado al área peatonal que viene protegido por un cordón de hormigón previamente vaciado.

2.
MATERIALES
El hormigón a utilizarse tendrá una resistencia cilíndrica de rotura a los 28 días de 180 kg/cm2 y una cantidad mínima de cemento de 280 kg. por metro cúbico.

Los materiales para la elaboración del hormigón deberán cumplir con las especificaciones dadas en el ítem correspondiente a materiales de construcción.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Se efectuará la excavación hasta una profundidad de 0.075 mts. del nivel de la coronación de los cordones, y se formará el plano de subrasante explanado cuyo nivel llegara a menos 7.5 cm de la rasante y apisonando con compactadora mecánica necesariamente. Se fijará una pendiente de 2 % del plano de los muros hacia el cordón.

Una vez preparado el terreno se procederá al vaciado de las losas de hormigón, las cuales deberán tener 0.075 mts. ó 0.10 mts. de espesor, por 1.0 mts. de ancho y 1.0 mts. de largo u otras dimensiones que serán oportunamente especificadas por el Supervisor de Obra.

El hormigón será vibrado y apisonado cuidadosamente, de manera que se obtenga un hormigón homogéneo. El apisonado producirá una masa compacta y proporcionará una superficie lisa y uniforme.

El alisado deberá efectuarse con una regla de 2"x3", con movimientos combinados transversal y longitudinalmente, las terminaciones de las juntas se alisarán con frotacho de madera, especiales para cada caso.

Se usarán juntas de dilatación de 1.00 centímetro utilizando cartón asfáltico; estas juntas serán 

verticales y deberán ser colocadas en forma longitudinal y normales a ese eje cada tres metros, los mismos coincidirán en lo posible con las juntas de los cordones. Se cuidará que su colocación sea correcta y que persista una perfecta impermeabilización. En ningún caso se permitirá el uso de papeles u otros materiales similares para la ejecución de los mismos.

El acabado final, será el frotachado usando una mezcla de 1:3 (cemento, arena cernida). Esta operación se deberá realizar antes que el hormigón haya fraguado.

No se aceptará la mencionada operación una vez que el hormigón haya fraguado totalmente.

Después de dos horas de concluir la operación de alisado o bien cuando la superficie tenga cierta consistencia, se protegerá la losa con una capa de arena de 0.03 mts. de espesor mínimo, debiendo evitarse las piedras y terrones duros. Esta capa, deberá mantenerse 21 días, al final de los cuales se retirará, debiendo regarse aún el pavimento para que se conserve completamente húmedo durante seis días más.

En caso de que el tiempo sea lluvioso, se colocará una capa protectora, para evitar el exceso de humedad.

En caso de que la temperatura sea muy baja, se deberá tomar las precauciones necesarias para el vaciado en tiempo frío. Si la temperatura fuese menor a 5 grados centígrados, se suspenderá el vaciado, hasta que esta temperatura aumente. En caso de que se produzca helada al tiempo de vaciarse el hormigón, este deberá ser demolido y se lo reemplazará íntegramente.

Dado el caso, en el momento del vaciado del hormigón se tendrá cuidado de dejar habilitadas las llaves de paso de agua potable en sus correspondientes cajas.

Se dejarán espacios libres para árboles de 0.60 x 0.60 mts. en las aceras correspondientes a avenidas y calles principales de acuerdo a ubicaciones que señale oportunamente el Supervisor de Obra. Estos huecos llevarán aristas achaflanadas.

4.   
MEDICION
Las cantidades por éste concepto, se estimaran en metros cuadrados, medidos en obra.

5.   
FORMA DE PAGO
Este ítem se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada entendiéndose que será la compensación total de los materiales utilizados, transporte, colocación, equipo, herramienta, mano de obra y todos los gastos que inciden en el costo de la Obra.        

CORDONES DE ACERA





   
CODIGO: 02 500 50

UNIDAD: ML

   
     ITEM  No. COR 001 - COR 007

1.
DESCRIPCION

Este ítem consiste en la colocación de cordones de acera de hormigón en los lugares indicados en los planos.

2.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Se utilizará 25 % de piedra desplazadora.
El hormigón a utilizarse en obra será de dosificación 1:2:4.

El hormigón a utilizarse en obra, deberá tener una resistencia cilíndrica mínima a la rotura de 180 kg/cm2, con un contenido de 280 Kg/m3 de cemento.

El mortero de cemento - arena para el enlucido tendrá una dosificación de 1:3

Los agregados y el cemento a ser utilizados deberán cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

El Contratista deberá disponer de formaletas rígidas y flexibles en calidad y cantidad aprobadas por el Supervisor.

3.
FORMA DE EJECUCION

Se efectuará la excavación necesaria, en un ancho y profundidad estipulados en los planos de detalle.

La arista superior que quede descubierta deberá rebajarse con un radio de 0.01 m. La cara superior del cordón y la que quedará a la vista, deberá revestirse con mortero de cemento 1 : 3 (cemento arena cernida) de 0.01 m de espesor. Este revestimiento, deberá ser cuidadosamente afinado y acabado a la plancha.

Antes de proceder al vaciado de la mezcla, el Contratista, deberá verificar cuidadosamente la verticalidad de las formaletas y su perfecto ensamble.

Las formaletas deberán sujetarse con estacas al terreno debiendo cubrir el paramento interior con una capa de aceite.

Los  cordones de hormigón llevarán juntas de dilatación cada 3 m siendo las mismas de cartón asfáltico o plastoform.

Para la construcción de cordones en curva, el Supervisor de Obra proporcionará en cada caso, el plano de detalle respectivo para un adecuado replanteo.

En todos los lugares donde sea necesaria la construcción de sumideros (ubicados en el terreno por el Supervisor de Obra), los cordones tendrán armadura de refuerzo de 2 f 10 mm. en la parte inferior y 2 f 8 mm. en la superior, y llevarán además estribos f 6 mm. cada 0.15 m.

4.
MEDICION
La cantidad de obra realizada correspondiente a este Item será medida en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y de acuerdo a estas especificaciones será pagado por metro lineal y con precio aceptado en la propuesta, el cual incluirá mano de obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

El precio del acero de refuerzo en los lugares donde existan sumideros, será considerado en el ítem  "Acero estructural".

BORDILLOS DE PIEDRA VISTA



   

CODIGO: 02 500 55

UNIDAD: ML



    
ITEM  No BOR 001

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción de bordillos de piedra vista.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Para la construcción de bordillos se emplearán materiales de primera calidad y aprobados por el Supervisor de obra que cumplan con las especificaciones del ítem "Materiales de construcción".

La piedra vista será tipo bolón.

El mortero de cemento - arena para las juntas tendrá una dosificación de 1:4.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Se efectuará la excavación necesaria con un ancho y profundidad de acuerdo al plano de detalles.

Antes de proceder a la ejecución, el Supervisor de obra deberá revisar la verticalidad de los encofrados y su correcto ensamble.

Las aristas superiores que queden descubiertas deberán rebajarse con un radio de 0.01 m. 

Las caras vistas del bordillo deberán emboquillarse en las juntas.

Los bordillos de piedra vista llevarán juntas de dilatación cada 3 m., siendo las mismas de plastoform o cartón asfáltico.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá en metros lineales.

5.   
FORMA DE PAGO

Este trabajo será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total de todos los materiales, mano de obra, herramientas y todas las actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

El pago por este ítem no incluye el emboquillado de las juntas.

BORDILLOS DE LADRILLO GAMBOTE



   
CODIGO: 02 500 60


UNIDAD: ML



   
 ITEM  No BOR 002

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción de bordillos de ladrillo gambote.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Para la construcción de bordillos se emplearán ladrillos gambote de primera calidad, que al golpe emitan un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de defectos, rajaduras o desportilladuras.

El mortero de cemento para las juntas tendrá una dosificación de 1:4.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Todos los ladrillos antes de su colocación deberán mojarse.

Los ladrillos serán colocados en pandereta en hileras perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de cemento de un espesor mínimo de 1 cm.

Se cuidará muy especialmente que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilera e hilera.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá en metros lineales.

5.   
FORMA DE PAGO

Este trabajo será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total de todos los materiales, mano de obra, herramientas y todas las actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

BORDILLOS DE HORMIGON




   
CODIGO: 02 500 65

UNIDAD: ML



    
ITEM  No BOR 005

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción de bordillos de hormigón.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Para la construcción de bordillos se emplearán materiales de primera calidad y aprobados por el Supervisor de obra.

El hormigón a emplearse tendrá una dosificación 1:3:4 con 25% de piedra desplazadora y los materiales para su elaboración deberá cumplir con las especificaciones del ítem "Materiales de construcción".

El mortero de cemento para el enlucido tendrá una dosificación de 1:4.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Se efectuará la excavación necesaria con un ancho y profundidad de acuerdo al plano de detalles.

Antes de proceder al vaciado de la mezcla, el Supervisor de obra deberá revisar la verticalidad de los encofrados y su correcto ensamble.

Las aristas superiores que queden descubiertas deberán rebajarse con un radio de 0.01 m. 

Las caras vistas del bordillo deberán revestirse con un mortero de cemento - arena 1:4 de 1 cm. de espesor de acuerdo al plano de detalles.

Este revestimiento deberá ser cuidadosamente afinado y acabado con plancha.

La coronación de los paramentos de los bordillos deberá tener una cubetina a base de hormigón de las mismas características que el utilizado para la construcción de los mismos, con un enlucido de mortero de cemento - arena 1:4.

Los bordillos de hormigón llevarán juntas de dilatación  cada 3 m., siendo las mismas de plastoform o cartón asfáltico.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá en metros lineales.

5.   
FORMA DE PAGO

Este trabajo será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total de todos los materiales, mano de obra, herramientas y todas las actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

CUNETAS CON ZAMPEADO DE PIEDRA



   
CODIGO: 02 700 95

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  CUN 001

1.
DESCRIPCION

Estos trabajos se refieren al revestimiento de cunetas con piedra  en los sectores indicados en los planos y/o donde lo disponga el Supervisor de Obra.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
2.1 
Piedras de revestimiento

Las piedras deberán cumplir con lo especificado en el ítem de materiales de construcción.

3.
FORMA DE EJECUCION

El lecho será formado a una profundidad tal de obtener las cotas y pendientes indicadas en los planos para la cuneta revestida. Todo material blando o inadecuado será retirado y sustituido con material de sub base apropiado. El lecho será apisonado y acabado con una superficie firme y lisa.

Las piedras de revestimiento serán enclavadas  sobre el lecho ya preparado y aprobado por el Supervisor de Obra  quedando las superficies planas hacia arriba y su mayor longitud paralela a la línea del canal.

4.
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados medidos a lo largo de la cuneta y de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos o como lo dispuesto por la Supervisión.

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo correspondiente a este ítem será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada e incluirá los materiales, herramientas, mano de obra y otras actividades necesarias para su ejecución.

CUNETAS CON ZAMPEADO DE PIEDRA 

Y EMBOQUILLADO



   
CODIGO: 02 700 85 

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  CUN 002

1.
DESCRIPCION

Estos trabajos se refieren al revestimiento de cunetas con piedra y emboquillado de juntas con mortero en los sectores indicados en los planos y/o donde lo disponga el Supervisor de Obra.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
2.1 
Piedras de revestimiento

Las piedras deberán cumplir con lo especificado en el ítem de materiales de construcción.

2.2 
Mortero
El mortero a ser utilizado será de cemento y arena corriente de dosificación 1:3.

3.
FORMA DE EJECUCION

El lecho será formado a una profundidad tal de obtener las cotas y pendientes indicadas en los planos para la cuneta revestida. Todo material blando o inadecuado será retirado y sustituido con material de sub base apropiado. El lecho será apisonado y acabado con una superficie firme y lisa.

Las piedras de revestimiento serán enclavadas  sobre el lecho ya preparado y aprobado por el Supervisor de Obra  quedando las superficies planas hacia arriba y su mayor longitud paralela a la línea del canal.

Las juntas deberán ser discontinuas y exceder de 2.00 cm de ancho.

Cuando las piedras hayan sido apisonadas en su lugar y la superficie sea satisfactoria, se aplicará el mortero sobre el costado expuesto, en cantidades tales que cuando la piedra contigua sea asentada en su lugar, el mortero llene los huecos entre las piedras hasta alcanzar la superficie, pero sin sobresalir de las caras superiores de dichas piedras.

4.
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados medidos a lo largo de la cuneta y de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos o a lo dispuesto por el Supervisor de Obra.

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo correspondiente a este ítem será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada e incluirá los materiales, herramientas, mano de obra y otras actividades necesarias para su ejecución.

CUNETAS CON ZAMPEADO DE PIEDRA 

CON REVESTIMIENTO DE HORMIGON



   
CODIGO: 02 700 80

UNIDAD: M2

 
     ITEM  No.  CUN 003 - CUN 005

1.
DESCRIPCION

Estos trabajos se refieren a la ejecución de cunetas con piedra manzana y su revestimiento  con hormigón en los sectores indicados en los planos y/o donde lo disponga el Supervisor de Obra.

2.
MATERIALES
2.1 
Piedras de revestimiento

Las piedras deberán cumplir con lo especificado en el ítem de materiales de construcción.

2.2 
Hormigón
El hormigón será de dosificación 1:2:3 y se colocará en un espesor de 4 cm.

3.
FORMA DE EJECUCION

El lecho será formado a una profundidad tal de obtener las cotas y pendientes indicadas en los planos para la cuneta revestida. Todo material blando o inadecuado será retirado y sustituido con material de sub base apropiado. El lecho será apisonado y acabado con una superficie firme y lisa.

Las piedras de revestimiento serán enclavadas  sobre el lecho ya preparado y aprobado por el Supervisor de Obra 

Cuando las piedras hayan sido apisonadas en su lugar y la superficie sea satisfactoria, se aplicará el hormigón  sobre el empedrado en un espesor igual a 4 cm.

4.
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados medidos a lo largo de la cuneta y de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos o a lo dispuesto por el Supervisor de Obra.

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo correspondiente a este ítem será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada e incluirá los materiales, herramientas, mano de obra y otras actividades necesarias para su ejecución.

DESVIOS TIPO A - B



   
CODIGO: 02 140 05 

UNIDAD: ML


        ITEM  No. DEV001 - DEV004

1.
DESCRIPCION

El término desvío, siempre que sea utilizado en esta especificación indica, cualquier tipo de obra temporal removible, que es construida para sostener o desviar el curso de agua fuera del lugar de trabajo.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Puede ser construido de tierra, madera, mampostería, planchas metálicas, según lo indicado en los planos del proyecto y debidamente aprobados por el Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION
Con los materiales anteriormente descritos se formarán diques o construirán cajones de tal manera de mantener el curso de agua en la forma deseada. El tipo y longitud de desvíos será aprobado por el Supervisor de Obra.

Para trabajos de reparaciones en ríos subterráneos, se considera dos tipos de desvíos:

a) Desvió tipo "A" Formado por un cajón de madera en el piso del canal y tiene por objeto desviar el caudal hacia un costado del piso y poder trabajar en el otro costado. Debe ser ejecutado en forma tal que en caso de avenidas del río, no se produzcan desprendimientos de materiales que puedan causar obstrucciones aguas abajo del canal.

b) Desvío tipo "B" que formado por una canaleta de calamina que desvíe el caudal del río, dejando el piso del canal libre y seco para los trabajos de reparaciones o construcción de obras hidráulicas. Este desvío debe ser ejecutado con las precauciones necesarias, tales que no sea destruido ni parcialmente por las avenidas del río, a fin de evitar que partes de la estructura pudieran causar obstrucciones aguas abajo.

c) Desvío tipo "C" Corresponde a la protección de los flancos del río y desvío del caudal para la buena ejecución de los trabajos mediante el armado de camellones de tierra. 

4.
MEDICION
Los desvíos tipo "A" y tipo "B" serán medidos en metros lineales.

Los desvíos tipo "C" serán medidos en metros cúbicos de material colocado para ese fin.
5.
FORMA DE PAGO
El pago de los desvíos tipo "A",  "B", y "C", medidos de acuerdo a lo prescrito en el punto anterior será realizado en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios incluirán la compensación total por el material empleado, y la mano de obra, de herramientas e imprevistos.

Cualquier daño producido en las obras por mala ejecución de estos trabajos, será directa responsabilidad del Contratista.
DESVIOS TIPO C



   
CODIGO: 02 140 10 

UNIDAD: M3


         ITEM  No. DEV001 - DEV004

1.
DESCRIPCION

El término desvío, siempre que sea utilizado en esta especificación indica, cualquier tipo de obra temporal removible, que es construida para sostener o desviar el curso de agua fuera del lugar de trabajo.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Puede ser construido de tierra, madera, mampostería, planchas metálicas, según lo indicado en los planos del proyecto y debidamente aprobados por el Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION
Con los materiales anteriormente descritos se formarán diques o construirán cajones de tal manera de mantener el curso de agua en la forma deseada. El tipo y longitud de desvíos será aprobado por el Supervisor de Obra.

Para trabajos de reparaciones en ríos subterráneos, se considera dos tipos de desvíos:

a) Desvió tipo "A" Formado por un cajón de madera en el piso del canal y tiene por objeto desviar el caudal hacia un costado del piso y poder trabajar en el otro costado. Debe ser ejecutado en forma tal que en caso de avenidas del río, no se produzcan desprendimientos de materiales que puedan causar obstrucciones aguas abajo del canal.

b) Desvío tipo "B" que formado por una canaleta de calamina que desvíe el caudal del río, dejando el piso del canal libre y seco para los trabajos de reparaciones o construcción de obras hidráulicas. Este desvío debe ser ejecutado con las precauciones necesarias, tales que no sea destruido ni parcialmente por las avenidas del río, a fin de evitar que partes de la estructura pudieran causar obstrucciones aguas abajo.

c) Desvío tipo "C" Corresponde a la protección de los flancos del río y desvío del caudal para la buena ejecución de los trabajos mediante el armado de camellones de tierra. 

4.
MEDICION
Los desvíos tipo "A" y tipo "B" serán medidos en metros lineales.

Los desvíos tipo "C" serán medidos en metros cúbicos de material colocado para ese fin.
5.
FORMA DE PAGO
El pago de los desvíos tipo "A",  "B", y "C", medidos de acuerdo a lo prescrito en el punto anterior será realizado en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios incluirán la compensación total por el material empleado, y la mano de obra, de herramientas e imprevistos.

Cualquier daño producido en las obras por mala ejecución de estos trabajos, será directa responsabilidad del Contratista.
DRENAJES







   
CODIGO: 02 700 40

UNIDAD: ML



   
ITEM  No. CAS 001

1.   
DESCRIPCION

Este ítem comprende todos los trabajos de drenaje de aguas que provienen de los niveles altos de acuerdo a planos de detalle.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las excavaciones se realizarán antes de la construc​ción de la cimentación o zapatas, con las herramientas adecuadas.

El cascajo a utilizarse será de granulometría mayor a 1".

Los tubos de cemento serán perforados y tendrán como mínimo un diámetro de 4" y de las carac​terísticas indicadas en los planos de detalle.

3.   
FORMA DE EJECUCION

No se colocará ningún material mientras no se haya efectuado una inspección de la excavación hasta la profundidad y con la pendiente indicadas en los planos.

Inicialmente se emparejará el fondo de las ex​cavaciones con una capa de mortero pobre de cemento y arena en proporción 1:8 con un espesor de 4 cm. que servirá de lecho para los tubos de cemento.

Se deberá tener cuidado de conservar la pendiente indicada en planos durante la colocación de los tubos.

La capa de material drenante deberá colocarse en capas cuya gradación irá desde la colocación de agregado de 2" en la parte inmediatamente superior a la tubería hasta la última capa de arena, sobre la que se rellenará con tierra hasta llegar al nivel especificado en el proyecto. 

4.   
MEDICION

El drenaje será medido en metros lineales.

5.   
FORMA DE PAGO

Este trabajo será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada que incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y actividades necesa​rias para la realización de este ítem.

DRENAJE CON GEOTEXTIL



   
CODIGO: 02 700 60
UNIDAD: M2




    ITEM N° DRE 002

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la disposición de manta geotextil en los lugares indicados en los planos para evitar el transporte de material fino por efecto del flujo subterráneo.

2. 
MATERIALES
2.1
Geotextil 
La manta de geotextil será de tipo no - tejido, fabricada con filamentos continuos de poliester. Las características prin​cipales que se exigirán son las siguientes:

Permeabilidad


min. 0.1 cm/s

Espesor


a  2 kPa  mínimo 2.5 mm 






a 20 kPa  mínimo 2.0 mm






normal mínimo 4.0 mm

Abertura aparente 

max. 0.11 mm 

Resistencia a la tracción 


(Carga concentrada)

min. 1.3 kN

Elongación en la ruptura
min. 70%

La manta geotextil que se utilice en la obra debe ser una que garantice su duración, sin pérdida de sus propiedades mecánicas, de por lo menos 30 años en presencia de lixiviados.

3.
FORMA DE EJECUCION
Previamente a la disposición del material granular del cuerpo de la presa, se colocará el geotextil, asegurando que tenga un soporte lateral que garantice su forma regular y que ex​ista buena conexión con las redes de anclaje.

Una vez colocado el geotextil, se vertirá el material granular de forma que forme el cuerpo de la presa en forma regular. Luego se procederá a alisar y enrasar la superficie su​perior del material granular vertido, para finalmente proceder a su compactación, asegurando que en la parte superior del sistema drenante exista un traslape longitudinal del geotextil de por lo menos 0.50 m.

Los traslapes del geotextil, transversales al flujo de agua,  serán de por lo menos 0.20 m de longitud.

Antes de proceder al vertido del material seleccionado, el Contratista solicitará autorización escrita del Superviso de Obra para luego proceder a cubrir la manta geotextil.

No se permitirá caminar o echar piedras sobre el geotextil hasta que el relleno superior haya alcanzado una altura de por lo menos 20 cm de espesor.

4.
MEDICION
La disposición de manta geotextil para el sistema de drenes y protección contra el transporte de material fino será medido en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales y herramientas aprobados, medido de acuerdo a lo determinado en el párrafo an​terior, será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada.

Este precio incluirá la compensación total por el colocado del geotextil, suministro de material, herramientas y costo de los ensayos de laboratorio y trabajos adicionales que pudieran requerirse. 

ARMADO DE GAVIONES



   
CODIGO: 02 800 25

UNIDAD: M3

    
       ITEM  No.  GAV001 - GAV004

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere al armado de gaviones tipo caja, fabricados con malla hexagonal, con alambre de fuerte galvanización y doble torsión, cuyas dimensiones se indican en los planos del proyecto. 

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La piedra de relleno deberá cumplir con lo especificado en el ítem de materiales de construcción y su dimensión mínima será de 0.25 m.

Se podrá utilizar piedra del lugar de trabajo solamente en el caso de que el material existente cumpla con las anteriores exigencias.

Los gaviones serán de malla hexagonal de doble torsión (tres medias vueltas), con aberturas de 8 x 10 cm. y dimensiones dadas en los planos.

El alambre de la malla será de 2.7 mm. de diámetro con peso mínimo de revestimiento de Zinc de 260 gr/m2.  Los bordes libres del gavión deben estar reforzados con alambre galvanizado de 3 mm. de diámetro.  En ambos casos se exige por lo menos 38 Kg/mm2 de carga de ruptura.

El alambre  para las costuras del gavión y los tirantes del mismo será de 2.20 mm. de diámetro, con revestimiento de Zinc de 2.40 gr/m2 y carga mínima de ruptura de 38 Kg/mm2.

Los materiales deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra antes de su utilización.

3.
FORMA DE EJECUCION

El terreno debe ser limpiado, nivelado y compactado antes de colocar los gaviones de acuerdo a lo indicado en los planos.

El armado de los gaviones será con costura continua de alambre galvanizado de3 2.20 mm de diámetro en vueltas alternadas simples y dobles cada 10 cm.  Igual procedimiento se seguirá para cerrar los gaviones.

El relleno se realizará con piedra bruta colocada adecuadamente para formar un prisma de caras y aritas regulares.  Para obtener mejor geometría se utilizará externamente moldes metálicos o de madera adaptados a las dimensiones de los gaviones.

Se rellenará cada gavión en tres capas: la primera hasta un tercio de su altura, la segunda hasta dos tercios de la misma y la tercera hasta 5 cm. por encima de la altura total.

Se colocarán dos tirantes horizontales de alambre galvanizado de 2.20 mm. a un tercio y dos tercios de la altura del gavión respectivamente, de manera que las caras verticales de mayor área no se deformen una vez retirado el encofrado.

En caso de existir mas de una hilera de gaviones, estos se unirán en sus caras horizontales de contacto mediante costuras de alambre galvanizado de tal manera que entre ellas formen un cuerpo compacto.

Cada gavión terminado debe contener el máximo volumen posible de piedra y presentar caras regulares.

Para iniciar el armado de otra hilera de gaviones, el Supervisor de Obra autorizará en forma escrita su inicio, previa verificación de la adecuada construcción.

Será rechazado todo gavión que no se arme de acuerdo a estas especificaciones, el Contratista estará obligado a reponer por cuenta propia todos los gaviones observados, sin consideración del tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de obra.

4.
MEDICION

El volumen de obra correspondiente a este ítem será medido en metros cúbicos.
5.   
FORMA DE PAGO

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unita​rios de la propuesta aceptada, en la que están com​prendidos materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

ARMADO DE COLCHONETAS




   
CODIGO: 02 800 05

UNIDAD: M3

    
      ITEM No. GAV 005 - GAV 006 
1.  
DESCRIPCION
Consiste en armar y rellenar con piedra bruta colchonetas flexibles de red hexagonal con alambre de fuerte galvanización y doble torsión. Las colchonetas son de forma prismática rectangular de dimensiones indicadas en los planos.  Estas piezas  se relle​nan con el máximo volumen posible de piedra bruta debidamente acomodada y trabada para minimizar el volumen de vacíos y garantizar su es​tabilidad respectivamente.

2.
MATERIALES 
2.1
Piedra
La piedra a utilizarse deberEQ \O(',a) cumplir con lo siguiente:

a)
Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable 

y de buen aspecto.

b)
Debe ser libre de defectos que afecten su estructura, sin grietas, ni planos de fractura.

c)
Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o in​crustadas.

d)
No debe tener compuestos orgánicos.

e)
La mínima dimensión de la unidad pétrea para el relleno de las colchonetas será de 10 cm. 

f)
La máxima dimensión de la unidad pétrea para el relleno de las colchonetas será de 15 cm.

g)  Se podrá utilizar piedra del lugar de trabajo solamente en caso que el material existente cumpla con las an​teriores exigencias.

2.2
Colchonetas
Las colchonetas serán de malla hexagonal de doble torsión (tres medias vueltas) abertura de 8x10 cm. y dimensiones indicadas en planos con diafragmas cada 1 m. El alambre de la malla será de 2.70 mm. de diámetro con peso mínimo de revestimiento de zinc de 260 gr/m2. Los bordes libres del gavión deben estar reforzados con alambre galvanizado de 3.0 mm. de diámetro. En ambos casos se exige por lo menos 38 kg/mm2 de carga de ruptura.

2.3
Alambre de unión y tirantes
El alambre para las costuras del gavión y los tirantes del mismo será de 2.20 mm. de diámetro, con revestimiento de zinc de 240 gr/m2 y carga mínima de ruptura de 38 kg/mm2. 

3.
FORMA DE EJECUCION 
El terreno debe ser limpiado, nivelado y compactado antes de colocar las colchonetas de acuerdo a lo indicado en los planos.

El armado de las colchonetas será con costura continua de alambre galvanizado de @ 2.20 mm, en vueltas alternadas simples y dobles cada 10 cm. Igual procedimiento se seguirá para cerrar las colchonetas, debiendo estar las tapas bien cosidas a los diafragmas, paneles laterales y frontales.

La unión entre colchonetas, se la realizará cosiendo los bordes en forma continua con alambre galvanizado de @ 2.20 mm. en vueltas alternadas simples y dobles cada 10 cm.

El relleno se realizará con piedra bruta  que cumpla las exigencias indicadas anteriormente y colocada adecuadamente para formar una superficie regular.

Se rellenará cada  colchoneta por lo menos con dos capas de piedra.

Las colchonetas serán colocadas con sus diafragmas perpen​diculares al talud.

El relleno de las colchonetas se lo realizará empezando en la parte inferior del talud.

Cada colchoneta terminada debe contener el máximo volumen posible de piedra y presentar una superficie regular.

Será rechazada toda colchoneta que no se arme de acuerdo a éstas especificaciones; el contratista estará obligado a reponer por cuenta propia todos las piezas observadas, sin consideración del tiempo empleado en ésta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de obra.

4.
MEDICION
El volumen de obra correspondiente a este ítem será medido en metros cúbicos.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados, de acuerdo a estas especificaciones, y medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. 

El precio unitario incluye el costo de limpieza, nivelación y compactación  del terreno; armado, rellenado y cierre de las colchonetas; considerando mano de obra y materiales provistos por el contratista. 

DESATE DE GAVIONES



   
CODIGO: 02 800 10

UNIDAD: M3



    
ITEM No. DEM 009

1.
DESCRIPCION

Esta ítem se refiere al desate de las estructuras gavionadas es decir, muros laterales, muros transversales y colchonetas tipo  reno en algunos casos, además incluiría  el picado del reves​timiento de hormigón si existiese alguno sobre los gaviones.

Los materiales pétreos resultantes pasarán a propiedad del Contratista pudiendo reusarlos siempre y cuando cumplan los ​requisitos exigidos para materiales pétreos. Las mallas de gaviones y colchonetas por ningún motivo serán reusados

2.
FORMA DE EJECUCION

La forma de ejecución de este ítem se deja al criterio del Contratista y el desate de gaviones se hará de acuerdo a lo es​tablecido en los planos, sin reconocimiento de pago por trabajos no autorizados.

El Contratista será responsable si se provocasen daños en estructuras adyacentes o perjudicase el desarrollo del proyecto debido a las labores de desate, debiendo por tanto, el Contratista enmendar los daños.

3.
MEDICION
El desate de todas las estructuras gavionadas será medido en metros cúbicos.

4.
FORMA DE PAGO
El pago de éste trabajo se la realizará en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por todas las actividades necesarias para completar el trabajo, así como el transporte del material ex​cedente inservible a lugares que autorice el Fiscal de Obra.

REVESTIMIENTO CON MORTERO PARA 

GAVIONES







   
CODIGO: 02 800 15

UNIDAD: M2



    
ITEM No. REV 009
1.
DESCRIPCION
El presente ítem se refiere al revestimiento de las mallas de los gaviones con mortero, según disposición mostrada en los planos. 

2.
MATERIALES

2.1
Cemento
Se empleará cemento Portland normal, cuyas características satisfagan las especificaciones para cemento dadas en el ítem "Materiales de construcción". 

2.2
Arena
Esta deberá cumplir con lo establecido en el ítem "Materiales de construcción".

2.3
Agua
El agua que se emplee en la preparación del mortero, deberá cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

3. 
FORMA DE EJECUCION
3.1
Mortero
El mortero será mezclado en forma mecánica y en cantidades necesarias para uso inmediato; se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.  

Las características del mortero deberán asegurar la trabajabilidad y manipulación de masas homogéneas, densas y uniformes.

La dosificación del mortero se realizará en relación de volumen; para esto se utilizarán cajas de dimensiones y material aprobado por el Supervisor de Obra.

El contenido mínimo de cemento y resistencia mínima de probetas cilíndricas de 15*30 cm, probadas a los 28 días, se especifican en la siguiente tabla: 

DOSIFICACION   
CONTENIDO MINIMO   
RESISTENCIA MINIMA

DE CEMENTO (Kg/m3)  
A 28  DIAS (Kg/cm2)

  
1:3

  
470


    
 220

En caso de existir incertidumbre sobre la calidad del mor​tero utilizado, el Supervisor de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de probetas para efectuar los respectivos ensayos de resistencia.  Si los resultados de ensayos demuestran que la calidad del mortero utilizado está por debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el Contratista está obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considerará construido con mortero defec​tuoso, sin considerar el tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de la obra.

3.2
Revestimiento de mortero
El revestimiento se realizará en los lugares indicados en los planos, abarcando las superficies establecidas en ellos y en espesor de 5 cm.

La superficie a ser revestida será previamente limpiada, de manera que se elimine todo vestigio de material fino u orgánico; el vaciado se hará en una sola etapa logrando el espesor exigido.

El mortero será vertido asegurando que la mezcla penetre en los resquicios de las superficies protegidas, para lo cual se preparará porciones necesarias para uso inmediato. 

4.
MEDICION
La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será cuantificada en metros cuadrados. 

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y de acuerdo a es​tas especificaciones, medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

REVESTIMIENTO CON HORMIGON PARA

GAVIONES



   
CODIGO: 02 800 20
UNIDAD: M2




ITEM No. REV 010

1.
DESCRIPCION

El presente ítem se refiere al revestimiento de gaviones con una capa de hormigón.

2.
MATERIALES
2.1
Cemento
El cemento utilizado será del tipo Portland Normal, cuyas características satisfagan lo estipulado en el ítem "Materiales de construcción".

2.2
Arena
La arena deberá cumplir con las especificaciones dadas en el ítem "Materiales de construcción".

2.3
Grava
La grava deberá cumplir con las especificaciones del ítem "Materiales de construcción".

2.4
Agua
El agua de mezcla de hormigón deberá cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION
3.1
Hormigón
Será preparado en forma mecánica, con contenido mínimo de cemento de 325 kg/m3 y resistencia característica de 210 kg/cm2 a los 28 días, en probetas cilíndricas de 10*30 cm.

Este hormigón corresponde a una dosificación de 1:2:3.

La dosificación del hormigón se realizará en relación de volumen; para esto se utilizarán cajas de dimensiones y material aprobado por el Supervisor de Obra.

En caso de existir incertidumbre sobre la calidad del hormigón utilizado, el Supervisor de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de probetas para efectuar los respectivos en​sayos de resistencia.  Si los resultados de ensayos demuestran que la calidad del hormigón utilizado está por 

debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el contratista está obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considerará construido con hormigón defectuoso, sin considerar el tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de la obra.

3.2
Revestimiento de hormigón
El revestimiento se realizará en los lugares indicados en los planos, abarcando las superficies establecidas en ellos y en espesor de 7 cm.

La superficie a ser revestida será previamente lavada, de manera que se elimine todo vestigio de material fino u orgánico; el vaciado se hará en una sola etapa logrando el espesor exigido.

El hormigón será vertido asegurando que la mezcla penetre en los resquicios de las superficies protegidas, para lo cual se preparará porciones necesarias para uso inmediato.

Inmediatamente después se procederá al enlucido con mortero de arena fina y cemento 1:2, de 5 mm de espesor.

4.
MEDICION
La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será cuantificada en metros cuadrados. 

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y de acuerdo a estas especificaciones, medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

PROTECCION DE ESPIGONES CON 

PIEDRA SELECCIONADA





   
CODIGO: 02 350 05

UNIDAD: M3




ITEM N° PRO 001
1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la colocación de piedra seleccionada para proteger el empotramiento de la base de los espigones contra la acción de las aguas, de acuerdo a lo indicado en planos.

2.
MATERIALES
2.1
Piedra
La piedra a utilizarse deberá reunir las características especificadas en el ítem "Materiales de construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION
La piedra seleccionada será colocada en el vértice formado por el cuerpo del espigón, pared del farellón y la col​choneta, como se indica en los planos.

La piedra será acomodada de manera tal que forme un tetraedro con la mayor densidad y estabilidad posibles.

El trabajo se realizará en tres capas y la ejecución de cada una de ellas deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra antes de continuar con la siguiente capa.

4. 
MEDICION
La medición  se hará en metros cúbicos de piedra colocada.

5.
FORMA DE PAGO
Los trabajos correspondientes a este ítem serán pagados a precio unitario de la propuesta aceptada.

COLOCACION DE MALLA  OLIMPICA 

PARA CERCADOS



   
CODIGO: 02 900 05

UNIDAD: M2




   

     ITEM  No. MAL 001 - MAL 006

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de malla olímpica para cercado de áreas de acuerdo a planos del proyecto.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se utilizará tubería de fierro galvanizado de 2" de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle.

La malla será de alambre galvanizado y el tipo corresponderá a las características del proyecto.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Los tubos deberán empotrarse en bases de hormigón ciclópeo de dimensiones especificadas en los planos de detalle.

El poste se deberá empotrar en el hormigón ciclópeo en una profundidad no menor a 0.30 m.

La parte inferior embebida del tubo deberá presentar una abertura en forma de "Y" invertida para el respectivo anclaje de acuerdo a planos de detalle. 

La sujeción horizontal entre la malla y el suelo se hará a través de un bordillo de hormigón de dosificación 1:3:4 de15 cm. de espesor y 25 cm. de profundidad.
La sujeción de la malla al tubo se hará mediante alambre de amarre galvanizado previamente aprobado por el Supervisor de obra.

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO

Se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.


TENDIDO DE MALLAS DE ANCLAJE



   
CODIGO: 02 160 10

UNIDAD: M2



    
ITEM No. MAL 007
1.
DESCRIPCION
Consiste en disponer anclajes con mallas de red hexagonal con alambre de fuerte galvanización, doble torsión y reves​tido con PVC. 

2.
MATERIALES 
2.2
Malla
La red de anclaje será de malla hexagonal de doble torsión (tres medias vueltas) abertura de 8x10 cm. y dimensiones indicadas en los planos. El alambre de la malla será de 2.70 mm. de diámetro con peso mínimo de revestimiento de zinc de 260 gr/m2, revestido con PVC y se exige por lo menos 38 kg/mm2 de carga de ruptura.

2.3
Alambre de unión 
El alambre para las costuras de la red metálica con los gaviones del paramento anterior de la presa y los gaviones de anclaje y drenaje de aguas subterráneas será de 2.20 mm. de diámetro, con revestimiento de zinc de 240 gr/m2, protección adicional de PVC y carga mínima de ruptura de 38 kg/mm2.  

3.
FORMA DE EJECUCION
El terreno debe ser limpiado, nivelado y compactado hasta alcanzar la densidad óptima antes de colocar las redes de anclaje de acuerdo a lo indicado en los planos.

La unión de la red de anclaje con los gaviones del paramento anterior de la presa y con los gaviones del sis​tema de drenaje de aguas subterráneas será con costura continua de alambre galvanizado de @ 2.20 mm, revestido con PVC, en vueltas alternadas simples y dobles cada 10 cm.

Para la unión de la red con los gaviones del paramento an​terior de la presa, las costuras se realizarán en el borde externo de los gaviones, sobre las aristas que quedan hacia aguas abajo de la presa; en el caso de los gaviones de drenaje, la unión se la realizará en la arista opuesta al paramento de gaviones de la presa.

Las redes de anclaje serán colocadas perpendiculares al paramento anterior de la presa, con un traslape lateral de por lo menos 15 cm. En ningún caso no se admitirá traslapes

transversales, la red tiene que ser continua en toda la longitud de anclaje que se indica en los planos.

Para iniciar el recubrimiento de la red de anclaje con el material extraído de la zona de préstamo, el Supervisor verificará la adecuada disposición de la malla, la correcta unión con los gaviones y el suficiente traslape lateral para autorizar por escrito la continuación del trabajo. La cobertura de tierra sobre la red y su posterior compactación serán realizadas tomando las previsiones para evitar que sea dañado el revestimiento de PVC que protege a la red.

Será rechazada toda red que no responda a éstas especificaciones; el contratista estará obligado a reponer por cuenta propia todos las piezas observadas, sin consideración del tiempo empleado en ésta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de obra.

4.
MEDICION
El volumen de obra correspondiente a este ítem será medido en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados, de acuerdo a estas especificaciones, y medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

El precio unitario incluye el costo de limpieza, nivelación y compactación  del terreno; tendido y cosido de la red ar​mado, considerando mano de obra y materiales provistos por el contratista. 

SEÑALIZACION VERTICAL




   

CODIGO: 02 900 10
UNIDAD: PZA

  
     ITEM  No.  SEÑ 001 - SEÑ 002

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la colocación de postes y letreros para la señalización vertical en los lugares indicados en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El hormigón para la base tendrá una dosificación de 1:3:4 con 50 % de piedra desplazadora.

Los tubos a utilizarse serán de fierro galvanizado de f 2".

La dimensión del poste deberá ceñirse estrictamente a lo especificado en los planos de detalle.

El diseño y los materiales a utilizarse para el letrero de señalización, responderán estrictamente a los especificado en el proyecto.

3.
FORMA DE EJECUCION
Las dimensiones de la base para el poste serán de 0.30 x 0.30 m y una profundidad de 0.50 m.

El poste se deberá empotrar en el hormigón ciclópeo en una profundidad no menor a 0.30 m.

La parte inferior embebida del tubo deberá presentar una abertura en forma de "Y" invertida de acuerdo a planos de detalle. 

La postura del tubo deberá ser completamente vertical y debiendo ésta aprobarse por el Supervisor de obra.

4.
MEDICION

Este ítem se medirá en piezas colocadas en sitio.

5.
FORMA DE PAGO

La señalización vertical se pagará por pieza colocada en sitio, incluyendo el pago por los materiales, herramientas y mano de obra que intervienen en el trabajo.

El pago por este ítem incluye también la excavación para la base y el letrero de señalización colocado.
SEÑALIZACION HORIZONTAL




   
CODIGO: 02 900 15

UNIDAD: M2



   
ITEM  No. SEÑ 003

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la demarcación de la superficie de la calzada para el control del tráfico urbano, de acuerdo a los planos del proyecto.

El pintado de las franjas continuas o discontinuas y marcas consiste en la aplicación directa de pintura sobre la calzada con o sin características de reflectividad.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La pintura será de marca reconocida y especial para demarcación de calzadas, de gran adherencia, de rápido secado, resistente a la intemperie y al desgaste causado por el paso de los vehículos.

La reflectividad de la pintura consistirá en microesferas de vidrio transparente incrustadas en la pintura inmediatamente después de su aplicación en una proporción de 6 Kg. por 9 lts. de pintura. Las característi​cas deberán corresponder con las especificaciones ASTM - D 1155 y D 1214 o con los requerimientos de FSSTT - B 1325 M, Tipo I (Manual Técnico de Señalización Vial SNC).

3.   
FORMA DE EJECUCION

La pintura de las fajas podrá ser aplicada por dife​rentes métodos. Por ejemplo, puede ser por medio de una pistola "spray" o por una máquina pequeña para pintado ambos sistemas deben contener dispositivos para almacenar la pintura y los glóbulos de vidrio. Por otra parte, existen equipos especialmente diseña​dos, que colocan hasta tres fajas de pintura simultáneamente a una velocidad de 30 Km/hr.

- Limitaciones Atmosféricas

El pintado se realizará solo cuando la superficie del pavimento esté seca y limpia, cuando la temperatura atmosférica sea mayor a los 10° C. y cuando el viento, polvo o niebla, no sean excesivos.

- Equipos

Los equipos de trabajo incluirán los equipos y herramientas (cepi​llos, escobas, compresores, ventiladores, etc.) necesarios para una limpieza adecuada de la superficie existente, y todos los equipos de pintura manual auxilia​res necesarios para el terminado satisfactorio de los trabajos, pudiéndose también utilizarse una marcador mecánico.

El marcador mecánico será de tipo pulverizador, atomizador o de otro tipo adecuado para la aplicación de pintura de marcado de calzadas. Deberá producir un espesor parejo y uniforme de cubrimiento adecuado y será diseñado en forma tal que pueda aplicar franjas de sección transversal uniforme y bordes perfectos, sin salpicaduras o derrames y dentro de los límites de alineación  estipulados en el proyecto.

Los anchos de las diferentes marcas serán como se indica en el plano de detalles.

- Preparación de la superficie existente

Antes de aplicar la pintura, se secará y limpiará la superficie existente de suciedades, grasa, aceite, ácidos, lechada de cemento u otros cuerpos extraños que pudiesen disminuir la adherencia entre la capa de pintura y la calzada.

La superficie será limpiada impecablemente mediante barrida y soplado, según se requiera hasta quitar por completo todas las suciedades.

- Trazados y alineaciones

Se trazarán adecuadamente las franjas y marcas desea​das antes de la aplicación manual o mecánica de la pintura. Se marcarán puntos de control especiales a intervalos tales que garanticen la correcta alineación de todas las franjas que deberán ser aprobadas por el Supervisor de obra.

- Aplicación

Las franjas y marcas serán pintadas según las dimen​siones y las distancias indicadas en los planos.  La pintura no será aplicada hasta que los trazados, las alineaciones indicadas y las condiciones de la calzada sean debidamente aprobadas por el Supervisor de obra.

Antes de su aplicación, la pintura será mezclada con el diluyente en conformidad con las instrucciones del fabricante y luego aplicada a la superficie de la calzada. 

La película será de espesor suficiente para cubrir totalmente la franja y proveerá una pigmen​tación adecuada para el reflejo correcto de la luz. 

Al extender las franjas rectas se borrará cualquier desviación en los bordes que exceda de 2 cm. en una longitud de 30 m. procediéndose a la corrección del marcado. 

El ancho de las franjas, tendrá una tolerancia del 5 % del espesor de la franja. los trabajos de pintado serán realizados por obreros y artesanos eficientes y expertos en forma prolija y bien acabada.

- Protección

Una vez aplicada la pintura, se protegerán las franjas y marcas durante el secado de las mismas. La pintura fresca será protegida contra cualquier daño contra el tráfico tanto vehicular como de peatones. Todas las superficies serán protegidas contra desfiguraciones ocasionadas por salpicaduras, derramamientos, goteo, etc. de pintura o materiales de pintura.

4.   
MEDICION

Este ítem será  medido en metros cuadrados de pintura aplicada sobre la calzada.

5.   
FORMA DE PAGO

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unita​rios de la propuesta aceptada, en la que están com​prendidos materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

AREA  VERDE



   
CODIGO: 02 500 40 

UNIDAD: M2

    
       ITEM No  FOR 001 - FOR 002

1.
DESCRIPCION

Este ítem comprende los trabajos necesarios para la colocación de áreas verdes y plantas ornamentales que se colocarán en lugares especificados en los planos y/o indicados por el Supervisor de obra, tales como el preparado del terreno base, colocación de tierra vegetal, turba, abonos, semillas, mano de obra especializada, sembrado, corte, etc..

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad existente en el mercado.

Las herramientas serán las apropiadas y el equipo el mas aconsejable para este trabajo.

Las semillas deberán ser debidamente aprobadas por el Supervisor de Obra en su calidad germinatoria, debiendo sobrepasar el 90% de la prueba de la probeta.

En el caso de plantas, estas deberán tener edad suficiente para asegurar  un transplante efectivo con un cuidado normal de jardinería.

En el caso de flores, la planta de las mismas, al ser transplantada deberá ser podada adecuadamente.

En el caso de plantas o arbustos, el Contratista deberá colocar soportes a los tallos, protección perimetral y rígida.

3.
FORMA DE EJECUCION  

Para la colocación del césped o Ray-Grass, el Contratista preparará la base del terreno con una remoción y retiro de piedras de dimensiones grandes, el nivel de la misma estará en función del espesor de la tierra vegetal, turba y el nivel del piso acabado de Ray-Grass.

Una vez preparada la base del terreno, se procederá a la colocación de tierra vegetal con un espesor mínimo de 10 cm. previa mezcla con turba de buena calidad, sobre este suelo se procederá al sembrado de la semilla de Ray-Grass, utilizando una sembradora automática o mano de obra experimentada a fin de asegurar la uniformidad en el sembrado.  La semilla, previa autorización del Supervisor de obra, será preparada en la siguiente proporción:

-
90 % de semilla de Ray-Grass inglés.

- 
10 % de semilla de trébol.

Estas semillas deberán ser bien mezcladas entre sí antes de su colocación en el suelo.  Sobre este sembrado se colocará una capa de protección para cambios de temperatura, consistente en paja u otro material aislante.

El regado que se realizará en esta etapa será cuidadoso.  Una vez germinado el Ray-Grass y cuando el tamaño lo permita, se efectuará primero el retiro de la paja y después a un corte manual, resembrándose los lugares claros.  El Contratista tendrá la responsabilidad del cuidado de las áreas verdes hasta efectuar el segundo corte y para su entrega el césped deberá presentar una superficie compacta, uniforme y con un color verde intenso.

Para la colocación de plantas y arbustos ornamentales o de flores de cualquier tipo, se trasplantará a una edad madura, escogiendo la hora y estación mas apropiadas para el trasplante, para esto se excavará una zanja de profundidad adecuada, donde será colocada la raíz de la planta, la misma que será rellenada con tierra vegetal, turba y abono, alrededor del tallo de la planta se dejará una superficie libre de Ray-Grass de por lo menos 30 cm de radio y concavidad suficiente para retener agua de río.

4.
MEDICION 

Las áreas verdes serán medidas en metros cuadrados, esta medición incluye plantas y arbustos colocados en una cantidad de uno de cada clase por cada 10 m2 de superficie.

5.  
FORMA DE PAGO

Las áreas verdes serán pagadas por metro cuadrado a los precios unitarios aceptados en la propuesta.

NOTA.- En caso de la colocación de plantas de características especiales y en cantidad apreciable, se pagará por unidad de planta y con los precios unitarios de la propuesta aceptada.     

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS



   
CODIGO: 02 990 10

UNIDAD: GL




    ITEM No LIM 004

1.   
DESCRIPCION

Este capítulo se refiere a la limpieza total del edificio, con posterioridad a la conclusión  de todos los trabajos y con anterioridad a su entrega.

2.
FORMA DE EJECUCION

Se transportarán fuera del edificio y terreno que corresponda, todos los materiales, escombros, basuras, andamiajes, herramientas, etc. a satisfacción del Supervisor de Obra.

Se lavarán y limpiarán todos los vidrios, artefactos sanitarios y accesorios, revestimientos, etc.

3.
MEDICION

Por tener este ítem un carácter global no corresponde efectuar medición alguna.

4.
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se realizará en forma global al precio de la propuesta aceptada, que será la compensa​ción total por todos los materiales y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

LIMPIEZA DE PISOS DE CEMENTO Y 

CERAMICA



   
CODIGO: 09 300 35

UNIDAD: M2




    ITEM N° LIM 005

1.
DEFINICION

Este ítem se refiere a la limpieza y lavado de pisos de cemento, cerámica y otros afines. 

2.   
MATERIALES

Se empleará jabón y agua en suficiente cantidad.
3.
FORMA DE EJECUCION

Se lavarán todos los pisos con agua y jabón, eliminando los residuos de pintura, suciedad, etc.

4.
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem será de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada que incluyen la compensación total por todos los materiales y activi​dades necesarias para la ejecución de este trabajo.

LIMPIEZA, ENCERADO, LUSTRADO DE

PISOS DE MADERA





   

CODIGO: 09 550 05

UNIDAD: M2



        ITEM No LIM CEP 001

1.   
DEFINICION

Este ítem se refiere a limpieza, encerado y lustrado final de todos los pisos de madera 

2.
MATERIALES

La cera será de marca reconocida, de buena calidad y aprobada por el Supervisor de obra. Así el agua a emplearse será limpia.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Primeramente se lavarán todos los pisos con agua y jabón, eliminando los residuos de pintura, suciedad, etc.

A continuación se procederá al encerado y lustrado en los pisos de madera. 

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem será de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada que incluyen la compensación total por todos los materiales y activi​dades necesarias para la ejecución de este trabajo.

TRANSPORTE DE TIERRA DENTRO DEL 

RADIO URBANO (CARGUIO CON PEON)


   

CODIGO: 02 200 35

UNIDAD: M3



   
ITEM No TRA - 008

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere al transporte en volquetas de los es​combros provenientes de la obra y volúmenes de tierras excedentes hacia zonas de deposición autorizadas por la H. A. M.

2.
FORMA DE EJECUCION
Los escombros y volúmenes de excavación sobrantes provenientes de los lugares indicados en los planos o autorizados en forma escrita por el Supervisor de Obra, deberán ser retirados de la obra.

La distancia mínima de transporte considerada es de 3 Km. Para este ítem se emplearán volquetas de capacidad no menor de 4 m3. y el carguío se realizará en forma manual.

3.
MEDICION
Previamente al carguío, se deberán medir los volúmenes de tierra suelta a ser transportada. En el caso de escombros provenientes de la demolición, el volumen a ser transportado cor​responde al volumen de la obra demolida. 

Si se reutilizara la piedra, su volumen será deducido del volumen total de demolición.

La unidad de medición de este ítem es el m3 de tierra suelta y m3 de escombros.

4.
FORMA DE PAGO
El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por herramientas, mano de obra, equipo y todas las actividades necesarias para com​pletar el trabajo.

LIMPIEZA DE CANALES Y/O 

TORRENTERAS



   
CODIGO: 02 800 40
UNIDAD: M3




     ITEM N° LIM 006
1.
DESCRIPCION
Este trabajo consiste en retirar todos los materiales acumulados ( de arrastre ó desechos sólidos ) sobre la solera de los canales ó en algunos casos depositados en el lecho de las torrenteras.

Esta operación puede ser efectuada indistintamente a mano o mediante el empleo de equipos mecánicos.

El material extraído de los canales y/o de las torrenteras deberá ser depositado de manera que no afecte la estabilidad de las estructuras adyacentes.

2.
MEDICION
El trabajo de limpieza se medirá tomando como patrón el metro cúbico de acuerdo al método de promedio de áreas extremas en secciones transversales de 20.00 metros ó las que se requieren según la configuración de los bancos de material depositados.

3.
FORMA DE PAGO
Para efectos de pagos se estimarán los volúmenes del material retirado fuera del canal y/o de la torrentera, entre la superficie del banco aluvial y la superficie del proyecto o lo que indique el Fiscal de Obra.

Para fines de pago no se estimarán las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las indicaciones del Fiscal de Obra.

Este ítem será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada con las siguientes opciones de trabajo:

a) Limpieza de canal y/o torrentera efectuada a mano.

b) Limpieza de canal y/o torrentera efectuada con equipo 

   mecánico.


LIMPIEZA GENERAL
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   ITEM No. LIM 007
1.
DESCRIPCION

La obra será entregada completamente libre de materiales excedentes y de residuos. La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el con​tratista estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar.

2.
FORMA DE PAGO

No se efectuará ningún pago. 

INSTALACION ELECTRICA -

VOLTAJE MEDIO






   
CODIGO: 16 300 05
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1.
DEFINICION

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de la red de energía eléctrica desde el punto de toma hasta los receptáculos de aprovechamiento.

2.
MATERIALES
Todos los materiales empleados en la instalación eléctrica debe ser de primera calidad y antes de proceder a su instalación, debe ser aprobadas por el Supervisor.  En la presentación de propuestas se debe especificar el tipo de artefactos a usar.

2.1.
TUBERÍAS Y CABLEDUCTOS

Se usarán ductos de plástico PVC rígido con sistema de unión campana y pegante “Clase 12” según norma boliviana NB-14.6-001-1977, con presión de trabajo de 12.25 Kg/cm².  Los diámetros de los ductos estarán de acuerdo a lo indicado en las planillas de carga de los planos o confor5me indique el supervisor de la Obra.  Las uniones entre si, con cajas, curvas, etc. deben garantizar la impermeabilidad y resistencia del tubo.  En caso de formarse curvas el radio no será menor a ocho veces el diámetro externo del tubo.  Estas no deben causar deformación alguna ni reducción de diámetro.

Las tuberías con diámetro mayor a 1” llevarán piezas especiales en todos los cambios de dirección (provistos por el fabricante).

La suma de todos los ángulos de un conducto entre dos cajas de conexión no pasará de los 180 grados.

La distancia máxima entre dos cajas de registro no pasará de 500 diámetros del tubo.

En un mismo tubo la selección total de los alambres incluyendo su aislamiento, no pasará del 60% de la sección interna del tubo.

2.2.
CAJAS DE DERIVACION

Para la instalación de toma de corrientes, interruptores, conmutadores, salidas de pared se utilizarán cajas metálicas .

Para la instalación de salidas de techo para iluminación, cajas de inspección y para cableado destinado a la interconexión de líneas dentro de la red de distribución, se emplearán cajas octogonales de 4” con salidas de látex al fondo, con profundidad de 1 ½” .  Serán de plancha metálica galvanizada, todas las cajas deberán llevar su tapa correspondiente.

Las cajas de salida de enchufes deberán quedar enrasados con la superficie de la pared.  Las alturas de montaje en caso de no estar especificado en planos son: interruptor a 1.05 del piso con la placa de 10 Amp/250 V. Enchufe a 0.35 del piso con placa enchufe de 15amp/250 V.  Todos los tubos que entran en las diferentes cajas estarán sujetos, garantizando una unión rígida tanto mecánica como eléctrica.

2.3
CONDUCTORES O CABLES
Se refiere a la provisión o instalación de cables conductores aislados bajo capa de PVC tipo TW  con límite de seguridad de instalación de 600 Voltios.  Todos los empalmes entre conductores se realizan en cajas de paso o conexión.  No se permitirán empalmes de cables dentro de tubos.

Para empalmes hasta el N° 8 AWG se podrán efectuar empalmes mediante soldadura  y el lugar del empalme será cubierto con cinta aislante de PVC con nivel de instalación de 600 voltios.

2.4
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
Para tableros de distribución secundaria se emplearán interruptores termomagnéticos Clase G tipo WN TYPE SINGLE POLE CIRCUIT BREAKERS con capacidad de corto circuito de 9 KA (ver catálogo SIEMENS MINIATURE CIRCUIT BREAAKERS)  o similares.

Las secciones mínimas de los conductores no especificados en planos serán como mínimo:

· Conductores de cobre

· Circuito de iluminación de alambre aislado 2x N° 14 AWG

· Circuito de alambre aislado para enchufes 2x N° 12 AWG

· Conductores de aluminio

· Circuitos de iluminación aislado 2 x N° 12 AWG

· Circuito de enchufes alambre aislado 2 x N° 10 AWG

2.5
TABLEROS DE DISTRIBUCION
 Se refiere a  la provisión y colocación de tableros de distribución en los lugares especificados en los  planos.

Cada uno de estos tableros debe llevar los respectivos interruptores termomagnéticos.  

Los tableros de distribución deberán llevar su disyuntor principal, según lo señalado en planillas los tableros estarán encerrados en un gabinete metálico empotrado con puerta, bisagras y chapa aprobado por el inspector

2.6
TOMACORRIENTES
Se refiere a la provisión y colocación de tomacorrientes en forma general se usarán simples.  Todos deberán tener una capacidad de conducción de 10 amperios y 230 voltios, con posibilidad de empleo con clavija plana o redonda.  Deberá llevar una inscripción clara que permita identificar fácilmente la tensión a la que trabajan 110 ó 220V.  Deberán tener sus respectivas placas.

2.7.
INTERRUPTORES Y CONMUTADORES

Se refiere a la provisión y colocación de interruptores simples y dobles y conmutadores de acuerdo a los planos de instalación eléctrica.

Todos estos artefactos tendrán capacidad de conducción de 6 amperios como mínimo y tensión de 230 voltios, serán de acción silenciosa.

2.8.
LAMPARAS INCANDESCENTES

Para estos puntos de iluminación se usarán bombillas de iluminación standard Argenta 100 W y 220 voltios provista de un zoquete correspondiente.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN


El contratista deberá contar con los servicios de un técnico electricista.

Además de observar todas las recomendaciones descritas en el párrafo anterior, el contratista debe entregar todo el trabajo en  perfecto funcionamiento garantizando su operación..

El contratista está en la obligación de revisar la instalación para poder rectificar los errores si estos existen antes de terminar la instalación.

4.
MEDICION Y FORMA DE  PAGO.


Serán efectuadas en forma de punto instalado.

HERRERIA







   
CODIGO: 05 700 05

UNIDAD: 
1.
DEFINICION
Herrería es el trabajo de armado ejecutado con piezas metálicas en base a perfiles laminados, forjados, tubulares o troquelados para formar elementos cuya finalidad será la de elementos de protección  y resguardo de un determinado espacio.

2.
MATERIALES
Todos los trabajos que ejecute el contratista en elementos de herrería deberán cumplir con las normas, dimensiones y demás características estipuladas por el proyecto y/o por las ordenes del supervisor de la Obra.

Todos los materiales que utilice el contratista para la fabricación de elementos de herrería deberán ser nuevos, de primera calidad y sometidos a la previa autorización del Supervisor de Obra.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Los perfiles metálicos que formen parte de los elementos de herrería deberán ser de acuerdo con lo señalado proyecto y/o por las ordenes del Supervisor de la Obra, adecuados para dar rigidez a los elementos de que formen parte.

En la unión de las diversas partes que formen un elemento de herrería deberán cumplirse los requisitos siguientes:

· La presentación y unión de las partes de cada armazón se hará en forma de lograr ajustes precisos evitando la necesidad de relleno o empastes de soldadura.

· La unión de las partes de cada armazón se hará empleando soldadura eléctrica.  Los extremos de las piezas que concurran a las juntas soldadas en tope deberán ser desgastadas con amolador eléctrico garantizando una perfecta unión y acabado.

· Los diversos elementos de herrería deberán ser maquinados haciendo en ellos todos los taladros especificados para grapas sujetadoras los que quedarán repartidos y espaciados en forma de que cada tablón quede sujeto cuando menos por dos grapas en las partes fijas.  El proyecto y/o el Supervisor de Obra estipularán el espaciamiento máximo entre dichas grapas.

Los elementos metálicos deberán ser limpios prolijamente eliminándose completamente cualquier tipo de aceite o grasa que impregne las superficies de las piezas.  Terminada esta operación, se aplicará dos manos de pintura anticorrosiva observándose de que ninguna parte quede desprotegida.

4.
MEDICION
No será medido para fines de pago, ningún trabajo de herrería fabricado o instalado fuera de las líneas, niveles y normas señaladas en el contrato, el proyecto y/o las ordenes del Supervisor de Obra, ni las que este {ultimo encuentre defectuosas.

5.
FORMA DE PAGO
Los diversos trabajos de herrería que ejecute el contratista medidos bajo alguna de las modalidades señaladas en las especificaciones anteriores le serán pagados a los precios unitarios estipulados en el contrato.

RECUPERACIÓN DE VENTANAS Y 

PUERTAS








CODIGO: 02 050 35

UNIDAD: M2








ITEM: 2
1.
DESCRIPCION

Comprende los trabajos a realizar para remover y recuperar la totalidad de las ventanas y puertas de la construcción.

2.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los trabajos de recuperación de ventanas y puertas, serán efectuados por el Contratista quien dispondrá en la obra de las herramientas y equipos necesarios adecuados al tipo de trabajo.

3.
FORMA DE EJECUCION

La recuperación de ventanas y puertas se efectuará tomando todos los recaudos necesarios para evitar daños en dichos elementos.  Se deberán proteger y recuperar todos los elementos ornamentales que sean parte de estos elementos de carpintería, tales como vitrales, vidrios de color, tallados, quincallerías, etc. El Contratista acordará con el Supervisor la mejor manera de realizar el trabajo y de la misma manera identificará con él los elementos de valor.

Los elementos recuperados resultantes de la operación serán acumulados en lugares designados por el Supervisor para su posterior transporte y reutilización.

4.
MEDICION  

La medición de este ítem será en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO


El pago por este ítem se efectuará de acuerdo a precios unitarios de la propuesta aceptada, cuyo precio será la compensación total por todos los materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo

MURO DE LADRILLO GAMBOTE 

ESPESOR 0.25M






CODIGO: 04 300 10
UNIDAD: M2







ITEM:
1.
DEFINICION

Este capítulo comprende la construcción de muros y tabiques de albañilería de ladrillo gambote con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los ladrillos gambote tendrán las siguientes dimensiones:  25cm de largo, 12cm de ancho y 8cm de alto, dentro de la tolerancia de 0.5cm en cualquier dirección.

Los ladrillos serán de primera calidad y toda partida de los mismos deberán merecer la aprobación del Supervisor de Obra para su empleo en la obra.

Los ladrillos serán bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras.

En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad especificados en el ítem de materiales de construcción.

3.
FORMA DE EJECUCION
Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados a “tizón” en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm.

Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro ó muro y tabique.

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (losas, vigas, columnas, etc.) deberán ser firmemente adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picara adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días. Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando firmemente los ladrillos correspondientes a la hilada superior final.

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito expresamente otra cosa.

A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

4.
MEDICION

Todos los muros y tabiques de mampostería de ladrillo con mortero de cemento y arena serán medidos en metros cuadrados tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado. Los vanos para puertas, ventanas y elementos estructurales que no son construidos con mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la determinación de las cantidades de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto, en el punto 4. (Medición), será pagado a los precios unitarios en metro cuadrado establecidos en la propuesta aceptada para cada clase de muro y/o tabique. Dicho precio será compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, transportes y mano de obra que inciden en su construcción.

VIGA DE ENCADENADO DE HºAº
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UNIDAD: M3







ITEM: 8

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la construcción de estructuras de hormigón armado indicadas en los planos del proyecto.

Las estructuras de hormigón armado deberán ser construidas de estricto acuerdo con las líneas, cotas, niveles, rasantes y tolerancias señaladas en los planos, de conformidad con las presentes especificaciones.

El trabajo incluirá la ejecución de aberturas para ins​talaciones, juntas, acabados, remoción de encofrados y cimbras, además de otros detalles requeridos para su satisfactorio cumplimiento.

El hormigón a utilizarse tendrá resistencia caracte​rística en compresión a los 28 días de 210 Kg/cm2 y un contenido de cemento no menor a 325 Kg/m3.

2.
MATERIALES
2.1
Cemento
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 

2.2
Arena
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

2.3
Grava

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

2.4
Agua
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

2.5
Acero estructural
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

3.   
FORMA DE EJECUCION

3.1 
Encofrados                                                      

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente rígido.                                          

Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del vaciado, personal y esfuerzos por el vibrado del hormigón durante el vaciado, asimismo, deberán soportar los esfuerzos debidos a la acción del viento.                                         

Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto de la obra terminada.                                                          

Deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del  hormigón por escurrimiento del agua.                                

Excepto si el Supervisor ordena lo contrario, en todos los  ángulos de los encofrados se colocarán molduras o filetes  triangulares cepillados.                                            

Para el hormigón visto, se utilizarán tablones cepillados del lado interior.  En este caso, el encofrado deberá ser realizado con suma prolijidad.                                                    

Para facilitar la inspección y limpieza de los encofrados en las columnas, pilares o muros, se dejarán a distintas alturas ventanas  provisionales.                                                      

Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados  presentan defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean corregidas.                               

Como medida previa a la colocación del hormigón se procederá a  la limpieza y humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin embargo quedar películas de agua sobre la superficie.               

Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán  limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso.  

El número máximo de usos del encofrado se obtendrá del análisis de precios unitarios.                                                  

Se deberá contar con bench mark de control de niveles.          

3.2  Mezclado                                                       

El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual:

‑
Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos requeridos.                             

‑
Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera.  De otro modo, habrá que contar esta como parte de la cantidad de agua requerida.            


‑ 
El hormigón se amasará de manera que se obtenga una  distribución uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la mezcla.                 

El tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos por cada metro cúbico o menos.  El tiempo máximo de  mezclado será tal que no se produzca la disgregación de los agregados.            

3.3.  Transporte                               

Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua.                                                            

Se deberá evitar que la mezcla no llegue a secarse de modo que impida o dificulte su puesta en obra y vibrado.                     

En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una vez sacada de la hormigonera.                                                     

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde su preparación.          

3.4.  Vaciado                                                         

No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización del Supervisor de Obra.      

El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado, teniendo en cuenta que el hormigón  correspondiente a cada elemento estructural debe ser vaciado en forma continua.

La temperatura de vaciado será mayor a 5°C.                     

No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia.               

En los lugares donde el vibrado se haga difícil, antes del  vaciado se colocará una capa de mortero de cemento y arena con la misma proporción que la correspondiente al hormigón.                

No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para esparcirlo posteriormente.                       

Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento de   hormigonar.                                                         

El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder a 50 cm para permitir una compactación eficaz.  

    
La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se mantenga plástico en todo momento y así pueda ocupar los espacios entre armaduras y encofrados.                          

No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas    superiores a 1.50 m, debiendo en este caso utilizar canalones, embudos o conductos cilíndricos.                                    

3.5 
Vibrado                          

    
La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de los agregados.

    
El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán ser manejadas por obreros  especializados.                                                     

De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla.                                            

En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras en perfecto estado.                        

Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm entre sí y durante 5 a 15 segundos para evitar la disgregación.  

Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente y en  posición vertical o ligeramente inclinadas.                         

El vibrado mecánico se completará con un apisonado del hormigón y un golpeteo de los encofrados.                                    

Queda prohibido el vibrado en las armaduras.                    

3.6.  Desencofrado  

La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en determinadas secciones de la estructura.  Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el Supervisor de Obra.

    
Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes,  sacudidas ni vibraciones en la estructura.          

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya  alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a  estar sometido durante y después del desencofrado.                  

    
Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos tan pronto como el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir.                                                   

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. El plazo mínimo de desencofrado será de tres días.         

3.7. 
Protección y curado
El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse contra la  lluvia, el viento, sol y en general contra toda acción que lo  perjudique.                                                         

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura  superior a 5°C por lo menos durante 96 horas.                       

El tiempo de curado será de 7 días a partir del momento en que se inició el endurecimiento. 

3.8. 
Elementos embebidos                                                                           
Se deberá prever la colocación de los elementos antes del  hormigonado.                                                        

Se evitará la ruptura del hormigón para dar paso a conductos o  cañerías de descarga de aguas servidas.                             

Sólo podrán embeberse elementos autorizados por el Supervisor de Obra.                     

Las tuberías eléctricas tendrán dimensiones y serán colocadas de tal forma, que no reduzcan la resistencia del hormigón.             

En ningún caso el diámetro del tubo será mayor a 1/3 del espesor del elemento y la separación entre tubos será mayor a 3 diámetros.  

3.9. 
Reparación del hormigón armado                           

El Supervisor de Obra podrá aceptar ciertas zonas defectuosas siempre que su importancia y magnitud no afecten la resistencia y estabilidad de la obra.                                             

Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, etc., serán reparados en forma inmediata al desencofrado previa autorización por el Supervisor.                                                      

El hormigón defectuoso será eliminado en la profundidad necesaria sin afectar la estabilidad de la estructura.              

Cuando las armaduras resulten afectadas por la cavidad, el  hormigón se eliminará hasta que quede un espesor mínimo de 2.5 cm alrededor de la barra.                                              

La reparación se realizará con hormigón cuando se afecten las armaduras, en todos los demás casos se utilizará mortero.           

Las rebabas y protuberancias serán totalmente eliminadas y las superficies desgastadas hasta condicionarlas con las zonas vecinas. 

    
La mezcla de parchado deberá ser de los mismos materiales y proporciones del hormigón excepto que será omitido el agregado grueso y el mortero deberá constituir de no más de una parte de cemento y una o dos partes de arena.                                


El área parchada deberá ser mantenida húmeda por siete días.

4.

4.  MEDICION                                         


Las cantidades de hormigón que componen las diferentes partes estructurales, se computarán en metros cúbicos de acuerdo a los volúmenes indicados en los planos, las mismas que serán debidamente comprobadas por el Contratista.  En los certificados de pago sólo se incluirán los trabajos ya ejecutados y aceptados por la Supervisión.

5.
FORMA DE PAGO

Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo a los precios unitarios de propuesta.  Estos precios incluyen los materiales, equipo y mano de obra para la fabricación, transporte, colocación de los encofrados y la ejecución de las juntas de dilatación.  En resumen, dicho precio corresponde a todos los gastos que de algún  modo inciden en el costo del hormigón.

REPOSICION DE CUBIERTA DE TEJA
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ITEM:13

1.
DESCRIPCION

Ese ítem se refiere a la reposición de una cubierta de teja aprovechando material existente extraído de otra estructura incluyendo el maderamen.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera utilizada en la confección o armado de tijerales y vigas de techo, así como en la listonería de soporte para la teja será la que se haya extraído previamente de la estructura original.  Se asume que se deberá reponer material dañado o inservible de la anterior estructura en un porcentaje no mayor al 40%. La madera nueva que se emplee debe ser del mismo tipo que la original, seca y de las dimensiones señaladas en los planos.

Adicionalmente el Supervisor debe verificar la existencia de tallados y molduras ornamentales en las piezas originales, los que deben ser copiados en las piezas nuevas antes de su montaje. La madera deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra con anterioridad a su uso.

Se asume que la teja de la estructura original será reutilizada.  De existir piezas inservibles o dañadas se utilizará teja cerámica o de concreto de acuerdo a las piezas originales; el porcentaje del material nuevo no debe exceder el 40%.

Para las cumbreras se utilizarán piezas especialmente fabricadas para esa función.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los tijerales se confeccionarán de acuerdo a los detalles de los planos y serán armados en una superficie plana para luego ser colocados en su lugar de la misma manera en que estaban colocados originalmente.

Los apoyos de los tijerales y vigas se ejecutarán sobre dos hiladas de ladrillo gambote rejuntados con estuco. Todos los tijerales y vigas de techo irán firmemente anclados a los muros, vigas y columnas por medio de amarres con alambre No 14,  y clavos de 6". Los listones serán firmemente clavados a los tijerales.

Las tejas serán colocadas desde abajo hasta la cumbrera en forma sucesiva y cuidando se logre un traslape correcto y una firme fijación.

4.
MEDICION
La cubierta se medirá en metros cuadrados de techo tomando en cuenta el área neta cubierta. Es decir su proyección en planta.

5.
FORMA DE PAGO

La cubierta construida con materiales aprobados, en un todo, de acuerdo con estas especificaciones y medida según lo previsto en el punto anterior, será pagada al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

BAJANTE DE CALAMINA 
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1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos de  construcción de bajantes para la evacuación de aguas pluviales, de acuerdo a lo indicado en planos.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los tubos o bajantes serán de calamina plana galvanizada No 28 de sección rectangular, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto.

Se rechazará los tubos defectuosos, mal soldados o que a juicio del Supervisor de Obra no ofrezcan seguridad.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las bajantes debiendo las mismas estar debidamente sujetas al paramento vertical de la construcción.

La unión entre los tubos de calamina se hará con soldadura del tipo adecuado para la ejecución de este trabajo. Bajo ninguna circunstancia se permitirán cambios de dirección que supongan ángulos mayores a 60º.

Concluida la colocación de los tubos, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba hidráulica).

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros lineales de bajante colocada.

5.   
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, este precio incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de este trabajo.

CANALETA DE CALAMINA
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1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos de  construcción de canaletas para la evacuación de aguas pluviales, de acuerdo a lo indicado en planos.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las canaletas serán de calamina plana galvanizada No 28 de sección rectangular, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto.

Se rechazarán las canaletas defectuosas, mal empalmadas o que a juicio del Supervisor de Obra no ofrezcan seguridad.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las canaletas debiendo las mismas estar debidamente sujetas a la estructura de la cubierta de la construcción y logrando un empalme preciso con las bajantes.

La unión entre los tramos de la canaleta de calamina se hará con soldadura del tipo adecuado para la ejecución de este trabajo.

Concluida la colocación de las canaletas, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba hidráulica).

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros lineales de canaleta colocada.

5.   
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, este precio incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de este trabajo.

REVESTIMIENTO INTERIOR DE

MADERA EN CUBIERTAS  
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1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere al revestimiento interior de una cubierta, el que será construido en madera machihembrada sobre vigas de acuerdo a planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las vigas portantes serán de madera seca, perfectamente cortadas según se especifica en los planos de detalle correspondientes, no se admitirán empalmes de ningún tipo.

La madera machihembrado será de madera mara de 3" seca y de primera calidad, cuyo estacionamiento a la sombra antes de su uso, sea comprobado por el Supervisor de Obra durante un tiempo no menor de 6 meses.

Para el barnizado se empleará el tipo de barniz que el Supervisor de Obra vea por conveniente.

3.
FORMA DE EJECUCION
Se comprobara la correcta alineación y nivel de las vigas de la estructura de la cubierta antes de realizar el trabajo.

La madera machihembrado será fijada directamente sobre las vigas de 2" x 3" empleando clavos de 2" de cabeza achatada; los empalmes en tres piezas de machihembrado tendrán lugar siempre sobre las vigas y en forma alternadas.

El revestimiento deberá estar perfectamente cepillado y lijado, no siendo admitida la corrección de defectos de ejecución o en el material, mediante el empleo de masillas; el barnizado se ejecutará de acuerdo a las especificaciones para barnizados.

4.
MEDICION
Los revestimientos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO
La cubierta construida con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida según el punto anterior, será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada para el ítem "Cubierta en corredores exteriores". Se sobre entiende que el precio unitario comprende: Materiales, Mano de Obra, Herramientas, Beneficios Sociales, Gastos Generales, utilidades, etc.

MOLDURA DE YESO 
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1.
DESCRIPCION

El trabajo comprendido en este ítem se refiere a la ejecución de molduras de yeso sobre el revoque de tabiques y muros en los ambientes interiores del edificio de acuerdo a las especificaciones.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El yeso a utilizarse para las molduras será de primera calidad y molido fino preferentemente del tipo “Bedoya”, no contendrá terrones ni impurezas de ninguna clase. Con anterioridad a cualquier suministro de yeso a la obra, el Contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación.

3.
FORMA DE EJECUCION
Se ejecutará en primer lugar la preparación de la superficie donde se asentará la moldura mediante el picado de esta superficie para lograr una buena adherencia al paramento.

Se colocarán maestras a la distancia que se requiera de acuerdo al detalle especificado y al tipo de molde a emplearse, estas maestras deberán ser perfectamente horizontales y alineadas entre si, a fin de asegurar el logro de una moldura uniforme y pareja en toda su extensión.  El Supervisor deberá aprobar el molde y una muestra del trabajo de la moldura antes de realizar el trabajo.

El espesor de la primera capa será de revoque será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras y el molde. El Contratista realizará el rebaje con el molde en forma sucesiva hasta lograr un acabado uniforme. Sobre la primera capa ejecutada, se realizará una segunda y luego una tercera.

Esta última capa será alisada prolijamente mediante el paso del molde a fin de obtener una superficie completamente tersa, plana y libre de ondulaciones.

En general las molduras en el interior del edificio serán realizadas como se tiene arriba indicado excepto aquellas para las cuales los planos o detalles de obra indiquen formas o acabados especiales que requieran del tallado del yeso, el mismo que se ejecutará con la herramienta adecuada y esperando que el yeso de la moldura alcance la consistencia necesaria para no comprometer su acabado.

Las intersecciones de los ángulos interiores entre muros serán terminadas en arista viva y debidamente aprobadas por el Supervisor.

4.
MEDICION
Este será medido por metro lineal de moldura neta bien ejecutada.

5.
FORMA DE PAGO

Los trabajos ejecutados con materiales apropiados y  de acuerdo con las especificaciones, medidos según lo indicado en el punto anterior serán pagados de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Estos pagos serán la compensación total de la ejecución de este ítem incluyendo mano de obra, andamios materiales, etc. 

No se aceptará incidencia en el costo por ningún motivo.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA - DISTRIBUCION

BAJO VOLTAJE
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ITEM:DEL 28 AL 31
1.
DEFINICION

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de la red de energía eléctrica desde el punto de toma hasta los receptáculos de aprovechamiento.

2.
MATERIALES
Todos los materiales empleados en la instalación eléctrica debe ser de primera calidad y antes de proceder a su instalación, debe ser aprobadas por el Supervisor.  En la presentación de propuestas se debe especificar el tipo de artefactos a usar.

2.1.
TUBERÍAS Y CABLEDUCTOS

Se usarán ductos de plástico PVC rígido con sistema de unión campana y pegante “Clase 12” según norma boliviana NB-14.6-001-1977, con presión de trabajo de 12.25 Kg/cm².  Los diámetros de los ductos estarán de acuerdo a lo indicado en las planillas de carga de los planos o confor5me indique el supervisor de la Obra.  Las uniones entre si, con cajas, curvas, etc. deben garantizar la impermeabilidad y resistencia del tubo.  En caso de formarse curvas el radio no será menor a ocho veces el diámetro externo del tubo.  Estas no deben causar deformación alguna ni reducción de diámetro.

Las tuberías con diámetro mayor a 1” llevarán piezas especiales en todos los cambios de dirección (provistos por el fabricante).

La suma de todos los ángulos de un conducto entre dos cajas de conexión no pasará de los 180 grados.

La distancia máxima entre dos cajas de registro no pasará de 500 diámetros del tubo.

En un mismo tubo la selección total de los alambres incluyendo su aislamiento, no pasará del 60% de la sección interna del tubo.

2.2.
CAJAS DE DERIVACION
Para la instalación de toma de corrientes, interruptores, conmutadores, salidas de pared se utilizarán cajas metálicas .

Para la instalación de salidas de techo para iluminación, cajas de inspección y para cableado destinado a la interconexión de líneas dentro de la red de distribución, se emplearán cajas octogonales de 4” con salidas de látex al fondo, con profundidad de 1 ½” .  Serán de plancha metálica galvanizada, todas las cajas deberán llevar su tapa correspondiente.

Las cajas de salida de enchufes deberán quedar enrasados con la superficie de la pared.  Las alturas de montaje en caso de no estar especificado en planos son: interruptor a 1.05 del piso con la placa de 10 Amp/250 V. Enchufe a 0.35 del piso con placa enchufe de 15amp/250 V.  Todos los tubos que entran en las diferentes cajas estarán sujetos, garantizando una unión rígida tanto mecánica como eléctrica.

2.3
CONDUCTORES O CABLES
Se refiere a la provisión o instalación de cables conductores aislados bajo capa de PVC tipo TW  con límite de seguridad de instalación de 600 Voltios.  Todos los empalmes entre conductores se realizan en cajas de paso o conexión.  No se permitirán empalmes de cables dentro de tubos.

Para empalmes hasta el N° 8 AWG se podrán efectuar empalmes mediante soldadura  y el lugar del empalme será cubierto con cinta aislante de PVC con nivel de instalación de 600 voltios.

2.4
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
Para tableros de distribución secundaria se emplearán interruptores termomagnéticos Clase G tipo WN TYPE SINGLE POLE CIRCUIT BREAKERS con capacidad de corto circuito de 9 KA (ver catálogo SIEMENS MINIATURE CIRCUIT BREAAKERS)  o similares.

Las secciones mínimas de los conductores no especificados en planos serán como mínimo:

· Conductores de cobre

· Circuito de iluminación de alambre aislado 2x N° 14 AWG

· Circuito de alambre aislado para enchufes 2x N° 12 AWG

· Conductores de aluminio

· Circuitos de iluminación aislado 2 x N° 12 AWG

· Circuito de enchufes alambre aislado 2 x N° 10 AWG

2.5
TABLEROS DE DISTRIBUCION
 Se refiere a  la provisión y colocación de tableros de distribución en los lugares especificados en los  planos.

Cada uno de estos tableros debe llevar los respectivos interruptores termomagnéticos. Los tableros de distribución deberán llevar su disyuntor principal, según lo señalado en planillas

los tableros estarán encerrados en un gabinete metálico empotrado con puerta, bisagras y chapa aprobado por el inspector

2.6
TOMACORRIENTES

Se refiere a la provisión y colocación de tomacorrientes en forma general se usarán simples.  Todos deberán tener una capacidad de conducción de 10 amperios y 230 voltios, con posibilidad de empleo con clavija plana o redonda.  Deberá llevar una inscripción clara que permita identificar fácilmente la tensión a la que trabajan 110 ó 220V.  Deberán tener sus respectivas placas.

2.7.
INTERRUPTORES Y CONMUTADORES

Se refiere a la provisión y colocación de interruptores simples y dobles y conmutadores de acuerdo a los planos de instalación eléctrica.

Todos estos artefactos tendrán capacidad de conducción de 6 amperios como mínimo y tensión de 230 voltios, serán de acción silenciosa.

2.8.
LAMPARAS INCANDESCENTES

Para estos puntos de iluminación se usarán bombillas de iluminación standard Argenta 100 W y 220 voltios provista de un zoquete correspondiente.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN


El contratista deberá contar con los servicios de un técnico electricista.

Además de observar todas las recomendaciones descritas en el párrafo anterior, el contratista debe entregar todo el trabajo en  perfecto funcionamiento garantizando su operación..

El contratista está en la obligación de revisar la instalación para poder rectificar los errores si estos existen antes de terminar la instalación.

4.
MEDICION Y FORMA DE  PAGO.


Serán efectuadas en forma de punto instalado.

EXCAVACIONES CON MAQUINARIA
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1.
DESCRIPCION

Este ítem consiste en ejecutar movimiento de tierra con maquinaria y equipo adecuado, en número suficiente y de acuerdo a lo ofrecido en la propuesta aceptada.

2.
FORMA DE EJECUCION
Una vez realizado el movimiento de tierra hasta el nivel especificado en los planos y verificado el replanteo de las obras, se procederá a la excavación.

Los volúmenes de excavación, deberán ceñirse estric​tamente a las dimensiones y niveles, establecidos en los planos del proyecto.

Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del proyecto. En tal caso, el Contratista deberá informar inmedia​tamente por escrito al Supervisor de Obra para su aproba​ción.

El material excavado deberá ser colocado fuera de los límites de la obra o en los lugares que indique en forma escrita el Supervisor de Obra, de tal forma que no per​judique al Proyecto. Caso contrario, el Contratista, por su cuenta y sin recargo alguno, deberá reubicar el material en los lugares autorizados.

3.
MEDICION
La cuantificación del material excavado se hará en metros cúbicos en banco, de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto o modificaciones aprobadas por el Supervisor de Obra. 

4.
FORMA DE PAGO
El volumen de excavación autorizado y verificado en ter​reno por el Supervisor de Obra, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

El volumen de excavación que innecesariamente exceda al autorizado, no será considerado en la liquidación, por el contrario el Contratista está obligado a ejecutar el relleno y compactado correspondiente por cuenta propia.

EXCAVACIONES MANUALES





CODIGO : 02 200 45

UNIDAD: M3








ITEM :  72

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la excavación hasta llegar al nivel de fundación establecido en los planos sin llegar al nivel freático que eventualmente pudiera presentarse durante la ejecución de las obras.

2.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista realizará los trabajos descritos empleando las herramientas y/o equipo convenientes, debiendo estos contar con la aprobación previa del Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION
A criterio del Contratista y con el empleo de equipo y/o herramientas adecuados.

Los volúmenes de excavación deberán ceñirse estrictamente a las dimensiones y niveles de fundación establecidos en los planos del proyecto.

Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del proyecto.  En tal caso, el Contratista deberá informar inmediatamente por escrito al Supervisor de Obra para su aprobación.

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores en que el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal.

Se tendrá especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que servirá de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta.

Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo deberá estar de acuerdo con las líneas de los planos.

El trabajo ejecutado con el método elegido no deberá causar daños en las estructuras, taludes, abanicos aluviales, etc., que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier daño que se produzca, será responsabilidad del Contratista, estando en la obligación de enmendarlo por cuenta propia.

El material excavado deberá ser colocado en los lugares que indique en forma escrita el Supervisor de Obra, de tal forma que no se perjudique al proyecto.  En caso contrario, el Contratista deberá por cuenta propia y sin recargo alguno, reubicar el material en los lugares autorizados.

4.
MEDICION
La cuantificación del material excavado se hará en metros cúbicos en banco.

5.
FORMA DE PAGO

El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo y mano de obra empleada.

El volumen de excavación que exceda al autorizado sin aprobación del Supervisor de obra, no será considerado en la liquidación, por el contrario el Contratista está obligado a ejecutar el relleno y compactado correspondiente por cuenta propia.

TRANSPORTE DE MATERIAL 

EXCEDENTE








CODIGO : 02 200 50

UNIDAD: M3








ITEM : 18,  55,  62

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere al transporte en volquetas de los es​combros provenientes de la obra y volúmenes de tierras excedentes hacia zonas de deposición autorizadas por la H. A. M.

2.
FORMA DE EJECUCION

Los escombros y volúmenes de excavación sobrantes provenientes de los lugares indicados en los planos o autorizados en forma escrita por el Supervisor de Obra, deberán ser retirados de la obra.

La distancia mínima de transporte considerada es de 3 Km. Para este ítem se emplearán volquetas de capacidad no menor de 4 m3. y el carguío se realizará en forma manual o mecánica de acuerdo a la orden del Supervisor.

3.
MEDICION

Previamente al carguío, se deberán medir los volúmenes de tierra suelta a ser transportada. 

Si se reutilizaran piedras, su volumen será deducido del volumen total de demolición.

La unidad de medición de este ítem es el m3 de tierra suelta y m3 de escombros.

4.
FORMA DE PAGO
El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por herramientas, mano de obra, equipo y todas las actividades necesarias para com​pletar el trabajo.

CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO




CODIGO : 03 340 15

UNIDAD:   M3








ITEM :  7,  63

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la construcción de la cimentación continua para muros y tabiques de ladrillo de acuerdo a los planos del proyecto o a lo indicado por el Supervisor de obra.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los cimientos serán de mampostería de piedra bruta con mortero de cemento  y arena en proporción 1:5.

Las piedra, el cemento y la arena a  utilizarse deberán cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION

No se colocará ninguna mampostería sin que previamente se hayan inspeccionado las zanjas destinadas a recibirla para cerciorarse de que el fondo está bien nivelado y compactado.

Primeramente se emparejará el fondo de la excavación con una capa de mortero pobre de cemento y arena en proporción 1:6  en un espesor de 2 cm. sobre la que se colocará la primera hilada de piedras.

Las piedras serán previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra y deberán descansar en todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la base de mortero, las mismas que se colocarán por capas, y siguiendo el mismo procedimiento indicado antes para lograr una efectiva trabazón vertical y horizontal.

Se deberá tener cuidado que el mortero penetre en forma completa en los espacios entre piedra y piedra, valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro.

El mortero será mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

El Contratista deberá prever la disposición de piedras para la trabazón con el sobrecimiento separadas a 50 cm. como máximo.

Las dimensiones de los cimientos deberán ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos.

4.
MEDICION

Los cimientos de mampostería de piedra con mortero de cemento serán medidos en metros cúbicos.

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto en el punto anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de obra que incidan en su construcción.

EMPEDRADO Y CONTRAPISO





CODIGO : 02 500 70

UNIDAD: M2








ITEM : 16

1.
DESCRIPCION
Se refiere a todos los pisos de concreto señalados en planta baja.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La piedra que se empleará en los contrapisos será la conocida como piedra manzana.

El hormigón de cemento Portland, arena y grava para la nivelación de pisos en planta baja será de proporción 1:3:4. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón serán de buena calidad.

El mortero para frotachado será de cemento Portland - arena fina en proporción 1:3.

Se hará uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón de pisos a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto.

3.
FORMA DE EJECUCION
Sobre el terreno debidamente compactado se ejecutará un empedrado de piedra manzana, colocada a combo, a nivel en los ambientes interiores y con la pendiente apropiada en las aceras exteriores.

Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciará una capa de 5 cm de hormigón, de una dosificación 1:3:4, luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm con mortero de cemento de 1:3. La superficie se alisará con frotacho con rayado especial para las aceras exteriores y pulido para los ambientes interiores.

En ambos casos se dejarán juntas de expansión para lo que el vaciado deberá ejecutarse por cuadriláteros y rectángulos alternados y de tamaño a indicación del Supervisor de Obra.

4.
MEDICION

Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO

Los pisos construidos con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aquí especificado, medidos según lo prescrito en medición, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

IMPERMEABILIZACION S/CIMIENTOS




CODIGO : 07 100 10

UNIDAD: ML








ITEM : 19

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la impermeabilización de sobrecimientos a fin de proteger los muros de la edificación contra los efectos de la humedad proveniente de lluvias.

2.
FORMA DE EJECUCION

Sobre el sobrecimiento se colocará el cartón asfáltico teniendo cuidado de cubrir toda la superficie y no dejar espacios libres.  Se tendrá especial cuidado en los traslapes.

Sobre esta capa de cartón asfáltico se colocará un mortero de cemento de dosificación 1:3 con SIKA-1 de espesor no menor a 2cm.  El aditivo SIKA-1 será empleado ciñéndose estrictamente a las normas del fabricante. Se realizará un acabado parejo y nivelado de la capa de mortero a fin de que se pueda asentar sobre este la mampostería de muros. 

3.
MEDICION
La medición se realizará en metros lineales.

4.
FORMA DE PAGO

El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por herramientas, mano de obra, equipo y todas las actividades necesarias para com​pletar el trabajo.

MUROS DE LADRILLO DE 6 HUECOS  E=12CM



CODIGO : 04 200 20






UNIDAD: M2








ITEM : 20,  65

1.
DEFINICION
Este capítulo comprende la construcción de muros y tabiques de albañilería de ladrillo con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los ladrillos serán de primera calidad y toda partida de los mismos deberán merecer la aprobación del Supervisor de Obra para su empleo en la obra.

Los ladrillos huecos serán bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras.

Los ladrillos llenos serán bien cocidos, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras.

En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad especificados en el ítem de materiales de construcción.

3.
FORMA DE EJECUCION

Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm.

Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro ó muro y tabique.

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (losas, vigas, columnas, etc.) deberán ser firmemente adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picara adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días. Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando firmemente los ladrillos correspondientes a la hilada superior final.

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito expresamente otra cosa.

A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

4.
MEDICION

Todos los muros y tabiques de mampostería de ladrillo con mortero de cemento y arena serán medidos en metros cuadrados tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado. Los vanos para puertas, ventanas y elementos estructurales que no son construidos con mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la determinación de las cantidades de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto, en el punto 4. (Medición), será pagado a los precios unitarios en metro cuadrado establecidos en la propuesta aceptada para cada clase de muro y/o tabique. Dicho precio será compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, transportes y mano de obra que inciden en su construcción.

MACHON DE LADRILLO DE 6 HUECOS




CODIGO : 04 200 25






UNIDAD: ML








ITEM : 66

1.
DEFINICION
Este capítulo comprende la construcción de machones de albañilería de ladrillo con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los ladrillos serán de primera calidad y toda partida de los mismos deberán merecer la aprobación del Supervisor de Obra para su empleo en la obra.

Los ladrillos huecos serán bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras.

Los ladrillos llenos serán bien cocidos, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras.

En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad especificados en el ítem de materiales de construcción.

3.
FORMA DE EJECUCION

Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm.

Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre si y en los cruces entre machón y tabique.

De la misma manera, se rellenarán con mortero los huecos de los ladrillos a fin de lograr la resistencia necesaria de los machones.

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

El espesor o las dimensiones de los machones deberá ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito expresamente otra cosa.

A tiempo de construirse los machones, en los casos en que sea requerido, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

4.
MEDICION

Todos los machones de mampostería de ladrillo con mortero de cemento y arena serán medidos en metros lineales tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado. 

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto, en el punto 4. (Medición), será pagado a los precios unitarios establecidos en la propuesta aceptada para este tipo de trabajo. Dicho precio será compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, transportes y mano de obra que inciden en su construcción.

BOTAGUAS DE LADRILLO 6H SOGUILLA



CODIGO : 03 340 20

UNIDAD: ML








ITEM : 21

1.   
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la construcción de botaguas de ladrillo de 6 huecos.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Para la construcción de botaguas se emplearán ladrillos de 6 huecos de primera calidad, que al golpe emitan un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de defectos, rajaduras o desportilladuras.

El mortero de cemento para las juntas tendrá una dosificación de 1:5.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Todos los ladrillos antes de su colocación deberán mojarse.

Los ladrillos serán colocados en soguilla en hileras perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de cemento de un espesor mínimo de 1 cm.

Una vez que hayan fraguado las hileras de ladrillo, se procederá al vaciado de un mortero de cemento 1:3, en las partes necesarias para obtener una perfecta nivelación. Esta superficie será enlucida a base de cemento puro con plancha metálica.

Se cuidará muy especialmente que en el vaciado de la capa de nivelación se deje una pendiente de escurrimiento de por lo menos 2% hacia el exterior del muro.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá en metros lineales.

5.   
FORMA DE PAGO

Este trabajo será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total de todos los materiales, mano de obra, herramientas y todas las actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

CUBIERTA PLACA ONDULADA 

DURALIT CON ESTRUCTURA





CODIGO : 07 300 15

UNIDAD: M2








ITEM : 22

1.
DESCRIPCION
Ese ítem se refiere a todas las partes techadas con placas de asbesto-cemento tipo Duralit incluyendo la estructura metálica realizada de acuerdo a planos de detalle.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los perfiles de acero empleados en la construcción de las cerchas deberán ser de resistencia adecuada y no presentar defectos, sus dimensiones, espesor y longitud se regirán por los detalles que contempla el proyecto.

Se utilizará placa ondulada de asbesto-cemento, del tipo Duralit fijada a las correas con pernos “J” especiales para este tipo de material.

Para las cumbreras se utilizarán piezas especiales para este efecto que provee el fabricante debidamente moldeada para cumplir esta función.

3.
FORMA DE EJECUCION

Las cerchas se confeccionarán de acuerdo a los detalles de los planos y serán armados en una superficie plana en taller para luego ser transportados y colocados en su lugar y unirse mediante soldadura de arco a las demás piezas detalladas en los planos.

Los apoyos de las cerchas y vigas se ejecutarán sobre una viga de encadenado. Todas las cerchas y vigas de techo irán firmemente anclados a la viga de por medio anclajes dejados para tal efecto y soldadura de arco. Las correas serán firmemente soldadas a los tijerales.

Las placas serán sujetas con la pendiente indicada en los planos y respetando las especificaciones en cuanto a traslape que hace el fabricante.  Se tomará especial atención al momento de ajustar los pernos “J” a fin de no dañar las placas.

4.
MEDICION

La cubierta se medirá en metros cuadrados de techo tomando en cuenta el área neta cubierta. Es decir su proyección en planta.

5.
FORMA DE PAGO

La cubierta construida con materiales aprobados, en un todo, de acuerdo con estas especificaciones y medida según lo previsto en el punto anterior, será pagada al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

ESTRUCTURA METALICA EN PASILLOS




CODIGO : 05 100 05

UNIDAD: M2








ITEM : 23

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la colocación de una cubierta en los corredores exteriores, la que será construida en perfil tubular de 1 ½” y calamina plástica Nº 12 de acuerdo a planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las vigas portantes serán de perfil tubular armadas según se especifica en los planos de detalle correspondientes.

La calamina plástica será de buena calidad y deberá ser aprobada por el Supervisor de obra antes de su colocado.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los arcos de la estructura serán armados en taller y se montaran en obra a continuación del armado de cerchas de cubierta.

Los arcos se fijarán a las cerchas mediante soldadura de arco, y al bordillo de piso mediante pernos dejados allí para tal fin.

Se procederá luego al tenido de vigas longitudinales entre arcos uniéndolas a estos últimos mediante soldadura.

Sobre la estructura terminada se colocaran las placas de calamina plástica, sujetándolas a la estructura mediante pernos de anclaje.

4.
MEDICION

La cubierta sobre estos corredores de conexión se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO

La cubierta construida con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida según el punto anterior, será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada para el ítem.

PISO DE CERAMICA CON COLOR





CODIGO : 09 300 45

UNIDAD: M2








ITEM : 34

1.
DEFINICION
Este ítem se refiere  a la colocación de cerámica esmaltada y carpeta de nivelación en los pisos de los ambientes que se indican en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El hormigón de cemento, arena y grava para la nivela​ción de los pisos  será de proporción 1:3:4. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón se conformarán estrictamente de acuerdo a lo especificado en el capítulo referente a la calidad de los mismos.

El mortero de cemento y arena a emplearse para la colocación de las piezas de cerámica será de propor​ción 1:5.

La cerámica será del tipo conocido como enchape de ladrillo.

Las piezas de cerámica  tendrán un espesor mínimo de 7 mm. debiendo la calidad y el color de las mismas ser aprobados por el Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION

Sobre la superficie se vaciará una capa de hormigón de 3 cm. de espesor la misma que deberá ser perfectamente nivelada.

Sobre la superficie de hormigón preparada como se tiene indicado, se colocará la cerámica con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

Una vez colocadas las piezas de cerámica se realizarán las juntas entre piezas con lechada de cemento puro y ocre de buena calidad del mismo color  de la cerámica, aprobados por el Supervisor.

El Contratista deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad.

4.
MEDICION 

Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área de trabajo neto ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO

Por la realización de este trabajo se pagará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen todos los materiales mano de obra, equipo y herramientas y activida​des necesarias para la ejecución de este ítem.

ZOCALO DE CERAMICA






CODIGO : 09 750 20

UNIDAD: ML








ITEM : 37

1.
DESCRIPCION
La ejecución de este ítem comprende la colocación de zócalos de cerámica de acuerdo a lo indicado en planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las piezas serán de 20 ó 30 cm de largo, 10 cm de alto y no menos de 2 cm de espesor. El color de los zócalos será el indicado por el Supervisor de Obra. Antes de que el Contratista inicie su colocación se someterá una muestra para su aprobación.

El mortero de cemento Portland y arena que se emplee en la colocación de los zócalos será de proporción 1:3.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Las piezas de zócalos de cerámica se colocarán empleando el mortero de cemento y arena 1:3 conservando una perfecta nivelación, vertical y horizontal.

Una vez que se hayan colocado los zócalos se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento puro y ocre de buena calidad del mismo color que el de los zócalos.

4.
MEDICION


Los zócalos de cerámica se medirán en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO

Los zócalos de cerámica ejecutados con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos como se indica en el punto anterior, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el costo de este trabajo.

ZOCALOS DE GOMA






CODIGO : 09 750 25

UNIDAD: ML
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1.
DESCRIPCION
La ejecución de este ítem comprende la colocación de zócalos de goma de acuerdo a lo indicado en planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las piezas serán 10 cm de alto. El color de los zócalos será el indicado por el Supervisor de Obra. Antes de que el Contratista inicie su colocación se someterá una muestra para su aprobación.

El pegamento que se emplee deberá ser el recomendado por el fabricante.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Las tiras de zócalos de goma se colocarán empleando el pegamento especial conservando una perfecta nivelación, vertical y horizontal.

Una vez que se hayan colocado los con una adecuada cantidad de pegamento se pasará por encima la llama del soplete para asegurar una correcta adherencia al muro.

4.
MEDICION


Los zócalos de goma se medirán en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO

Los zócalos de goma ejecutados con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos como se indica en el punto anterior, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el costo de este trabajo.

BORDILLO DE LADRILLO






CODIGO : 09 800 05

UNIDAD: ML








ITEM : 40

1.   
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la construcción de bordillos de ladrillo de 6 huecos revocados y enlucidos.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Para la construcción de bordillos se emplearán ladrillos de 6 huecos de primera calidad, que al golpe emitan un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de defectos, rajaduras o desportilladuras.

El mortero de cemento para las juntas tendrá una dosificación de 1:4.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Todos los ladrillos antes de su colocación deberán mojarse.

Los ladrillos serán colocados en tizón en hileras perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de cemento de un espesor mínimo de 1 cm.

Una vez que hayan fraguado las hileras de ladrillo, se procederá al vaciado de un mortero de cemento 1:3, en las partes necesarias para obtener una perfecta nivelación. Esta superficie será enlucida a base de cemento puro con plancha metálica.

Se cuidará muy especialmente que en el vaciado de la capa de nivelación se deje una pendiente de escurrimiento de por lo menos 2% hacia los exteriores del bordillo.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá en metros lineales.

5.  
FORMA DE PAGO

Este trabajo será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total de todos los materiales, mano de obra, herramientas y todas las actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

PUERTAS PLACA PROV. Y COLOC.




CODIGO : 08 200 20

UNIDAD: M2








ITEM : 41 

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de las puertas de madera de tipo placa  de acuerdo a las dimensiones y forma especificados en los planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Serán suministrados por el Contratista. Se emplearán materiales de primera clase, la madera mara a emplear para los marcos será completamente seca y seleccionada sin ojos ni otras fallas.

Las puertas serán ejecutadas de acuerdo a las dimensiones y especificaciones de los planos cuidando su correcta construcción y calidad. 

Las puertas serán del tipo Eucatex o similares. 

Los marcos de la puerta deberán ser hechos con madera mara de 2" x 2" trabajados en materiales de primera.

3.
FORMA DE EJECUCION

La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el Supervisor de Obra.

A tiempo de revocar las jambas de las puertas se colocarán tacos de madera mara cuyo número será de cuatro en cada puerta, sobre estos tacos, que serán del mismo ancho que la jamba se fijarán fuertemente los marcos, empleando tornillos de 3". Toda la carpintería deberá tener un acabado perfecto debiendo lijarse perfectamente todas las superficies, las mismas que posteriormente serán bañadas con aceite de linaza caliente extendiendo dicho baño a los marcos.

Las hojas de las puertas serán fijadas mediante tres bisagras dobles de 4".

La responsabilidad del Contratista será comprobar en obra gruesa las dimensiones de los vanos donde se colocarán los marcos, debiendo corregir cualquier discrepancia, previa consulta con el Supervisor de Obra; igual cuidado deberá tener a fin de que las hojas cierren exactamente en sus respectivos marcos.

4.
MEDICION

La carpintería de madera será medida en metros cuadrados, la medición incluirá el ancho de marcos y hojas.

5.
FORMA DE PAGO

La carpintería de madera construida con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida según el punto anterior será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada. El precio unitario comprende: Materiales, mano de obra, herramientas, etc.

PASAMANOS METALICO TUBULAR 2”




CODIGO : 05 200 05

UNIDAD: ML








ITEM : 45

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la construcción y colocación de pasamanos de acero en  escaleras y corredores.

2.
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El perfil metálico a utilizarse será de primera calidad, de buena resistencia y diámetro adecuado.  La soldadura será de marca reconocida.

3.
FORMA DE EJECUCION

El pasamanos serán construidos siguiendo estrictamente lo indicado en los detalles. El largo por pieza se ceñirá estrictamente al tipo y dimensiones de la escalera y los corredores. En ningún caso se aceptarán traslapes.

El pasamanos se fijará a los muros mediante tornillos de 2" y a estructuras metálicas mediante soldadura de arco.

Se corregirán todos los excesos de soldadura que se produzcan mediante amoladora.

4.
MEDICION

Se medirán los pasamanos en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO

El pasamanos ejecutado con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida según el punto anterior, será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada para el ítem Pasamanos. Se sobre entiende que el precio unitario comprende: Materiales, mano de obra, herramientas, beneficios sociales, gastos generales, utilidades, etc.

CANALETAS Y BAJANTES DE 

CALAMINA DE 4” DE DIAMETRO





CODIGO : 15 400 30

UNIDAD: ML








ITEM : 48

1.   
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a los trabajos de  construcción de canaletas y  bajantes para la evacuación de aguas pluviales, de acuerdo a lo indicado en planos.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los tubos o bajantes serán de calamina plana galvanizada No 28 de sección rectangular, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto.

Se rechazará los tubos defectuosos, mal soldados o que a juicio del Supervisor de Obra no ofrezcan seguridad.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las bajantes debiendo las mismas estar debidamente sujetas al paramento vertical de la construcción.

La unión entre los tubos de calamina se hará con soldadura del tipo adecuado para la ejecución de este trabajo. Bajo ninguna circunstancia se permitirán cambios de dirección que supongan ángulos mayores a 60º.

Concluida la colocación de los tubos, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba hidráulica).

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros lineales de bajante colocada.

5.   
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, este precio incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de este trabajo.

MALLA OLIMPICA







CODIGO : 08 800 15

UNIDAD: M2








ITEM :  67

1.  
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de malla olímpica para cercado de áreas de acuerdo a planos del proyecto.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se utilizará tubería de fierro galvanizado de 2" de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle.

La malla será de alambre galvanizado y el tipo corresponderá a las características del proyecto.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Los tubos deberán empotrarse en bases de hormigón ciclópeo de dimensiones especificadas en los planos de detalle.

El poste se deberá empotrar en el hormigón ciclópeo en una profundidad no menor a 0.30 m.

La parte inferior embebida del tubo deberá presentar una abertura en forma de "Y" invertida para el respectivo anclaje de acuerdo a planos de detalle. 

La sujeción horizontal entre la malla y el suelo se hará a través de un bordillo de hormigón de dosificación 1:3:4 de15 cm. de espesor y 25 cm. de profundidad.

La sujeción de la malla al tubo se hará mediante alambre de amarre galvanizado previamente aprobado por el Supervisor de obra.

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO

Se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS


   
CODIGO: 15 400 35

UNIDAD: PZA



    



ITEM  No.  94 - 98

1.   
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la colocación e instalación de artefactos sanitarios.

2.  
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Cada artefacto será de buen acabado y material fino. En caso de que los artefactos no incluyan los elementos complementarios como grifería, sopapas, llaves, etc. ; estos deberán ser los adecuados de acuerdo al tipo de artefacto sanitario.

3.
FORMA DE EJECUCION

Previa colocación, el Supervisor verificará que cada artefacto se encuentre en buen estado, sin rajaduras o defectos de fabricación. Del mismo modo se verificará que estén completas todas las piezas componentes de artefactos, tales como flotadores, perillas, llaves de paso, etc.

Cada artefacto será colocado en el lugar indicado por los planos.  Una vez concluida la instalación se verificará el correcto funcionamiento del artefacto.  Cualquier pieza colocada que presente defectos o fugas de agua será rechazada por el Supervisor hasta que se corrijan las fallas.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá por pieza terminada y colocada en sitio.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se realizará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.


CAJA INTERCEPTORA Y/O DE REGISTRO 

DE CEMENTO



   



CODIGO: 02 700 70

UNIDAD: PZA



   
 


ITEM : 78 - 79

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la colocación de cajas de registro y cajas interceptoras de cemento ubicadas en la base de las bajantes pluviales de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las cajas serán de cemento, se rechazarán las cajas defectuosas, o que a juzgar del Supervisor no ofrezcan seguridad.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los trabajos de colocación de cajas de registro y cajas interceptoras serán ejecutados por personal especializado.

La ubicación de las cajas dependerá de la posición de las tuberías y/o los artefactos sanitarios de acuerdo a los planos.

El nivel de instalación deberá ser verificado por el Supervisor de Obra previa colocación de la caja.

La unión de los tubos a las cajas se considera concluida cuando el resultado de la prueba hidráulica quede debidamente aprobada.

4.
MEDICION

Este ítem será medido por pieza colocada.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem será efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada e incluirá la compensación total por materiales, mano de obra, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

TUBOS DE FG. DE 2” CON 2.5 M.





CODIGO : 08 800 20 

UNIDAD: M2








ITEM :  70

1.  
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tubos de FG. de 2” con 2.5 m. para el mástil de bandera para las escuelas.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se utilizará tubería de fierro galvanizado de 2" de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Los tubos deberán empotrarse en bases de hormigón ciclópeo de dimensiones especificadas en los planos de detalle.

El poste se deberá empotrar en el hormigón ciclópeo en una profundidad no menor a 0.30 m.

La parte inferior embebida del tubo deberá presentar una abertura en forma de "Y" invertida para el respectivo anclaje de acuerdo a planos de detalle. 

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO

Se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

BLOQUES DE CEMENTO



   
CODIGO: 03 340 25

UNIDAD:  M2




ITEM :  

Las presentes especificaciones están elaborados de acuerdo a la Norma NCH 1928 Of.93 del Instituto Nacional de Normalización.

Albañilería armada - Requisitos para el diseño y cálculo

1.  Alcance y campo de aplicación

1.1  Esta norma establece los criterios de diseño y sus limitaciones y los métodos de cálculo de la albañilería armada, usada en las construcciones que utilicen estructuralmente unidades de albañilería cerámica o de hormigón que cumplen los requisitos de la presente norma.

1.2  Esta norma no se aplica a la albañilería semi-armada, a la albañilería reforzada y a las albañilerías que no cumplen con los requisitos de cuantías mínimas establecidos en esta norma.

1.3  Esta norma excluye, entre otras, unidades de albañilería que no tengan un procesos de fabricación industrial, que garantice una calidad uniforme.

2.  Referencias

Normas Chilenas Oficiales, NCh.

3.  Terminología y simbología

3.1  Terminología

3.1.1  Albañilería 

Material estructural que se obtiene con unidades de albañilería ordenadas en hiladas según un aparejo prefijado y unidas con mortero.

3.1.2  Albañilería armada :

Albañilería que lleva incorporados refuerzos de barras de acero en los huecos verticales y en las juntas o huecos horizontales de las unidades, en conformidad con la presente norma.

3.1.3  Albañilería confinada :


Albañilería que está enmarcada por pilares y cadenas de hormigón armado y que satisface la definición de NCh433.

3.1.4  Albañilería semi-armada :


Albañilería que lleva incorporados refuerzos de barras de acero en los huecos verticales y/o en las juntas o huecos horizontales de las unidades, pero que no cumple los requisitos mínimos de refuerzo, (cantidad, separación, ubicación) de la presente norma.

3.1.5  Aparejo :


Disposición en que se colocan las unidades de albañilería, según un ordenamiento prefijado.

3.1.6.  Area neta de la unidad de albañilería :


Resultante de dividir el volumen sólido por la dimensión de la unidad paralela a la dirección de los huecos. (no se usa para efectos de cálculo).

3.1.7  Area bruta :


Superficie total, incluyendo el área de las perforaciones y huecos verticales.

3.1.8.  Area de contacto del elemento estructural :


Area de la superficie efectiva de contacto, generalmente entre dos hiladas sucesivas, medida perpendicularmente al eje del elemento estructural.  Normalmente, es la superficie  ocupada por el mortero y el hormigón de relleno entre dos hiladas.

3.1.9  Armadura :


Barras de acero estructural incluidas en el mortero o en el hormigón de relleno de la albañilería.

3.1.10.  Cáscara :

Pared exterior de la unidad de albañilería.

3.1.11.  Escalerilla :

Armadura de refuerzo, formada por dos o más barras o alambres de acero longitudinales unidos entre sí con elementos de acero transversales y soldados a las barras longitudinales.  La separación entre las uniones de los alambres de acero que forman la escalerilla, medida sobre una de las barras o alambres longitudinales, debe ser menor o igual a 40 cm.

3.1.12.  Hilada :



Conjunto de unidades de albañilería ubicadas e un mismo plano.

3.1.13.  Hormigón de relleno (grout) :


Material de consistencia fluida que resulta de mezclar cemento, arena, gravilla y agua.

3.1.14.  Mortero :

Material que resulta de mezclar cemento, arena y agua, o, cemento, cal, arena y agua.

3.1.15.  Muro de albañilería armada de doble chapa :

Albañilería armada formada por dos paños de albañilería (chapas) puestos paralelamente de manera de lograr un espacio continuo en su interior, donde se colocan las armaduras de refuerzo con hormigón de relleno.  Las chapas se unen entre sí con anclajes metálicos o con unidades de albañilería.  Las unidades de albañilería podrán tener un porcentaje de huecos, siempre que éste no supere el 25%.

3.1.16.  Tabique :


Pared interior de la unidad de albañilería.

3.1.17.  Unidad de albañilería :

Pieza simple empleada en la construcción de albañilería : ladrillo cerámico, bloque de hormigón u otro.

3.2  Simbología :

A

g
:
área bruta ;

Av
:
área del refuerzo de corte contenido en la distancia s ;

b         :
ancho de la sección rectangular o espesor del alma en secciones I,T, L o C ;

d
:
altura útil de una viga o columna, longitud de un muro ;

E
:
módulo de elasticidad ;

Fa       :
tensión admisible por compresión axial en muros o columnas de albañilería ;

Fs 
:
tensión admisible de la armadura ;

f          :
resistencia a la compresión especificada para el material que corresponda ;

fm’
:
resistencia prismática de proyecto de la albañilería ;

fp
:
resistencia a la compresión de la unidad de albañilería ;

fy 
:
tensión de fluencia de la armadura de refuerzo ;

G
:
módulo de corte ;

h
:
altura, longitud de pandeo, distancia libre ;

k
:
constante de aceptabilidad ;

kg
:
kilogramo masa ;

kgf
:
kilogramo fuerza ;

l
:
litro ;

M
:
momento flector ;

MPa    :
megapascal (para efectos de esta norma 1 MPa = 10 kgf/cm2 como relación aproximada.  La relación exacta es 1 MPa = 10.1972 kgf/cm2) ;

N
:
newton (unidad de fuerza equivalente a 0.102 kgf) ;

n         :
relación entre los módulos de elasticidad de la armadura y la albañilería ;

Pa
:
pascal (Pa = N/m2) ;

Pg
:
cuantía, razón entre el área de la armadura vertical y el área Ag ;

s         :
espaciamiento del refuerzo de corte en la dirección paralela al refuerzo longitudinal ;

(
:
desviación  normal ;

t
:
espesor del muro, menor dimensión de una columna ;

V
:
esfuerzo de corte solicitante ;

v
:
tensión por esfuerzo de corte ;

4.  Criterios de diseño

4.1  Compresión axial


La tensión de compresión axial en muros no debe exceder :

a)
Fa
=
0.2 fm’ [1 - (h/40t)3], en construcciones con inspección especializada ; y

b)  Fa
=
0.1 fm’ [1 - (h/40t)3], sin inspección especializada,

en que :

           h          =
es el menor valor entre la longitud de pandeo vertical y la distancia libre entre soportes laterales ; en caso que el muro tenga algún borde libre se debe usar la longitud de pandeo vertical.

5.
Muros

5.1  Dimensiones límite

5.1.1  Los muros resistentes de albañilería armada deben tener un espesor mayor o igual a 1/25 del menor valor entre la altura libre y el ancho libre del muro.  En todo caso, el espesor no debe ser menor que 14 cm.

6.  Requisitos Constructivos

6.1  Disposiciones sobre el llenado de los huecos


Todos los huecos que llevan armadura de refuerzo deben llenarse con hormigón de relleno.  También debe llenarse todos los huecos de las unidades si así lo especifica el proyectista de la obra.



El llenado de los huecos debe hacerse considerando las siguientes medidas :

a)  Las unidades deben colocarse apoyadas sobre una capa de mortero extendida sobre la parte sólida de la sección ; podrán eximirse de esta exigencia los tabiques conectores de los bloques de hormigón o de las unidades de cáscaras y tabiques sólidos, en el caso en que ellos no limiten un hueco con armadura vertical.

b)  Las alturas máximas de llenado deben cumplir con :




Interpolar linealmente entre los valores indicados







Para alturas de llenado superiores a 120 cm., debe usarse ventanas de inspección y limpieza en la base de los huecos a llenar.  Para unidades con dimensión mínima de hueco superior a 12 cm., la altura de llenado podrá incrementarse hasta 480 cm bajo la supervisión de la Inspección Técnica de la obra.

A continuación adjunto los Anexos A, B, C y D de la Norma NCh 1928 Of.93 :

REGULARIZACION DE SUBRASANTE



CODIGO :02 500 75
UNIDAD : m2







ITEM N° 2
1.
DESCRIPCION.-
Este trabajo consistirá en la escarificación, perfilado y compactación de la superficie de la calle y/o avenida existente, efectuados con la finalidad de lograr una superficie uniforme a nivel de subrasante, con las dimensiones indicadas en los planos.  El trabajo se efectuará donde lo indique la SUPERVISION y/o los planos.

2.
MATERIALES.-
El material de la subrasante a regularizar, será el que tenga la superficie de las calles y/o avenidas existentes actualmente.  No se agregará material ni se modificará el existente.

3.
CONSTRUCCION.-

3.1
Conformación
La plataforma de las calles y/o avenidas, será escarificada hasta una profundidad de 15 cm. en todo el ancho de la vía, precediéndose luego a emparejar y nivelar el material removido mediante motoniveladora, hasta tener las dimensiones específicas que habrán sido previamente materializadas en el terreno a través de plantillas de eje y bordes.

3.2
Compactación
La compactación del material removido y perfilado deberá estar acorde con lo que se establece a continuación:

Para la subrasante en caminos sin pavimento los 15 cms. superiores de la subrasante debe compactarse al 95% de la densidad máxima como lo determina AASHTO T-99.

La humedad de compactación de la subrasante acabadas no deberá estar a más de 2% por encima o por debajo del contenido óptimo de humedad.

4.
MEDICION.-
La regularización de subrasante será medida para efectos de pago según la cantidad de metros cuadrados ejecutados, medidos dentro de las líneas y dimensiones de la subrasante indicada en los planos, considerando los sobre anchos en curvas, y otros que hayan sido indicados por la SUPERVISION.

5.
FORMA DE PAGO.-
Las cantidades determinadas como se indica precedentemente, serán abonadas, a los precios contractuales por unidad de medición para el ítem de pago que figure en el pliego de licitación.  Dicho pago constituye compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, riego, perfilado, compactación e imprevistos necesarios para ejecutar la obra detallada en esta sección.

ITEM DE PAGO



UNIDAD DE MEDIDA

Regularización de subrasante


Metro cuadrado (m2)

CAPA BASE







CODIGO :02 500 80
UNIDAD : m3







ITEM N° 3

1.
DESCRIPCION

Este trabajo consistirá en la ejecución de una capa de grava natural triturada, mezcla de suelos o grava con agregados triturados o materiales totalmente triturados según lo exijan los planos o lo instruya la SUPERVISION por escrito, estas especificaciones u otros documentos de licitación, colocada y compactadas, y de acuerdo con lo establecido por las presentes especificaciones, de conformidad con los alineamientos y sección transversal indicados en los planos.

2.
MATERIALES
La base será ejecutada con materiales que cumplan los siguientes requisitos:

a.
Deberán poseer una composición granulométrica encuadrada en una de las columnas de siguiente tabla.  La SUPERVISION deberá establecer en obra el tipo de granulometría adoptado.

GRADUACIONES PARA MATERIALES DE CAPA BASE
Porcentaje por peso del material que pasa por tamices con malla cuadrada según AASHTO T-11 y T-27.

	TAMIZ
	TIPO DE            GRADUACION


	
	

	
	  A
	B
	C

	2"
	100
	100
	---

	1"
	---
	75-95
	100

	    3/8 "
	30 - 65
	40 -

75
	50 - 85

	No. 4
	25 - 55
	30 -60
	35 - 65

	No. 10
	15 - 40
	20 -45
	25 - 50

	No. 40
	8 - 20
	15-30
	15 - 30

	No. 200
	2 - 8
	5 -15
	5 - 15

	
	
	
	

	
	
	
	


b.
La gracción que pasa el tamiz Nº 40 deberá tener un límite líquido inferior o igual a 25% y un índice de plasticidad inferior o igual a 6%.  Pasando de estos límites, el equivalente de arena deberá ser mayor que 30%.

c.
El porcentaje del material que pase el tamiz Nº 200 no debe exceder a 2/3 del porcentaje que pasa el tamiz Nº 40.

d.
El índice de soporte de california (CBR) deberá ser igual o mayor a 80% y la expansión máximo será de 0.5%, cuando sean determinados con energía de compactación del ensayo AASHTO T-180D.

e.
El agregado retenido en el tamiz Nº 10 debe estar constituido de partículas duras y durables, exentas de fragmentos blandos, alargados o laminados y exentos de materia orgánica, terrones de arcilla y otra substancia perjudicial.  Los agregados gruesos deberán tener un desgaste no superior a 40% a 500 revoluciones según lo determine el ensayo AASHTO T-96.

3.
EQUIPO
Se requiere el siguiente equipo para la ejecución de la base:

a.
Equipo de extracción

b.
Planta seleccionadora

c.
Equipo de carga y transporte

d.
Motoniveladora

e.
Camión tanque distribuidor de agua

f.
Rodillos compactadores tipo liso-vibratorio y neumático

Además del equipo indicado, podrá utilizarse otro tipo de equipo aceptado por la SUPERVISION.

4.
EJECUCION
Comprenderá las operaciones de producción, transporte, distribución, mezclado y pulverización, humedecimiento o desecación, compactación y acabado, de los materiales transportados de yacimiento o planta, colocado sobre una superficie debidamente preparada y en el ancho establecido, en cantidades que permitan llegar al espesor proyectado luego de su compactación.

Cuando hubiera necesidad de colocar capas de base con un espesor final, superior a 20 cm., éstas serán subdivididas en capas parciales que no excedan de 20 cm. después de su compactación.  El espesor mínimo de cualquier capa base será de 10 cm. después de su compactación.

Las densidades de la capa acabada deberán ser como mínimo 100% de la densidad máxima determinada según el ensayo AASHTO T-180D, y el contenido de humedad deberá variar como máximo entre más o menos 2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo.

El material será esparcido sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la segregación, y en cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de su compactación.

El material transportado hasta la plataforma deberá ser inmediatamente esparcido para evitar la concentración de tráfico sobre fajas limitada de la capa inferior.

En caso necesario, las gravas serán trituradas para encuadrarlas en la faja granulométrica especificada en el Proyecto, debiendo para tal fin de ser dosificadas en una planta que deberá tener como mínimo tres depósitos.

El material será inmediatamente esparcido sobre la capa inferior mediante la utilización de un distribuidor adecuado.

El acopio de material de base sobre la plataforma solo será permitido con autorización escrita de la SUPERVISION.

5.
CONTROL DE LA SUPERVISION
5.1
Control tecnológico
Serán ejecutados los siguientes ensayos:

a.
Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método AASHTO T-180D, con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden:  borde derecho, eje, borde izquierdo, borde derecho, etc. a 0.60 metros del borde.

El número de ensayos de compactación podrá ser reducido siempre que se verifique una homogeneidad del material a criterio de la SUPERVISION.

b.
Determinación de la densidad en sitio, por el método de la arena cada 50 m. en los puntos donde fueran obtenidas las muestras para los ensayos de compactación.

c.
Ensayos de granulometría, límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente.

d.
Ensayos del índice de soporte de california (CBR) determinado con la energía de compactación AASHTO T-180D.

5.2
Control Geométrico
Después de la ejecución de la capa base, se procederá a la nivelación del eje y los bordes, permitiéndose las siguientes tolerancias:

a.
Variación máxima en el ancho de más 10 cm., no admitiéndose variación en menos (-).

b.
Variación máxima en el bombeo establecido de más 20%, no admitiéndose variación en menos (-).

c.
Variación de cotas para el eje y para los bordes de más o menos (+ -) 1 cm. con relación a la cota del proyecto.

d.
Variación máxima de más o menos (+ -) 1 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en los planos y/u órdenes de trabajo, medido como mínimo en un punto cada 100 metros.

6.
MEDICION
El volumen de la base será medido en metros cúbicos de material suministrado, compactado y aceptado por la SUPERVISION y de acuerdo a la sección transversal del proyecto.

El transporte de materiales destinados a este trabajo se computará en el ítem 5.3

7.
FORMA DE PAGO
Los trabajos de construcción de la capa base, medidos en conformidad al punto anterior, serán pagados al precio unitario contractual correspondiente al ítem de pago incluido en el contrato.

Dichos precios incluyen la remuneración por todos los trabajos como establece el artículo 10.2 de las condiciones generales del pliego.

ITEM DE PAGO Y DESIGNACION

UNIDAD DE MEDIDA

Capa Base



metro cúbico (m3)


IMPRIMACION ASFALTICA





CODIGO :02 500 85

UNIDAD : m2







ITEM N° 4

1.
DESCRIPCION

La imprimación consistirá en la aplicación de una capa de material bituminoso sobre la superficie de una base concluida, antes de la ejecución de cualquier revestimiento bituminoso, con el objeto de:

a.
Aumentar la cohesión de la superficie de la capa sobre la cual es aplicada, por la penetración del material bituminoso.

b.
Promover la adherencia entre la base y el revestimiento o entre la carpeta existente y el refuerzo.

c.
Impermeabilizar la superficie de la capa sobre la cual es aplicada.

Se incluye también en este ítem la ejecución del riego de liga que consiste en la aplicación de una capa de material bituminoso sobre la superficie de una base ya imprimada, con edad mayor a 7 días o que fue sometida a la acción del tránsito, con la finalidad de promover la adherencia entre la base y el revestimiento de concreto asfáltico mezclado en planta y en caliente.  El riego de liga es también aplicable a un pavimento existente antes de recibir una capa de sello o un refuerzo de pavimento.

2.
MATERIALES

2.1
Materiales bituminosos

Todos los materiales bituminosos deberán satisfacer las exigencias de las especificaciones a continuación detalladas:

Cemento asfáltico




AASHTO M-20

Material asfáltico líquido de curado lento

AASHTO M-141

Asfaltos diluidos de curado medio


AASHTO M-82

Asfaltos diluidos de curado rápido


AASHTO M-81

Alquitrán AASHTO M-52 incluyendo índice de sulfonación

Los tipos de material con temperaturas de aplicación en grados C., podrán ser los siguientes:

Material asfáltico líquido de curado lento
SC-70,   (10,6º - 85º)

SC-250   (60º-105,5º)

Asfaltos diluidos de curado medio

MC-30,    (21,2º-621,8º)

Asfaltos diluidos de curado rápido

RC-250    (60º-105,5º)

Alquitrán 




RT-2   (15,6º - 54,4º)

El régimen de aplicación será aquel que permita la absorción del material bituminoso por la base en 24 horas, debiendo ser determinado experimentalmente en la obra.  La cantidad del material aplicado varía de 0.8 a 1.5 Lts/m2 conforme al tipo y textura de la base y del material bituminoso elegido.

2.2
Materiales de secado

Estos materiales consistirán en arena limpia que no deberá contener más del 2% de humedad.  Además deberá pasar el 100% por el tamiz Nº 4, de 0 a 2% por el tamiz Nº 200.

3.
EQUIPO

Todo el equipo será examinado por la SUPERVISION, antes de iniciarse la ejecución de la obra, debiendo estar de acuerdo con esta especificación para que sea dada la orden de iniciación de los servicios.

Para el barrido de la superficie a imprimar, se usará de preferencia barredoras mecánicas rotativas, pudiendo ocasionalmente realizarse a mano esta operación, previa autorización de la SUPERVISION.  También podrá utilizarse un soplador de aire comprimido.

La distribución del ligante deberá realizarse mediante carros distribuidores equipados con bomba reguladora de presión y un sistema completo de calentamiento, que permitan la aplicación del material bituminoso en cantidades uniformes.

Las barras de distribución deben ser del tipo de circulación total, con dispositivos que permitan ajustes verticales y anchos variables de esparcimiento del ligante.

Los carros distribuidores deberán disponer de tacómetro, calibradores y termómetros en lugares de fácil observación y además de un esparcidor manual, para el tratamiento de pequeñas superficies y correcciones localizadas.

El depósito de material bituminoso deberá estar equipado de un dispositivo que permita el calentamiento adecuado y uniforme del ligante.

4.
EJECUCION

La imprimación sólo podrá ser ejecutada cuando la parte inferior de la capa a imprimar se encuentre con humedad no mayor que la humedad óptima + 2%.

Después de la perfecta conformación geométrica de la superficie a imprimar, se procederá al barrido de la misma con objeto de eliminar el polvo y el material suelto existente.

Luego se aplicará el material bituminoso adecuado, a la temperatura compatible con el tipo a utilizarse, en las cantidades ordenadas y de la manera más uniforme.  El material bituminoso no deberá aplicarse cuando la temperatura ambiental estuviera por debajo de 10º C, salvo una autorización por escrito de la SUPERVISION, o en días lluviosos o cuando exista inminencia de lluvia.  La temperatura de aplicación del material bituminoso deberá ser fijada para cada tipo de ligante, en función de la relación temperatura-viscosidad.  Deberá elegirse una temperatura que proporciones una mejor viscosidad para el riego.

En lo posible, la capa de imprimación deberá aplicarse a todo el ancho o en fajas de la mitad del ancho especificado en los planos o indicado por la SUPERVISION.  Cuando se aplique en dos o más fajas, deberá haber una ligera superposición del material bituminoso a lo largo de los bordes adyacentes de las fajas.

No se permitirá el libre tránsito sobre la superficie imprimada a no ser con autorización de la SUPERVISION y solo cuando el material bituminoso haya penetrado, estuviese seco y no haya riesgo de desprenderse por la acción del tránsito.  Si fuera necesario se podrá autorizar el tránsito antes del tiempo indicado, pero en ningún caso sin haber transcurrido por lo menos 8 horas después del riego.  En este caso se aplicará el material de secado según lo ordene la SUPERVISION y entonces el tránsito podrá autorizarse en las fajas así tratadas.  El material de secado se distribuirá desde camiones en tal forma que ninguna de las ruedas de éstos pase sobre el material bituminosos húmedo no cubierto aún por el secante.  Cuando se coloque el material de secado sobre una faja del camino adyacente a otra parte del mismo, que todavía debe ser tratada, se deberá dejar sin cubrir una franja de un ancho de por lo menos 20 cm. a los largo de la parte no tratada y en caso de que esta disposición no haya sido cumplida, se deberá eliminar ese material secado cuando se prepare la segunda faja para el riego correspondiente, con el fin de obtener una superposición del material bituminoso en las uniones de las distintas fajas sometidas a tratamiento.

A fin de evitar una superposición o exceso en los puntos inicial y final de las aplicaciones, se deberá colocar papel de edificación, transversalmente al camino, de modo que el principio y el final de cada aplicación del material bituminoso se sitúe sobre dichas cubiertas, las cuales serán retiradas seguidamente.  Cualquier falla en la aplicación del material bituminoso deberá ser inmediatamente corregida.

En el momento de la aplicación del material bituminoso, la superficie deberá encontrarse ligeramente húmeda.

El CONTRATISTA deberá mantener la superficie imprimada durante un plazo no menor a 3 días y no mayor a 7 días antes de cubrirla con el revestimiento.

No se permitirá el tráfico sobre una base imprimada durante un plazo menor a tres (3) días.

En el caso de que el tráfico sea permitido en un plazo no mayor de 3 días y cuando el revestimiento previsto fuese concreto asfáltico, se procederá a la ejecución de un riego de liga, atendiendo a todos los requisitos especificados para la imprimación y con la cantidad de asfalto definida por la SUPERVISION durante la construcción.

Idénticamente, será ejecutado un riego de liga antes de la ejecución del revestimiento de concreto asfáltico, cuando la imprimación de la base tenga más de 7 días de edad.

5.
CONTROL DE LA SUPERVISION

5.1
Control de calidad

El material bituminoso deberá examinarse en laboratorio, obedeciendo la metodología y las especificaciones pertinentes.

El control constará de:

a.
Para asfaltos diluidos. Un ensayo para cada 50 toneladas o para cada partida que llegue a la obra:

Contenido de agua


AASHTO T-55

Penetración



AASHTO T-49

Destilación 



AASHTO T-78

Viscosidad Saybolt-Furol

AASHTO T-72

Ductibilidad



AASHTO T-51

Punto de inflamación


AASHTO T-79

A requerimiento de la SUPERVISION, el CONTRATISTA estará obligado a presentar certificados de un laboratorio independiente acreditando la calidad de los productos bituminosos a emplearse en la imprimación, sin perjuicio del control antes mencionado.

5.2
Control de Temperatura

La temperatura de aplicación será establecida por la SUPERVISION para el tipo de material bituminoso en uso.

5.3
Control de Cantidad
Se realizará mediante el pesaje del carro distribuidor antes y después de la aplicación del material bituminoso.  No siendo posible la realización del control por este método, se admitirá los dos procedimientos siguientes:

a.
Se colocará en la faja de riego una bandeja de peso y área conocidos.  Por una simple pesada luego del riego del distribuidor, se tendrá la cantidad de material bituminoso usado por metro cuadrado.

b.
Utilización de una regla de madera, pintada, graduada que pueda dar, por la diferencia de altura de material bituminoso en el tanque del carro distribuidor antes y después de la operación, la cantidad de material consumido.

5.4
Control de uniformidad de aplicación

La uniformidad dependerá del equipo empleado en la distribución.  Antes de iniciar el trabajo, deberá realizarse una descarga de 15 a 30 segundos, para que se pueda controlar la uniformidad de distribución.  Esta descarga, podrá efectuarse fuera de la plataforma o en la misma, si el carro distribuidor estuviera dotado de una caja debajo de la barra de riego,  para recoger el ligante bituminoso.

6.
MEDICION

La ejecución de la imprimación será medida en metros cuadrados de acuerdo a la sección transversal del proyecto.

El suministro de material bituminoso aplicado en la imprimación será medido en litros utilizando los sistemas de control descritos en 4.5.3.

No serán medidos para efecto de pago la ejecución ni el asfalto de riego de liga cuanto éste sea ejecutado por haberse excedido los siete días de edad de la imprimación, ni en los casos de correcciones ordenadas por la SUPERVISION en la capa imprimada.

7.
PAGO

Los trabajos de imprimación, medidos en conformidad al inciso precedente serán pagados al precio unitario contractual correspondiente a los ítems de pago definidos y presentados en los formularios de propuesta.

Dicho precio incluye el suministro de materiales, calentamiento, acarreo, riego, colocación de material de secado si fuera necesario y el mantenimiento hasta que la capa de recubrimiento sea aplicada incluyendo toda la mano de obra, materiales, equipo, herramientas, e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esta especificación.

ITEM DE PAGO Y DESIGNACION

UNIDAD DE MEDIDA

Imprimación asfáltica (con asfalto)

metro cuadrado (m2)

RIEGO DE LIGA REFORZADO




CODIGO :02 500 90

UNIDAD : m2







ITEM N° 5

1.
DESCRIPCION

Este trabajo consistirá en el suministro y la aplicación del material bituminoso sobre la superficie de calzada previamente preparada, con el objeto de obtener una adherencia con una carpeta asfáltica a colocar sobre la anterior o sobre el adoquinado de piedra, de acuerdo con las presentes especificaciones y abarcando el ancho total de la capa que deberá ser colocada encima.

2.
MATERIALES BITUMINOSOS

Los materiales bituminosos, serán del tipo y clase indicados en el pliego de licitación o cláusulas especiales y deberán estar de acuerdo con las exigencias fijadas en las especificaciones que se detallan a continuación.  Cuando en la licitación figure más de un tipo de material, la SUPERVISION dispondrá cual de ellos deberá emplearse.

Asfalto disuelto de curado rápido AASHO 81

Asfalto disuleto de curado medio AASHO 82

Los tipos a emplear con temperaturas de aplicación indicadas en grados centígrados, serán las siguientes:

Asfalto disuelto de curado rápido RC-70

(40 Cº A 80 Cº)

Asfalto disuelto de curado medio MC-70
(40 Cº A 80 Cº)

3.
CONSTRUCCION.-

El equipo empleado por el CONTRATISTA, comprenderá una barredora y/o una sopladora mecánica, un distribuidor y el equipo de calentamiento del mismo.  El distribuidor deberá tener neumáticos en un ancho y número tales que la carga producida sobre la superficie del camión no exceda de 107 kilos por centímetro de ancho de neumático y estar diseñado, equipado, mantenido y accionado del tal manera que el material bituminoso, pueda aplicarse en forma uniforme sobre anchos variables a regímenes fácilmente determinables y controlables entre 0,75 y 0,9 litros por m2, con una presión uniforme y una tolerancia de variación que no exceda de más ó menos 5% por m2. para cualquier régimen especificado de aplicación.

El equipo distribuidor deberá incluir un termómetro de presión, dispositivos de medición exacta del volumen del tanque de registro y un termómetro para medir la temperatura del contenido del tanque.

Los distribuidores están equipados con una unidad separada con motor para bomba y barra de riego de circulación total, que será ajustada verticalmente y lateralmente.

Las barras de riego del distribuidor deberán controlarse por medio de un operador , montado en tal posición sobre la parte posterior del mismo, que pueda mantener un control visual completo sobre todos los picos de la barra de riego.

Si, a juicio de la SUPERVISION, el uso del distribuidor indicado no es practicable en las condiciones reiterantes en la obra, se deberá emplear otro equipo distribuidor aprobado por el mismo.

4.
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

Cuando sea necesario a juicio de la SUPERVISION, el ancho total de la superficie a tratar deberá limpiarse mediante la barredora o la sopladora mecánica, para eliminar toda suciedad suelta y otros materiales inconvenientes.  La superficie a regar deberá estar seca y limpia.

5.
APLICACION DEL MATERIAL BITUMINOSO

Inmediatamente después de haberse limpiado la superficie, se le aplicará el riego de material bituminoso a un régimen fijado por la SUPERVISION, pero el cual no deberá exceder de 0,45 litros por metro cuadrado de material no diluido, aplicándose en la cantidad necesaria para lograr el citado régimen, basada sobre la cantidad original sin diluir.

El material bituminoso se aplicará a una temperatura dentro del régimen fijado en el inc. 6.2 para el material utilizado.  El mismo deberá aplicarse únicamente cuando la superficie a tratar se encuentre seca.

Las superficies de cordones, obras de arte y/o ornamentales, árboles, etc., adyacentes a la zona donde debe efectuarse el riego, serán protegidos de manera que se eviten salpicaduras y daños a las mismas.

Ningún material bituminoso deberá descargarse dentro de zanjas de préstamo.

La superficie regada se dejará secar hasta que adquiera una condición conveniente para formar la liga necesaria con la capa superior que se le ha de colocar.  Tales capas de liga aplicarán únicamente con la antelación necesaria antes de colocarse la capa superior como para adquirir las condiciones adecuadas de adhesividad.

Una vez que se haya colocado esta capa ligante, el CONTRATISTA deberá protegerla contra daños hasta que se coloque la capa superior.

6.
MEDICION


La cantidad de material bituminoso será medida en metros cuadrados de acuerdo a la sección típica transversal del proyecto.

7.
PAGO


La cantidad determinada tal como se indica precedentemente, deberá pagarse a los precios de contrato por unidad de medición por los ítems de pago anotados a continuación y que aparecen en el formulario de licitación, precio y pago que deberá constituir la compensación total por el regado necesario, por el aprovisionamiento, calientamiento, acarreo, colocación de materiales, incluyendo toda mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para terminar el trabajo prescrito.


ITEM DE PAGO



UNIDAD


Riego de liga reforzado


Metro cuadrado (m2)

CARPETA ASFALTICA






CODIGO : 02 500 95

UNIDAD :  m2







ITEM N° 6

1.
DESCRIPCION

El concreto bituminoso, es un revestimiento flexible, resultante de la mezcla en caliente, en una planta apropiada, de agregado mineral graduado, material de relleno (FILLER) y material bituminoso, extendido y compactado en caliente.

La mezcla será extendida sobre una base imprimada o un pavimento existente con riego de liga, de modo que presente una vez compactada, el espesor de 5 cm. según establece el proyecto.

2.
MATERIALES

Los materiales deberán satisfacer las especificaciones a continuación detalladas:

2.1
Materiales Bituminosos

Cemento asfáltico



AASHTO M-20

El tipo de material será el siguiente:

Cemento asfáltico, de penetración 

85-100

2.2
Agregados
a.
Agregado grueso

El agregado grueso podrá ser piedra triturada, cantos rodados o grava triturada.  El agregado grueso deberá estar constituido de fragmentos sanos, duros, durables, libres de terrones de arcilla y sustancias nocivas, y deberá tener un porcentaje de desgaste en la prueba de Los Angeles no mayor de 40% a 500 revoluciones al ser ensayado por el método AASHTO T-96.

Los agregados gruesos, al ser sometidos a cinco ensayos alternativos de resistencia, mediante sulfato de sodio, empleando el método AASHTO T-104, no podrán tener una pérdida de peso mayor de 12%.

Cuando se utilice grava o cantos rodados triturados no menos de un 50% en peso de las partículas retenidas por el tamiz Nº 4, deberá tener por lo menos una cara fracturada.

b.
Agregados finos

La porción de agregados que pase el tamiz Nº 10 se designará como agregados finos y se compondrá de arena natural o cerniduras de piedra, o de una combinación de las mismas.  Solamente se podrá utilizar cerniduras de piedra clacárea cuando se emplee una cantidad igual de arena natural.

Los agregados finos se compondrán de granos limpios, compactos; de superficie rugosa y angulares, carentes de terrones de arcilla u otras sustancias inconvenientes.  Las cerniduras de piedra deberán producirse de material pétreo que llene las exigencias para agregados gruesos establecidos en a..  Estos materiales no deberán acusar un  hinchamiento mayor del 1.5% determinado por el método AASHTO T-101.

c.
Material de relleno (Filler)

Deberá estar constituido por materiales minerales finamente divididos, inertes en relación a los demás componentes de la mezcla, no plásticas, tales como polvo calcáreo, roca dolomítica, cal apagada, cemento Portland, etc. y que llenen las siguientes exigencias granulométricas:

TABLA  1

REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA EL

MATERIAL DE RELLENO (FILLER)

	Tipo de Tamiz
	% en peso que pasa por los

tamices (AASHTO T-27)

	Nº 30
	100

	Nº 80
	95 - 100

	Nº 100
	65 - 100


En el momento de su aplicación deberán estar secos y exentos de grumos.

2.3
Aditivos de adherencia

Cuando no exista suficiente adherencia entre el material bituminoso y los agregados, deberá emplearse un aditivo de adherencia, aprobado por la SUPERVISION, que deberá ser incorporado a los materiales bituminosos en planta.

3.
COMPOSICION DE LA MEZCLA

Inicialmente el CONTRATISTA deberá estudiar, por el método Marshall, un dosaje para la mezcla bituminosa e indicar la cantidad de asfalto y las temperaturas de la mezcla al salir de la planta.

La SUPERVISION realizará ensayos de laboratorio, mezclando los materiales de acuerdo con los porcentajes y el método de dosificación propuestos, con el objeto de verificar el cumplimiento de las especificaciones.

Cumplidas las especificaciones y verificadas las características, la dosificación será aprobada por la SUPERVISION para su producción en planta y aplicación en la obra.

La  composición  del concreto bituminoso debe satisfacer los requisitos de la tabla 2.

TABLA 2

TAMIZ

PORCENTAJE QUE PASE EN PESO

	-
	A
	B
	C

	2”
	100
	
	

	1 ½”
	95 - 100
	100
	

	1”
	75 - 100
	95 - 100
	

	¾”
	60 - 90
	80 - 100
	100

	½”
	
	
	85 - 100

	3/8”
	35 - 65
	45 - 80
	75 - 100

	N° 4
	25 - 50
	28 - 60
	50 - 85

	N° 10
	20 - 40
	20 - 45
	30 - 75

	N° 40
	10 - 30
	10 - 32
	15 - 40

	N°80
	5 - 20
	8 - 20
	8 - 30

	N° 200
	1 - 8
	3 - 8
	5 - 10

	Bitumen soluble
	4.0 - 7.0
	4.5 - 7.5
	4.5 - 9.0


La columna a utilizarse será aquella cuyo diámetro máximo sea igual o inferior a 2/3 del espesor de la capa de revestimiento.

Los porcentajes de bitumen se refieren a la mezcla de agregados, considerada como 100%.  Para todos los tipos la fracción retenida entre dos tamices consecutivos deberá ser inferior a 4% del total.

La curva granulométrica indicada en el proyecto, debe presentar las siguientes tolerancias máximas:

TAMIZ


% QUE PASA EN PESO

3/8” - 1 ½”


+- 7

N° 40 - N° 4


+- 5

N° 80



+- 3

N° 200



+- 2

Las condiciones de vacíos, estabilidad y fluencia de mezcla bituminosa, estarán dentro de los valores siguientes:

Porcentaje de vacíos



  3 - 5

Relación bitumen/vacíos 


75 - 80

Estabilidad mínima 1.500 lb 

           (75 golpes)

1.000 lb 



           (50 golpes)

Fluencia, 



           1/100"8 - 18

Resistencia remanente mínima


 85%

4.
EQUIPO

Todo el equipo, antes de iniciarse la ejecución de obra deberá ser examinado por la SUPERVISION, debiendo estar de acuerdo con esta especificación para dar orden de iniciación de los servicios.

4.1
Depósitos para material bituminoso

Los depósitos para el ligante bituminoso deberán ser capaces de calentar el material a las temperaturas fijadas en el proyecto o establecidas por la SUPERVISION.

El calentamiento deberá realizarse mediante serpentines a vapor, electricidad y otros medios de modo que no exista contacto de las llamas con el interior del depósito.  Deberá instalarse un sistema de circulación para el ligante bituminoso, de modo que se garantice una circulación libre y continua desde el depósito al mezclador durante todo el período de operación.  Todas las cañerías y accesorios deberán estar dotados de material aislante a fin de evitar pérdidas de calor.  La capacidad de los depósitos deberá ser suficiente para un mínimo de tres días de servicio.

4.2
Depósito para agregados

Las tolvas deberían tener una capacidad total de un mínimo de tres veces la capacidad del mezclado y serán divididas en compartimientos, dispuestos de tal manera que separen y depositen adecuadamente las fracciones apropiadas de agregado.

Cada compartimiento deberá poseer dispositivos adecuados de descarga.  

Habrá una tolva adecuada para el relleno (filler) complementada con dispositivos para su dosificación.

4.3
Planta para mezcla bituminosa

La planta deberá estar equipada con una unidad clasificadora, después del secador; disponer de un mezclador tipo Pug mill, con doble eje conjugado, provisto de paletas reversibles y removibles, u otro tipo capaz de producir una mezcla uniforme.

Además, el mezclador deberá estar provisto de un dispositivo de descarga de fondo ajustable y un dispositivo para controlar el ciclo completo de la mezcla.

Un termómetro con protección metálica con una escala de 90º C a 210º C deberá fijarse en la línea de alimentación del asfalto, en un lugar adecuado, próximo a la descarga del mezclador.  La planta deberá estar equipada además con un termómetro de mercurio con escala en "dial", pirómetro eléctrico, y otros aparatos termométricos aprobados colocados en el conducto de descarga del secador,  para registrar la temperatura de los agregados.

4.4
Acabadora

El equipo para el extendido y acabado deberá estar constituido de pavimentadoras automotrices, capaces de extender y conformar la mezcla en los alineamientos, cotas y bombeo requeridos.

Las acabadoras deberán estar equipadas con tornillo sin fin, para colocar la mezcla exactamente en las fajas y poseer dispositivos rápidos y eficientes de dirección, así como marchas atrás y adelante.

Las acabadoras deberán estar equipadas con alisadores y dispositivos para el calentamiento de los mismos a la temperatura requerida para la colocación de la mezcla sin irregularidades.

4.5
Equipo de compactación

El equipo de compactación estará constituido por rodillos neumáticos y rodillos metálicos lisos, tipo tándem, u otro equipo aprobado por la SUPERVISION.  Los rodillos lisos tipo téndem deberán tener un peso de 8 a 10 Ton.  Los rodillos neumáticos autopropulsados, deberán ser dotados de válvulas que permitan una calibración de 35 a 120 libras por pulgada cuadrada.

El equipo en operación deberá ser suficiente para compactar la mezcla a la densidad requerida, mientras ésta se encuentre en condiciones de trabajabilidad.

5.
EJECUCION

En el caso de haber transcurrido más de siete días entre la ejecución de la imprimación y la del revestimiento, o en el caso de haber existido tránsito sobre la superficie imprimada o haberse cubierto la imprimación con material de secado, se deberá realizar un riego de liga.  En cualquier caso deberá procederse a un barrido de la superficie imprimada antes de la ejecución del revestimiento.

En el caso de lluvias aún después de la imprimación de la base, solamente podrá ejecutarse el revestimiento bituminoso cuando se constate que la humedad de la capa inferior de la base no sea mayor que la humedad óptima + 2%.

Para la ejecución del revestimiento, la superficie de la base imprimada deberá estar en perfecto estado, debiendo ser reparadas todas las fallas eventualmente existentes, con la anticipación suficiente para el curado del ligante empleado.

La temperatura de aplicación del cemento asfáltico deberá determinarse para cada tipo de ligante, en función de la relación temperatura - viscosidad.  La temperatura conveniente será aquella en la que el asfalto presente una viscosidad situada entre los límites de 75 a 100 segundos, SAYBOLT-FUROL, indicándose preferentemente una viscosidad entre 85 y 95 segundos, SAYBOLT-FUROL.  Asimismo, no deben realizarse mezclas a temperaturas inferiores a 107º C, ni superiores a 177º C.

Los agregados deberán calentarse a temperaturas de 10º C a 15º C por encima de la temperatura del ligante bituminoso.

La temperatura de aplicación del alquitrán será aquella en la cual la viscosidad ENGLER se sitúe en el límite de 25 + - 3.  La mezcla en este caso no deberán la planta con una temperatura superior a 106º C.

5.1
Producción del concreto bituminoso

La producción del concreto bituminoso se efectuará en plantas apropiadas, de acuerdo a lo especificado anteriormente.

5.2
Transporte del concreto bituminoso

El concreto bituminoso deberá ser transportado de la planta al lugar de la obra en los vehículos vasculares antes especificados.

Cuando sea necesario, para que la mezcla sea colocada en la trocha a la temperatura especificada, cada cargamento deberá ser cubierto con lona u otro material aceptable, con tamaño suficiente para proteger la mezcla.

5.3
Distribución y compactación de la mezcla
Las mezclas de concreto bituminoso deberán distribuirse solamente cuando la temperatura ambiente se encuentre por encima de 10º C y en tiempo no lluvioso.  A temperatura inferior será precisa una autorización por escrito de la SUPERVISION.

La distribución del concreto bituminoso se realizará mediante máquinas acabadoras según lo especificado.

En caso de presentarse irregularidades en la superficie de la capa, éstas deberá corregirse mediante la adición manual del concreto bituminoso, distribuyéndolo mediante rastrillos y rodillos metálicos.

Inmediatamente después de la distribución del concreto bituminoso, se iniciará la compactación.

Como norma general, la temperatura de compactación será la más elevada que puede soportar la mezcla, la que será fijada experimentalmente para cada caso.

La temperatura no recomendable para la compactación de la mezcla es aquella en la cual el ligante presenta una viscosidad SAYBOLT-FUROL de 140 + - 15 segundos para el cemento asfáltico, o una viscosidad específica, ENGLER de 40 + - 5 para el alquitrán.

Con los rodillos neumáticos, de presión variable, se iniciará el rodillado con baja presión, la que se aumentará a medida que la mezcla está siendo compactada y consiguientemente soportando presiones más elevadas.

La compactación se iniciará en los bordes, longitudinalmente, continuando en dirección al eje de la trocha.  En las curvas, de acuerdo con el peralte, la compactación deberá comenzar siempre del punto más bajo hacia el más alto.  Cada pasada de rodillo deberá ser cubierta con la siguiente en por lo menos la mitad del ancho del rodillo.  En cualquier caso,  la operación de rodillado continuará hasta que se haya obtenido la compactación especificada.

Durante el rodillado no se permitirán cambios de dirección ni inversiones bruscas de marcha, así como tampoco el estacionamiento del equipo sobre el revestimiento recién compactado.

5.4
Apertura al tránsito

Los revestimientos recién acabados deberán ser mantenidos sin tránsito hasta su completo enfriamiento.

6.
CONTROL DE LA SUPERVISION

Todos los materiales deberán examinarse en laboratorio, obedeciendo la metodología y las especificaciones en vigencia.

6.1
Control de calidad del material bituminoso

El control de calidad de material bituminoso constará de un ensayo para cada 50 toneladas o para cada partida que llega a la obra en los siguientes casos:

a.
Para cemento asfáltico:

Contenido de agua  

AASHTO T-55

Penetración


AASHTO T-49

Viscosidad

Saybolt-Furol


AASHTO T-72

Ductibilidad


AASHTO T-51

Punto de inflamación

AASHTO T-48

Ensayo al horno de

película delgada

AASHTO T-179

b.
Para alquitrán:

Contenido de agua

AASHTO T-55

Viscosidad Engler

AASHTO T-54

Ensayo de flotación

AASHTO T-50

Destilación


AASHTO T-52

A requerimiento de la SUPERVISION, y CONTRATISTA estará obligado a presentar certificados de un laboratorio independiente acreditando la calidad de los productos bituminosos a emplearse en la obra, sin perjuicio del control antes mencionado.

6.2
Control de calidad de los agregados

El control de calidad de los agregados consistirá en lo siguiente:

·
2 ensayos de granulometría de cada tolva caliente por día.

·
1 ensayo de desgaste Los Angeles, por mes, o cuando hubiera variación de la naturaleza del material.

·
1 ensayo de índice de forma, para cada 900 m3.

·
1 ensayo de equivalente de arena del agregado fino por día.

·
1 ensayo de granulometría del material de relleno (filler) por día.

6.3
Control del aditivo de adherencia
El control del aditivo de adherencia constará de:

·
1 ensayo de adherencia para cada envío a la obra del aditivo.

·
1 ensayo de adherencia toda vez que el aditivo fuera incorporado al ligante bituminoso.

6.4
Control de cantidad ligante en la mezcla

Antes de transportarse la mezcla a la obra se efectuará una extracción de bitumen, de muestras recolectadas en la planta.

Asimismo se efectuarán dos extracciones de bitumen, de muestras recolectadas en la plataforma, después del paso de la acabadora, para cada día de 8 horas de trabajo.

El porcentaje del ligante podrá variar como máximo + - 0.3% del fijado en el proyecto.

6.5
Control de graduación de la mezcla de agregados

Se procederá al ensayo de granulometría de la mezcla de los agregados resultantes de las extracciones citadas en el artículo anterior.  La curva granulométrica deberá mantenerse continua, encuadrándose dentro de las tolerancias especificadas en el artículo 6.3.

6.6
Control de Temperatura
Se efectuarán como mínimo 4 medidas de temperatura por día en cada uno de los ítems abajo indicados:

a.
Del agregado en la tolva caliente de la planta

b.
Del ligante en la planta

c.
De la mezcla bituminosa, en la salida del mezclador de la planta

d.
De la mezcla en el momento de su extendido y al iniciarse el rodillado en la plataforma

En el momento de la llegada, antes de la descarga, se realizará por lo menos una lectura de temperatura.

6.7
Control de las características Marshall de la mezcla

Se realizarán 2 ensayos MARSHALL con 3 cuerpos de prueba cada uno, por día de producción de mezcla.  Los valores de estabilidad y de fluencia deberán satisfacer lo especificado en el artículo 6.3.  Las muestras deberán retirarse después del paso de la acabadora y antes de la compactación.

6.8
Control de compactación

El control de compactación de la mezcla bituminosa deberá realizarse preferentemente midiéndose el peso específico de muestras extraídas de la mezcla compactada en la plataforma, mediante brocas rotativas.

En la imposibilidad de utilizar este equipo, se admitirá el proceso del molde de acero.  Para ello, se colocarán sobre la plataforma antes del extendido de la mezcla moldes de acero de 10 cm. de diámetro interno y cuya altura sea 5 milímetros inferior al espesor de la capa comprimida.  Después de la compactación, se retirarán los moldes y se determinará el peso específico de las muestras de prueba en ellos moldeados.

Deberá realizarse un control cada 500 m de media plataforma.  El peso específico de la mezcla consolidada, según se determina por AASHTO T-166, no deberá ser inferior al 95% del peso específico de las muestras de laboratorio compactadas, compuestas de los mismos materiales en iguales proporciones. Las muestras de laboratorio consistirán de cilindros de la mezcla, consolidados según los procedimientos de AASHTO T-167.

El control de compactación podrá realizarse también midiéndose los pesos específicos de muestras de prueba extraídas de la plataforma y comprándolos con los pesos específicos de muestras de prueba moldeadas en el lugar.  Las mezclas para el moldeo de estas muestras de prueba deberán ser obtenidas muy próximas al lugar donde se harán los huecos y antes de su compactación.  La relación entre estos dos pesos específicos no deben ser inferior a 100%.

6.9
Control de espesor
Se medirá el espesor en el momento de la extracción de las muestras de prueba en la plataforma o por nivelación del eje y bordes antes y después de extendido y compactación de la mezcla.  Se admitirá una variación de + - 10% del espesor del proyecto, para puntos aislados y hasta 5% de reducción de espesor en 10 medidas sucesivas, de acuerdo al espesor de la carpeta.

6.10
Control de acabado de la superficie

Durante la ejecución se deberá realizar diariamente el control de acabado de la superficie de revestimiento, con el auxilio de dos reglas, una de 3.00 m y otra de 1.00 m colocadas transversalmente y paralelamente al eje del camino, respectivamente.

La variación de la superficie, entre dos puntos cualesquiera de contacto, no deberá exceder a 0.5 cm cuando se verifique con cualquiera de las reglas.

7.
MEDICION

La superficie de concreto asfáltico caliente será medida en metros cuadrados de mezcla colocada, compactada y aceptada.  La determinación de esta cantidad se hará en base a las secciones transversales de proyecto y el peso específico de la mezcla, obtenido durante el control de compactación.

La cantidad de material bituminoso aplicado será medido en Kg. utilizando el sistema de control descrito en 6.6.4.

8.
PAGO

El concreto bituminoso mezclado en caliente, medido en conformidad al inciso anterior, será pagado al inciso anterior, será pagado al precio unitario contractual y según el artículo 10.2 de Condiciones Generales.

Dicho precio constituirá la compensación total por la limpieza y reparación de la superficie de la faja imprimada, suministro, preparación, transporte y colocación de materiales y la mezcla, rodillado y por toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todos los imprevistos necesarios para ejecutar la obra detallada en esta especificación.

No serán pagados los excesos en relación al espesor del proyecto, pero se aceptarán las fallas, dentro de las tolerancias especificadas.

ITEM DE PAGO Y DESIGNACIONUNIDAD DE MEDIDA

Carpeta de concreto asfáltico e = 5 cm ; metro cuadrado (m2)
ELEVACION Y CORONAMIENTO DE TAPAS

DE ALCANTARILLADO Y SUMIDEROS



CODIGO :02 700 75

UNIDAD : pza







ITEM N° : 7

1.
DESCRIPCION

El trabajo consiste en la elevación del cuello donde va colocada la tapa de inspección del alcantarillado pluvial y/o cloacal, hasta alcanzar la nueva cota de rasante del recapamiento; previa iniciación de los trabajos, la SUPERVISION, dará los planos de detalle y especificaciones, siguiendo normas exigidas por SAMAPA.

2.
FORMA DE PAGO
Este ítem, será cotizado por unidad y como los demás ítems, estará incluido en el mismo; materiales, equipo, herramientas, mano de obra, gastos generales, beneficios sociales, imprevistos y utilidades.

ITEM DE PAGO


UNIDAD

Elevación y coronamiento de tapas

de alcantarillado y sumideros


Pieza

BARANDAS METALICAS






CODIGO : 05 200 10

UNIDAD: M2








ITEM :  22 - 23

1.  
DESCRIPCION


Este ítem se refiere a la provisión y colocación de barandas metálicas tanto en escaleras como descansos de las mismas.

2.
MATERIALES


Se utilizarán perfiles y tubos de acero, libres de defectos, rajaduras y oxidación con las dimensiones indicadas en los planos.

La soldadura será del tipo adecuado para este trabajo.

La pintura anticorrosiva y pintura al aceite para el acabado de este trabajo será de marca y calidad aprobada por el supervisor de obra.

3.
FORMA DE EJECUCION

Las barandas serán construidas siguiendo los planos de detalle y verificando las medidas en obra.

Las soldaduras deberán ser pulidas.

El empotramiento de las barandas en el H°A° de las escaleras deberá hacerse mediante pernos de anclaje o mediante planchas embebidas en el H° para luego proceder al soldado de los tubos de soporte.  Se tendrá especial cuidado en la firmeza de los mimos.

Antes de la entrega en obra y colocación recibirán dos manos de pintura anticorrosiva.

El acabado será pintura al aceite con brillo de acuerdo al color especificado en el proyecto.

Los diámetros y espesores de los tubos deberán ser verificados para garantizar una duración y seguridad óptimas.

4.
MEDICION

Las barandas serán medidas en metros cuadrados.
VENTANAS METALICAS CHAPA DOBLADA



CODIGO : 08 500 15

UNIDAD:M2








ITEM :  12 , 21

1.  
DESCRIPCION


Este ítem se refiere a la provisión y colocación de ventanas metálicas de chapa doblada en los ambientes que radiquen los planos. 

2.
MATERIALES

Se utilizarán perfiles de chapa de acero doblada (Tipo INPROA) con espesor de acuerdo a normas para este tipo de trabajos, los perfiles estarán libres de defectos, rajaduras y oxidación con las dimensiones indicadas en los planos.

La soldadura será de tipo adecuado para este tipo trabajo.

La pintura anticorrosiva será de marca y color aprobados por el Supervisor de Obra.  

La fijación de hojas se hará mediante bisagras de 4”.


Las rejas incluidas en las ventanas especificadas serán de tubo cuadrado de acuerdo a dimensiones especificadas en planos.

3.
FORMA DE EJECUCION

Las ventanas metálicas serán construidas los planos de detalle del proyecto.

La medición de vanos será verificada en obra.

Los anclajes laterales se soldarán en el número necesario por lado y se deberá verificar su ubicación con el Supervisor de Obra.

Todas las superficies deberán ser pulidas.

Antes de ser llevados a obra recibirán dos manos de pintura anticorrosiva.

El empotramiento en los muros se efectuará con mortero de cemento y serán de acabado aprobado por el Supervisor de Obra.

4.
MEDICION


Las ventanas metálicas serán medidos en metros cuadrados.
REJAS METALICAS







CODIGO : 08 500 20

UNIDAD: M2








ITEM :  10, 13

1.  
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de rejas metálicas en los ambientes indicados en planos.

2.
MATERIALES

Se utilizarán perfiles angulares y barras de acero, las mismas que estarán libres de defectos, rajaduras y oxidación, con las dimensiones indicadas en planos.

La soldadura será del tipo adecuado para este trabajo.

La pintura anticorrosiva será de marca y color aprobados por el Supervisor de Obra y de acuerdo al proyecto.

3.
FORMA DE EJECUCION

Las rejas metálicas serán construidas siguiendo los planos de detalle.

Todas las soldaduras deberán ser pulidas.

La medición de vanos será verificada en obra.

Los anclajes laterales se soldarán en el N° necesario por lado y se verificará su ubicación con el Supervisor de Obra

Antes de ser llevadas a obra recibirán dos manos de pintura anticorrosiva y posteriormente dos manos de pintura al aceite con brillo.

El empotramiento en los muros se efectuará con mortero de cemento y serán de acabado aprobado por el Supervisor de Obra.

4.
MEDICION

La carpintería metálica será medida en metros cuadrados.

MARCOS METALICOS CHAPA DOBLADA 



CODIGO : 08 500 25

UNIDAD: ML








ITEM :  11

1.  
DESCRIPCION


Este ítem se refiere a la provisión y colocación de marcos metálicos en los ingresos de ambientes que indiquen los planos.

2.
MATERIALES

Se utilizarán perfiles de chapa de acero doblada (Tipo INPROA) con espesor de acuerdo a normas para este tipo de Trabajos, libres de defectos, rajaduras y oxidación, con las dimensiones indicadas en los planos.

La soldadura será de tipo adecuado para este trabajo.

La pintura anticorrosiva será de marca y color aprobados por el Supervisor de Obra.  La parte inferior de los marcos hasta una altura de 30 cms. deberá ser pintada con anticorrosivo en todos sus casos internos y externos con tres manos.

La fijación de puertas se hará mediante bisagras de 4”.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los marcos metálicos serán construidos siguiendo fielmente los planos de detalle del proyecto.

La medición de vanos y alturas será verificada en obra.

Los anclajes laterales se soldarán en el número necesario mínimo cuatro por lado y se deberá verificar su ubicación con el Supervisor de Obra.

Todas las soldaduras deberán ser pulidas.

Antes de ser llevados a obra recibirán dos manos de pintura anticorrosiva.

El empotramiento en los muros se efectuará con mortero de cemento y serán de acabado aprobado por el Supervisor de Obra.

4.
MEDICION


Los marcos metálicos serán medidos en metros lineales.
TUBO PARA COLGADOR ROPEROS




CODIGO : 08 800 25

UNIDAD: ML








ITEM :  16

1.  
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tubo redondo en los vanos de ropero empotrados.

2.
MATERIALES

Se utilizará tubo redondo de 35 mm de diámetro el cual estará libre de defectos, abolladuras y oxidación.

Serán pintados con pintura anticorrosiva color negro de marca reconocida.

3.
FORMA DE EJECUCION

La colocación se efectuará mediante empotramiento en los muros laterales.

La perforación se efectuará con broca y la fijación será mediante mortero de cemento y de acabado aprobado por el Supervisor de Obra.

No se aceptará pedazos soldados o piezas unidas.

El tubo a colocarse será de una sola pieza.

4.
MEDICION

Los tubos serán medidos en metros lineales.

LAVANDERIAS



   
CODIGO: 10 810 10

UNIDAD: PZA




ITEM :  52

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de lavanderías pre-fabricadas. 

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Se utilizarán lavanderías pre-fabricadas de Hormigón con un revestimiento de cemento blanco.
3.
FORMA DE EJECUCION


Las lavanderías deberán ser de dimensiones acordes al espacio destinado a estas.  Las mismas no presentarán ninguna rajadura ni desportilladuras.  Estas deberán ser aprobadas por el Supervisor previa a su colocación.

Se asentarán sobre bloques de cemento hasta lograr la altura standard.

4.
MEDICION


Las lavanderías de hormigón se medirán por pieza.

5.
FORMA DE PAGO

La ejecución de este ítem será pagado de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, estos precios serán la compensación total por todas las actividades necesarias para la realización de este trabajo. 


MESON DE COCINA







CODIGO : 10 820 05

UNIDAD: M2








ITEM :  17

1.  
 DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la ejecución de mesón de H°A° en el cual está empotrado el lavaplatos de acero inoxidable.

2.
MATERIALES

Los que corresponden a H°A°.

3.
FORMA DE EJECUCION

Se ejecutará de acuerdo al procedimiento de H°A° .

El mesón tendrá las dimensiones especificadas en planos y estará empotrado en sus 3 lados.

El espesor y enferradura deberán ser dimensionados de acuerdo a las perforaciones  y dimensiones del lavaplatos.  Este cálculo será presentado al Supervisor de Obra para su aprobación, previa a la ejecución.

El acabado superior será con cemento blanco incluyendo un zócalo de 15 cms. sobre las paredes.

Todos los cantos serán redondeados con un radio de 2 cms. para evitar desportilladuras.
4.
MEDICION

Los mesones se medirán en metros cuadrados.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDAS








CODIGO : 15 400 40

UNIDAD: GL








ITEM : 79

1.
DESCRIPCION
Cámaras de inspección de alcantarrillado sanitario

Se refiere a la construcción de cámaras de visita o inspección, en los sitios donde se indique, en los planos de detalle y, se ejecutará de acuerdo a los tipos, dimensiones y cotas, mostrados en los planos correspondientes.

Cámaras de rejas 1.50 x 1.00 m.

Se refiere a la construcción de una cámara de rejas para la retención de material grueso, de acuerdo a planos de detalle, a esta cámara se conectará la tubería principal de aguas servidas provenientes de los domicilios.

Cámara Séptica

Se refiere a la construcción de cámara al final del sistema de colectores, y tiene la función de retener los sólidos nadantes provenientes de las aguas servidas.

Esta cámara tendrá muros de piedra, la losa de fondo será de Hormigón Armado así como la losa tapa.

Filtro biológico

Comprende la construcción de una cámara circular que recibe las aguas de la cámara séptica.  

Esta cámara tendrá muros y fondo de mampostería de piedra una losa soporte de hormigón armado, con perforaciones, la misma que servirá para soportar el material filtrante.

La tapa será una losa de H°A°.

2.
FORMA DE EJECUCION

Cámaras de inspección de alcantarrillado sanitario

Sobre un contrapiso de piedra de e=0.15 m., se vaciará una losa de 0.10 de espesor, cuya dosificación será 1 :2 :3 (cemento, arena, grava), sobre la que además se construirá la media caña, conforme a indicaciones de los planos del Ingeniero.

Los muros serán de mampostería de piedra rejuntada en mortero 1 :4 (cemento, arena), y tendrá la forma indicada en los planos, sobre la que se colocarán los peldaños de hierro de ¾”, dispuestos conforme a planos, una vez colocados en us posición recibirán dos manos de pintura gris claro.  Su colocación debe coincidir con la correcta colocación de la mampostería de piedra.

La tapa deberá dar cierre hermético a prueba de presión de humo y serán de hormigón armado.

La fabricación de las tapas de hormigón, se ejecutarán con las medidas y detalles indicados en el plano respectivo, deberán ser diseñados para resistir una carga puntual no menor de (5000 Kg) en áreas de tráfico normal.

Cámaras de rejas 1.50 x 1.00 m.

Tendrá una base de hormigón simple de 0.10 m., de espesor y la media caña respectiva, dosificación 1 :2 :3 (cemento, arena, grava).

Los muros deben ser de mampostería de piedra de 0.2 cm. de espesor rejuntados con mortero de cemento y arena, dosificación 1 :4.

Se debe prever en el nivel inferior que la conexión de la tubería que de 30 cm. más alto que el nivel de solera ; que el tubo de salida quede 10 cm. más alto.

Las paredes internas deberán ser revocadas con mortero, cemento y arena 1 :3 de 1.0 cm. mínimo de espesor.

Deberá empotrarse en las paredes laterales, una reja de platinos con espaciamiento de 5 cm. y una inclinación de 45°.

La fabricación de tapas estará en concordancia a los planos de detalle y serán de H°A°, el espesor de la tapa será de 0.10 cm.

Cámara Séptica

Sobre un contrapiso de piedra se vaciará una losa de base de H°A°, de acuerdo a planos de detalle la dosificación será 1 :2 :3 (cemento, arena, grava).

Los muros serán de mampostería de piedra rejuntada con mortero de cemento y arena (1 :4), obedeciendo a las dimensiones conforme a planos, la pared interna será revocada 1 :3 (cemento y arena).

Filtro biológico

Los muros y piso de mampostería de piedra serán rejuntadas con mortero de cemento y arena con una dosificación 1 :4, la pared revocada con mortero 1 :3.

La losa de tapa y soporte tendrá una dosificación 1 :2 :3.

4.
MEDICION

La unidad de tratamiento descrita en esta especificación, constituye una unidad completa según el tipo indicado en los planos y consignado en el formulario de licitación.  Por tanto, la medición se realizará por unidad conformada por, cámara de rejas, cámara séptica, cámaras de inspección y filtro biológico de acuerdo al proyecto y aceptada por el Ingeniero.

5.
FORMA DE PAGO

Los trabajos realizados medidos en conformidad con el presente, serán pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems de pago definidos y presentados en el formulario de propuesta.

Dichos precios constituirán la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, así como toda la mano de obra, equipo herramientas y suministros necesarios para la ejecución de los trabajos previstos en la especificación.



Componente



Unidad


1
Cámara de Inspección

1 unidad


3 
Cámaras Sépticas


1 unidad


2 
Cámaras de Rejas


1 unidad


4
Filtros Biológicos


1 unidad

Forma de Pago


Global
TUBERIAS DE PVC AGUA POTABLE



CODIGO: 15 400 45

UNIDAD: PZA







ITEM :  25 Y 26

1.
DESCRIPCION

El desarrollo del ítem consiste en la instalación de tuberías de agua potable  desde la acometida hasta el sitio donde se encuentra el mingitorio, asimismo la instalación interna.

2.
MATERIALES 

Los materiales a emplearse serán tuberías de PVC esquema 40 , deben garantizar una presión de rotura de 42 Kg/cm2. Los accesorios como codos, tees uniones y otros, serán también de PVC.

La superficie de las tuberías internamente y externamente deberán ser lisas y estar razonablemente libres a simple vista de fallas. Será desechado todo material que presente grietas, ampollas o deformaciones en la sección circular, aceptándose una tolerancia en este aspecto de 2 mm.

3.
FORMA DE EJECUCION
La unión entre tuberías deberá efectuarse mediante accesorios roscados revestidos de teflón y pegamento especial o pintura. El tarrajado será de hilo recto y no cónico.

4.
MEDICION
La medición será por metro lineal y estará incluido todos los accesorios como codos, tees, llaves de paso, uniones universales, grifos y otros necesarios.

5
FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados conforme a estas especificaciones  técnicas, aceptados por la Supervisión, medido según lo prescrito en medición, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada, siendo compensación total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y otros gastos directos o indirectos que tengan incidencia en el costo.

REJILLA DE PISO






CODIGO : 10 830 05

UNIDAD: PZA







ITEM :  

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la instalación de rejillas de piso para evacuación de aguas de limpieza u otros dentro el ambiente del mingitorio.

2.
MATERIALES

La rejilla de piso será de bronce con tapa removible mediante bisagra, de dimensión 15 x 15 cm.

3.
FORMA DE EJECUCION

La rejilla de piso, se colocará en el momento en que se haya tendido las tuberías de PVC de 2” para los ramales de la instalación sanitaria interna.


Para un buen funcionamiento de la rejilla, las pendientes del piso deberán estar dirigidas hacía la misma.


La parte superior de la rejilla deberá estar al nivel del piso enlucido con mortero de cemento.

4.   
MEDICION


Este ítem se medirá por pieza terminada y colocada en sitio.

5.
FORMA DE PAGO


El pago por este ítem se realizará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.


CORDONES DE ACERA PREFABRICADOS


   
CODIGO: 02 500 25

UNIDAD: ML



   
ITEM :

1.
DESCRIPCION

Este ítem consiste en la colocación de piezas pre-fabricadas de cordones de acera de hormigón en los lugares indicados en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Hormigón a utilizarse en obra será de dosificación 1 :2 :4 (cemento :arena :grava).

El Hormigón a utilizarse en obra, deberá tener una resistencia cilíndrica mínima a la rotura de 180 Kg/, con un contenido de 280 Kg/m3 de cemento. 

Los agregados y el cemento a ser utilizado deberán cumplir con lo especificado en el ítem “Materiales de Construcción”.

El contratista deberá disponer los moldes metálicos, mesa vibradora, mezcladora, etc. ; necesarios para la buena ejecución de las piezas pre - fabricados.

3.
FORMA DE  EJECUCION
Se efectuará la excavación necesaria, en ancho y profundidad, necesarios para el empotramiento de las piezas y de acuerdo a lo estipulado en los planos de detalle.

Todos los agregados, previa a su utilización, deberán se lavados y seleccionados para obtener una mezcla uniforme, bien dosificada que dé como resultado final piezas uniformes, sin cangrejeras y de una presentación óptima.

Los moldes deberán tener medidas uniformes y la forma y dimensiones que se detallan a continuación :




La mezcla deberá tener la dosificación exacta de agua para obtener un hormigón que pueda ser vaciado en los moldes para luego ser convenientemente vibrado mediante mesas vibradoras.

Las piezas vibradas deberán ser desmoldados y colocados apoyados por su base para luego ser regados continuamente para obtener una resistencia óptima.  El tiempo mínimo de curado será de 15 días.

El transporte se realizará cuidando que las piezas no sufran desportilladuras o rajaduras.

4.
MEDICION
Los bordillos pre - fabricados de Hormigón se medirán en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO
La ejecución de este ítem será pagado de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, y los mismos serán la compensación total por todos las actividades necesarias para la realización de este trabajo.

POSTES DE CAÑERIA GALVANIZADA




CODIGO : 05 200 15

UNIDAD: ML

    
       

ITEM : 20

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción y colocación de postes y tendederos de cañería galvanizada.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


La cañería será de primera calidad y diámetro especificado en planos.  La soldadura será la adecuada para este tipo de trabajos.  Las pinturas y acabados serán de marca reconocida y preparadas en fábrica.

3.
FORMA DE EJECUCION


Los postes y tendederos serán construidos siguiendo estrictamente lo indicado en planos y detalles.  Estos deben ceñirse a medidas verificadas en obra.

La sujeción de los mismos será mediante empotramiento en muros y pisos de cemento, las longitudes de empotramiento y anclaje deberán garantizar la rigidez y soporte necesario (mínimo 30 cms.).  La soldadura deberá ejecutarse garantizando su durabilidad.

La parte embebida del tubo deberá presentar una abertura en V para el respectivo anclaje.

El pintado se efectuará mediante soplete y se darán las manos necesarias para lograr acabados perfectos.

4.
MEDICION

Se medirá en metros lineales.
5.   
FORMA DE PAGO

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unita​rios de la propuesta aceptada, en la que están com​prendidos materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

BARANDADOS DE CAÑERIA GALVANIZADA


   
CODIGO: 05 200 20

UNIDAD: M2

    
       

ITEM :

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción y colocación de barandados construidos en cañería galvanizada en los lugares y de acuerdo al diseño especificado en planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


La cañería será de primera calidad y diámetro especificado en planos.  La soldadura será la adecuada para este tipo de trabajos.  Las pinturas y acabados serán de marca reconocida y preparados en fábrica.

3.
FORMA DE EJECUCION


Los barandados serán construidos siguiendo estrictamente lo indicado en planos y detalles.  Estos deben ceñirse a medidas verificados en obra.

La sujeción de los mimos será mediante empotramiento de anclajes y soldadura.

Se corregirán todos los excesos de soldadura que se produzcan logrando una superficie uniforme y homogénea.

El pintado se efectuará mediante soplete y se darán las manos necesarias para lograr acabados perfectos.

4.
MEDICION


Se medirá en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO

El barandado ejecutado con materiales aprobados y medido según el punto anterior, será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta.  Se sobreentiende que el precio unitario comprende : materiales,  mano de obra, herramientas, beneficios sociales, gastos generales, utilidades, etc.

PARRILLAS C.G. PARA ROPA



   
CODIGO: 05 200 25

UNIDAD: PZA

    
       

ITEM :

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción y colocación de parrillas de escurrimiento de ropa que sirven al mismo tiempo de soporte a los grifos de las lavanderías.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


La cañería será de primera calidad y diámetro de ½”.  La soldadura será la adecuada para este tipo de material y de trabajos.  Las pinturas y acabados serán de marca reconocida y preparados en fábrica.

3.
FORMA DE EJECUCION


Las parrillas serán construidos de acuerdo a las dimensiones especificadas en planos.


Las terminales laterales de los tubos deberán ser tapados y sus aristas redondeadas.


Los empalmes estarán perfectamente soldados y garantizarán su rigidez y durabilidad.


La separación entre tubos de cañería longitudinal deberá ser de 10 cms.


El empotramiento en muros será de una longitud mínima de 20 cms. y la parte embebida del tubo deberá presentar una abertura en V para el respectivo anclaje.


En la parte inferior de las parrillas se colocará dos tubos a 45° para garantizar su soporte y estos al mismo tiempo servirán de elementos que den sujeción a la cañería de agua y grifo, para lo cual esta debe ir entre los dos tubos de soporte y se soldará entre ellos platino que rigidice a la cañería de agua.  Se debe dar el espacio necesario para poder operar cómodamente la llave final.


El acabado será con pintura al aceite aplicada mediante soplete y se darán las manos necesarias para lograr acabados perfectos.

4.
MEDICION


Se medirá por piezas.

5.   
FORMA DE PAGO

Este ítem será pagado de acuerdo a los precio unitario de la propuesta aceptada, en la que están com​prendidos materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

ARBOLES ORNAMENTALES



   
CODIGO: 02 900 20

UNIDAD: PZA

    
       

ITEM :

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y plantado de árboles ornamentales que se colocarán en lugares especificados en planos y/o indicados por el proyectista.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Los árboles deberán tener edad suficiente y condiciones apropiadas para asegurar un trasplante efectivo, con un cuidado normal de jardinería.


La tierra y condiciones del suelo deberán ser mejoradas previo al plantado y se colocarán soportes y guías además de la protección perimetral rígida.

3.
FORMA DE EJECUCION

Para el trasplante de los árboles, el Contratista preparará la base del terreno con una remoción y retiro de piedras y se colocará la tierra vegetal y turba necesarios para el plantado de los árboles.

El tamaño de las hoyaduras deberá ser de un diámetro mínimo de 40 cms., la profundidad mínima será de 60 cms.

Una vez preparado el hoyo, el mismo se dejará por dos días abierto y posteriormente se procederá a la colocación de tierra vegetal para trasplantar los árboles.  Una vez colocados éstos al igual que las guías se compactará con el pie todo el suelo del hoyo y luego se regará abundantemente.

En los días siguientes deberá tenerse especial cuidado en el riego.

Las especies a colocarse serán los indicados en planos.

4.
MEDICION


Este ítem se medirá por pieza e incluye la provisión de árboles, tierra vegetal, excavación y todo lo necesario para cumplir completamente con la ejecución del mismo.

5.   
FORMA DE PAGO

Será pagado por pieza de acuerdo a los precios unitarios aceptados en la propuesta.

LUMINARIAS EXTERIORES



   
CODIGO: 16 200 05

UNIDAD: PZA

    
       

ITEM :

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de pantallas ornamentales de iluminación provistos de energía eléctrica.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Todos los materiales empleados en la instalación eléctrica deben ser de primera calidad y antes de proceder a su instalación serán aprobados por el Supervisor.  En la presentación de propuestas se debe especificar e incluir una descripción detallada o catálogo del tipo de artefactos a usar.


Todos los elementos como ser TUBERIAS Y CABLEDUCTOS, CAJAS DE DERIVACION, CONDUCTORES, TERMOMAGNETICOS Y TABLERO deben responder a la especificación de Instalación Eléctrica.


Las lámparas incandescentes a ser utilizadas serán los de luz blanca - luz de Mercurio - de 100W y 220 voltios.


La farola o globo deberá contar con el soporte específico y los sellos de goma para evitar el ingreso de agua y polvo.  El diámetro estará adecuado a la bombilla de iluminación.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El contratista deberá contar con los servicios de un técnico electricista.

Se debe tener especial cuidado en la aislación de tuberías, cables y protección de los mismos.

El acabado debe garantizar el no ingreso de agua a ningún sector de la farola o tubería de conducción.

El encendido y apagado será mediante fotocélulas.

Además de observar todas las recomendaciones especificadas, el contratista debe entregar todo el trabajo en perfecto funcionamiento, garantizando su operación.

El contratista está en la obligación de revisar la instalación para poder rectificar los errores si estos existen antes de terminar la instalación.

4.
MEDICION


Este ítem se medirá por pieza e incluirá todo el tendido, provisión e instalación. 

5.   
FORMA DE PAGO

Será pagado por pieza de acuerdo a los precios unitarios aceptados en la propuesta.

EXCLUSAS DE PLANCHA



   
CODIGO: 05 200 30

UNIDAD: PZA

    
       

ITEM :

1.
DESCRIPCION

Este ítem consiste en la fabricación e instalación de pequeñas exclusas a ser utilizados como elementos de cierre en las lavanderías.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Se utilizarán perfiles y planchas, libres de defectos, rajaduras y oxidación con las dimensiones necesarias y/o indicadas en los detalles. 


La soldadura será del tipo adecuado para este trabajo.

3.
FORMA DE EJECUCION

La plancha de ¼” de espesor deberá ser cortada y sus dimensiones verificados de acuerdo a las lavanderías prefabricadas.

Los angulares que servirán de anclaje y el eje de giro de la exclusa de plancha deberán tener los espesores y diámetro necesario para garantizar su durabilidad.

Estas exclusas deberán ser empotrados y colocados en el proceso de vaciado del Hormigón.

La plancha durante el vaciado deberá ser recubierta convenientemente para garantizar que el canal que la reciba tenga el ancho, forma y medidas óptimas para el posterior funcionamiento o giro de la exclusa.

4.
MEDICION


Se medirá por pieza. 

5.   
FORMA DE PAGO

Será pagado por pieza de acuerdo a los precios unitarios aceptados en la propuesta.

TENDEDEROS DE CAÑERIA GALVANIZADA




CODIGO : 05 200 35

UNIDAD: ML

    
       

ITEM : 22

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción y colocación de postes y tendederos de cañería galvanizada.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


La cañería será de primera calidad y diámetro especificado en planos.  La soldadura será la adecuada para este tipo de trabajos.  Las pinturas y acabados serán de marca reconocida y preparadas en fábrica.

3.
FORMA DE EJECUCION


Los postes y tendederos serán construidos siguiendo estrictamente lo indicado en planos y detalles.  Estos deben ceñirse a medidas verificadas en obra.

La sujeción de los mismos será mediante empotramiento en muros y pisos de cemento, las longitudes de empotramiento y anclaje deberán garantizar la rigidez y soporte necesario (mínimo 30 cms.).  La soldadura deberá ejecutarse garantizando su durabilidad.

La parte embebida del tubo deberá presentar una abertura en V para el respectivo anclaje.

El pintado se efectuará mediante soplete y se darán las manos necesarias para lograr acabados perfectos.

4.
MEDICION

Se medirá en metros lineales.
5.   
FORMA DE PAGO

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unita​rios de la propuesta aceptada, en la que están com​prendidos materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

VIGAS RETICULARES METALICAS 




CODIGO : 05 200 40

DE CAÑERIA GALVANIZADA



   


UNIDAD: ML

    
       

ITEM : 19

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción y colocación de postes y tendederos de cañería galvanizada.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


La cañería será de primera calidad y diámetro especificado en planos.  La soldadura será la adecuada para este tipo de trabajos.  Las pinturas y acabados serán de marca reconocida y preparadas en fábrica.

3.
FORMA DE EJECUCION


Los postes y tendederos serán construidos siguiendo estrictamente lo indicado en planos y detalles.  Estos deben ceñirse a medidas verificadas en obra.

La sujeción de los mismos será mediante empotramiento en muros y pisos de cemento, las longitudes de empotramiento y anclaje deberán garantizar la rigidez y soporte necesario (mínimo 30 cms.).  La soldadura deberá ejecutarse garantizando su durabilidad.

La parte embebida del tubo deberá presentar una abertura en V para el respectivo anclaje.

El pintado se efectuará mediante soplete y se darán las manos necesarias para lograr acabados perfectos.

4.
MEDICION

Se medirá en metros lineales.
5.   
FORMA DE PAGO

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unita​rios de la propuesta aceptada, en la que están com​prendidos materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

PUERTAS DE MALLA OLIMPICA



   
CODIGO: 08 100 15

UNIDAD: PZA



  
ITEM : 5

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de las puertas de malla olímpica de acuerdo a las dimensiones y formas especificados en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Serán suministrados por el Contratista. Se emplearán materiales de primera clase.


El bastidor principal (marco rectangular) será de tubería galvanizada de 2”.


Para los rigidizadores se utilizará tubería galvanizada de Fe  d=1 ½”.


El sistema de seguro será un ojal  metálico soldado al bastidor y otro soldado al marco, de forma que se pueda asegurar con un candado de 3”.

3.
FORMA DE EJECUCION


La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el Supervisor de Obra.


Las soldaduras deberán ser amoladas y no presentará rebebes.


Antes de su colocación, las puertas deberán estar totalmente terminadas, incluyendo las bisagras y ojal de candado.


Las puertas metálicas serán fijadas mediante tres bisagras de pivote,  sujetas a los postes laterales y perfectamente niveladas, debiendo ser aprobadas por el Supervisor.

4.
MEDICION


La carpintería metálica será medida por pieza ejecutada y colocada en su sitio definitivo.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este trabajo será efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por materiales, mano de obra, herramientas, etc.

CUBIERTA DE PLACA ONDULADA

ASFALTADA PREPIGMENTADA



   
CODIGO: 07 300 05

UNIDAD: M2

    
       

ITEM: 4 - 5 - 6

1.
DESCRIPCION

Ese ítem se refiere a todas las partes techadas con placa asfaltada prepigmentada ondulada, incluyendo el envigado de apoyo de madera de acuerdo a planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Como cubierta se utilizará placa ondulada asfaltada prepigmentada del tipo Onduline. 

3.
FORMA DE EJECUCION

Los apoyos de las vigas se ejecutarán directamente sobre el muro de adobe , firmemente anclados por medio de alambre de amarre. 

Los apoyos serán cerchas de madera existentes en la obra, se colocarán listones de 2” x 2” separados cada 0.90 m. sobre las cerchas existentes ; sobre estos listones se instalará la placa ondulada.

La unión de placa ondulada y madera se efectuará con tirafondos especiales tipo 4 ½”.

El traslape entre placas será de 0.15 cm. las cumbreras serán también del tipo onduline con medidas de 0.90 a 0.40.

4.
MEDICION
La cubierta se medirá en metros cuadrados de techo tomando en cuenta el área neta cubierta. Es decir su proyección en planta.

5.
FORMA DE PAGO
La cubierta construida con materiales aprobados, en un todo, de acuerdo con estas especificaciones y medida según lo previsto en el punto anterior, será pagada al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo. 

CONSTRUCCION CERCHA DE MADERA




CODIGO : 07 480 15

UNIDAD: PZA








ITEM : 3

1.   
DESCRIPCION
El trabajo consiste en construir una cercha de madera igual a las existentes en el techo de la Iglesia.  Su ubicación se muestra en el plano correspondiente.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera utilizada para la construcción de la cercha deberá ser seca, recta y no presentar rajaduras, sus dimensiones están indicadas en los detalles del plano y los cómputos métricos.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Para la fijación de piezas entre sí tanto entre los pares y el tirante como entre los pares y el pendolón se realizarán los rebajas correspondientes a fin de evitar el deslizamiento de las piezas y se fijarán con clavos de 4”.

4.   
MEDICION

La medición de este ítem es por pieza completa montada y fijada en su posición definitiva.

5.   
FORMA DE PAGO

El pago de este ítem se efectuará de acuerdo a precios unitarios de la propuesta aceptada. El precio será la compensación total por todos los materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

TENDIDO DE TUBERIA PERFORADA DE 

HORMIGON SIMPLE d = 8”



  
CODIGO: 02 700 20


UNIDAD: PZA

    
      

ITEM : 33

1.
DESCRIPCION


Este trabajo consistirá en el tendido de tuberías perforadas de hormigón simple para captación de aguas verticales, de acuerdo con las siguientes especificaciones y según las cotas, niveles y alineaciones mostrados en los planos o establecidos por el Supervisor.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Tubos perforados de Hormigón Simple.- Los tubos de concreto simple deberán ajustarse en su fabricación a la designación C 14 - 71 de la ASTM y luego perforados.


Hormigón.- El Hormigón que se emplee en la fabricación de las tuberías debe ser de la mejor calidad, ya sea en lo que respecta a la resistencia como a la impermeabilidad.  Los materiales a utilizarse para el hormigón deberán cumplir las especificaciones del ítem “Materiales de construcción”.


Perforaciones.- Las perforaciones deberán estar en dos líneas, separadas por un ángulo de 120° respecto al centro del tubo.

3.
FORMA DE EJECUCION


Una vez aprobada la excavación y compactado de la cama de asiento por el Supervisor de obra, este dará la autorización para proceder al tendido y la colocación de las tuberías.


El Contratista recibirá los tubos en fábrica, donde efectuará la revisión y comprobación del estado de los mismos para luego transportarlos al lugar de la obra.


Durante la colocación de tubos, deberá tenerse cuidado que las perforaciones se encuentren en la parte inferior.


En las juntas no deberá utilizarse material de unión alguno, tal como mortero de cemento.

4.
MEDICION


La colocación de los tubos se medirán en obra en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO

La colocación de tubos para alcantarillas, se pagará por metro lineal colocado de acuerdo al precio unitario establecido en la propuesta aceptada.

FILTRO DE PIEDRA, GRAVA Y ARENA



  
CODIGO: 02 700 90

UNIDAD: PZA

    
      

ITEM : 34

1.
DESCRIPCION


El trabajo consistirá en la colocación de material filtrante sobre la tubería perforada, de acuerdo con lo especificado en planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Piedra.- La piedra deberá ser del tipo manzana, con diámetros promedio de 10 cm., deberán estar limpias y lavadas, excentas de material arcilloso.


Grava.- La grava será natural o chancada, con diámetro ¾”, limpia sin material arcilloso.


Arena.-  La arena será la corriente, proveniente de río o chancadora.

3.
FORMA DE EJECUCION


Una vez tendidos los tubos perforados, a los lados y por encima de este hasta 20 cm., deberá colocarse a mano piedra manzana, teniendo cuidado de no dañar el tubo.


A continuación y en capas de 20 cm., deberá colocarse la grava y luego la arena. Por encima deberá rellenarse el filtro, en lo posible con arcilla.

4.
MEDICION


La colocación del filtro granular, deberá medirse en metros cúbicos.

5.
FORMA DE PAGO

La colocación de filtro granular, se pagará por metro cúbico colocado de acuerdo al precio unitario establecido en la propuesta aceptada.  Será la compensación total de mano de obra, materiales y otros costos indicados.

SEÑALES VERTICALES REFLECTIVAS



CODIGO : 02 900 25

UNIDAD : PZA







ITEM :
1.  DESCRIPCION

Este ítem consiste en la construcción, diseño y colocado de señales verticales reflectivas.

Las características básicas referidas a dimensiones, colores, tamaño de letras, tamaño de figuras, símbolos, grosor de bordes, etc. corresponden a las indicadas en el Manual de Normas del Servicio Nacional de Caminos.

2.
MATERIALES

La plancha en la cual se pegan las figuras, letras, símbolos, etc. es de acero  galvanizado de espesor igual a dos milímetros (e=2 mm) y tolerancia de +- 0.2 mm.

El material reflectivo con el cual se confeccionan el fondo, figuras, letras, símbolos y dibujos es ENGINNER GRADE.

El soporte es un tubo de acero galvanizado de diámetro igual a dos pulgadas (d=2 pulg)

La fundación es de hormigón simple con FCK= 120 Kg/cm2. Debe utilizarse acelerador de fraguado (SIKA u otro) de manera que se logre la solidez necesaria de la señal rápidamente.

La sujeción de la plancha al soporte se efectuará mediante pernos de acero.

3.  FORMA DE EJECUCION

El constructor deberá basarse estrictamente lo que indican los planos constructivos para las dimensiones de las planchas, altura de soportes, ubicación de la señal respecto al bordillo, etc.

La altura libre entre la acera y el punto más bajo de la plancha de señalización debe ser de 2.20 m. Para señales que incluyen una plancha adicional para la leyenda limitativa de horarios, esta altura puede reducirse a 2.10 m.

La plancha adicional de leyenda limitativa de horarios no debe ser parte de la plancha principal.

La distancia del bordillo al tubo de soporte debe ser siempre de 0.50 metros, como indican los planos.

El fondo es de color (según el tipo de señal) y de material reflectivo.  Todos los símbolos, márgenes, letras, figuras, etc. son de material reflectivo y sobrepuestos al material reflectivo de fondo.  Los colores y su graduación, el tamaño y su ubicación, etc., corresponden a lo especificado en el Manual de Normas del Servicio Nacional de Caminos.  Las leyendas a ser utilizadas están indicadas en los planos respectivos.

La ubicación de las señales a lo largo de la calle, corresponde a lo señalado en los planos o a lo que indique el Supervisor.

4.
MEDICION


Se medirá por señal construida e instalada.

5.
FORMA DE PAGO

Este ítem se pagará por señal construida e instalada y comprende todos los costos directos e indirectos, igualmente comprende el pago por todos los materiales, equipos y herramientas empleados para ejecutar la obra.

SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS 

REFLECTIVAS (1.00 x 1.20 ó mayores)




CODIGO : 02 900 30 

UNIDAD : PZA








ITEM :

1.        DESCRIPCION

Este ítem consiste en la construcción, diseño y colocado de señales verticales reflectivas.

Las características básicas referidas a dimensiones, colores, tamaño de letras, tamaño de figuras, símbolos, grosor de bordes, etc. corresponden a las indicadas en los planos respectivos y/o el Manual de Normas del Servicio Nacional de Caminos.

2.        MATERIALES

La plancha en la cual se pegan las figuras, letras, símbolos, etc. es de acero galvanizados de espesor igual a dos milímetros (e=2 mm) y tolerancia de +- 0.2 mm.

El material reflectivo con el cual se confeccionan figuras, letras, símbolos y dibujos es ENGINEER GRADE.

El (los) soporte(s) esta(n) de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos.

La fundación es de hormigón simple con fck= 120 Kg/cm2.  Debe utilizarse acelerador de fraguado (SIKA u otro) de manera que se logre la solidez necesaria de la señal rápidamente.

La sujeción de la plancha a los soportes se efectuará mediante pernos de acero.

3.       FORMA DE EJECUCION


El constructor deberá basarse estrictamente lo que indican los planos constructivos para las dimensiones de las planchas, altura de soportes, ubicación de la señal respecto al bordillo, etc.

El fondo de la plancha es pintado de color verde opaco y su graduación corresponde a la indicada en el Manual de Normas del Servicio Nacional de Caminos.

Todos los símbolos, márgenes, letras, figuras, etc. son de material reflectivo y sobrepuestos al fondo pintado de la plancha.  Los colores y su graduación, el tamaño y su ubicación, etc., corresponden a lo especificado en el Manual de Normas del Servicio Nacional de Caminos.  Las leyendas a ser utilizadas están indicadas en los planos respectivos.

Si la señal informativa contempla el uso de otras señales (informativas, preventivas y/o restrictivas), estas últimas serán reflectivas, incluidos sus fondos respectivos y sus bordes.

La ubicación de las señales a lo largo de la calle, corresponde a lo señalado en los planos o a lo que indique el Supervisor.

4.        MEDICION

Se medirá por señal construida e instalada.

5.  FORMA DE PAGO

Este ítem se pagará por señal construida e instalada y comprende todos los costos directos e indirectos, igualmente comprende el pago por todos los materiales, equipos y herramientas empleados para ejecutar la obra.

PINTURA PARA SEÑALIZACION 

HORIZONTAL DE TRAFICO DE 600 MICRONES



CODIGO : 02 900 35

UNIDAD :  M2








ITEM :

1.
CARACTERISTICAS GENERALES

1.1      USO

Para pintado de pasos peatonales, líneas continuas / discontinuas / segmentadas, líneas materiales con la finalidad de señalizar y/o encauzar el flujo peatonal y vehicular.

1.2     PROPIEDADES

Pintura de un solo componente en base a resinas de caucho clorado y resinas alquidicas y plastificantes como vehículos no volátiles y con hidrocarburos alifáticos y aromáticos como vehículos volátiles con respectiva pigmentación para coloración blanca o amarilla, de aspecto satinado de excelente adherencia al asfalto / concreto / cemento / adoquin y excelente resistencia  a la abrasión de los neumáticos / humedad / grasa / aceites / intemperie, de muy buena visibilidad y larga duración ; de aplicación directa mediante brochas de pintar o máquinas de marcar líneas.

2.       ENVASES

La pintura deberá estar contenida en envases metálicos cuya capacidad debe ser de 1 galón.

3.       DATOS TECNICOS

Toda oferta debe necesariamente detallar cada uno de los siguientes datos técnicos de sus productos.


Microesferas de cristal

(% en peso)


Vehículo



(% en peso)


Vehículo total


(% en peso)


Vehículo no volatil

(% en peso)


Sangrado S/ASTM D-969

(grados)


Viscosidad original

(En K .U.)


Dióxido de titanio mínimo

(En 8/LT)


Amarillo cromo mínimo a

(En 6/LT)


Diluyente y sus características


Pigmentos totales

(% en peso)


Sólidos



(% en peso)


Peso específico


(En G/LT)


Tiempo de secado al tacto
(En min/seg)


Tiempo de secado duro

(En hrs./min.)


Peso de cada envase con pintura
 (En litros)


Resistencia al agua 

(Después de 72 hrs.)


Espesor de la pintura seca
(En micro metros)


Rendimiento franja continua
(En Km/LT)


Rendimiento franja discontinua
(En Km/LT)


Adherencia de la pintura

(En Km/LT)

4.       RECOMENDACIONES

Se recomienda que en la superficie se aplique la pintura con un espesor de película no menor a 600 micrones, esto debido al intenso flujo que existe en los centros urbanos.

5.        PINTADO DE VIAS

Las vías podrán se pintadas a maquina o en forma manual.  En cualquiera de los casos el contratista deberá garantizar la calidad y durabilidad de su trabajo, para lo cual deberá efectuar las pasadas necesarias para garantizar dicho fin.

Las líneas demarcadoras de carril, deberán ser blancas y tener las siguientes características :

· Líneas demarcadoras de carril : De 0.12 metros de ancho por 4 metros de largo, estando espaciadas cada 4 metros.

Los pasos de cebra y líneas de parada deberán ser blancos y tener los siguientes detalles y características :

· Paso de cebra : De 0.50 metros de ancho por 3 metros de lardo, siendo la separación entre franjas de 0.50 metros.  Los pasos de cebra deberán dar continuidad a las aceras.

· Líneas de parada : De 0.50 metros de ancho, siendo el largo correspondiente a los carriles de salida.

Las líneas separadores de carril de sentidos contrarios deberán ser amarillas y tener los siguientes detalles y características :

· Separador de carril : Dos líneas paralelas separadas cada una por 0.10 metros ; el ancho de cada línea será de 0.10 metros, siendo el largo correspondiente al tramo de la vía.

6.       FORMA DE EJECUCION

Para la ejecución de este ítem se procederá al pintado de los pasos de cebra los días sábados por la tarde y domingos, de manera de garantizar un flujo normal.

Las franjas separadoras de carril podrán ser pintadas en días ordinarios fuera de horas pico.

El contratista se proveerá de conos de señalización y otras señales que ayuden a la normal circulación de tráfico y garanticen el adecuado secado de las señales.

Se debe aplicar una pasada de imprimante, para asegurar la adherencia de la pintura de terminación.

Luego se debe aplicar rápidamente la pintura.

Antes que la pintura de demarcación seque al tacto, se debe espolvorear con las microesferas de vidrio.

7.        MEDICION

La medición de este ítem se realizará en metros cuadrados.

8.       FORMA DE PAGO

El pago por este trabajo, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este ítem.  Además la Empresa deberá garantizar el tiempo de vida útil de la señalización horizontal por un lapso mínimo de cuatro (4) meses.

DESVIOS






   

CODIGO: 02 140 15

UNIDAD: ML


       

ITEM No 
1.
DESCRIPCION

El término desvío siempre que sea utilizado en esta especificación indica, cualquier tipo de obra temporal removible que es construida para sostener o desviar el curso de agua fuera del lugar de trabajo el cual puede ser construido de tierra, madera, mampostería, planchas metálicas, etc.

2.
METODOS CONSTRUCTIVOS


Con los materiales anteriormente descritos se formarán diques o construirán cajones de tal manera de mantener el curso de agua en la forma deseada.  El tipo y longitud de desvíos serán aprobados por el Supervisor de Obra.


Para trabajos de reparaciones en ríos subterráneos se considera dos tipos de desvíos :

a)
Desvío tipo “A”.- Que formado por una canaleta que desvíe el caudal total del río dejando el piso del canal libre y seco para los trabajos de reparaciones.  Este desvío debe ser ejecutado con las precauciones necesarias, tales que no destruya ni parcialmente por la avenidas del río, a fin de evitar que partes de la estructura pudieran causar obstrucciones aguas abajo.

b)
Desvío tipo “B”.- Puede ser ejecutado en forma precaria en el piso del canal y tiene por objeto desviar el caudal hacia un costado del piso y poder trabajar en el otro costado.

Igualmente que el anterior debe ser ejecutado en forma tal que en caso de avenidas del río, no se produzcan desprendimientos de materiales que puedan causar obstrucciones aguas abajo del canal.

3.
MEDICION

Los desvíos tipo A y tipo B serán medidos en metros lineales.

4.
FORMA DE PAGO

El pago de desvíos tipo A y tipo B será realizado en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  Estos precios incluirán la compensación total por el material empleado, y la mano de obra de herramientas e imprevistos.

ANCLAJES DE BRONCE




   

CODIGO: 05 200 45

UNIDAD: PZA


       

ITEM No 
1.
DESCRIPCION

Los anclajes son piezas de amarre de carácter arquitectónico.

2.
MATERIALES

Serán vaciados en bronce.

3.
FORMA DE EJECUCION

El pago será lo recomendado por el artesano que ejecutará las piezas.

4.
MEDICION

Los anclajes serán medidos por pieza

5.
FORMA DE PAGO


El pago de este ítem se efectuará de acuerdo a precios unitarios de la propuesta aceptada. El precio será la compensación total por todos los materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

COJINETE ELASTOMETRICO



   

CODIGO: 05 200 50

UNIDAD: CM3


       

ITEM No 
1.
DESCRIPCION

Los cojinetes son soportes de Neopreno para utilizarse como componente de apoyo estructural.

2.
MATERIALES

Serán de caucho sintético NEOPRENO especificado y certificado por el fabricando cumpliendo normas internacionales ASTM.

3.
FORMA DE EJECUCION

Será la descrita y recomendada por el fabricante.

4.
MEDICION

Será medido por cm3

5.
FORMA DE PAGO


El pago de este ítem se efectuará de acuerdo a precios unitarios de la propuesta aceptada. El precio será la compensación total por todos los materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

VIDRIO TEMPLADO





   

CODIGO: 08 300 05

UNIDAD: M2


       

ITEM No 
1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de vidrio templado en los lugares especificados en planos.

2.
MATERIALES

Será vidrio templado de primera calidad, especificado y certificado por el fabricante cumpliendo normas de calidad y seguridad.

3.
FORMA DE EJECUCION

Será la descrita y recomendada por el fabricante.  

Contemplará todos los accesorios de sujeción, así como rieles, picaportes, bisagras, jaladores en puestos, etc. para un acabado perfecto.

4.
MEDICION

Será medido por m2

5.
FORMA DE PAGO


El pago de este ítem se efectuará de acuerdo a precios unitarios de la propuesta aceptada. El precio será la compensación total por todos los materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

BARANDA DE PROTECCION



   

CODIGO: 05 200 55

UNIDAD: ML


       

ITEM No 
1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción y colocación de barandados construidos en tubo de acero en los lugares y de acuerdo al diseño especificado en planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El tubo y todos los materiales descritos tanto en planos como en las presentes especificaciones serán de primera calidad y diámetro especificado en planos.  La soldadura será la adecuada para este tipo de trabajos.  Las pinturas y acabados serán de marca reconocida y preparados en fábrica.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los barandados serán construidos siguiendo estrictamente lo indicado en planos y detalles.  Estos deben ceñirse a medidas verificadas en obra.

La sujeción de los mismos será mediante empotramiento de anclajes.

Para el acabado se corregirán todos los excesos de soldadura que se produzcan logrando superficies uniformes y homogéneos.

Previo al pintado deberá cubrirse completamente con surfacer aplicado mediante soplete al igual que el pintado y se darán las manos necesarias para lograr acabados perfectos.

4.
MEDICION

Será medido por ml.

5.
FORMA DE PAGO


El barandado ejecutado con materiales aprobados y medido según el punto anterior será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta.  Se sobreentiende que el precio unitario comprende :  materiales, mano de obra, herramientas, beneficios sociales, gastos generales, utilidades, etc.

LUMINARIAS ORNAMENTALES ESPECIALES



           CODIGO: 16 200 10

UNIDAD: PZA

    
       

ITEM :

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de pantallas ornamentales de iluminación provistos de energía eléctrica.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Serán provistos de acuerdo a lo especificado en planos, incluye todos las piezas y detalles para su perfecta instalación, anclaje y colocación.

Todos los materiales empleados en la instalación eléctrica deben ser de primera calidad y antes de proceder a su instalación serán aprobados por el Supervisor.  En la presentación de propuestas se debe especificar e incluir una descripción detallada o catálogo del tipo de artefactos a usar.


Todos los elementos como ser TUBERIAS Y CABLEDUCTOS, CAJAS DE DERIVACION, CONDUCTORES, TERMOMAGNETICOS Y TABLERO deben responder a la especificación de Instalación Eléctrica.


Las lámparas incandescentes a ser utilizadas serán los de luz blanca - luz de Mercurio - de 125W y 220 voltios y estarán provistos de fotocontrol, Difusor, Soporte y sellos de goma.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La ejecución de las mismas estará de acuerdo a planos y ciudará un perfecto acabado incluyendo las manos de pintura necesarias. 

El contratista deberá contar con los servicios de un técnico electricista.

Se debe tener especial cuidado en la aislación de tuberías, cables y protección de los mismos.

El acabado debe garantizar el no ingreso de agua a ningún sector de la farola o tubería de conducción.

El encendido y apagado será mediante fotocélulas.

Además de observar todas las recomendaciones especificadas, el contratista debe entregar todo el trabajo en perfecto funcionamiento, garantizando su operación.

El contratista está en la obligación de revisar la instalación para poder rectificar los errores si estos existen antes de terminar la instalación.

4.
MEDICION


Este ítem se medirá por pieza e incluirá todo el tendido, provisión e instalación. 

5.   
FORMA DE PAGO

Será pagado por pieza de acuerdo a los precios unitarios aceptados en la propuesta.

LANZAMIENTO DE PUENTE
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ITEM No 20
1.        ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

La estructura de hormigón armado tradicional (sin postensado) de esta pasarela se desarrolla básicamente formando un arco parabólico.

La plataforma de circulación es de 1.50 metros de ancho, formada por una losa llena de hormigón armado de 10 cm, la cual sigue el desarrollo de la curva parabólica, limitada a ambos lados por dos vigas de 17 cm de ancho y de altura variable a partir de 110 cm.
Salvo en la sección superior central, los peldaños de circulación se alejan de la losa estructural determinando otro desarrollo propio de la gradería y sus descansos.

La sección superior central del arco en un largo aproximado de 10 metros y de un peso de 13.6 toneladas es independiente y descansa sobre dos cantilevers en apoyos de neopreno.  Lo anterior tiene como finalidad principal el no interrumpir el tráfico vehicular durante la construcción de esta pasarela, con excepción del tiempo de montaje de este sector central.

Este tramo central debe ser construido en un lugar muy cercano, que permita un corto transporte para su izaje con dos grúas de capacidad adecuada.

Para dar estabilidad a los dos sectores laterales que terminan en estos cantilevers, fue necesario la colocación de cuatro columnas de hormigón armado (una bajo cada viga principal).

Por lo anterior el sistema de fundación está conformado en cada extremo por una fundación común bajo las dos columnas, y otra fundación común bajo la llegada de las dos vigas al nivel del suelo, unidas ambas por vigas de arriostre para permitir un trabajo conjunto y estabilizar el empuje horizontal del arco.

2.        PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

En esta descripción se destaca principalmente aquellos aspectos constructivos especiales de esta solución estructural, además de hacer un seguimiento general sin entrar en mayores detalles entendiendo que la empresa constructora cumplirá en todo momento con los procedimientos normales de una buena ejecución :

1.  Instalación de faena para permitir un buen control y una buena ejecución de esta obra.

2.  Trazado y replanteo normal.
3.  Excavaciones sacando a botadero el volumen de tierra que no será ocupado posteriormente en los rellenos compactados.  Es necesario recomendar que por la ubicación de esta obra, y el poco espacio disponible, el contratista deberá cuidar de mantener una obra limpia y ordenada, permitiendo así ocupar el menor espacio posible.
4.  Por lo anterior se recomienda realizar en otro lugar la preparación de los encofrados y del fierro de refuerzo, y de no almacenar grandes cantidades de áridos, sino lo necesario para los vaciados inmediatos, y mejor aún si los hormigones se traen pre mezclados.
5.  Emplantillado de hormigón pobre para definir una buena ejecución de las fundaciones.
6.  Proceder a la confección de las fundaciones, con el normal encofrado, enfierradura en acero de 420 Mpa, y vaciado de hormigón de 21 Mpa.
7.  Paralelo a la ejecución de las fundaciones se deberá proceder a la construcción del tramo superior central del arco parabólico, para permitir un mayor envejecimiento de este hormigón armado, y tener así en el momento de montaje con grúas, un material con resistencia adecuada.
La fabricación de este elemento se deberá realizar prácticamente al pié de la obra, en aquel lugar donde no interrumpa el tráfico vehicular, o bien en un lugar muy cercano como puede ser la cancha Zapata de donde se realizaría su transporte al montaje en una chata de capacidad adecuada con la colaboración de dos grúas.

8.  Ejecución en paralelo de los dos extremos inferiores de la pasarela, en los que están considerados vigas laterales, losa de interconexión, diafragmas, grada de circulación peatonal, columnas de apoyo del cantilever, etc.

9.  Luego del adecuado envejecimiento de estos hormigones de 21 días, y manteniendo un sistema de apuntalamiento adecuado para resistir la carga del elemento central que pesa aproximadamente 13.6 toneladas, se procederá al montaje de este elemento central.
10.  El montaje de este elemento central se deberá planificar en detalle, para permitir su realización en el menor tiempo posible, con todas las consideraciones necesarios de seguridad, tales como la certificación de la calidad adecuada de los estrobos de izaje, etc.

   Es importante que durante el montaje, y con la colaboración de operadores calificados de las dos grúas, este se realice con el cuidado adecuado para no introducir cargas de impacto.
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