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       ITEM  No. ADO001 - ADO003

1. 
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la colocación de adoquines sobre la calzada, incluyéndose juntas con arena.

2.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

2.1
Especificaciones para los adoquines

La piedra que debe utilizarse para la elaboración de adoquines debe ser roca ígnea intrusiva,  como granodioritas, sienitas, andesitas, etc.

Los minerales que conforman la estructura de la roca deben cumplir las condiciones de durabilidad de tal forma que la acción del meteorismo no cambie su resistencia al desgaste.

Para efectos de control de calidad de la piedra empleada en la elaboración de los adoquines, el material deberá cumplir los siguientes requisitos:

a)
Ensayos de desgaste
La piedra utilizada deberá tener como máximo el 90 % de desgaste de la piedra Comanche al ser sometida al ensayo de desgaste de Los Angeles AASHTO T 96 con muestra tipo I,  4,5% de desgaste a 100 revoluciones y 19% a 500 revoluciones para la misma piedra.

b)
Para verificar la durabilidad de los minerales constituyentes de la piedra, se realizará el ensayo según el método AASHTO T 104, para lo cual se deberá moler la piedra y someter el agregado fino a una solución de sulfato de sodio.  Después de los cinco ciclos de ensayo, la muestra no debe sufrir pérdida de peso mayor al 10%.

El Supervisor de obra podrá exigir la presentación de un análisis petrográfico realizado por un laboratorio idóneo. El informe de dicho análisis será puesta en consideración del departamento de Geotecnia y Mecánica de Suelos de la H.A.M., el cual determinará si la piedra es o no apta para el adoquinado.

2.2 
Condiciones geométricas del material

Los materiales deben satisfacer las especificaciones que a continuación se detallan:

Largo:
0,25 m. 

Ancho:
0,15 m.

Altura:
0,15 m.

Se admitirá una tolerancia en estas dimensiones de ± 1cm.

2.2
Agregado fino

Arena silicea gruesa para la cama de arena.

3.
FORMA DE EJECUCION

Sobre el terreno nivelado y debidamente compactado, se extenderá una capa de arena silícea gruesa de 0.04 metros de espesor, uniformemente y en toda la extensión de la superficie destinada al pavimento de la calzada.

Encima de la capa de arena de 0.04 m se colocarán las "maestras" longitudinales y transversales - adoquines nivelados que servirán de referencia para dar o definir el perfil longitudinal y el bombeo de la calzada conforme a la cercha correspondiente. En seguida se procederá a la colocación de los adoquines en filas transversales y perpendiculares al eje de la calle, golpeándolos hasta dejarlos a nivel entre dos "maestras" transversales consecutivas.

A fin de lograr la trabazón necesaria con los cordones de acera y conseguir que las juntas entre adoquines no sean continuas, se intercalarán medios adoquines.

Se dejará el espacio de 2 centímetros entre adoquín y adoquín, el mismo que deberá rellenarse y calafatearse con arena silícea fina, golpeando primero con punzones de fierro redondo y finalmente con láminas de fierro platino de 1/4" de espesor.

En las calles de excesiva pendiente y cuando así lo determine el Supervisor de obra se colocaran los adoquines diagonalmente, con una inclinación de 45 grados con la normal respecto al eje longitudinal, conservando los niveles definidos para el ancho de la vía.

El Contratista está obligado a confeccionar por su cuenta las cerchas de madera o metálicas que requerirá durante el trabajo.  

4.
MEDICION
El ítem correspondiente al adoquinado de calzada, será medido por metro cuadrado.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por el trabajo indicado de acuerdo a las normas establecidas anteriormente, aprobado y medido, según el punto 4,comprenderá la compensación total por la provisión y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramientas, necesarios para la ejecución de estos trabajos.

ADOQUINADO DE CALZADA CON JUNTAS

DE ARENA ASFALTO
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ITEM No. ADO OO5

1. 
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la colocación de adoquines sobre la calzada, con juntas de arena y a asfalto.

2.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

2.1
Especificaciones para los adoquines

La piedra que debe utilizarse para la elaboración de adoquines debe ser roca ígnea intrusiva,  como granodioritas, sienitas, andesitas, etc.

Los minerales que conforman la estructura de la roca deben cumplir las condiciones de durabilidad de tal forma que la acción del meteorismo no cambie su resistencia al desgaste.

Para efectos de control de calidad de la piedra empleada en la elaboración de los adoquines, el material deberá cumplir los siguientes requisitos:

a)
Ensayos de desgaste

La piedra utilizada deberá tener como máximo el 90 % de desgaste de la piedra Comanche al ser sometida al ensayo de desgaste de Los Angeles AASHTO T 96 con muestra tipo I,  4,5% de desgaste a 100 revoluciones y 19% a 500 revoluciones para la misma piedra.

b)
Para verificar la durabilidad de los minerales 
Para verificar la durabilidad de los minerales constituyentes de la piedra, se realizará el ensayo según el método AASHTO T 104, para lo cual se deberá moler la piedra y someter el agregado fino a una solución de sulfato de sodio.  Después de los cinco ciclos de ensayo, la muestra no debe sufrir pérdida de peso mayor al 10%.

El Supervisor de obra podrá exigir la presentación de un análisis petrográfico realizado por un laboratorio idóneo. El informe de dicho análisis será puesta en consideración del departamento de Geotecnia y Mecánica de Suelos de la H.A.M., el cual determinará si la piedra es o no apta para el adoquinado.

2.2
Condiciones geométricas del material

Los materiales deben satisfacer las especificaciones que a continuación se detallan:

Largo:
0,25 m.

Ancho:
0,15 m.

Altura:
0,15 m.

2.2
Agregado fino

Arena silicea gruesa para la cama de arena.

2.3. 
Material bituminoso

Se empleará para las juntas una mezcla asfáltica.

3.
FORMA DE EJECUCION

Sobre el terreno nivelado y debidamente compactado, se extenderá una capa de arena silícea gruesa de 0.04 metros de espesor, uniformemente y en toda la extensión de la superficie destinada al pavimento de la calzada.

Encima de la capa de arena de 0.04 m se colocarán las "maestras" longitudinales y transversales - adoquines nivelados que servirán de referencia para dar o definir el perfil longitudinal y el bombeo de la calzada conforme a la cercha correspondiente. En seguida se procederá a la colocación de los adoquines en filas transversales y perpendiculares al eje de la calle, golpeándolos hasta dejarlos a nivel entre dos "maestras" transversales consecutivas.

A fin de lograr la trabazón necesaria con los cordones de acera y conseguir que las juntas entre adoquines no sean continuas, se intercalarán medios adoquines.

Se dejará el espacio de 2 centímetros entre adoquín y adoquín, el mismo que deberá rellenarse y con mezcla asfáltica en proporción , preparados en caliente.

En las calles de excesiva pendiente y cuando así lo determine el Supervisor de obra se colocaran los adoquines diagonalmente, con una inclinación de 45 grados con la normal respecto al eje longitudinal, conservando los niveles definidos para el ancho de la vía.

El Contratista está obligado a confeccionar por su cuenta las cerchas de madera o metálicas que requerirá durante el trabajo.  

4.
MEDICION
El ítem correspondiente al adoquinado de calzada, será medido por metro cuadrado.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por el trabajo indicado de acuerdo a las normas establecidas anteriormente, aprobado y medido, según el punto 4,comprenderá la compensación total por la provisión y colocación de materiales, 
mano de obra, equipo y herramientas, necesarios para la ejecución de estos trabajos.

ADOQUINADO DE CALZADA CON JUNTAS

DE MORTERO DE CEMENTO
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ITEM No. ADO 004

1. 
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la colocación de adoquines sobre la calzada, con juntas de mortero de cemento - arena en proporción 1:5.

2.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

2.1
Especificaciones para los adoquines

La piedra que debe utilizarse para la elaboración de adoquines debe ser roca ígnea intrusiva,  como granodioritas, sienitas, andesitas, etc.

Los minerales que conforman la estructura de la roca deben cumplir las condiciones de durabilidad de tal forma que la acción del meteorismo no cambie su resistencia al desgaste.

Para efectos de control de calidad de la piedra empleada en la elaboración de los adoquines, el material deberá cumplir los siguientes requisitos:

a)
Ensayos de desgaste

La piedra utilizada deberá tener como máximo el 90 % de desgaste de la piedra Comanche al ser sometida al ensayo de desgaste de Los Angeles AASHTO T 96 con muestra tipo I,  4,5% de desgaste a 100 revoluciones y 19% a 500 revoluciones para la misma piedra.

b)
Para verificar la durabilidad de los minerales constituyentes de la piedra, se realizará el ensayo según el método AASHTO T 104, para lo cual se deberá moler la piedra y someter el agregado fino a una solución de sulfato de sodio.  Después de los cinco ciclos de ensayo, la muestra no debe sufrir pérdida de peso mayor al 10%.

El Supervisor de obra podrá exigir la presentación de un análisis petrográfico realizado por un laboratorio idóneo. El informe de dicho análisis será puesta en consideración del departamento de Geotecnia y Mecánica de Suelos de la H.A.M., el cual determinará si la piedra es o no apta para el adoquinado.

2.2
Condiciones geométricas del material

Los materiales deben satisfacer las especificaciones que a continuación se detallan:

Largo:
0,25 m.

Ancho:
0,15 m.

Altura:
0,15 m.

2.3
Agregado fino

Arena silicea gruesa para la cama de arena.

2.4.
Mortero de cemento

Se empleará para las juntas un mortero de cemento - arena en proporción 1:5. 
3.
FORMA DE EJECUCION

Sobre el terreno nivelado y debidamente compactado, se extenderá una capa de arena silícea gruesa de 0.04 metros de espesor, uniformemente y en toda la extensión de la superficie destinada al pavimento de la calzada.

Encima de la capa de arena de 0.04 m se colocarán las "maestras" longitudinales y transversales - adoquines nivelados que servirán de referencia para dar o definir el perfil longitudinal y el bombeo de la calzada conforme a la cercha correspondiente. En seguida se procederá a la colocación de los adoquines en filas transversales y perpendiculares al eje de la calle, golpeándolos hasta dejarlos a nivel entre dos "maestras" transversales consecutivas.

A fin de lograr la trabazón necesaria con los cordones de acera y conseguir que las juntas entre adoquines no sean continuas, se intercalarán medios adoquines.

Se dejará el espacio de 2 centímetros entre adoquín y adoquín, el mismo que deberá rellenarse  con mortero de cemento en proporción 1:5.

En las calles de excesiva pendiente y cuando así lo determine el Supervisor de obra se colocaran los adoquines diagonalmente, con una inclinación de 45 grados con la normal respecto al eje longitudinal, conservando los niveles definidos para el ancho de la vía.

El Contratista está obligado a confeccionar por su cuenta las cerchas de madera o metálicas que requerirá durante el trabajo.  

4.
MEDICION
El ítem correspondiente al adoquinado de calzada, será medido por metro cuadrado.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por el trabajo indicado de acuerdo a las normas establecidas anteriormente, aprobado y medido, según el punto 4,comprenderá la compensación total por la provisión y colocación de materiales, 
CALZADA DE HORMIGON
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ITEM  No.  CAZ 001

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción de calzadas de hormigón.

2.
MATERIALES

2.1.
Cemento Portland Normal

El cemento a emplearse en las obras tendrá las características dadas en el ítem correspondiente a materiales.

2.2.
Agregados

Los agregados a utilizarse para la elaboración del hormigón 
deberán cumplir las especificaciones dadas en el ítem 
correspondiente a materiales de construcción.

3.
FORMA DE EJECUCION
El hormigón se preparará mecánicamente con hormigoneras con una duración de dos minutos, amasando y mezclando previamente los materiales en seco y añadiendo agua después de medio minuto de rotación.

La cantidad de agua por metro cúbico de hormigón, así como la cantidad de cemento, será determinado en laboratorio, a fin de obtener la resistencia adecuada para el pavimento rígido.

No se permitirá el empleo de hormigón después de 20 minutos de su preparación.

Todo hormigón cuya preparación no respete las especificaciones será rechazado sin lugar a reclamo alguno de parte del Contratista.

VACIADO Y ACABADO
Previa revisión de la subrasante, se procederá al vaciado de las losas de hormigón, las cuales deberán tener un espesor definido en los planos por 5.000 m. de longitud y 3.50 m. de ancho

El vaciado de hormigón se hará cuidadosamente procurando que el hormigón no caiga de una altura superior a un metro y se distribuirá convenientemente, teniendo cuidado que los materiales no se disgreguen. Si hubiera tendencia a ello, se rechazará la mezcla y/o se permitirá un nuevo mezclado.

Durante el vaciado de las losas, el Contratista está obligado necesariamente a tomar dos muestras cilíndricas, las mismas que deberán ser enviadas al laboratorio de ensayo de materiales, para la verificación de la resistencia cilíndrica de rotura a los 28 días. En todo caso, las resistencias obtenidas deberán ser superiores a la mínima señalada de 210 Kg/Cm2. Caso contrario, la losa será demolida íntegramente, no reconociendo la H.A.M. ningún monto extra por este concepto.

El hormigón será vibrado y apisonando exteriormente, de manera que se obtenga un hormigón homogéneo. Esta operación se realizará hasta que el pavimento quede con una contraflecha de 0.01 m. de la definitiva. El apisonado producirá, una masa compacta y proporcionará una superficie lisa y uniforme.

El alisado deberá efectuarse con una tabla de madera delgada y flexible, y con movimiento combinado transversal y longitudinalmente, las terminaciones de las juntas, se alisarán con frotacho de madera, especiales para cada caso.

Se usarán juntas de dilatación de 1.50 cm, de cartón asfáltico prensado plastoformo; estas juntas serán verticales, deberán ser colocadas en el eje longitudinal y normal a este. Se cuidará que su colocación sea correcta y que persista una perfecta impermeabilización. En ningún caso se permitirá el uso de papeles u otros materiales similares para la ejecución de los mismos.

Después de dos horas de concluir la operación de alisado o bien cuando la superficie tenga cierta consistencia, se protegerá el pavimento con una capa de arena de 0.05m de espesor mínimo, debiendo evitarse las piedras y terrones duros. Esta capa, deberá mantenerse 21 días al final de los cuales se retirará, debiendo regarse aún el pavimento para que se conserve completamente húmedo durante seis días más.

En caso de que el tiempo sea lluvioso, se colocará una capa protectora de polietileno, para evitar el exceso de humedad.

En caso de que la temperatura sea muy baja, se deberá tomar las precauciones necesarias para el vaciado en tiempo frío. Si la temperatura fuera menor a 5 grados centígrados, se suspenderá el vaciado, hasta que esta temperatura aumente. En caso de que se produzca helada al 

tiempo de vaciarse el hormigón, este deberá ser demolido y se reemplazará íntegramente.

Si las losas tuvieran defectos de alisado o apisonado, una vez que termine su período de fraguado, y si, estos defectos comprometen toda la losa, se deberá reemplazarla totalmente. En ningún caso será permitido el reemplazo parcial en una losa.

No se permitirá juntas que no sean previamente establecidas, el contratista deberá evitar juntas en el vaciado de una losa.

Las juntas deben ser selladas lo más pronto posible después de que se haya completado el período de curación, antes de que el pavimento sea abierto al tránsito.

Antes del sellado, cada junta deberá ser limpiada completamente de todo material extraño.

El material sellador deberá ser aplicado en cada abertura de junta, el mismo que deberá ser batido durante su calentamiento.

El vaciado deberá hacerse en una forma tal que se derrame el material sobre la superficie expuesta del hormigón y cualquier exceso deberá ser quitado inmediatamente limpiando la superficie del pavimento.

4.
MEDICION
Este ítem se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO
Las calzadas de hormigón construidas de acuerdo a lo indicado, serán pagadas a los precios unitarios de la propuesta aceptada, en este precio está incluido todos los materiales, equipo necesario, transporte, colocación, herramientas, manos de obra y todos los gastos que inciden en el costo de la obra.

COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA


   

CODIGO: 02 500 35

UNIDAD: M2




ITEM No CAR 005

1.   
DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la colocación de una carpeta asfáltica de concreto bituminoso; revestimiento flexible resultante de la mezcla en caliente de agregado mineral graduado, material de relleno (FILLER) y material bituminoso.

Este proceso se efectuará en una planta apropiada para posteriormente ser extendido y compactado en caliente en obra sobre una base preparada e imprimida, de modo que presente una vez compactado el espesor estipulado en el proyec​to.

2.   
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales deben satisfacer las siguientes especificaciones:

2.1  
Materiales bituminosos
a)    Cemento asfáltico
          
AASHTO M-226

                      60-100 y 100-120

b)    Alquitrán                  

AASHTO M-52

                      Tipo RT-11 y RT-12

2.2 
AGREGADOS
a)  Agregado grueso

El agregado grueso puede ser, canto rodado o grava triturada, estar constituidos de fragmentos sanos, duros, durables, libres de terrones de arcilla y sustancias nocivas.

Los agregados deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40% a 500 revoluciones al ser sometidos al ensayo de Desgaste Los Angeles (método AASHTO T-96).

Los agregados gruesos, al ser sometidos a cinco ensayos alternativos de resistencia mediante sulfato de sodio, empleando el método AASHTO T-104, no podrán tener una pérdida de peso mayor a 12 %.

Cuando se utilice grava o canto rodado triturados, no menos de un 50 % en peso de las partículas retenidas por el tamiz No. 4, deberá tener por lo menos una cara fracturada.                 

b)  Agregados finos
La porción de agregados que pase el tamiz No. 10 se designará como agregado fino y se compondrá de arena natural, piedra cernida o de una combinación de las mismas. Solamente se podrá utilizar piedra cernida calcárea cuando se emplee una cantidad igual de arena natural.

Los agregados finos se compondrán de granos limpios,, de superficie rugosa y angulares carentes de terrones de arcilla u otras substancias incon​venientes. Las piedras cernidas deberán ser producto de material pétreo que cumplan con las exigencias para agregados gruesos establecidos en el punto a); estos materiales no deberán acusar un hinchamiento mayor del 15 % determinado por el método AASHTO T-101.     

c)  Material de relleno

Debe estar constituido por materiales minerales finamente divididos inertes en relación a los demás componentes de la mezcla, no plásticas tales como polvo calcáreo, roca dolomítica, cal apagada, cemento Portland, etc. y que llenen las siguientes exigencias granulométricas:


TABLA  1.1

REQUISITOS DE GRADUACION PARA 


EL MATERIAL DE RELLENO (FILLER)

       % en peso que pasa por los tamices (AASHTO T-27)                                                         

  Tipo de tamiz                 
 % en peso          

No.  30                             100

No.  90                            95-100

No. 200                            65-100

En el momento de su aplicación deberán estar secos y exentos de grumos.

2.3  
Aditivos de adherencia

Cuando no exista suficiente adherencia entre el material bituminoso y los agregados, deberá emplearse un aditivo de adherencia aprobado por el Supervisor que deberá ser incor​porado a los materiales bituminosos en planta.

2.4  
Composición de la mezcla

Inicialmente el contratista deberá estudiar, por el método Marshall un dosaje para la mezcla bituminosa e indicar la cantidad de asfalto y las temperaturas de la mezcla al salir de la planta.

El Supervisor realizará ensayos de laboratorio, mezclando los materiales de acuerdo a los porcen​tajes y el método de dosificación propuestos con el objeto de verificar el cumplimiento de las especificaciones.

Cumplidas las especificaciones y verificadas las características, la dosificación será aprobada para su producción en planta y aplicación en la obra.


TABLA  1.2


REQUISITOS DE GRADUACION


PARA LA MEZCLA
   
% que pasa en peso

        
        Tamiz 


A       

B 

C

        
 
2"


100

 ...

  ...

  
1 1/2"


95-100
   
100

  ...

    
 1"


75-100
  
95-100

  ...

    
3/4"


60-  90     
80-100

  100

    
1/2"  


...

   ...

85-100

    
3/8"


35-65
  
45-80

75-100

    
No.4  


25-50
  
28-60

50-85

    
No.10 


20-40
  
20-45      
30-75

    
No.40


10-30
  
10-32

15-40

    
No.80
 

5-20
   
  8-20
      
  8-30

    
No.200 

1-80
   
  3-8          
  5-10

    
Bitumen soluble

en CS2 (+) %    

4.0-7.0        
4.5-7.5       
4.5-9.0

Los porcentajes de bitumen se refieren a la mezcla de agregados considerado con 100 % para todos los tipos, la fracción retenida entre dos tamices consecutivos no deberá ser inferior a 4 % de su total.

La curva granulométrica indicada en el proyecto, deberá presentar las siguientes tolerancias máximas

Tamiz



% que pasa en peso

   
3/8"-1 1/2"


       
+- 7

  
No.40-No.4


       
+- 5

     
No. 80


            
+- 3     

     
No. 200


            +- 2

Las condiciones de vacíos, estabilidad y fluencia de la mezcla bituminosa estarán dentro de los valores siguientes:

Porcentaje de vacíos             


3-  5

Relación bitumen/vacíos                 

75-80

Estabilidad mínima        
      
1500 lb.(75 golpes)  

                          
          
           1000 lb.(50 golpes)

Fluencia 1/100"                         

8-18

Resistencia remanente/min.              
85 %

3.   
EQUIPO
Todo el equipo antes de iniciarse la ejecución de la obra, debe ser examinado por el Supervisor y estar de acuerdo con esta especificación para dar la orden de iniciación de los servicios.

3.1  
Depósito para el material bituminoso
Los depósitos para el ligante bituminoso deberán ser capaces de calentar el material a las temperaturas fijadas en el proyecto o establecidas por el Super​visor.

El calentamiento deberá realizarse mediante serpen​tines a vapor, electricidad y otros medios, de modo que no exista contacto de las llamas con el interior del depósito. Se instalará un sistema de circulación para el ligante bituminoso, de modo que se garantice una circulación libre y continua desde el depósito al mezclador durante todo el período de operación . Todas las cañerías y accesorios deben estar dotados de material aislante a fin de evitar pérdidas de calor, la capacidad de los depósitos debe ser suficiente para un mínimo de tres días de servicio.

3.2  Depósitos para agregados            
Las tolvas deben tener una capacidad total de un mínimo de tres veces la capacidad del mezclado y serán divididas en compartimientos, dispuestos de tal manera que separen y depositen adecuadamente las fracciones apropiadas del agregado.

Cada compartimiento deberá poseer dispositivos adecuados de descarga. Habrá una tolva adecuada para el material de relleno (filler) completamente con dispositivos para su dosificación.

3.3  
Planta para mezclas bituminosas
La planta deberá estar equipada con una unidad clasificadora, después del secador; disponer de un mezclador tipo "Pug mill" con doble eje  conjugado, provisto de paletas revestibles y removibles u otro tipo capaz de producir una mezcla uniforme.

Además el mezclador debe estar provisto de un dispositivo de descarga de fondo ajustable y un dispositivo para controlar el ciclo completo de la mezcla.

Un termómetro con protección metálica con una escala de 90 a 200 grados centígrados deberá fijarse en la línea de alimentación del asfalto, en un lugar adecuado próximo a la descarga del mezclador. La Planta deberá estar equipada además con un termómetro de mercurio con escala en dial, pirómetro eléctrico u otros aparatos termométricos aprobados, colocados en el conducto de descarga del secador, para registrar la temperatura de los agregados.

3.4  
Camiones para el transporte de la mezcla
Los camiones tipo basculante para el transporte del concreto bituminoso, deberán tener carrocerías metálicas robustas, limpias y lisas ligeramente lubricadas con agua y jabón, aceite crudo fino, aceite parafinado o solución de cal, de modo que se evite la adherencia de la mezcla con las chapas.

3.5  
Acabadora
El equipo par el extendido y acabado deberá estar constituido de pavimentadoras automáticas, capaces de extender y conformar la mezcla en los alineamientos, cotas y bombeo requeridos.

Las acabadoras deberán estar equipadas con tornillo sin fin para colocar la mezcla exactamente en las fajas y poseer dispositivos rápidos y eficientes de dirección, así como marchas atrás y adelante.

Las acabadoras deberán estar equipadas con aisladores y dispositivos para el calentamiento de los mismos a la temperatura requerida para la colocación de la mezcla sin irregularidades.

3.6  
Equipo de compactación

El equipo de compactación estará constituido por rodillos neumáticos, lisos (tandem) u otro equipo aprobado por el Supervisor.  Los rodillos lisos tipo tandem deben tener un peso de 8 a 10 TON.  Los rodillos neumáticos autopropulsados deben ser dotados de válvulas que permitan una calibración de 35 a 120 libras por pulgada cuadrada.

El equipo en operación debe ser suficiente para compactar la mezcla a la densidad requerida, mientras esta se encuentre en condiciones de trabajabilidad.

4.
FORMA DE EJECUCION
En el caso de haber transcurrido más de siete días entre la ejecución de la imprimación y la del reves​timiento o en el caso de haber existido tránsito sobre la superficie imprimada o haberse cubierto la imprimación con material de secado, se deberá realizar un riego de liga, en cualquier caso deberá procederse a un barrido de la superficie imprimada antes de la ejecución del revestimiento.

En el caso de lluvias aún después de la imprimación de la base, solamente podrá ejecutarse el revestimiento bituminoso cuando se constate que la humedad de la capa inferior de la base no sea mayor que la humedad óptima + 2 %.

Para la ejecución del revestimiento la superficie de la base imprimada deberá estar en perfecto estado, debiendo ser reparadas todas las fallas eventualmente existentes, con la anticipación suficiente para el curado del ligante empleado y previamente aprobado por el Supervisor de obra.

La temperatura de aplicación del cemento asfáltico debe determinarse para cada tipo de ligante, en función de la relación temperatura - viscosidad. La temperatura conveniente será aquella en la que el asfalto presente una viscosidad situada entre los límites de 75 a 150 segundos, SAYBOLT-FURO, indicán​dose preferentemente una viscosidad entre 85 y 95 segundos, SAYBOLT-FUROL.

Asimismo no deben realizarse mezclas a temperaturas inferiores a 107 grados centígrados en el caso de mezclas asfálticas y entre 66 y 107 grados C. para mezclas de alquitrán, respetando siempre las tolerancias admitidas para la temperatura fijada en la fórmula de la mezcla en obra.

Los agregados deben calentarse a temperaturas de 10 a 15 grados C. por encima de la temperatura del ligante bituminoso

La temperatura de aplicación del alquitrán será aquella en la cual la viscosidad ENGLER  se situé en el límite de 25 +- 3. La mezcla en este caso no debe dejar la planta con una temperatura superior a 106 grados.

4.1  
Producción del concreto bituminoso
La producción del concreto bituminoso se efectuará en plantas apropiadas, de acuerdo a lo especificado anteriormente.

4.2  
Transporte del concreto bituminoso
El concreto bituminoso producido, deberá ser transpor​tado de la planta al lugar de la obra en los vehículos vasculares antes especificados.

Cuando sea necesario para que la mezcla sea colocada en la trocha a la temperatura especificada, cada cargamento deberá ser cubierto con lona u otro material aceptable, con tamaño suficiente para prote​ger la mezcla.

4.3  
Distribución y compactación de la mezcla

Las mezclas de concreto bituminoso deben distribuirse solamente cuando la temperatura ambiente se encuentre por encima de 10° C. y en tiempo no lluvioso. A temperatura inferior será preciso una autorización por escrito del Supervisor.                       
La distribución del concreto bituminoso se realizará mediante máquinas acabadoras según lo especificado.    

En caso de presentarse irregularidades en la superficie de la capa, estas deberán corregirse mediante la adición manual del concreto bituminoso distribuyéndolo median​te rastrillos y rodillos metálicos.

Inmediatamente después de la distribución del concreto bituminoso, se iniciará la compactación.

Como norma general, la temperatura de la compactación será la mas elevada que pueda soportar la mezcla, la que será fijada experimentalmente para cada caso. 

La temperatura recomendable para la compactación de la mezcla es aquella en la cual el ligante presenta una viscosidad SAYBOLT-FUROL de 140 +- 15 segundos para el cemento asfáltico, o una viscosidad específica ENGLER DE 40 +- 5 para el alquitrán.

Con los rodillos neumáticos, de presión variable, se iniciará el rodillado con baja presión, la que se aumentará a medida que la mezcla está siendo compacta​da y consiguientemente soportando presiones mas elevadas.

La compactación se iniciará en los bordes, longitudi​nalmente continuando en dirección al eje de la trocha. En las curvas de acuerdo con el peralte, la compacta​ción debe comenzar siempre del punto mas bajo hacia el mas alto. Cada pasada de rodillo debe ser cubierta con la siguiente en por lo menos la mitad del ancho del rodillo, en cualquier caso, la operación del rodillado continuará hasta que se haya obtenido la compactación especificada.

Durante el rodillado no se permitirán cambios de dirección ni inversiones bruscas de marcha, así como tampoco el estacionamiento del equipo sobre el reves​timiento recién compactado.

4.4  
Apertura al tránsito

Los revestimientos recién acabados deberán ser mante​nidos sin tránsito hasta su completo enfriamiento.

5.   
Control del Supervisor

Todos los materiales deberán examinarse en laborato​rio, obedeciendo la metodología y las especificaciones en vigencia.

5.1  
Control de calidad del material bituminoso

El control de calidad del material bituminoso constará de lo siguiente:

a)  Para cemento asfáltico:

    Cont. de agua         
1 ensayo c/50Tn.AA​SHTO T-55 
    Penetración            
1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-49

    Viscosidad

    Saybolt-Furol         

1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-72

    Ductibilidad           

1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-51

    Punto de inflamación  
1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-48

    Ensayo al horno de

    película delgada      
1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-79

b)  Para alquitrán:

    Cont. de agua         
1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-55

    Viscosidad Engler     
1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-54

    Ensayo de flotación   
1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-50

         
    Destilación        

1 ensayo c/50Tn.AASHTO T-
52

A requerimiento del Supervisor, el Contratista estará obligado a presentar certificados de un laboratorio independiente acreditando la calidad de los productos bituminosos a emplearse en la obra sin perjuicio del control antes mencionado.    

5.2  
Control de calidad de los agregados

El control de calidad de los agregados consistirá en lo siguiente:

- Dos ensayos de granulometría de cada tolva caliente   por día.

- Un ensayo de desgaste Los Angeles por mes, o cuando hubiera variación de la naturaleza del material.

- Un ensayo de índice de forma para cada 900 m3.

- Un ensayo de equivalente de área del agregado fino por día.

- Un ensayo de granulometría del material de relleno (filler) por día.

5.3  
Control del aditivo de adherencia

El control del aditivo de adherencia constará de:

- Un ensayo de adherencia por cada envío del aditivo que llegue a la obra.

- Un ensayo de adherencia toda vez que el aditivo fuera incorporado al ligante bituminoso.

5.4  
Control de calidad del ligante en la mezcla

Antes de transportarse la mezcla a la obra se efec​tuará una extracción de bitumen, de muestras recolec​tadas en la planta.

Asimismo se efectuarán dos extracciones de bitumen, de muestras recolectadas en la plataforma, después del paso de la acabadora, para cada día de ocho horas de trabajo.

El porcentaje del ligante podrá variar como máximo +- 0.3 % del fijado en el proyecto.

5.5  
Control de graduación de la mezcla de agregados

Se procederá al ensayo de granulometría de la mezcla de los agregados resultante de las extracciones citadas en el artículo anterior. La curva granulométr​ica debe mantenerse continua, encuadrándose dentro de las tolerancias especificadas en el artículo "Compo​sición de la mezcla"

5.6  
Control de temperatura

Se efectuará como mínimo 4 medidas de temperatura por día en cada uno de los ítems abajo indicados.

a) Del agregado en la tolva caliente de la planta.

b) Del ligante en la planta.

c) De la mezcla bituminosa en la salida del mezclador     de la planta. 

d) De la mezcla en el momento de su extendido y al iniciarse el rodillado en la plataforma.

5.7  
Control de la características Marshall de la mezcla

Se realizarán dos ensayos MARSHALL con tres cuerpos de prueba cada una por día de producción de mezcla. Los valores de estabilidad y de fluencia deberán satisfa​cer lo especificado en el artículo "Composición de la mezcla". Las muestras deben retirarse después del paso de la acabadora y antes de la compactación.

5.8  
Control de la compactación

El control de compactación de la mezcla bituminosa deberá realizarse preferentemente midiéndose el peso específico de muestras extraídas de la mezcla compac​tada en la plataforma mediante brocas rotativas. 

En la imposibilidad de utilizar este equipo, se admitirá el proceso del molde de acero. Para ello se colocarán sobre la plataforma antes del extendido de la mezcla, moldes de acero de 10 cm. de diámetro interno y cuya altura sea 5 mm. inferior al espesor de la capa comprimida. Después de la compactación, se retiraran los moldes y se determinará el peso específico de la muestras de prueba en ellos mol​deados.

Debe realizarse un control cada 500 m. de media plataforma, el peso específico de la mezcla consoli​dada, según se determina por AASHTO T-166 no deberá ser inferior al 95 % del peso específico de las muestras de laboratorio compactadas, compuestas de los mismos materiales y en iguales proporciones.

Las muestras de laboratorio consistirán de cilindros de la mezcla consolidados según los procedimientos de AASHTO T-167.

El control de compactación podrá realizarse también midiéndose los pesos específicos de muestras de pruebas extraídas de la plataforma y comparándolos con los pesos específicos de muestras de prueba moldeadas en el lugar. Las mezclas para el moldeo de estas muestras de prueba deben ser obtenidas muy próximas al lugar donde se harán los huecos y antes de su compac​tación. La relación entre estos dos pesos específicos no debe ser inferior al 100%.

5.9  
Control de espesor

Se medirá el espesor en el momento de la extracción de las muestras de prueba en la plataforma o por nivela​ción del eje y bordes, antes y después del extendido y compactación de masa. Se admitirá una variación de +- 10 % del espesor del proyecto para puntos aislados y hasta 5 % de reducción de espesor en 10 medidas sucesivas de acuerdo al espesor de la carpeta.

5.10 
Control del acabado de la superficie

Durante la ejecución se deberá realizar diariamente el control de acabado de la superficie de revestimiento con el auxilio de dos reglas, una de 3 m. y otra de 1.00 m. colocadas transversal y paralelamente al eje del camino, respectivamente.

La variación de la superficie entre dos puntos cuales​quiera de contacto no debe exceder de 0,5 cm. cuando se verifique con cualquiera de las reglas.

6.
MEDICION

La cantidad de carpeta asfáltica de concreto bitumino​so en caliente, será medida en metros cuadrados de mezcla colocada, compactada y aceptada de acuerdo al espesor especificado en la sección transversal del proyecto. La determinación de esta cantidad se hará en base a los planos en planta y en las secciones trans​versales del proyecto.  

7.
FORMA DE PAGO

El concreto bituminoso mezclado en caliente, medido en conformidad al inciso anterior, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Estos precios constituirán la compensación total por la limpieza y reparación de la superficie de la faja imprimada, suministro, preparación, transporte y colocación de materiales y la mezcla, rodillado y por toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todos los imprevistos necesarios para ejecutar la obra detallada en esta especificación.

No serán pagados los excesos en relación al volumen de proyectos, pero se aceptaran las faltas dentro de las tolerancias especificadas. 

ACERA DE HORMIGON





   
CODIGO: 02 500 45
UNIDAD: M2

   
      ITEM No.  ACE 002 - ACE 004

1.
DESCRIPCION

Este ítem consiste en la colocación de una carpeta de hormigón en el sector destinado al área peatonal que viene protegido por un cordón de hormigón previamente vaciado.

2.
MATERIALES
El hormigón a utilizarse tendrá una resistencia cilíndrica de rotura a los 28 días de 180 kg/cm2 y una cantidad mínima de cemento de 280 kg. por metro cúbico.

Los materiales para la elaboración del hormigón deberán cumplir con las especificaciones dadas en el ítem correspondiente a materiales de construcción.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Se efectuará la excavación hasta una profundidad de 0.075 mts. del nivel de la coronación de los cordones, y se formará el plano de subrasante explanado cuyo nivel llegara a menos 7.5 cm de la rasante y apisonando con compactadora mecánica necesariamente. Se fijará una pendiente de 2 % del plano de los muros hacia el cordón.

Una vez preparado el terreno se procederá al vaciado de las losas de hormigón, las cuales deberán tener 0.075 mts. ó 0.10 mts. de espesor, por 1.0 mts. de ancho y 1.0 mts. de largo u otras dimensiones que serán oportunamente especificadas por el Supervisor de Obra.

El hormigón será vibrado y apisonado cuidadosamente, de manera que se obtenga un hormigón homogéneo. El apisonado producirá una masa compacta y proporcionará una superficie lisa y uniforme.

El alisado deberá efectuarse con una regla de 2"x3", con movimientos combinados transversal y longitudinalmente, las terminaciones de las juntas se alisarán con frotacho de madera, especiales para cada caso.

Se usarán juntas de dilatación de 1.00 centímetro utilizando cartón asfáltico; estas juntas serán 

verticales y deberán ser colocadas en forma longitudinal y normales a ese eje cada tres metros, los mismos coincidirán en lo posible con las juntas de los cordones. Se cuidará que su colocación sea correcta y que persista una perfecta impermeabilización. En ningún caso se permitirá el uso de papeles u otros materiales similares para la ejecución de los mismos.

El acabado final, será el frotachado usando una mezcla de 1:3 (cemento, arena cernida). Esta operación se deberá realizar antes que el hormigón haya fraguado.

No se aceptará la mencionada operación una vez que el hormigón haya fraguado totalmente.

Después de dos horas de concluir la operación de alisado o bien cuando la superficie tenga cierta consistencia, se protegerá la losa con una capa de arena de 0.03 mts. de espesor mínimo, debiendo evitarse las piedras y terrones duros. Esta capa, deberá mantenerse 21 días, al final de los cuales se retirará, debiendo regarse aún el pavimento para que se conserve completamente húmedo durante seis días más.

En caso de que el tiempo sea lluvioso, se colocará una capa protectora, para evitar el exceso de humedad.

En caso de que la temperatura sea muy baja, se deberá tomar las precauciones necesarias para el vaciado en tiempo frío. Si la temperatura fuese menor a 5 grados centígrados, se suspenderá el vaciado, hasta que esta temperatura aumente. En caso de que se produzca helada al tiempo de vaciarse el hormigón, este deberá ser demolido y se lo reemplazará íntegramente.

Dado el caso, en el momento del vaciado del hormigón se tendrá cuidado de dejar habilitadas las llaves de paso de agua potable en sus correspondientes cajas.

Se dejarán espacios libres para árboles de 0.60 x 0.60 mts. en las aceras correspondientes a avenidas y calles principales de acuerdo a ubicaciones que señale oportunamente el Supervisor de Obra. Estos huecos llevarán aristas achaflanadas.

4.   
MEDICION
Las cantidades por éste concepto, se estimaran en metros cuadrados, medidos en obra.

5.   
FORMA DE PAGO
Este ítem se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada entendiéndose que será la compensación total de los materiales utilizados, transporte, colocación, equipo, herramienta, mano de obra y todos los gastos que inciden en el costo de la Obra.        

CORDONES DE ACERA





   
CODIGO: 02 500 50

UNIDAD: ML

   
     ITEM  No. COR 001 - COR 007

1.
DESCRIPCION

Este ítem consiste en la colocación de cordones de acera de hormigón en los lugares indicados en los planos.

2.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS

El hormigón a utilizarse en obra será de dosificación 1:2:4.

El hormigón a utilizarse en obra, deberá tener una resistencia cilíndrica mínima a la rotura de 180 kg/cm2, con un contenido de 280 Kg/m3 de cemento.

El mortero de cemento - arena para el enlucido tendrá una dosificación de 1:3

Los agregados y el cemento a ser utilizados deberán cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

El Contratista deberá disponer de formaletas rígidas y flexibles en calidad y cantidad aprobadas por el Supervisor.

3.
FORMA DE EJECUCION

Se efectuará la excavación necesaria, en un ancho y profundidad estipulados en los planos de detalle.

La arista superior que quede descubierta deberá rebajarse con un radio de 0.01 m. La cara superior del cordón y la que quedará a la vista, deberá revestirse con mortero de cemento 1 : 3 (cemento arena cernida) de 0.01 m de espesor. Este revestimiento, deberá ser cuidadosamente afinado y acabado a la plancha.

Antes de proceder al vaciado de la mezcla, el Contratista, deberá verificar cuidadosamente la verticalidad de las formaletas y su perfecto ensamble.

Las formaletas deberán sujetarse con estacas al terreno debiendo cubrir el paramento interior con una capa de aceite.

Los  cordones de hormigón llevarán juntas de dilatación cada 3 m siendo las mismas de cartón asfáltico o plastoform.

Para la construcción de cordones en curva, el Supervisor de Obra proporcionará en cada caso, el plano de detalle respectivo para un adecuado replanteo.

En todos los lugares donde sea necesaria la construcción de sumideros (ubicados en el terreno por el Supervisor de Obra), los cordones tendrán armadura de refuerzo de 2 f 10 mm. en la parte inferior y 2 f 8 mm. en la superior, y llevarán además estribos f 6 mm. cada 0.15 m.

4.
MEDICION
La cantidad de obra realizada correspondiente a este Item será medida en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y de acuerdo a estas especificaciones será pagado por metro lineal y con precio aceptado en la propuesta, el cual incluirá mano de obra, materiales, herramientas que incidan en su costo.

El precio del acero de refuerzo en los lugares donde existan sumideros, será considerado en el ítem  "Acero estructural".

BORDILLOS DE PIEDRA VISTA



   

CODIGO: 02 500 55

UNIDAD: ML



    
ITEM  No BOR 001

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción de bordillos de piedra vista.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Para la construcción de bordillos se emplearán materiales de primera calidad y aprobados por el Supervisor de obra que cumplan con las especificaciones del ítem "Materiales de construcción".

La piedra vista será tipo bolón.

El mortero de cemento - arena para las juntas tendrá una dosificación de 1:4.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Se efectuará la excavación necesaria con un ancho y profundidad de acuerdo al plano de detalles.

Antes de proceder a la ejecución, el Supervisor de obra deberá revisar la verticalidad de los encofrados y su correcto ensamble.

Las aristas superiores que queden descubiertas deberán rebajarse con un radio de 0.01 m. 

Las caras vistas del bordillo deberán emboquillarse en las juntas.

Los bordillos de piedra vista llevarán juntas de dilatación cada 3 m., siendo las mismas de plastoform o cartón asfáltico.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá en metros lineales.

5.   
FORMA DE PAGO

Este trabajo será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total de todos los materiales, mano de obra, herramientas y todas las actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

El pago por este ítem no incluye el emboquillado de las juntas.

BORDILLOS DE LADRILLO GAMBOTE



   
CODIGO: 02 500 60


UNIDAD: ML



   
 ITEM  No BOR 002

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción de bordillos de ladrillo gambote.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Para la construcción de bordillos se emplearán ladrillos gambote de primera calidad, que al golpe emitan un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de defectos, rajaduras o desportilladuras.

El mortero de cemento para las juntas tendrá una dosificación de 1:4.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Todos los ladrillos antes de su colocación deberán mojarse.

Los ladrillos serán colocados en pandereta en hileras perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de cemento de un espesor mínimo de 1 cm.

Se cuidará muy especialmente que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilera e hilera.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá en metros lineales.

5.   
FORMA DE PAGO

Este trabajo será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total de todos los materiales, mano de obra, herramientas y todas las actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

BORDILLOS DE HORMIGON




   
CODIGO: 02 500 65

UNIDAD: ML



    
ITEM  No BOR 005

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción de bordillos de hormigón.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Para la construcción de bordillos se emplearán materiales de primera calidad y aprobados por el Supervisor de obra.

El hormigón a emplearse tendrá una dosificación 1:3:4 con 25% de piedra desplazadora y los materiales para su elaboración deberá cumplir con las especificaciones del ítem "Materiales de construcción".

El mortero de cemento para el enlucido tendrá una dosificación de 1:4.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Se efectuará la excavación necesaria con un ancho y profundidad de acuerdo al plano de detalles.

Antes de proceder al vaciado de la mezcla, el Supervisor de obra deberá revisar la verticalidad de los encofrados y su correcto ensamble.

Las aristas superiores que queden descubiertas deberán rebajarse con un radio de 0.01 m. 

Las caras vistas del bordillo deberán revestirse con un mortero de cemento - arena 1:4 de 1 cm. de espesor de acuerdo al plano de detalles.

Este revestimiento deberá ser cuidadosamente afinado y acabado con plancha.

La coronación de los paramentos de los bordillos deberá tener una cubetina a base de hormigón de las mismas características que el utilizado para la construcción de los mismos, con un enlucido de mortero de cemento - arena 1:4.

Los bordillos de hormigón llevarán juntas de dilatación  cada 3 m., siendo las mismas de plastoform o cartón asfáltico.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá en metros lineales.

5.   
FORMA DE PAGO

Este trabajo será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total de todos los materiales, mano de obra, herramientas y todas las actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

CUNETAS CON ZAMPEADO DE PIEDRA



   
CODIGO: 02 700 95

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  CUN 001

1.
DESCRIPCION

Estos trabajos se refieren al revestimiento de cunetas con piedra  en los sectores indicados en los planos y/o donde lo disponga el Supervisor de Obra.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
2.1 
Piedras de revestimiento

Las piedras deberán cumplir con lo especificado en el ítem de materiales de construcción.

3.
FORMA DE EJECUCION

El lecho será formado a una profundidad tal de obtener las cotas y pendientes indicadas en los planos para la cuneta revestida. Todo material blando o inadecuado será retirado y sustituido con material de sub base apropiado. El lecho será apisonado y acabado con una superficie firme y lisa.

Las piedras de revestimiento serán enclavadas  sobre el lecho ya preparado y aprobado por el Supervisor de Obra  quedando las superficies planas hacia arriba y su mayor longitud paralela a la línea del canal.

4.
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados medidos a lo largo de la cuneta y de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos o como lo dispuesto por la Supervisión.

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo correspondiente a este ítem será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada e incluirá los materiales, herramientas, mano de obra y otras actividades necesarias para su ejecución.

CUNETAS CON ZAMPEADO DE PIEDRA 

Y EMBOQUILLADO



   
CODIGO: 02 700 85 

UNIDAD: M2



  
ITEM  No.  CUN 002

1.
DESCRIPCION

Estos trabajos se refieren al revestimiento de cunetas con piedra y emboquillado de juntas con mortero en los sectores indicados en los planos y/o donde lo disponga el Supervisor de Obra.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
2.1 
Piedras de revestimiento

Las piedras deberán cumplir con lo especificado en el ítem de materiales de construcción.

2.2 
Mortero
El mortero a ser utilizado será de cemento y arena corriente de dosificación 1:3.

3.
FORMA DE EJECUCION

El lecho será formado a una profundidad tal de obtener las cotas y pendientes indicadas en los planos para la cuneta revestida. Todo material blando o inadecuado será retirado y sustituido con material de sub base apropiado. El lecho será apisonado y acabado con una superficie firme y lisa.

Las piedras de revestimiento serán enclavadas  sobre el lecho ya preparado y aprobado por el Supervisor de Obra  quedando las superficies planas hacia arriba y su mayor longitud paralela a la línea del canal.

Las juntas deberán ser discontinuas y exceder de 2.00 cm de ancho.

Cuando las piedras hayan sido apisonadas en su lugar y la superficie sea satisfactoria, se aplicará el mortero sobre el costado expuesto, en cantidades tales que cuando la piedra contigua sea asentada en su lugar, el mortero llene los huecos entre las piedras hasta alcanzar la superficie, pero sin sobresalir de las caras superiores de dichas piedras.

4.
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados medidos a lo largo de la cuneta y de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos o a lo dispuesto por el Supervisor de Obra.

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo correspondiente a este ítem será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada e incluirá los materiales, herramientas, mano de obra y otras actividades necesarias para su ejecución.

CUNETAS CON ZAMPEADO DE PIEDRA 

CON REVESTIMIENTO DE HORMIGON



   
CODIGO: 02 700 80

UNIDAD: M2

 
     ITEM  No.  CUN 003 - CUN 005

1.
DESCRIPCION

Estos trabajos se refieren a la ejecución de cunetas con piedra manzana y su revestimiento  con hormigón en los sectores indicados en los planos y/o donde lo disponga el Supervisor de Obra.

2.
MATERIALES
2.1 
Piedras de revestimiento

Las piedras deberán cumplir con lo especificado en el ítem de materiales de construcción.

2.2 
Hormigón
El hormigón será de dosificación 1:2:3 y se colocará en un espesor de 4 cm.

3.
FORMA DE EJECUCION

El lecho será formado a una profundidad tal de obtener las cotas y pendientes indicadas en los planos para la cuneta revestida. Todo material blando o inadecuado será retirado y sustituido con material de sub base apropiado. El lecho será apisonado y acabado con una superficie firme y lisa.

Las piedras de revestimiento serán enclavadas  sobre el lecho ya preparado y aprobado por el Supervisor de Obra 

Cuando las piedras hayan sido apisonadas en su lugar y la superficie sea satisfactoria, se aplicará el hormigón  sobre el empedrado en un espesor igual a 4 cm.

4.
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados medidos a lo largo de la cuneta y de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos o a lo dispuesto por el Supervisor de Obra.

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo correspondiente a este ítem será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada e incluirá los materiales, herramientas, mano de obra y otras actividades necesarias para su ejecución.

DESVIOS TIPO A - B



   
CODIGO: 02 140 05 

UNIDAD: ML


        ITEM  No. DEV001 - DEV004

1.
DESCRIPCION

El término desvío, siempre que sea utilizado en esta especificación indica, cualquier tipo de obra temporal removible, que es construida para sostener o desviar el curso de agua fuera del lugar de trabajo.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Puede ser construido de tierra, madera, mampostería, planchas metálicas, según lo indicado en los planos del proyecto y debidamente aprobados por el Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION
Con los materiales anteriormente descritos se formarán diques o construirán cajones de tal manera de mantener el curso de agua en la forma deseada. El tipo y longitud de desvíos será aprobado por el Supervisor de Obra.

Para trabajos de reparaciones en ríos subterráneos, se considera dos tipos de desvíos:

a) Desvió tipo "A" Formado por un cajón de madera en el piso del canal y tiene por objeto desviar el caudal hacia un costado del piso y poder trabajar en el otro costado. Debe ser ejecutado en forma tal que en caso de avenidas del río, no se produzcan desprendimientos de materiales que puedan causar obstrucciones aguas abajo del canal.

b) Desvío tipo "B" que formado por una canaleta de calamina que desvíe el caudal del río, dejando el piso del canal libre y seco para los trabajos de reparaciones o construcción de obras hidráulicas. Este desvío debe ser ejecutado con las precauciones necesarias, tales que no sea destruido ni parcialmente por las avenidas del río, a fin de evitar que partes de la estructura pudieran causar obstrucciones aguas abajo.

c) Desvío tipo "C" Corresponde a la protección de los flancos del río y desvío del caudal para la buena ejecución de los trabajos mediante el armado de camellones de tierra. 

4.
MEDICION
Los desvíos tipo "A" y tipo "B" serán medidos en metros lineales.

Los desvíos tipo "C" serán medidos en metros cúbicos de material colocado para ese fin.
5.
FORMA DE PAGO
El pago de los desvíos tipo "A",  "B", y "C", medidos de acuerdo a lo prescrito en el punto anterior será realizado en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios incluirán la compensación total por el material empleado, y la mano de obra, de herramientas e imprevistos.

Cualquier daño producido en las obras por mala ejecución de estos trabajos, será directa responsabilidad del Contratista.
DESVIOS TIPO C



   
CODIGO: 02 140 10 

UNIDAD: M3


         ITEM  No. DEV001 - DEV004

1.
DESCRIPCION

El término desvío, siempre que sea utilizado en esta especificación indica, cualquier tipo de obra temporal removible, que es construida para sostener o desviar el curso de agua fuera del lugar de trabajo.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Puede ser construido de tierra, madera, mampostería, planchas metálicas, según lo indicado en los planos del proyecto y debidamente aprobados por el Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION
Con los materiales anteriormente descritos se formarán diques o construirán cajones de tal manera de mantener el curso de agua en la forma deseada. El tipo y longitud de desvíos será aprobado por el Supervisor de Obra.

Para trabajos de reparaciones en ríos subterráneos, se considera dos tipos de desvíos:

a) Desvió tipo "A" Formado por un cajón de madera en el piso del canal y tiene por objeto desviar el caudal hacia un costado del piso y poder trabajar en el otro costado. Debe ser ejecutado en forma tal que en caso de avenidas del río, no se produzcan desprendimientos de materiales que puedan causar obstrucciones aguas abajo del canal.

b) Desvío tipo "B" que formado por una canaleta de calamina que desvíe el caudal del río, dejando el piso del canal libre y seco para los trabajos de reparaciones o construcción de obras hidráulicas. Este desvío debe ser ejecutado con las precauciones necesarias, tales que no sea destruido ni parcialmente por las avenidas del río, a fin de evitar que partes de la estructura pudieran causar obstrucciones aguas abajo.

c) Desvío tipo "C" Corresponde a la protección de los flancos del río y desvío del caudal para la buena ejecución de los trabajos mediante el armado de camellones de tierra. 

4.
MEDICION
Los desvíos tipo "A" y tipo "B" serán medidos en metros lineales.

Los desvíos tipo "C" serán medidos en metros cúbicos de material colocado para ese fin.
5.
FORMA DE PAGO
El pago de los desvíos tipo "A",  "B", y "C", medidos de acuerdo a lo prescrito en el punto anterior será realizado en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios incluirán la compensación total por el material empleado, y la mano de obra, de herramientas e imprevistos.

Cualquier daño producido en las obras por mala ejecución de estos trabajos, será directa responsabilidad del Contratista.
DRENAJES







   
CODIGO: 02 700 40

UNIDAD: ML



   
ITEM  No. CAS 001

1.   
DESCRIPCION

Este ítem comprende todos los trabajos de drenaje de aguas que provienen de los niveles altos de acuerdo a planos de detalle.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las excavaciones se realizarán antes de la construc​ción de la cimentación o zapatas, con las herramientas adecuadas.

El cascajo a utilizarse será de granulometría mayor a 1".

Los tubos de cemento serán perforados y tendrán como mínimo un diámetro de 4" y de las carac​terísticas indicadas en los planos de detalle.

3.   
FORMA DE EJECUCION

No se colocará ningún material mientras no se haya efectuado una inspección de la excavación hasta la profundidad y con la pendiente indicadas en los planos.

Inicialmente se emparejará el fondo de las ex​cavaciones con una capa de mortero pobre de cemento y arena en proporción 1:8 con un espesor de 4 cm. que servirá de lecho para los tubos de cemento.

Se deberá tener cuidado de conservar la pendiente indicada en planos durante la colocación de los tubos.

La capa de material drenante deberá colocarse en capas cuya gradación irá desde la colocación de agregado de 2" en la parte inmediatamente superior a la tubería hasta la última capa de arena, sobre la que se rellenará con tierra hasta llegar al nivel especificado en el proyecto. 

4.   
MEDICION

El drenaje será medido en metros lineales.

5.   
FORMA DE PAGO

Este trabajo será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada que incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y actividades necesa​rias para la realización de este ítem.

DRENAJE CON GEOTEXTIL



   
CODIGO: 02 700 60
UNIDAD: M2




    ITEM N° DRE 002

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la disposición de manta geotextil en los lugares indicados en los planos para evitar el transporte de material fino por efecto del flujo subterráneo.

2. 
MATERIALES
2.1
Geotextil 
La manta de geotextil será de tipo no - tejido, fabricada con filamentos continuos de poliester. Las características prin​cipales que se exigirán son las siguientes:

Permeabilidad


min. 0.1 cm/s

Espesor


a  2 kPa  mínimo 2.5 mm 






a 20 kPa  mínimo 2.0 mm






normal mínimo 4.0 mm

Abertura aparente 

max. 0.11 mm 

Resistencia a la tracción 


(Carga concentrada)

min. 1.3 kN

Elongación en la ruptura
min. 70%

La manta geotextil que se utilice en la obra debe ser una que garantice su duración, sin pérdida de sus propiedades mecánicas, de por lo menos 30 años en presencia de lixiviados.

3.
FORMA DE EJECUCION
Previamente a la disposición del material granular del cuerpo de la presa, se colocará el geotextil, asegurando que tenga un soporte lateral que garantice su forma regular y que ex​ista buena conexión con las redes de anclaje.

Una vez colocado el geotextil, se vertirá el material granular de forma que forme el cuerpo de la presa en forma regular. Luego se procederá a alisar y enrasar la superficie su​perior del material granular vertido, para finalmente proceder a su compactación, asegurando que en la parte superior del sistema drenante exista un traslape longitudinal del geotextil de por lo menos 0.50 m.

Los traslapes del geotextil, transversales al flujo de agua,  serán de por lo menos 0.20 m de longitud.

Antes de proceder al vertido del material seleccionado, el Contratista solicitará autorización escrita del Superviso de Obra para luego proceder a cubrir la manta geotextil.

No se permitirá caminar o echar piedras sobre el geotextil hasta que el relleno superior haya alcanzado una altura de por lo menos 20 cm de espesor.

4.
MEDICION
La disposición de manta geotextil para el sistema de drenes y protección contra el transporte de material fino será medido en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales y herramientas aprobados, medido de acuerdo a lo determinado en el párrafo an​terior, será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada.

Este precio incluirá la compensación total por el colocado del geotextil, suministro de material, herramientas y costo de los ensayos de laboratorio y trabajos adicionales que pudieran requerirse. 

ARMADO DE GAVIONES



   
CODIGO: 02 800 25

UNIDAD: M3

    
       ITEM  No.  GAV001 - GAV004

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere al armado de gaviones tipo caja, fabricados con malla hexagonal, con alambre de fuerte galvanización y doble torsión, cuyas dimensiones se indican en los planos del proyecto. 

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La piedra de relleno deberá cumplir con lo especificado en el ítem de materiales de construcción y su dimensión mínima será de 0.25 m.

Se podrá utilizar piedra del lugar de trabajo solamente en el caso de que el material existente cumpla con las anteriores exigencias.

Los gaviones serán de malla hexagonal de doble torsión (tres medias vueltas), con aberturas de 8 x 10 cm. y dimensiones dadas en los planos.

El alambre de la malla será de 2.7 mm. de diámetro con peso mínimo de revestimiento de Zinc de 260 gr/m2.  Los bordes libres del gavión deben estar reforzados con alambre galvanizado de 3 mm. de diámetro.  En ambos casos se exige por lo menos 38 Kg/mm2 de carga de ruptura.

El alambre  para las costuras del gavión y los tirantes del mismo será de 2.20 mm. de diámetro, con revestimiento de Zinc de 2.40 gr/m2 y carga mínima de ruptura de 38 Kg/mm2.

Los materiales deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra antes de su utilización.

3.
FORMA DE EJECUCION

El terreno debe ser limpiado, nivelado y compactado antes de colocar los gaviones de acuerdo a lo indicado en los planos.

El armado de los gaviones será con costura continua de alambre galvanizado de3 2.20 mm de diámetro en vueltas alternadas simples y dobles cada 10 cm.  Igual procedimiento se seguirá para cerrar los gaviones.

El relleno se realizará con piedra bruta colocada adecuadamente para formar un prisma de caras y aritas regulares.  Para obtener mejor geometría se utilizará externamente moldes metálicos o de madera adaptados a las dimensiones de los gaviones.

Se rellenará cada gavión en tres capas: la primera hasta un tercio de su altura, la segunda hasta dos tercios de la misma y la tercera hasta 5 cm. por encima de la altura total.

Se colocarán dos tirantes horizontales de alambre galvanizado de 2.20 mm. a un tercio y dos tercios de la altura del gavión respectivamente, de manera que las caras verticales de mayor área no se deformen una vez retirado el encofrado.

En caso de existir mas de una hilera de gaviones, estos se unirán en sus caras horizontales de contacto mediante costuras de alambre galvanizado de tal manera que entre ellas formen un cuerpo compacto.

Cada gavión terminado debe contener el máximo volumen posible de piedra y presentar caras regulares.

Para iniciar el armado de otra hilera de gaviones, el Supervisor de Obra autorizará en forma escrita su inicio, previa verificación de la adecuada construcción.

Será rechazado todo gavión que no se arme de acuerdo a estas especificaciones, el Contratista estará obligado a reponer por cuenta propia todos los gaviones observados, sin consideración del tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de obra.

4.
MEDICION

El volumen de obra correspondiente a este ítem será medido en metros cúbicos.
5.   
FORMA DE PAGO

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unita​rios de la propuesta aceptada, en la que están com​prendidos materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

ARMADO DE COLCHONETAS




   
CODIGO: 02 800 05

UNIDAD: M3

    
      ITEM No. GAV 005 - GAV 006 
1.  
DESCRIPCION
Consiste en armar y rellenar con piedra bruta colchonetas flexibles de red hexagonal con alambre de fuerte galvanización y doble torsión. Las colchonetas son de forma prismática rectangular de dimensiones indicadas en los planos.  Estas piezas  se relle​nan con el máximo volumen posible de piedra bruta debidamente acomodada y trabada para minimizar el volumen de vacíos y garantizar su es​tabilidad respectivamente.

2.
MATERIALES 
2.1
Piedra
La piedra a utilizarse deberEC \O(',a) cumplir con lo siguiente:

a)
Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable 

y de buen aspecto.

b)
Debe ser libre de defectos que afecten su estructura, sin grietas, ni planos de fractura.

c)
Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o in​crustadas.

d)
No debe tener compuestos orgánicos.

e)
La mínima dimensión de la unidad pétrea para el relleno de las colchonetas será de 10 cm. 

f)
La máxima dimensión de la unidad pétrea para el relleno de las colchonetas será de 15 cm.

g)  Se podrá utilizar piedra del lugar de trabajo solamente en caso que el material existente cumpla con las an​teriores exigencias.

2.2
Colchonetas
Las colchonetas serán de malla hexagonal de doble torsión (tres medias vueltas) abertura de 8x10 cm. y dimensiones indicadas en planos con diafragmas cada 1 m. El alambre de la malla será de 2.70 mm. de diámetro con peso mínimo de revestimiento de zinc de 260 gr/m2. Los bordes libres del gavión deben estar reforzados con alambre galvanizado de 3.0 mm. de diámetro. En ambos casos se exige por lo menos 38 kg/mm2 de carga de ruptura.

2.3
Alambre de unión y tirantes
El alambre para las costuras del gavión y los tirantes del mismo será de 2.20 mm. de diámetro, con revestimiento de zinc de 240 gr/m2 y carga mínima de ruptura de 38 kg/mm2. 

3.
FORMA DE EJECUCION 
El terreno debe ser limpiado, nivelado y compactado antes de colocar las colchonetas de acuerdo a lo indicado en los planos.

El armado de las colchonetas será con costura continua de alambre galvanizado de @ 2.20 mm, en vueltas alternadas simples y dobles cada 10 cm. Igual procedimiento se seguirá para cerrar las colchonetas, debiendo estar las tapas bien cosidas a los diafragmas, paneles laterales y frontales.

La unión entre colchonetas, se la realizará cosiendo los bordes en forma continua con alambre galvanizado de @ 2.20 mm. en vueltas alternadas simples y dobles cada 10 cm.

El relleno se realizará con piedra bruta  que cumpla las exigencias indicadas anteriormente y colocada adecuadamente para formar una superficie regular.

Se rellenará cada  colchoneta por lo menos con dos capas de piedra.

Las colchonetas serán colocadas con sus diafragmas perpen​diculares al talud.

El relleno de las colchonetas se lo realizará empezando en la parte inferior del talud.

Cada colchoneta terminada debe contener el máximo volumen posible de piedra y presentar una superficie regular.

Será rechazada toda colchoneta que no se arme de acuerdo a éstas especificaciones; el contratista estará obligado a reponer por cuenta propia todos las piezas observadas, sin consideración del tiempo empleado en ésta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de obra.

4.
MEDICION
El volumen de obra correspondiente a este ítem será medido en metros cúbicos.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados, de acuerdo a estas especificaciones, y medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. 

El precio unitario incluye el costo de limpieza, nivelación y compactación  del terreno; armado, rellenado y cierre de las colchonetas; considerando mano de obra y materiales provistos por el contratista. 

DESATE DE GAVIONES



   
CODIGO: 02 800 10

UNIDAD: M3



    
ITEM No. DEM 009

1.
DESCRIPCION

Esta ítem se refiere al desate de las estructuras gavionadas es decir, muros laterales, muros transversales y colchonetas tipo  reno en algunos casos, además incluiría  el picado del reves​timiento de hormigón si existiese alguno sobre los gaviones.

Los materiales pétreos resultantes pasarán a propiedad del Contratista pudiendo reusarlos siempre y cuando cumplan los ​requisitos exigidos para materiales pétreos. Las mallas de gaviones y colchonetas por ningún motivo serán reusados

2.
FORMA DE EJECUCION

La forma de ejecución de este ítem se deja al criterio del Contratista y el desate de gaviones se hará de acuerdo a lo es​tablecido en los planos, sin reconocimiento de pago por trabajos no autorizados.

El Contratista será responsable si se provocasen daños en estructuras adyacentes o perjudicase el desarrollo del proyecto debido a las labores de desate, debiendo por tanto, el Contratista enmendar los daños.

3.
MEDICION
El desate de todas las estructuras gavionadas será medido en metros cúbicos.

4.
FORMA DE PAGO
El pago de éste trabajo se la realizará en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por todas las actividades necesarias para completar el trabajo, así como el transporte del material ex​cedente inservible a lugares que autorice el Fiscal de Obra.

REVESTIMIENTO CON MORTERO PARA 

GAVIONES







   
CODIGO: 02 800 15

UNIDAD: M2



    
ITEM No. REV 009
1.
DESCRIPCION
El presente ítem se refiere al revestimiento de las mallas de los gaviones con mortero, según disposición mostrada en los planos. 

2.
MATERIALES

2.1
Cemento
Se empleará cemento Portland normal, cuyas características satisfagan las especificaciones para cemento dadas en el ítem "Materiales de construcción". 

2.2
Arena
Esta deberá cumplir con lo establecido en el ítem "Materiales de construcción".

2.3
Agua
El agua que se emplee en la preparación del mortero, deberá cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

3. 
FORMA DE EJECUCION
3.1
Mortero
El mortero será mezclado en forma mecánica y en cantidades necesarias para uso inmediato; se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.  

Las características del mortero deberán asegurar la trabajabilidad y manipulación de masas homogéneas, densas y uniformes.

La dosificación del mortero se realizará en relación de volumen; para esto se utilizarán cajas de dimensiones y material aprobado por el Supervisor de Obra.

El contenido mínimo de cemento y resistencia mínima de probetas cilíndricas de 15*30 cm, probadas a los 28 días, se especifican en la siguiente tabla: 

DOSIFICACION   
CONTENIDO MINIMO   
RESISTENCIA MINIMA

DE CEMENTO (Kg/m3)  
A 28  DIAS (Kg/cm2)

  
1:3

  
470


    
 220

En caso de existir incertidumbre sobre la calidad del mor​tero utilizado, el Supervisor de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de probetas para efectuar los respectivos ensayos de resistencia.  Si los resultados de ensayos demuestran que la calidad del mortero utilizado está por debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el Contratista está obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considerará construido con mortero defec​tuoso, sin considerar el tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de la obra.

3.2
Revestimiento de mortero
El revestimiento se realizará en los lugares indicados en los planos, abarcando las superficies establecidas en ellos y en espesor de 5 cm.

La superficie a ser revestida será previamente limpiada, de manera que se elimine todo vestigio de material fino u orgánico; el vaciado se hará en una sola etapa logrando el espesor exigido.

El mortero será vertido asegurando que la mezcla penetre en los resquicios de las superficies protegidas, para lo cual se preparará porciones necesarias para uso inmediato. 

4.
MEDICION
La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será cuantificada en metros cuadrados. 

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y de acuerdo a es​tas especificaciones, medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

REVESTIMIENTO CON HORMIGON PARA

GAVIONES



   
CODIGO: 02 800 20
UNIDAD: M2




ITEM No. REV 010

1.
DESCRIPCION

El presente ítem se refiere al revestimiento de gaviones con una capa de hormigón.

2.
MATERIALES
2.1
Cemento
El cemento utilizado será del tipo Portland Normal, cuyas características satisfagan lo estipulado en el ítem "Materiales de construcción".

2.2
Arena
La arena deberá cumplir con las especificaciones dadas en el ítem "Materiales de construcción".

2.3
Grava
La grava deberá cumplir con las especificaciones del ítem "Materiales de construcción".

2.4
Agua
El agua de mezcla de hormigón deberá cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION
3.1
Hormigón
Será preparado en forma mecánica, con contenido mínimo de cemento de 325 kg/m3 y resistencia característica de 210 kg/cm2 a los 28 días, en probetas cilíndricas de 10*30 cm.

Este hormigón corresponde a una dosificación de 1:2:3.

La dosificación del hormigón se realizará en relación de volumen; para esto se utilizarán cajas de dimensiones y material aprobado por el Supervisor de Obra.

En caso de existir incertidumbre sobre la calidad del hormigón utilizado, el Supervisor de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de probetas para efectuar los respectivos en​sayos de resistencia.  Si los resultados de ensayos demuestran que la calidad del hormigón utilizado está por 

debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el contratista está obligado a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considerará construido con hormigón defectuoso, sin considerar el tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de la obra.

3.2
Revestimiento de hormigón
El revestimiento se realizará en los lugares indicados en los planos, abarcando las superficies establecidas en ellos y en espesor de 7 cm.

La superficie a ser revestida será previamente lavada, de manera que se elimine todo vestigio de material fino u orgánico; el vaciado se hará en una sola etapa logrando el espesor exigido.

El hormigón será vertido asegurando que la mezcla penetre en los resquicios de las superficies protegidas, para lo cual se preparará porciones necesarias para uso inmediato.

Inmediatamente después se procederá al enlucido con mortero de arena fina y cemento 1:2, de 5 mm de espesor.

4.
MEDICION
La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será cuantificada en metros cuadrados. 

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y de acuerdo a estas especificaciones, medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

PROTECCION DE ESPIGONES CON 

PIEDRA SELECCIONADA





   
CODIGO: 02 350 05

UNIDAD: M3




ITEM N° PRO 001
1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la colocación de piedra seleccionada para proteger el empotramiento de la base de los espigones contra la acción de las aguas, de acuerdo a lo indicado en planos.

2.
MATERIALES
2.1
Piedra
La piedra a utilizarse deberá reunir las características especificadas en el ítem "Materiales de construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION
La piedra seleccionada será colocada en el vértice formado por el cuerpo del espigón, pared del farellón y la col​choneta, como se indica en los planos.

La piedra será acomodada de manera tal que forme un tetraedro con la mayor densidad y estabilidad posibles.

El trabajo se realizará en tres capas y la ejecución de cada una de ellas deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra antes de continuar con la siguiente capa.

4. 
MEDICION
La medición  se hará en metros cúbicos de piedra colocada.

5.
FORMA DE PAGO
Los trabajos correspondientes a este ítem serán pagados a precio unitario de la propuesta aceptada.

COLOCACION DE MALLA  OLIMPICA 

PARA CERCADOS



   
CODIGO: 02 900 05

UNIDAD: M2




   

     ITEM  No. MAL 001 - MAL 006

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de malla olímpica para cercado de áreas de acuerdo a planos del proyecto.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se utilizará tubería de fierro galvanizado de 2" de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle.

La malla será de alambre galvanizado y el tipo corresponderá a las características del proyecto.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Los tubos deberán empotrarse en bases de hormigón ciclópeo de dimensiones especificadas en los planos de detalle.

El poste se deberá empotrar en el hormigón ciclópeo en una profundidad no menor a 0.30 m.

La parte inferior embebida del tubo deberá presentar una abertura en forma de "Y" invertida para el respectivo anclaje de acuerdo a planos de detalle. 

La sujeción horizontal entre la malla y el suelo se hará a través de un bordillo de hormigón de dosificación 1:3:4 de15 cm. de espesor y 25 cm. de profundidad.
La sujeción de la malla al tubo se hará mediante alambre de amarre galvanizado previamente aprobado por el Supervisor de obra.

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO

Se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la

 compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

TENDIDO DE MALLAS DE ANCLAJE



   
CODIGO: 02 160 10

UNIDAD: M2



    
ITEM No. MAL 007
1.
DESCRIPCION
Consiste en disponer anclajes con mallas de red hexagonal con alambre de fuerte galvanización, doble torsión y reves​tido con PVC. 

2.
MATERIALES 
2.2
Malla
La red de anclaje será de malla hexagonal de doble torsión (tres medias vueltas) abertura de 8x10 cm. y dimensiones indicadas en los planos. El alambre de la malla será de 2.70 mm. de diámetro con peso mínimo de revestimiento de zinc de 260 gr/m2, revestido con PVC y se exige por lo menos 38 kg/mm2 de carga de ruptura.

2.3
Alambre de unión 
El alambre para las costuras de la red metálica con los gaviones del paramento anterior de la presa y los gaviones de anclaje y drenaje de aguas subterráneas será de 2.20 mm. de diámetro, con revestimiento de zinc de 240 gr/m2, protección adicional de PVC y carga mínima de ruptura de 38 kg/mm2.  

3.
FORMA DE EJECUCION
El terreno debe ser limpiado, nivelado y compactado hasta alcanzar la densidad óptima antes de colocar las redes de anclaje de acuerdo a lo indicado en los planos.

La unión de la red de anclaje con los gaviones del paramento anterior de la presa y con los gaviones del sis​tema de drenaje de aguas subterráneas será con costura continua de alambre galvanizado de @ 2.20 mm, revestido con PVC, en vueltas alternadas simples y dobles cada 10 cm.

Para la unión de la red con los gaviones del paramento an​terior de la presa, las costuras se realizarán en el borde externo de los gaviones, sobre las aristas que quedan hacia aguas abajo de la presa; en el caso de los gaviones de drenaje, la unión se la realizará en la arista opuesta al paramento de gaviones de la presa.

Las redes de anclaje serán colocadas perpendiculares al paramento anterior de la presa, con un traslape lateral de por lo menos 15 cm. En ningún caso no se admitirá traslapes

transversales, la red tiene que ser continua en toda la longitud de anclaje que se indica en los planos.

Para iniciar el recubrimiento de la red de anclaje con el material extraído de la zona de préstamo, el Supervisor verificará la adecuada disposición de la malla, la correcta unión con los gaviones y el suficiente traslape lateral para autorizar por escrito la continuación del trabajo. La cobertura de tierra sobre la red y su posterior compactación serán realizadas tomando las previsiones para evitar que sea dañado el revestimiento de PVC que protege a la red.

Será rechazada toda red que no responda a éstas especificaciones; el contratista estará obligado a reponer por cuenta propia todos las piezas observadas, sin consideración del tiempo empleado en ésta reposición para efectos de extensión del plazo de conclusión de obra.

4.
MEDICION
El volumen de obra correspondiente a este ítem será medido en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados, de acuerdo a estas especificaciones, y medido según se indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

El precio unitario incluye el costo de limpieza, nivelación y compactación  del terreno; tendido y cosido de la red ar​mado, considerando mano de obra y materiales provistos por el contratista. 

SEÑALIZACION VERTICAL




   

CODIGO: 02 900 10
UNIDAD: PZA

  
     ITEM  No.  SEÑ 001 - SEÑ 002

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la colocación de postes y letreros para la señalización vertical en los lugares indicados en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El hormigón para la base tendrá una dosificación de 1:3:4 con 50 % de piedra desplazadora.

Los tubos a utilizarse serán de fierro galvanizado de f 2".

La dimensión del poste deberá ceñirse estrictamente a lo especificado en los planos de detalle.

El diseño y los materiales a utilizarse para el letrero de señalización, responderán estrictamente a los especificado en el proyecto.

3.
FORMA DE EJECUCION
Las dimensiones de la base para el poste serán de 0.30 x 0.30 m y una profundidad de 0.50 m.

El poste se deberá empotrar en el hormigón ciclópeo en una profundidad no menor a 0.30 m.

La parte inferior embebida del tubo deberá presentar una abertura en forma de "Y" invertida de acuerdo a planos de detalle. 

La postura del tubo deberá ser completamente vertical y debiendo ésta aprobarse por el Supervisor de obra.

4.
MEDICION

Este ítem se medirá en piezas colocadas en sitio.

5.
FORMA DE PAGO

La señalización vertical se pagará por pieza colocada en sitio, incluyendo el pago por los materiales, herramientas y mano de obra que intervienen en el trabajo.

El pago por este ítem incluye también la excavación para la base y el letrero de señalización colocado.
SEÑALIZACION HORIZONTAL




   
CODIGO: 02 900 15

UNIDAD: M2



   
ITEM  No. SEÑ 003

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la demarcación de la superficie de la calzada para el control del tráfico urbano, de acuerdo a los planos del proyecto.

El pintado de las franjas continuas o discontinuas y marcas consiste en la aplicación directa de pintura sobre la calzada con o sin características de reflectividad.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La pintura será de marca reconocida y especial para demarcación de calzadas, de gran adherencia, de rápido secado, resistente a la intemperie y al desgaste causado por el paso de los vehículos.

La reflectividad de la pintura consistirá en microesferas de vidrio transparente incrustadas en la pintura inmediatamente después de su aplicación en una proporción de 6 Kg. por 9 lts. de pintura. Las característi​cas deberán corresponder con las especificaciones ASTM - D 1155 y D 1214 o con los requerimientos de FSSTT - B 1325 M, Tipo I (Manual Técnico de Señalización Vial SNC).

3.   
FORMA DE EJECUCION

La pintura de las fajas podrá ser aplicada por dife​rentes métodos. Por ejemplo, puede ser por medio de una pistola "spray" o por una máquina pequeña para pintado ambos sistemas deben contener dispositivos para almacenar la pintura y los glóbulos de vidrio. Por otra parte, existen equipos especialmente diseña​dos, que colocan hasta tres fajas de pintura simultáneamente a una velocidad de 30 Km/hr.

- Limitaciones Atmosféricas

El pintado se realizará solo cuando la superficie del pavimento esté seca y limpia, cuando la temperatura atmosférica sea mayor a los 10° C. y cuando el viento, polvo o niebla, no sean excesivos.

- Equipos

Los equipos de trabajo incluirán los equipos y herramientas (cepi​llos, escobas, compresores, ventiladores, etc.) necesarios para una limpieza adecuada de la superficie existente, y todos los equipos de pintura manual auxilia​res necesarios para el terminado satisfactorio de los trabajos, pudiéndose también utilizarse una marcador mecánico.

El marcador mecánico será de tipo pulverizador, atomizador o de otro tipo adecuado para la aplicación de pintura de marcado de calzadas. Deberá producir un espesor parejo y uniforme de cubrimiento adecuado y será diseñado en forma tal que pueda aplicar franjas de sección transversal uniforme y bordes perfectos, sin salpicaduras o derrames y dentro de los límites de alineación  estipulados en el proyecto.

Los anchos de las diferentes marcas serán como se indica en el plano de detalles.

- Preparación de la superficie existente

Antes de aplicar la pintura, se secará y limpiará la superficie existente de suciedades, grasa, aceite, ácidos, lechada de cemento u otros cuerpos extraños que pudiesen disminuir la adherencia entre la capa de pintura y la calzada.

La superficie será limpiada impecablemente mediante barrida y soplado, según se requiera hasta quitar por completo todas las suciedades.

- Trazados y alineaciones

Se trazarán adecuadamente las franjas y marcas desea​das antes de la aplicación manual o mecánica de la pintura. Se marcarán puntos de control especiales a intervalos tales que garanticen la correcta alineación de todas las franjas que deberán ser aprobadas por el Supervisor de obra.

- Aplicación

Las franjas y marcas serán pintadas según las dimen​siones y las distancias indicadas en los planos.  La pintura no será aplicada hasta que los trazados, las alineaciones indicadas y las condiciones de la calzada sean debidamente aprobadas por el Supervisor de obra.

Antes de su aplicación, la pintura será mezclada con el diluyente en conformidad con las instrucciones del fabricante y luego aplicada a la superficie de la calzada. 

La película será de espesor suficiente para cubrir totalmente la franja y proveerá una pigmen​tación adecuada para el reflejo correcto de la luz. 

Al extender las franjas rectas se borrará cualquier desviación en los bordes que exceda de 2 cm. en una longitud de 30 m. procediéndose a la corrección del marcado. 

El ancho de las franjas, tendrá una tolerancia del 5 % del espesor de la franja. los trabajos de pintado serán realizados por obreros y artesanos eficientes y expertos en forma prolija y bien acabada.

- Protección

Una vez aplicada la pintura, se protegerán las franjas y marcas durante el secado de las mismas. La pintura fresca será protegida contra cualquier daño contra el tráfico tanto vehicular como de peatones. Todas las superficies serán protegidas contra desfiguraciones ocasionadas por salpicaduras, derramamientos, goteo, etc. de pintura o materiales de pintura.

4.   
MEDICION

Este ítem será  medido en metros cuadrados de pintura aplicada sobre la calzada.

5.   
FORMA DE PAGO

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unita​rios de la propuesta aceptada, en la que están com​prendidos materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

AREA  VERDE



   
CODIGO: 02 500 40 

UNIDAD: M2

    
       ITEM No  FOR 001 - FOR 002

1.
DESCRIPCION

Este ítem comprende los trabajos necesarios para la colocación de áreas verdes y plantas ornamentales que se colocarán en lugares especificados en los planos y/o indicados por el Supervisor de obra, tales como el preparado del terreno base, colocación de tierra vegetal, turba, abonos, semillas, mano de obra especializada, sembrado, corte, etc..

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad existente en el mercado.

Las herramientas serán las apropiadas y el equipo el mas aconsejable para este trabajo.

Las semillas deberán ser debidamente aprobadas por el Supervisor de Obra en su calidad germinatoria, debiendo sobrepasar el 90% de la prueba de la probeta.

En el caso de plantas, estas deberán tener edad suficiente para asegurar  un transplante efectivo con un cuidado normal de jardinería.

En el caso de flores, la planta de las mismas, al ser transplantada deberá ser podada adecuadamente.

En el caso de plantas o arbustos, el Contratista deberá colocar soportes a los tallos, protección perimetral y rígida.

3.
FORMA DE EJECUCION  

Para la colocación del césped o Ray-Grass, el Contratista preparará la base del terreno con una remoción y retiro de piedras de dimensiones grandes, el nivel de la misma estará en función del espesor de la tierra vegetal, turba y el nivel del piso acabado de Ray-Grass.

Una vez preparada la base del terreno, se procederá a la colocación de tierra vegetal con un espesor mínimo de 10 cm. previa mezcla con turba de buena calidad, sobre este suelo se procederá al sembrado de la semilla de Ray-Grass, utilizando una sembradora automática o mano de obra experimentada a fin de asegurar la uniformidad en el sembrado.  La semilla, previa autorización del Supervisor de obra, será preparada en la siguiente proporción:

-
90 % de semilla de Ray-Grass inglés.

- 
10 % de semilla de trébol.

Estas semillas deberán ser bien mezcladas entre sí antes de su colocación en el suelo.  Sobre este sembrado se colocará una capa de protección para cambios de temperatura, consistente en paja u otro material aislante.

El regado que se realizará en esta etapa será cuidadoso.  Una vez germinado el Ray-Grass y cuando el tamaño lo permita, se efectuará primero el retiro de la paja y después a un corte manual, resembrándose los lugares claros.  El Contratista tendrá la responsabilidad del cuidado de las áreas verdes hasta efectuar el segundo corte y para su entrega el césped deberá presentar una superficie compacta, uniforme y con un color verde intenso.

Para la colocación de plantas y arbustos ornamentales o de flores de cualquier tipo, se trasplantará a una edad madura, escogiendo la hora y estación mas apropiadas para el trasplante, para esto se excavará una zanja de profundidad adecuada, donde será colocada la raíz de la planta, la misma que será rellenada con tierra vegetal, turba y abono, alrededor del tallo de la planta se dejará una superficie libre de Ray-Grass de por lo menos 30 cm de radio y concavidad suficiente para retener agua de río.

4.
MEDICION 

Las áreas verdes serán medidas en metros cuadrados, esta medición incluye plantas y arbustos colocados en una cantidad de uno de cada clase por cada 10 m2 de superficie.

5.  
FORMA DE PAGO

Las áreas verdes serán pagadas por metro cuadrado a los precios unitarios aceptados en la propuesta.

NOTA.- En caso de la colocación de plantas de características especiales y en cantidad apreciable, se pagará por unidad de planta y con los precios unitarios de la propuesta aceptada.     

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS



   
CODIGO: 02 990 10

UNIDAD: GL




    ITEM No LIM 004

1.   
DESCRIPCION

Este capítulo se refiere a la limpieza total del edificio, con posterioridad a la conclusión  de todos los trabajos y con anterioridad a su entrega.

2.
FORMA DE EJECUCION

Se transportarán fuera del edificio y terreno que corresponda, todos los materiales, escombros, basuras, andamiajes, herramientas, etc. a satisfacción del Supervisor de Obra.

Se lavarán y limpiarán todos los vidrios, artefactos sanitarios y accesorios, revestimientos, etc.

3.
MEDICION

Por tener este ítem un carácter global no corresponde efectuar medición alguna.

4.
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se realizará en forma global al precio de la propuesta aceptada, que será la compensa​ción total por todos los materiales y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

LIMPIEZA DE PISOS DE CEMENTO Y 

CERAMICA



   
CODIGO: 09 300 35

UNIDAD: M2




    ITEM N° LIM 005

1.
DEFINICION

Este ítem se refiere a la limpieza y lavado de pisos de cemento, cerámica y otros afines. 

2.   
MATERIALES

Se empleará jabón y agua en suficiente cantidad.
3.
FORMA DE EJECUCION

Se lavarán todos los pisos con agua y jabón, eliminando los residuos de pintura, suciedad, etc.

4.
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem será de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada que incluyen la compensación total por todos los materiales y activi​dades necesarias para la ejecución de este trabajo.

LIMPIEZA, ENCERADO, LUSTRADO DE

PISOS DE MADERA





   

CODIGO: 09 550 05

UNIDAD: M2



        ITEM No LIM CEP 001

1.   
DEFINICION

Este ítem se refiere a limpieza, encerado y lustrado final de todos los pisos de madera 

2.
MATERIALES

La cera será de marca reconocida, de buena calidad y aprobada por el Supervisor de obra. Así el agua a emplearse será limpia.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Primeramente se lavarán todos los pisos con agua y jabón, eliminando los residuos de pintura, suciedad, etc.

A continuación se procederá al encerado y lustrado en los pisos de madera. 

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem será de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada que incluyen la compensación total por todos los materiales y activi​dades necesarias para la ejecución de este trabajo.

TRANSPORTE DE TIERRA DENTRO DEL 

RADIO URBANO (CARGUIO CON PEON)


   

CODIGO: 02 200 35

UNIDAD: M3



   
ITEM No TRA - 008

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere al transporte en volquetas de los es​combros provenientes de la obra y volúmenes de tierras excedentes hacia zonas de deposición autorizadas por la H. A. M.

2.
FORMA DE EJECUCION
Los escombros y volúmenes de excavación sobrantes provenientes de los lugares indicados en los planos o autorizados en forma escrita por el Supervisor de Obra, deberán ser retirados de la obra.

La distancia mínima de transporte considerada es de 3 Km. Para este ítem se emplearán volquetas de capacidad no menor de 4 m3. y el carguío se realizará en forma manual.

3.
MEDICION
Previamente al carguío, se deberán medir los volúmenes de tierra suelta a ser transportada. En el caso de escombros provenientes de la demolición, el volumen a ser transportado cor​responde al volumen de la obra demolida. 

Si se reutilizara la piedra, su volumen será deducido del volumen total de demolición.

La unidad de medición de este ítem es el m3 de tierra suelta y m3 de escombros.

4.
FORMA DE PAGO
El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por herramientas, mano de obra, equipo y todas las actividades necesarias para com​pletar el trabajo.

LIMPIEZA DE CANALES Y/O 

TORRENTERAS
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     ITEM N° LIM 006
1.
DESCRIPCION
Este trabajo consiste en retirar todos los materiales acumulados ( de arrastre ó desechos sólidos ) sobre la solera de los canales ó en algunos casos depositados en el lecho de las torrenteras.

Esta operación puede ser efectuada indistintamente a mano o mediante el empleo de equipos mecánicos.

El material extraído de los canales y/o de las torrenteras deberá ser depositado de manera que no afecte la estabilidad de las estructuras adyacentes.

2.
MEDICION
El trabajo de limpieza se medirá tomando como patrón el metro cúbico de acuerdo al método de promedio de áreas extremas en secciones transversales de 20.00 metros ó las que se requieren según la configuración de los bancos de material depositados.

3.
FORMA DE PAGO
Para efectos de pagos se estimarán los volúmenes del material retirado fuera del canal y/o de la torrentera, entre la superficie del banco aluvial y la superficie del proyecto o lo que indique el Fiscal de Obra.

Para fines de pago no se estimarán las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las indicaciones del Fiscal de Obra.

Este ítem será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada con las siguientes opciones de trabajo:

a) Limpieza de canal y/o torrentera efectuada a mano.

b) Limpieza de canal y/o torrentera efectuada con equipo 

   mecánico.


LIMPIEZA GENERAL
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   ITEM No. LIM 007
1.
DESCRIPCION

La obra será entregada completamente libre de materiales excedentes y de residuos. La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el con​tratista estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar.

2.
FORMA DE PAGO

No se efectuará ningún pago. 

INSTALACION ELECTRICA -

VOLTAJE MEDIO
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1.
DEFINICION

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de la red de energía eléctrica desde el punto de toma hasta los receptáculos de aprovechamiento.

2.
MATERIALES
Todos los materiales empleados en la instalación eléctrica debe ser de primera calidad y antes de proceder a su instalación, debe ser aprobadas por el Supervisor.  En la presentación de propuestas se debe especificar el tipo de artefactos a usar.

2.1.
TUBERÍAS Y CABLEDUCTOS

Se usarán ductos de plástico PVC rígido con sistema de unión campana y pegante “Clase 12” según norma boliviana NB-14.6-001-1977, con presión de trabajo de 12.25 Kg/cm².  Los diámetros de los ductos estarán de acuerdo a lo indicado en las planillas de carga de los planos o confor5me indique el supervisor de la Obra.  Las uniones entre si, con cajas, curvas, etc. deben garantizar la impermeabilidad y resistencia del tubo.  En caso de formarse curvas el radio no será menor a ocho veces el diámetro externo del tubo.  Estas no deben causar deformación alguna ni reducción de diámetro.

Las tuberías con diámetro mayor a 1” llevarán piezas especiales en todos los cambios de dirección (provistos por el fabricante).

La suma de todos los ángulos de un conducto entre dos cajas de conexión no pasará de los 180 grados.

La distancia máxima entre dos cajas de registro no pasará de 500 diámetros del tubo.

En un mismo tubo la selección total de los alambres incluyendo su aislamiento, no pasará del 60% de la sección interna del tubo.

2.2.
CAJAS DE DERIVACION

Para la instalación de toma de corrientes, interruptores, conmutadores, salidas de pared se utilizarán cajas metálicas .

Para la instalación de salidas de techo para iluminación, cajas de inspección y para cableado destinado a la interconexión de líneas dentro de la red de distribución, se emplearán cajas octogonales de 4” con salidas de látex al fondo, con profundidad de 1 ½” .  Serán de plancha metálica galvanizada, todas las cajas deberán llevar su tapa correspondiente.

Las cajas de salida de enchufes deberán quedar enrasados con la superficie de la pared.  Las alturas de montaje en caso de no estar especificado en planos son: interruptor a 1.05 del piso con la placa de 10 Amp/250 V. Enchufe a 0.35 del piso con placa enchufe de 15amp/250 V.  Todos los tubos que entran en las diferentes cajas estarán sujetos, garantizando una unión rígida tanto mecánica como eléctrica.

2.3
CONDUCTORES O CABLES
Se refiere a la provisión o instalación de cables conductores aislados bajo capa de PVC tipo TW  con límite de seguridad de instalación de 600 Voltios.  Todos los empalmes entre conductores se realizan en cajas de paso o conexión.  No se permitirán empalmes de cables dentro de tubos.

Para empalmes hasta el N° 8 AWG se podrán efectuar empalmes mediante soldadura  y el lugar del empalme será cubierto con cinta aislante de PVC con nivel de instalación de 600 voltios.

2.4
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
Para tableros de distribución secundaria se emplearán interruptores termomagnéticos Clase G tipo WN TYPE SINGLE POLE CIRCUIT BREAKERS con capacidad de corto circuito de 9 KA (ver catálogo SIEMENS MINIATURE CIRCUIT BREAAKERS)  o similares.

Las secciones mínimas de los conductores no especificados en planos serán como mínimo:

· Conductores de cobre

· Circuito de iluminación de alambre aislado 2x N° 14 AWG

· Circuito de alambre aislado para enchufes 2x N° 12 AWG

· Conductores de aluminio

· Circuitos de iluminación aislado 2 x N° 12 AWG

· Circuito de enchufes alambre aislado 2 x N° 10 AWG

2.5
TABLEROS DE DISTRIBUCION
 Se refiere a  la provisión y colocación de tableros de distribución en los lugares especificados en los  planos.

Cada uno de estos tableros debe llevar los respectivos interruptores termomagnéticos.  

Los tableros de distribución deberán llevar su disyuntor principal, según lo señalado en planillas los tableros estarán encerrados en un gabinete metálico empotrado con puerta, bisagras y chapa aprobado por el inspector

2.6
TOMACORRIENTES
Se refiere a la provisión y colocación de tomacorrientes en forma general se usarán simples.  Todos deberán tener una capacidad de conducción de 10 amperios y 230 voltios, con posibilidad de empleo con clavija plana o redonda.  Deberá llevar una inscripción clara que permita identificar fácilmente la tensión a la que trabajan 110 ó 220V.  Deberán tener sus respectivas placas.

2.7.
INTERRUPTORES Y CONMUTADORES

Se refiere a la provisión y colocación de interruptores simples y dobles y conmutadores de acuerdo a los planos de instalación eléctrica.

Todos estos artefactos tendrán capacidad de conducción de 6 amperios como mínimo y tensión de 230 voltios, serán de acción silenciosa.

2.8.
LAMPARAS INCANDESCENTES

Para estos puntos de iluminación se usarán bombillas de iluminación standard Argenta 100 W y 220 voltios provista de un zoquete correspondiente.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN


El contratista deberá contar con los servicios de un técnico electricista.

Además de observar todas las recomendaciones descritas en el párrafo anterior, el contratista debe entregar todo el trabajo en  perfecto funcionamiento garantizando su operación..

El contratista está en la obligación de revisar la instalación para poder rectificar los errores si estos existen antes de terminar la instalación.

4.
MEDICION Y FORMA DE  PAGO.


Serán efectuadas en forma de punto instalado.

HERRERIA
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1.
DEFINICION
Herrería es el trabajo de armado ejecutado con piezas metálicas en base a perfiles laminados, forjados, tubulares o troquelados para formar elementos cuya finalidad será la de elementos de protección  y resguardo de un determinado espacio.

2.
MATERIALES
Todos los trabajos que ejecute el contratista en elementos de herrería deberán cumplir con las normas, dimensiones y demás características estipuladas por el proyecto y/o por las ordenes del supervisor de la Obra.

Todos los materiales que utilice el contratista para la fabricación de elementos de herrería deberán ser nuevos, de primera calidad y sometidos a la previa autorización del Supervisor de Obra.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Los perfiles metálicos que formen parte de los elementos de herrería deberán ser de acuerdo con lo señalado proyecto y/o por las ordenes del Supervisor de la Obra, adecuados para dar rigidez a los elementos de que formen parte.

En la unión de las diversas partes que formen un elemento de herrería deberán cumplirse los requisitos siguientes:

· La presentación y unión de las partes de cada armazón se hará en forma de lograr ajustes precisos evitando la necesidad de relleno o empastes de soldadura.

· La unión de las partes de cada armazón se hará empleando soldadura eléctrica.  Los extremos de las piezas que concurran a las juntas soldadas en tope deberán ser desgastadas con amolador eléctrico garantizando una perfecta unión y acabado.

· Los diversos elementos de herrería deberán ser maquinados haciendo en ellos todos los taladros especificados para grapas sujetadoras los que quedarán repartidos y espaciados en forma de que cada tablón quede sujeto cuando menos por dos grapas en las partes fijas.  El proyecto y/o el Supervisor de Obra estipularán el espaciamiento máximo entre dichas grapas.

Los elementos metálicos deberán ser limpios prolijamente eliminándose completamente cualquier tipo de aceite o grasa que impregne las superficies de las piezas.  Terminada esta operación, se aplicará dos manos de pintura anticorrosiva observándose de que ninguna parte quede desprotegida.

4.
MEDICION
No será medido para fines de pago, ningún trabajo de herrería fabricado o instalado fuera de las líneas, niveles y normas señaladas en el contrato, el proyecto y/o las ordenes del Supervisor de Obra, ni las que este {ultimo encuentre defectuosas.

5.
FORMA DE PAGO
Los diversos trabajos de herrería que ejecute el contratista medidos bajo alguna de las modalidades señaladas en las especificaciones anteriores le serán pagados a los precios unitarios estipulados en el contrato.

RECUPERACIÓN DE VENTANAS Y 

PUERTAS
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ITEM: 2
1.
DESCRIPCION

Comprende los trabajos a realizar para remover y recuperar la totalidad de las ventanas y puertas de la construcción.

2.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los trabajos de recuperación de ventanas y puertas, serán efectuados por el Contratista quien dispondrá en la obra de las herramientas y equipos necesarios adecuados al tipo de trabajo.

3.
FORMA DE EJECUCION

La recuperación de ventanas y puertas se efectuará tomando todos los recaudos necesarios para evitar daños en dichos elementos.  Se deberán proteger y recuperar todos los elementos ornamentales que sean parte de estos elementos de carpintería, tales como vitrales, vidrios de color, tallados, quincallerías, etc. El Contratista acordará con el Supervisor la mejor manera de realizar el trabajo y de la misma manera identificará con él los elementos de valor.

Los elementos recuperados resultantes de la operación serán acumulados en lugares designados por el Supervisor para su posterior transporte y reutilización.

4.
MEDICION  

La medición de este ítem será en metros cuadrados.

5.
FORMA DE PAGO


El pago por este ítem se efectuará de acuerdo a precios unitarios de la propuesta aceptada, cuyo precio será la compensación total por todos los materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo

MURO DE LADRILLO GAMBOTE 

ESPESOR 0.25M
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ITEM:
1.
DEFINICION

Este capítulo comprende la construcción de muros y tabiques de albañilería de ladrillo gambote con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los ladrillos gambote tendrán las siguientes dimensiones:  25cm de largo, 12cm de ancho y 8cm de alto, dentro de la tolerancia de 0.5cm en cualquier dirección.

Los ladrillos serán de primera calidad y toda partida de los mismos deberán merecer la aprobación del Supervisor de Obra para su empleo en la obra.

Los ladrillos serán bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras.

En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad especificados en el ítem de materiales de construcción.

3.
FORMA DE EJECUCION
Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados a “tizón” en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm.

Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro ó muro y tabique.

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (losas, vigas, columnas, etc.) deberán ser firmemente adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picara adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días. Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando firmemente los ladrillos correspondientes a la hilada superior final.

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito expresamente otra cosa.

A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

4.
MEDICION

Todos los muros y tabiques de mampostería de ladrillo con mortero de cemento y arena serán medidos en metros cuadrados tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado. Los vanos para puertas, ventanas y elementos estructurales que no son construidos con mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la determinación de las cantidades de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto, en el punto 4. (Medición), será pagado a los precios unitarios en metro cuadrado establecidos en la propuesta aceptada para cada clase de muro y/o tabique. Dicho precio será compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, transportes y mano de obra que inciden en su construcción.

VIGA DE ENCADENADO DE HºAº
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ITEM: 8

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la construcción de estructuras de hormigón armado indicadas en los planos del proyecto.

Las estructuras de hormigón armado deberán ser construidas de estricto acuerdo con las líneas, cotas, niveles, rasantes y tolerancias señaladas en los planos, de conformidad con las presentes especificaciones.

El trabajo incluirá la ejecución de aberturas para ins​talaciones, juntas, acabados, remoción de encofrados y cimbras, además de otros detalles requeridos para su satisfactorio cumplimiento.

El hormigón a utilizarse tendrá resistencia caracte​rística en compresión a los 28 días de 210 Kg/cm2 y un contenido de cemento no menor a 325 Kg/m3.

2.
MATERIALES
2.1
Cemento
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 

2.2
Arena
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

2.3
Grava

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

2.4
Agua
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

2.5
Acero estructural
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".

3.   
FORMA DE EJECUCION

3.1 
Encofrados                                                      

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente rígido.                                          

Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del vaciado, personal y esfuerzos por el vibrado del hormigón durante el vaciado, asimismo, deberán soportar los esfuerzos debidos a la acción del viento.                                         

Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto de la obra terminada.                                                          

Deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del  hormigón por escurrimiento del agua.                                

Excepto si el Supervisor ordena lo contrario, en todos los  ángulos de los encofrados se colocarán molduras o filetes  triangulares cepillados.                                            

Para el hormigón visto, se utilizarán tablones cepillados del lado interior.  En este caso, el encofrado deberá ser realizado con suma prolijidad.                                                    

Para facilitar la inspección y limpieza de los encofrados en las columnas, pilares o muros, se dejarán a distintas alturas ventanas  provisionales.                                                      

Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados  presentan defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean corregidas.                               

Como medida previa a la colocación del hormigón se procederá a  la limpieza y humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin embargo quedar películas de agua sobre la superficie.               

Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán  limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso.  

El número máximo de usos del encofrado se obtendrá del análisis de precios unitarios.                                                  

Se deberá contar con bench mark de control de niveles.          

3.2  Mezclado                                                       

El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual:

‑
Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos requeridos.                             

‑
Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera.  De otro modo, habrá que contar esta como parte de la cantidad de agua requerida.            


‑ 
El hormigón se amasará de manera que se obtenga una  distribución uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la mezcla.                 

El tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos por cada metro cúbico o menos.  El tiempo máximo de  mezclado será tal que no se produzca la disgregación de los agregados.            

3.3.  Transporte                               

Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua.                                                            

Se deberá evitar que la mezcla no llegue a secarse de modo que impida o dificulte su puesta en obra y vibrado.                     

En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una vez sacada de la hormigonera.                                                     

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde su preparación.          

3.4.  Vaciado                                                         

No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización del Supervisor de Obra.      

El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado, teniendo en cuenta que el hormigón  correspondiente a cada elemento estructural debe ser vaciado en forma continua.

La temperatura de vaciado será mayor a 5°C.                     

No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia.               

En los lugares donde el vibrado se haga difícil, antes del  vaciado se colocará una capa de mortero de cemento y arena con la misma proporción que la correspondiente al hormigón.                

No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para esparcirlo posteriormente.                       

Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento de   hormigonar.                                                         

El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder a 50 cm para permitir una compactación eficaz.  

    
La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se mantenga plástico en todo momento y así pueda ocupar los espacios entre armaduras y encofrados.                          

No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas    superiores a 1.50 m, debiendo en este caso utilizar canalones, embudos o conductos cilíndricos.                                    

3.5 
Vibrado                          

    
La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de los agregados.

    
El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán ser manejadas por obreros  especializados.                                                     

De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla.                                            

En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras en perfecto estado.                        

Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm entre sí y durante 5 a 15 segundos para evitar la disgregación.  

Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente y en  posición vertical o ligeramente inclinadas.                         

El vibrado mecánico se completará con un apisonado del hormigón y un golpeteo de los encofrados.                                    

Queda prohibido el vibrado en las armaduras.                    

3.6.  Desencofrado  

La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en determinadas secciones de la estructura.  Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el Supervisor de Obra.

    
Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes,  sacudidas ni vibraciones en la estructura.          

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya  alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a  estar sometido durante y después del desencofrado.                  

    
Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos tan pronto como el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir.                                                   

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. El plazo mínimo de desencofrado será de tres días.         

3.7. 
Protección y curado
El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse contra la  lluvia, el viento, sol y en general contra toda acción que lo  perjudique.                                                         

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura  superior a 5°C por lo menos durante 96 horas.                       

El tiempo de curado será de 7 días a partir del momento en que se inició el endurecimiento. 

3.8. 
Elementos embebidos                                                                           
Se deberá prever la colocación de los elementos antes del  hormigonado.                                                        

Se evitará la ruptura del hormigón para dar paso a conductos o  cañerías de descarga de aguas servidas.                             

Sólo podrán embeberse elementos autorizados por el Supervisor de Obra.                     

Las tuberías eléctricas tendrán dimensiones y serán colocadas de tal forma, que no reduzcan la resistencia del hormigón.             

En ningún caso el diámetro del tubo será mayor a 1/3 del espesor del elemento y la separación entre tubos será mayor a 3 diámetros.  

3.9. 
Reparación del hormigón armado                           

El Supervisor de Obra podrá aceptar ciertas zonas defectuosas siempre que su importancia y magnitud no afecten la resistencia y estabilidad de la obra.                                             

Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, etc., serán reparados en forma inmediata al desencofrado previa autorización por el Supervisor.                                                      

El hormigón defectuoso será eliminado en la profundidad necesaria sin afectar la estabilidad de la estructura.              

Cuando las armaduras resulten afectadas por la cavidad, el  hormigón se eliminará hasta que quede un espesor mínimo de 2.5 cm alrededor de la barra.                                              

La reparación se realizará con hormigón cuando se afecten las armaduras, en todos los demás casos se utilizará mortero.           

Las rebabas y protuberancias serán totalmente eliminadas y las superficies desgastadas hasta condicionarlas con las zonas vecinas. 

    
La mezcla de parchado deberá ser de los mismos materiales y proporciones del hormigón excepto que será omitido el agregado grueso y el mortero deberá constituir de no más de una parte de cemento y una o dos partes de arena.                                


El área parchada deberá ser mantenida húmeda por siete días.

4.

4.  MEDICION                                         


Las cantidades de hormigón que componen las diferentes partes estructurales, se computarán en metros cúbicos de acuerdo a los volúmenes indicados en los planos, las mismas que serán debidamente comprobadas por el Contratista.  En los certificados de pago sólo se incluirán los trabajos ya ejecutados y aceptados por la Supervisión.

5.
FORMA DE PAGO

Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo a los precios unitarios de propuesta.  Estos precios incluyen los materiales, equipo y mano de obra para la fabricación, transporte, colocación de los encofrados y la ejecución de las juntas de dilatación.  En resumen, dicho precio corresponde a todos los gastos que de algún  modo inciden en el costo del hormigón.

REPOSICION DE CUBIERTA DE TEJA
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1.
DESCRIPCION

Ese ítem se refiere a la reposición de una cubierta de teja aprovechando material existente extraído de otra estructura incluyendo el maderamen.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera utilizada en la confección o armado de tijerales y vigas de techo, así como en la listonería de soporte para la teja será la que se haya extraído previamente de la estructura original.  Se asume que se deberá reponer material dañado o inservible de la anterior estructura en un porcentaje no mayor al 40%. La madera nueva que se emplee debe ser del mismo tipo que la original, seca y de las dimensiones señaladas en los planos.

Adicionalmente el Supervisor debe verificar la existencia de tallados y molduras ornamentales en las piezas originales, los que deben ser copiados en las piezas nuevas antes de su montaje. La madera deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra con anterioridad a su uso.

Se asume que la teja de la estructura original será reutilizada.  De existir piezas inservibles o dañadas se utilizará teja cerámica o de concreto de acuerdo a las piezas originales; el porcentaje del material nuevo no debe exceder el 40%.

Para las cumbreras se utilizarán piezas especialmente fabricadas para esa función.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los tijerales se confeccionarán de acuerdo a los detalles de los planos y serán armados en una superficie plana para luego ser colocados en su lugar de la misma manera en que estaban colocados originalmente.

Los apoyos de los tijerales y vigas se ejecutarán sobre dos hiladas de ladrillo gambote rejuntados con estuco. Todos los tijerales y vigas de techo irán firmemente anclados a los muros, vigas y columnas por medio de amarres con alambre No 14,  y clavos de 6". Los listones serán firmemente clavados a los tijerales.

Las tejas serán colocadas desde abajo hasta la cumbrera en forma sucesiva y cuidando se logre un traslape correcto y una firme fijación.

4.
MEDICION
La cubierta se medirá en metros cuadrados de techo tomando en cuenta el área neta cubierta. Es decir su proyección en planta.

5.
FORMA DE PAGO

La cubierta construida con materiales aprobados, en un todo, de acuerdo con estas especificaciones y medida según lo previsto en el punto anterior, será pagada al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

BAJANTE DE CALAMINA 
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1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos de  construcción de bajantes para la evacuación de aguas pluviales, de acuerdo a lo indicado en planos.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los tubos o bajantes serán de calamina plana galvanizada No 28 de sección rectangular, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto.

Se rechazará los tubos defectuosos, mal soldados o que a juicio del Supervisor de Obra no ofrezcan seguridad.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las bajantes debiendo las mismas estar debidamente sujetas al paramento vertical de la construcción.

La unión entre los tubos de calamina se hará con soldadura del tipo adecuado para la ejecución de este trabajo. Bajo ninguna circunstancia se permitirán cambios de dirección que supongan ángulos mayores a 60º.

Concluida la colocación de los tubos, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba hidráulica).

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros lineales de bajante colocada.

5.   
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, este precio incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de este trabajo.

CANALETA DE CALAMINA
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1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a los trabajos de  construcción de canaletas para la evacuación de aguas pluviales, de acuerdo a lo indicado en planos.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las canaletas serán de calamina plana galvanizada No 28 de sección rectangular, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto.

Se rechazarán las canaletas defectuosas, mal empalmadas o que a juicio del Supervisor de Obra no ofrezcan seguridad.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las canaletas debiendo las mismas estar debidamente sujetas a la estructura de la cubierta de la construcción y logrando un empalme preciso con las bajantes.

La unión entre los tramos de la canaleta de calamina se hará con soldadura del tipo adecuado para la ejecución de este trabajo.

Concluida la colocación de las canaletas, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba hidráulica).

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros lineales de canaleta colocada.

5.   
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, este precio incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de este trabajo.

REVESTIMIENTO INTERIOR DE

MADERA EN CUBIERTAS  
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1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere al revestimiento interior de una cubierta, el que será construido en madera machihembrada sobre vigas de acuerdo a planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las vigas portantes serán de madera seca, perfectamente cortadas según se especifica en los planos de detalle correspondientes, no se admitirán empalmes de ningún tipo.

La madera machihembrado será de madera mara de 3" seca y de primera calidad, cuyo estacionamiento a la sombra antes de su uso, sea comprobado por el Supervisor de Obra durante un tiempo no menor de 6 meses.

Para el barnizado se empleará el tipo de barniz que el Supervisor de Obra vea por conveniente.

3.
FORMA DE EJECUCION
Se comprobara la correcta alineación y nivel de las vigas de la estructura de la cubierta antes de realizar el trabajo.

La madera machihembrado será fijada directamente sobre las vigas de 2" x 3" empleando clavos de 2" de cabeza achatada; los empalmes en tres piezas de machihembrado tendrán lugar siempre sobre las vigas y en forma alternadas.

El revestimiento deberá estar perfectamente cepillado y lijado, no siendo admitida la corrección de defectos de ejecución o en el material, mediante el empleo de masillas; el barnizado se ejecutará de acuerdo a las especificaciones para barnizados.

4.
MEDICION
Los revestimientos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO
La cubierta construida con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida según el punto anterior, será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada para el ítem "Cubierta en corredores exteriores". Se sobre entiende que el precio unitario comprende: Materiales, Mano de Obra, Herramientas, Beneficios Sociales, Gastos Generales, utilidades, etc.

MOLDURA DE YESO 
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1.
DESCRIPCION

El trabajo comprendido en este ítem se refiere a la ejecución de molduras de yeso sobre el revoque de tabiques y muros en los ambientes interiores del edificio de acuerdo a las especificaciones.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El yeso a utilizarse para las molduras será de primera calidad y molido fino preferentemente del tipo “Bedoya”, no contendrá terrones ni impurezas de ninguna clase. Con anterioridad a cualquier suministro de yeso a la obra, el Contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación.

3.
FORMA DE EJECUCION
Se ejecutará en primer lugar la preparación de la superficie donde se asentará la moldura mediante el picado de esta superficie para lograr una buena adherencia al paramento.

Se colocarán maestras a la distancia que se requiera de acuerdo al detalle especificado y al tipo de molde a emplearse, estas maestras deberán ser perfectamente horizontales y alineadas entre si, a fin de asegurar el logro de una moldura uniforme y pareja en toda su extensión.  El Supervisor deberá aprobar el molde y una muestra del trabajo de la moldura antes de realizar el trabajo.

El espesor de la primera capa será de revoque será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras y el molde. El Contratista realizará el rebaje con el molde en forma sucesiva hasta lograr un acabado uniforme. Sobre la primera capa ejecutada, se realizará una segunda y luego una tercera.

Esta última capa será alisada prolijamente mediante el paso del molde a fin de obtener una superficie completamente tersa, plana y libre de ondulaciones.

En general las molduras en el interior del edificio serán realizadas como se tiene arriba indicado excepto aquellas para las cuales los planos o detalles de obra indiquen formas o acabados especiales que requieran del tallado del yeso, el mismo que se ejecutará con la herramienta adecuada y esperando que el yeso de la moldura alcance la consistencia necesaria para no comprometer su acabado.

Las intersecciones de los ángulos interiores entre muros serán terminadas en arista viva y debidamente aprobadas por el Supervisor.

4.
MEDICION
Este será medido por metro lineal de moldura neta bien ejecutada.

5.
FORMA DE PAGO

Los trabajos ejecutados con materiales apropiados y  de acuerdo con las especificaciones, medidos según lo indicado en el punto anterior serán pagados de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Estos pagos serán la compensación total de la ejecución de este ítem incluyendo mano de obra, andamios materiales, etc. 

No se aceptará incidencia en el costo por ningún motivo.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA - DISTRIBUCION

BAJO VOLTAJE
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ITEM:DEL 28 AL 31
1.
DEFINICION

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de la red de energía eléctrica desde el punto de toma hasta los receptáculos de aprovechamiento.

2.
MATERIALES
Todos los materiales empleados en la instalación eléctrica debe ser de primera calidad y antes de proceder a su instalación, debe ser aprobadas por el Supervisor.  En la presentación de propuestas se debe especificar el tipo de artefactos a usar.

2.1.
TUBERÍAS Y CABLEDUCTOS

Se usarán ductos de plástico PVC rígido con sistema de unión campana y pegante “Clase 12” según norma boliviana NB-14.6-001-1977, con presión de trabajo de 12.25 Kg/cm².  Los diámetros de los ductos estarán de acuerdo a lo indicado en las planillas de carga de los planos o confor5me indique el supervisor de la Obra.  Las uniones entre si, con cajas, curvas, etc. deben garantizar la impermeabilidad y resistencia del tubo.  En caso de formarse curvas el radio no será menor a ocho veces el diámetro externo del tubo.  Estas no deben causar deformación alguna ni reducción de diámetro.

Las tuberías con diámetro mayor a 1” llevarán piezas especiales en todos los cambios de dirección (provistos por el fabricante).

La suma de todos los ángulos de un conducto entre dos cajas de conexión no pasará de los 180 grados.

La distancia máxima entre dos cajas de registro no pasará de 500 diámetros del tubo.

En un mismo tubo la selección total de los alambres incluyendo su aislamiento, no pasará del 60% de la sección interna del tubo.

2.2.
CAJAS DE DERIVACION
Para la instalación de toma de corrientes, interruptores, conmutadores, salidas de pared se utilizarán cajas metálicas .

Para la instalación de salidas de techo para iluminación, cajas de inspección y para cableado destinado a la interconexión de líneas dentro de la red de distribución, se emplearán cajas octogonales de 4” con salidas de látex al fondo, con profundidad de 1 ½” .  Serán de plancha metálica galvanizada, todas las cajas deberán llevar su tapa correspondiente.

Las cajas de salida de enchufes deberán quedar enrasados con la superficie de la pared.  Las alturas de montaje en caso de no estar especificado en planos son: interruptor a 1.05 del piso con la placa de 10 Amp/250 V. Enchufe a 0.35 del piso con placa enchufe de 15amp/250 V.  Todos los tubos que entran en las diferentes cajas estarán sujetos, garantizando una unión rígida tanto mecánica como eléctrica.

2.3
CONDUCTORES O CABLES
Se refiere a la provisión o instalación de cables conductores aislados bajo capa de PVC tipo TW  con límite de seguridad de instalación de 600 Voltios.  Todos los empalmes entre conductores se realizan en cajas de paso o conexión.  No se permitirán empalmes de cables dentro de tubos.

Para empalmes hasta el N° 8 AWG se podrán efectuar empalmes mediante soldadura  y el lugar del empalme será cubierto con cinta aislante de PVC con nivel de instalación de 600 voltios.

2.4
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
Para tableros de distribución secundaria se emplearán interruptores termomagnéticos Clase G tipo WN TYPE SINGLE POLE CIRCUIT BREAKERS con capacidad de corto circuito de 9 KA (ver catálogo SIEMENS MINIATURE CIRCUIT BREAAKERS)  o similares.

Las secciones mínimas de los conductores no especificados en planos serán como mínimo:

· Conductores de cobre

· Circuito de iluminación de alambre aislado 2x N° 14 AWG

· Circuito de alambre aislado para enchufes 2x N° 12 AWG

· Conductores de aluminio

· Circuitos de iluminación aislado 2 x N° 12 AWG

· Circuito de enchufes alambre aislado 2 x N° 10 AWG

2.5
TABLEROS DE DISTRIBUCION
 Se refiere a  la provisión y colocación de tableros de distribución en los lugares especificados en los  planos.

Cada uno de estos tableros debe llevar los respectivos interruptores termomagnéticos. Los tableros de distribución deberán llevar su disyuntor principal, según lo señalado en planillas

los tableros estarán encerrados en un gabinete metálico empotrado con puerta, bisagras y chapa aprobado por el inspector

2.6
TOMACORRIENTES

Se refiere a la provisión y colocación de tomacorrientes en forma general se usarán simples.  Todos deberán tener una capacidad de conducción de 10 amperios y 230 voltios, con posibilidad de empleo con clavija plana o redonda.  Deberá llevar una inscripción clara que permita identificar fácilmente la tensión a la que trabajan 110 ó 220V.  Deberán tener sus respectivas placas.

2.7.
INTERRUPTORES Y CONMUTADORES

Se refiere a la provisión y colocación de interruptores simples y dobles y conmutadores de acuerdo a los planos de instalación eléctrica.

Todos estos artefactos tendrán capacidad de conducción de 6 amperios como mínimo y tensión de 230 voltios, serán de acción silenciosa.

2.8.
LAMPARAS INCANDESCENTES

Para estos puntos de iluminación se usarán bombillas de iluminación standard Argenta 100 W y 220 voltios provista de un zoquete correspondiente.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN


El contratista deberá contar con los servicios de un técnico electricista.

Además de observar todas las recomendaciones descritas en el párrafo anterior, el contratista debe entregar todo el trabajo en  perfecto funcionamiento garantizando su operación..

El contratista está en la obligación de revisar la instalación para poder rectificar los errores si estos existen antes de terminar la instalación.

4.
MEDICION Y FORMA DE  PAGO.


Serán efectuadas en forma de punto instalado.

EXCAVACIONES CON MAQUINARIA
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1.
DESCRIPCION

Este ítem consiste en ejecutar movimiento de tierra con maquinaria y equipo adecuado, en número suficiente y de acuerdo a lo ofrecido en la propuesta aceptada.

2.
FORMA DE EJECUCION
Una vez realizado el movimiento de tierra hasta el nivel especificado en los planos y verificado el replanteo de las obras, se procederá a la excavación.

Los volúmenes de excavación, deberán ceñirse estric​tamente a las dimensiones y niveles, establecidos en los planos del proyecto.

Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del proyecto. En tal caso, el Contratista deberá informar inmedia​tamente por escrito al Supervisor de Obra para su aproba​ción.

El material excavado deberá ser colocado fuera de los límites de la obra o en los lugares que indique en forma escrita el Supervisor de Obra, de tal forma que no per​judique al Proyecto. Caso contrario, el Contratista, por su cuenta y sin recargo alguno, deberá reubicar el material en los lugares autorizados.

3.
MEDICION
La cuantificación del material excavado se hará en metros cúbicos en banco, de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto o modificaciones aprobadas por el Supervisor de Obra. 

4.
FORMA DE PAGO
El volumen de excavación autorizado y verificado en ter​reno por el Supervisor de Obra, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada.

El volumen de excavación que innecesariamente exceda al autorizado, no será considerado en la liquidación, por el contrario el Contratista está obligado a ejecutar el relleno y compactado correspondiente por cuenta propia.

EXCAVACIONES MANUALES
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1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la excavación hasta llegar al nivel de fundación establecido en los planos sin llegar al nivel freático que eventualmente pudiera presentarse durante la ejecución de las obras.

2.
HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista realizará los trabajos descritos empleando las herramientas y/o equipo convenientes, debiendo estos contar con la aprobación previa del Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION
A criterio del Contratista y con el empleo de equipo y/o herramientas adecuados.

Los volúmenes de excavación deberán ceñirse estrictamente a las dimensiones y niveles de fundación establecidos en los planos del proyecto.

Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del proyecto.  En tal caso, el Contratista deberá informar inmediatamente por escrito al Supervisor de Obra para su aprobación.

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores en que el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal.

Se tendrá especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones que servirá de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta.

Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo deberá estar de acuerdo con las líneas de los planos.

El trabajo ejecutado con el método elegido no deberá causar daños en las estructuras, taludes, abanicos aluviales, etc., que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier daño que se produzca, será responsabilidad del Contratista, estando en la obligación de enmendarlo por cuenta propia.

El material excavado deberá ser colocado en los lugares que indique en forma escrita el Supervisor de Obra, de tal forma que no se perjudique al proyecto.  En caso contrario, el Contratista deberá por cuenta propia y sin recargo alguno, reubicar el material en los lugares autorizados.

4.
MEDICION
La cuantificación del material excavado se hará en metros cúbicos en banco.

5.
FORMA DE PAGO

El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo y mano de obra empleada.

El volumen de excavación que exceda al autorizado sin aprobación del Supervisor de obra, no será considerado en la liquidación, por el contrario el Contratista está obligado a ejecutar el relleno y compactado correspondiente por cuenta propia.

TRANSPORTE DE MATERIAL 

EXCEDENTE








CODIGO : 02 200 50

UNIDAD: M3








ITEM : 18,  55,  62

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere al transporte en volquetas de los es​combros provenientes de la obra y volúmenes de tierras excedentes hacia zonas de deposición autorizadas por la H. A. M.

2.
FORMA DE EJECUCION

Los escombros y volúmenes de excavación sobrantes provenientes de los lugares indicados en los planos o autorizados en forma escrita por el Supervisor de Obra, deberán ser retirados de la obra.

La distancia mínima de transporte considerada es de 3 Km. Para este ítem se emplearán volquetas de capacidad no menor de 4 m3. y el carguío se realizará en forma manual o mecánica de acuerdo a la orden del Supervisor.

3.
MEDICION

Previamente al carguío, se deberán medir los volúmenes de tierra suelta a ser transportada. 

Si se reutilizaran piedras, su volumen será deducido del volumen total de demolición.

La unidad de medición de este ítem es el m3 de tierra suelta y m3 de escombros.

4.
FORMA DE PAGO
El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por herramientas, mano de obra, equipo y todas las actividades necesarias para com​pletar el trabajo.

CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO
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1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la construcción de la cimentación continua para muros y tabiques de ladrillo de acuerdo a los planos del proyecto o a lo indicado por el Supervisor de obra.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los cimientos serán de mampostería de piedra bruta con mortero de cemento  y arena en proporción 1:5.

Las piedra, el cemento y la arena a  utilizarse deberán cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción".

3.
FORMA DE EJECUCION

No se colocará ninguna mampostería sin que previamente se hayan inspeccionado las zanjas destinadas a recibirla para cerciorarse de que el fondo está bien nivelado y compactado.

Primeramente se emparejará el fondo de la excavación con una capa de mortero pobre de cemento y arena en proporción 1:6  en un espesor de 2 cm. sobre la que se colocará la primera hilada de piedras.

Las piedras serán previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra y deberán descansar en todas sus superficies planas de asiento hacia abajo sobre la base de mortero, las mismas que se colocarán por capas, y siguiendo el mismo procedimiento indicado antes para lograr una efectiva trabazón vertical y horizontal.

Se deberá tener cuidado que el mortero penetre en forma completa en los espacios entre piedra y piedra, valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro.

El mortero será mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

El Contratista deberá prever la disposición de piedras para la trabazón con el sobrecimiento separadas a 50 cm. como máximo.

Las dimensiones de los cimientos deberán ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos.

4.
MEDICION

Los cimientos de mampostería de piedra con mortero de cemento serán medidos en metros cúbicos.

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto en el punto anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de obra que incidan en su construcción.

EMPEDRADO Y CONTRAPISO
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UNIDAD: M2
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1.
DESCRIPCION
Se refiere a todos los pisos de concreto señalados en planta baja.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La piedra que se empleará en los contrapisos será la conocida como piedra manzana.

El hormigón de cemento Portland, arena y grava para la nivelación de pisos en planta baja será de proporción 1:3:4. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón serán de buena calidad.

El mortero para frotachado será de cemento Portland - arena fina en proporción 1:3.

Se hará uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón de pisos a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto.

3.
FORMA DE EJECUCION
Sobre el terreno debidamente compactado se ejecutará un empedrado de piedra manzana, colocada a combo, a nivel en los ambientes interiores y con la pendiente apropiada en las aceras exteriores.

Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciará una capa de 5 cm de hormigón, de una dosificación 1:3:4, luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm con mortero de cemento de 1:3. La superficie se alisará con frotacho con rayado especial para las aceras exteriores y pulido para los ambientes interiores.

En ambos casos se dejarán juntas de expansión para lo que el vaciado deberá ejecutarse por cuadriláteros y rectángulos alternados y de tamaño a indicación del Supervisor de Obra.

4.
MEDICION

Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO

Los pisos construidos con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aquí especificado, medidos según lo prescrito en medición, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

IMPERMEABILIZACION S/CIMIENTOS
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1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la impermeabilización de sobrecimientos a fin de proteger los muros de la edificación contra los efectos de la humedad proveniente de lluvias.

2.
FORMA DE EJECUCION

Sobre el sobrecimiento se colocará el cartón asfáltico teniendo cuidado de cubrir toda la superficie y no dejar espacios libres.  Se tendrá especial cuidado en los traslapes.

Sobre esta capa de cartón asfáltico se colocará un mortero de cemento de dosificación 1:3 con SIKA-1 de espesor no menor a 2cm.  El aditivo SIKA-1 será empleado ciñéndose estrictamente a las normas del fabricante. Se realizará un acabado parejo y nivelado de la capa de mortero a fin de que se pueda asentar sobre este la mampostería de muros. 

3.
MEDICION
La medición se realizará en metros lineales.

4.
FORMA DE PAGO

El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por herramientas, mano de obra, equipo y todas las actividades necesarias para com​pletar el trabajo.

MUROS DE LADRILLO DE 6 HUECOS  E=12CM
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1.
DEFINICION
Este capítulo comprende la construcción de muros y tabiques de albañilería de ladrillo con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los ladrillos serán de primera calidad y toda partida de los mismos deberán merecer la aprobación del Supervisor de Obra para su empleo en la obra.

Los ladrillos huecos serán bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras.

Los ladrillos llenos serán bien cocidos, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras.

En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad especificados en el ítem de materiales de construcción.

3.
FORMA DE EJECUCION

Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm.

Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro ó muro y tabique.

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (losas, vigas, columnas, etc.) deberán ser firmemente adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picara adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días. Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando firmemente los ladrillos correspondientes a la hilada superior final.

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito expresamente otra cosa.

A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

4.
MEDICION

Todos los muros y tabiques de mampostería de ladrillo con mortero de cemento y arena serán medidos en metros cuadrados tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado. Los vanos para puertas, ventanas y elementos estructurales que no son construidos con mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la determinación de las cantidades de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto, en el punto 4. (Medición), será pagado a los precios unitarios en metro cuadrado establecidos en la propuesta aceptada para cada clase de muro y/o tabique. Dicho precio será compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, transportes y mano de obra que inciden en su construcción.

MACHON DE LADRILLO DE 6 HUECOS
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1.
DEFINICION
Este capítulo comprende la construcción de machones de albañilería de ladrillo con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los ladrillos serán de primera calidad y toda partida de los mismos deberán merecer la aprobación del Supervisor de Obra para su empleo en la obra.

Los ladrillos huecos serán bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras.

Los ladrillos llenos serán bien cocidos, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras.

En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad especificados en el ítem de materiales de construcción.

3.
FORMA DE EJECUCION

Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm.

Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre si y en los cruces entre machón y tabique.

De la misma manera, se rellenarán con mortero los huecos de los ladrillos a fin de lograr la resistencia necesaria de los machones.

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado.

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes.

El espesor o las dimensiones de los machones deberá ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito expresamente otra cosa.

A tiempo de construirse los machones, en los casos en que sea requerido, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse.

4.
MEDICION

Todos los machones de mampostería de ladrillo con mortero de cemento y arena serán medidos en metros lineales tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado. 

5.
FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo previsto, en el punto 4. (Medición), será pagado a los precios unitarios establecidos en la propuesta aceptada para este tipo de trabajo. Dicho precio será compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, transportes y mano de obra que inciden en su construcción.

BOTAGUAS DE LADRILLO 6H SOGUILLA
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1.   
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la construcción de botaguas de ladrillo de 6 huecos.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Para la construcción de botaguas se emplearán ladrillos de 6 huecos de primera calidad, que al golpe emitan un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de defectos, rajaduras o desportilladuras.

El mortero de cemento para las juntas tendrá una dosificación de 1:5.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Todos los ladrillos antes de su colocación deberán mojarse.

Los ladrillos serán colocados en soguilla en hileras perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de cemento de un espesor mínimo de 1 cm.

Una vez que hayan fraguado las hileras de ladrillo, se procederá al vaciado de un mortero de cemento 1:3, en las partes necesarias para obtener una perfecta nivelación. Esta superficie será enlucida a base de cemento puro con plancha metálica.

Se cuidará muy especialmente que en el vaciado de la capa de nivelación se deje una pendiente de escurrimiento de por lo menos 2% hacia el exterior del muro.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá en metros lineales.

5.   
FORMA DE PAGO

Este trabajo será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total de todos los materiales, mano de obra, herramientas y todas las actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

CUBIERTA PLACA ONDULADA 

DURALIT CON ESTRUCTURA
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1.
DESCRIPCION
Ese ítem se refiere a todas las partes techadas con placas de asbesto-cemento tipo Duralit incluyendo la estructura metálica realizada de acuerdo a planos de detalle.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los perfiles de acero empleados en la construcción de las cerchas deberán ser de resistencia adecuada y no presentar defectos, sus dimensiones, espesor y longitud se regirán por los detalles que contempla el proyecto.

Se utilizará placa ondulada de asbesto-cemento, del tipo Duralit fijada a las correas con pernos “J” especiales para este tipo de material.

Para las cumbreras se utilizarán piezas especiales para este efecto que provee el fabricante debidamente moldeada para cumplir esta función.

3.
FORMA DE EJECUCION

Las cerchas se confeccionarán de acuerdo a los detalles de los planos y serán armados en una superficie plana en taller para luego ser transportados y colocados en su lugar y unirse mediante soldadura de arco a las demás piezas detalladas en los planos.

Los apoyos de las cerchas y vigas se ejecutarán sobre una viga de encadenado. Todas las cerchas y vigas de techo irán firmemente anclados a la viga de por medio anclajes dejados para tal efecto y soldadura de arco. Las correas serán firmemente soldadas a los tijerales.

Las placas serán sujetas con la pendiente indicada en los planos y respetando las especificaciones en cuanto a traslape que hace el fabricante.  Se tomará especial atención al momento de ajustar los pernos “J” a fin de no dañar las placas.

4.
MEDICION

La cubierta se medirá en metros cuadrados de techo tomando en cuenta el área neta cubierta. Es decir su proyección en planta.

5.
FORMA DE PAGO

La cubierta construida con materiales aprobados, en un todo, de acuerdo con estas especificaciones y medida según lo previsto en el punto anterior, será pagada al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo.

ESTRUCTURA METALICA EN PASILLOS
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1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la colocación de una cubierta en los corredores exteriores, la que será construida en perfil tubular de 1 ½” y calamina plástica Nº 12 de acuerdo a planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las vigas portantes serán de perfil tubular armadas según se especifica en los planos de detalle correspondientes.

La calamina plástica será de buena calidad y deberá ser aprobada por el Supervisor de obra antes de su colocado.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los arcos de la estructura serán armados en taller y se montaran en obra a continuación del armado de cerchas de cubierta.

Los arcos se fijarán a las cerchas mediante soldadura de arco, y al bordillo de piso mediante pernos dejados allí para tal fin.

Se procederá luego al tenido de vigas longitudinales entre arcos uniéndolas a estos últimos mediante soldadura.

Sobre la estructura terminada se colocaran las placas de calamina plástica, sujetándolas a la estructura mediante pernos de anclaje.

4.
MEDICION

La cubierta sobre estos corredores de conexión se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO

La cubierta construida con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida según el punto anterior, será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada para el ítem.

PISO DE CERAMICA CON COLOR
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1.
DEFINICION
Este ítem se refiere  a la colocación de cerámica esmaltada y carpeta de nivelación en los pisos de los ambientes que se indican en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El hormigón de cemento, arena y grava para la nivela​ción de los pisos  será de proporción 1:3:4. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón se conformarán estrictamente de acuerdo a lo especificado en el capítulo referente a la calidad de los mismos.

El mortero de cemento y arena a emplearse para la colocación de las piezas de cerámica será de propor​ción 1:5.

La cerámica será del tipo conocido como enchape de ladrillo.

Las piezas de cerámica  tendrán un espesor mínimo de 7 mm. debiendo la calidad y el color de las mismas ser aprobados por el Supervisor de Obra.

3.
FORMA DE EJECUCION

Sobre la superficie se vaciará una capa de hormigón de 3 cm. de espesor la misma que deberá ser perfectamente nivelada.

Sobre la superficie de hormigón preparada como se tiene indicado, se colocará la cerámica con mortero de cemento y arena en proporción 1:5.

Una vez colocadas las piezas de cerámica se realizarán las juntas entre piezas con lechada de cemento puro y ocre de buena calidad del mismo color  de la cerámica, aprobados por el Supervisor.

El Contratista deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad.

4.
MEDICION 

Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área de trabajo neto ejecutado.

5.
FORMA DE PAGO

Por la realización de este trabajo se pagará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen todos los materiales mano de obra, equipo y herramientas y activida​des necesarias para la ejecución de este ítem.

ZOCALO DE CERAMICA
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1.
DESCRIPCION
La ejecución de este ítem comprende la colocación de zócalos de cerámica de acuerdo a lo indicado en planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las piezas serán de 20 ó 30 cm de largo, 10 cm de alto y no menos de 2 cm de espesor. El color de los zócalos será el indicado por el Supervisor de Obra. Antes de que el Contratista inicie su colocación se someterá una muestra para su aprobación.

El mortero de cemento Portland y arena que se emplee en la colocación de los zócalos será de proporción 1:3.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Las piezas de zócalos de cerámica se colocarán empleando el mortero de cemento y arena 1:3 conservando una perfecta nivelación, vertical y horizontal.

Una vez que se hayan colocado los zócalos se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento puro y ocre de buena calidad del mismo color que el de los zócalos.

4.
MEDICION


Los zócalos de cerámica se medirán en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO

Los zócalos de cerámica ejecutados con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos como se indica en el punto anterior, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el costo de este trabajo.

ZOCALOS DE GOMA
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1.
DESCRIPCION
La ejecución de este ítem comprende la colocación de zócalos de goma de acuerdo a lo indicado en planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las piezas serán 10 cm de alto. El color de los zócalos será el indicado por el Supervisor de Obra. Antes de que el Contratista inicie su colocación se someterá una muestra para su aprobación.

El pegamento que se emplee deberá ser el recomendado por el fabricante.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Las tiras de zócalos de goma se colocarán empleando el pegamento especial conservando una perfecta nivelación, vertical y horizontal.

Una vez que se hayan colocado los con una adecuada cantidad de pegamento se pasará por encima la llama del soplete para asegurar una correcta adherencia al muro.

4.
MEDICION


Los zócalos de goma se medirán en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO

Los zócalos de goma ejecutados con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos como se indica en el punto anterior, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el costo de este trabajo.

BORDILLO DE LADRILLO






CODIGO : 09 800 05

UNIDAD: ML








ITEM : 40

1.   
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la construcción de bordillos de ladrillo de 6 huecos revocados y enlucidos.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Para la construcción de bordillos se emplearán ladrillos de 6 huecos de primera calidad, que al golpe emitan un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de defectos, rajaduras o desportilladuras.

El mortero de cemento para las juntas tendrá una dosificación de 1:4.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Todos los ladrillos antes de su colocación deberán mojarse.

Los ladrillos serán colocados en tizón en hileras perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de cemento de un espesor mínimo de 1 cm.

Una vez que hayan fraguado las hileras de ladrillo, se procederá al vaciado de un mortero de cemento 1:3, en las partes necesarias para obtener una perfecta nivelación. Esta superficie será enlucida a base de cemento puro con plancha metálica.

Se cuidará muy especialmente que en el vaciado de la capa de nivelación se deje una pendiente de escurrimiento de por lo menos 2% hacia los exteriores del bordillo.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá en metros lineales.

5.  
FORMA DE PAGO

Este trabajo será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total de todos los materiales, mano de obra, herramientas y todas las actividades necesarias para la ejecución de este ítem.

PUERTAS PLACA PROV. Y COLOC.




CODIGO : 08 200 20

UNIDAD: M2








ITEM : 41 

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de las puertas de madera de tipo placa  de acuerdo a las dimensiones y forma especificados en los planos y detalles.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Serán suministrados por el Contratista. Se emplearán materiales de primera clase, la madera mara a emplear para los marcos será completamente seca y seleccionada sin ojos ni otras fallas.

Las puertas serán ejecutadas de acuerdo a las dimensiones y especificaciones de los planos cuidando su correcta construcción y calidad. 

Las puertas serán del tipo Eucatex o similares. 

Los marcos de la puerta deberán ser hechos con madera mara de 2" x 2" trabajados en materiales de primera.

3.
FORMA DE EJECUCION

La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el Supervisor de Obra.

A tiempo de revocar las jambas de las puertas se colocarán tacos de madera mara cuyo número será de cuatro en cada puerta, sobre estos tacos, que serán del mismo ancho que la jamba se fijarán fuertemente los marcos, empleando tornillos de 3". Toda la carpintería deberá tener un acabado perfecto debiendo lijarse perfectamente todas las superficies, las mismas que posteriormente serán bañadas con aceite de linaza caliente extendiendo dicho baño a los marcos.

Las hojas de las puertas serán fijadas mediante tres bisagras dobles de 4".

La responsabilidad del Contratista será comprobar en obra gruesa las dimensiones de los vanos donde se colocarán los marcos, debiendo corregir cualquier discrepancia, previa consulta con el Supervisor de Obra; igual cuidado deberá tener a fin de que las hojas cierren exactamente en sus respectivos marcos.

4.
MEDICION

La carpintería de madera será medida en metros cuadrados, la medición incluirá el ancho de marcos y hojas.

5.
FORMA DE PAGO

La carpintería de madera construida con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida según el punto anterior será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada. El precio unitario comprende: Materiales, mano de obra, herramientas, etc.

PASAMANOS METALICO TUBULAR 2”




CODIGO : 05 200 05

UNIDAD: ML








ITEM : 45

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la construcción y colocación de pasamanos de acero en  escaleras y corredores.

2.
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El perfil metálico a utilizarse será de primera calidad, de buena resistencia y diámetro adecuado.  La soldadura será de marca reconocida.

3.
FORMA DE EJECUCION

El pasamanos serán construidos siguiendo estrictamente lo indicado en los detalles. El largo por pieza se ceñirá estrictamente al tipo y dimensiones de la escalera y los corredores. En ningún caso se aceptarán traslapes.

El pasamanos se fijará a los muros mediante tornillos de 2" y a estructuras metálicas mediante soldadura de arco.

Se corregirán todos los excesos de soldadura que se produzcan mediante amoladora.

4.
MEDICION

Se medirán los pasamanos en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO

El pasamanos ejecutado con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida según el punto anterior, será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada para el ítem Pasamanos. Se sobre entiende que el precio unitario comprende: Materiales, mano de obra, herramientas, beneficios sociales, gastos generales, utilidades, etc.

CANALETAS Y BAJANTES DE 

CALAMINA DE 4” DE DIAMETRO





CODIGO : 15 400 30

UNIDAD: ML








ITEM : 48

1.   
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a los trabajos de  construcción de canaletas y  bajantes para la evacuación de aguas pluviales, de acuerdo a lo indicado en planos.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los tubos o bajantes serán de calamina plana galvanizada No 28 de sección rectangular, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto.

Se rechazará los tubos defectuosos, mal soldados o que a juicio del Supervisor de Obra no ofrezcan seguridad.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las bajantes debiendo las mismas estar debidamente sujetas al paramento vertical de la construcción.

La unión entre los tubos de calamina se hará con soldadura del tipo adecuado para la ejecución de este trabajo. Bajo ninguna circunstancia se permitirán cambios de dirección que supongan ángulos mayores a 60º.

Concluida la colocación de los tubos, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba hidráulica).

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros lineales de bajante colocada.

5.   
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, este precio incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de este trabajo.

MALLA OLIMPICA







CODIGO : 08 800 15

UNIDAD: M2








ITEM :  67

1.  
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de malla olímpica para cercado de áreas de acuerdo a planos del proyecto.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se utilizará tubería de fierro galvanizado de 2" de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle.

La malla será de alambre galvanizado y el tipo corresponderá a las características del proyecto.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Los tubos deberán empotrarse en bases de hormigón ciclópeo de dimensiones especificadas en los planos de detalle.

El poste se deberá empotrar en el hormigón ciclópeo en una profundidad no menor a 0.30 m.

La parte inferior embebida del tubo deberá presentar una abertura en forma de "Y" invertida para el respectivo anclaje de acuerdo a planos de detalle. 

La sujeción horizontal entre la malla y el suelo se hará a través de un bordillo de hormigón de dosificación 1:3:4 de15 cm. de espesor y 25 cm. de profundidad.

La sujeción de la malla al tubo se hará mediante alambre de amarre galvanizado previamente aprobado por el Supervisor de obra.

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO

Se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS


   
CODIGO: 15 400 35

UNIDAD: PZA



    



ITEM  No.  94 - 98

1.   
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la colocación e instalación de artefactos sanitarios.

2.  
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Cada artefacto será de buen acabado y material fino. En caso de que los artefactos no incluyan los elementos complementarios como grifería, sopapas, llaves, etc. ; estos deberán ser los adecuados de acuerdo al tipo de artefacto sanitario.

3.
FORMA DE EJECUCION

Previa colocación, el Supervisor verificará que cada artefacto se encuentre en buen estado, sin rajaduras o defectos de fabricación. Del mismo modo se verificará que estén completas todas las piezas componentes de artefactos, tales como flotadores, perillas, llaves de paso, etc.

Cada artefacto será colocado en el lugar indicado por los planos.  Una vez concluida la instalación se verificará el correcto funcionamiento del artefacto.  Cualquier pieza colocada que presente defectos o fugas de agua será rechazada por el Supervisor hasta que se corrijan las fallas.

4.   
MEDICION

Este ítem se medirá por pieza terminada y colocada en sitio.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se realizará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.


CAJA INTERCEPTORA Y/O DE REGISTRO 

DE CEMENTO



   



CODIGO: 02 700 70

UNIDAD: PZA



   
 


ITEM : 78 - 79

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la colocación de cajas de registro y cajas interceptoras de cemento ubicadas en la base de las bajantes pluviales de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las cajas serán de cemento, se rechazarán las cajas defectuosas, o que a juzgar del Supervisor no ofrezcan seguridad.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los trabajos de colocación de cajas de registro y cajas interceptoras serán ejecutados por personal especializado.

La ubicación de las cajas dependerá de la posición de las tuberías y/o los artefactos sanitarios de acuerdo a los planos.

El nivel de instalación deberá ser verificado por el Supervisor de Obra previa colocación de la caja.

La unión de los tubos a las cajas se considera concluida cuando el resultado de la prueba hidráulica quede debidamente aprobada.

4.
MEDICION

Este ítem será medido por pieza colocada.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem será efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada e incluirá la compensación total por materiales, mano de obra, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

TUBOS DE FG. DE 2” CON 2.5 M.





CODIGO : 08 800 20 

UNIDAD: M2








ITEM :  70

1.  
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tubos de FG. de 2” con 2.5 m. para el mástil de bandera para las escuelas.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se utilizará tubería de fierro galvanizado de 2" de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Los tubos deberán empotrarse en bases de hormigón ciclópeo de dimensiones especificadas en los planos de detalle.

El poste se deberá empotrar en el hormigón ciclópeo en una profundidad no menor a 0.30 m.

La parte inferior embebida del tubo deberá presentar una abertura en forma de "Y" invertida para el respectivo anclaje de acuerdo a planos de detalle. 

4.   
MEDICION

Este ítem será medido en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO

Se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

BLOQUES DE CEMENTO



   
CODIGO: 03 340 25

UNIDAD:  M2




ITEM :  

Las presentes especificaciones están elaborados de acuerdo a la Norma NCH 1928 Of.93 del Instituto Nacional de Normalización.

Albañilería armada - Requisitos para el diseño y cálculo

1.  Alcance y campo de aplicación

1.1  Esta norma establece los criterios de diseño y sus limitaciones y los métodos de cálculo de la albañilería armada, usada en las construcciones que utilicen estructuralmente unidades de albañilería cerámica o de hormigón que cumplen los requisitos de la presente norma.

1.2  Esta norma no se aplica a la albañilería semi-armada, a la albañilería reforzada y a las albañilerías que no cumplen con los requisitos de cuantías mínimas establecidos en esta norma.

1.3  Esta norma excluye, entre otras, unidades de albañilería que no tengan un procesos de fabricación industrial, que garantice una calidad uniforme.

2.  Referencias

Normas Chilenas Oficiales, NCh.

3.  Terminología y simbología

3.1  Terminología

3.1.1  Albañilería 

Material estructural que se obtiene con unidades de albañilería ordenadas en hiladas según un aparejo prefijado y unidas con mortero.

3.1.2  Albañilería armada :

Albañilería que lleva incorporados refuerzos de barras de acero en los huecos verticales y en las juntas o huecos horizontales de las unidades, en conformidad con la presente norma.

3.1.3  Albañilería confinada :


Albañilería que está enmarcada por pilares y cadenas de hormigón armado y que satisface la definición de NCh433.

3.1.4  Albañilería semi-armada :


Albañilería que lleva incorporados refuerzos de barras de acero en los huecos verticales y/o en las juntas o huecos horizontales de las unidades, pero que no cumple los requisitos mínimos de refuerzo, (cantidad, separación, ubicación) de la presente norma.

3.1.5  Aparejo :


Disposición en que se colocan las unidades de albañilería, según un ordenamiento prefijado.

3.1.6.  Area neta de la unidad de albañilería :


Resultante de dividir el volumen sólido por la dimensión de la unidad paralela a la dirección de los huecos. (no se usa para efectos de cálculo).

3.1.7  Area bruta :


Superficie total, incluyendo el área de las perforaciones y huecos verticales.

3.1.8.  Area de contacto del elemento estructural :


Area de la superficie efectiva de contacto, generalmente entre dos hiladas sucesivas, medida perpendicularmente al eje del elemento estructural.  Normalmente, es la superficie  ocupada por el mortero y el hormigón de relleno entre dos hiladas.

3.1.9  Armadura :


Barras de acero estructural incluidas en el mortero o en el hormigón de relleno de la albañilería.

3.1.10.  Cáscara :

Pared exterior de la unidad de albañilería.

3.1.11.  Escalerilla :

Armadura de refuerzo, formada por dos o más barras o alambres de acero longitudinales unidos entre sí con elementos de acero transversales y soldados a las barras longitudinales.  La separación entre las uniones de los alambres de acero que forman la escalerilla, medida sobre una de las barras o alambres longitudinales, debe ser menor o igual a 40 cm.

3.1.12.  Hilada :



Conjunto de unidades de albañilería ubicadas e un mismo plano.

3.1.13.  Hormigón de relleno (grout) :


Material de consistencia fluida que resulta de mezclar cemento, arena, gravilla y agua.

3.1.14.  Mortero :

Material que resulta de mezclar cemento, arena y agua, o, cemento, cal, arena y agua.

3.1.15.  Muro de albañilería armada de doble chapa :

Albañilería armada formada por dos paños de albañilería (chapas) puestos paralelamente de manera de lograr un espacio continuo en su interior, donde se colocan las armaduras de refuerzo con hormigón de relleno.  Las chapas se unen entre sí con anclajes metálicos o con unidades de albañilería.  Las unidades de albañilería podrán tener un porcentaje de huecos, siempre que éste no supere el 25%.

3.1.16.  Tabique :


Pared interior de la unidad de albañilería.

3.1.17.  Unidad de albañilería :

Pieza simple empleada en la construcción de albañilería : ladrillo cerámico, bloque de hormigón u otro.

3.2  Simbología :

A

g
:
área bruta ;

Av
:
área del refuerzo de corte contenido en la distancia s ;

b         :
ancho de la sección rectangular o espesor del alma en secciones I,T, L o C ;

d
:
altura útil de una viga o columna, longitud de un muro ;

E
:
módulo de elasticidad ;

Fa       :
tensión admisible por compresión axial en muros o columnas de albañilería ;

Fs 
:
tensión admisible de la armadura ;

f          :
resistencia a la compresión especificada para el material que corresponda ;

fm’
:
resistencia prismática de proyecto de la albañilería ;

fp
:
resistencia a la compresión de la unidad de albañilería ;

fy 
:
tensión de fluencia de la armadura de refuerzo ;

G
:
módulo de corte ;

h
:
altura, longitud de pandeo, distancia libre ;

k
:
constante de aceptabilidad ;

kg
:
kilogramo masa ;

kgf
:
kilogramo fuerza ;

l
:
litro ;

M
:
momento flector ;

MPa    :
megapascal (para efectos de esta norma 1 MPa = 10 kgf/cm2 como relación aproximada.  La relación exacta es 1 MPa = 10.1972 kgf/cm2) ;

N
:
newton (unidad de fuerza equivalente a 0.102 kgf) ;

n         :
relación entre los módulos de elasticidad de la armadura y la albañilería ;

Pa
:
pascal (Pa = N/m2) ;

Pg
:
cuantía, razón entre el área de la armadura vertical y el área Ag ;

s         :
espaciamiento del refuerzo de corte en la dirección paralela al refuerzo longitudinal ;

(
:
desviación  normal ;

t
:
espesor del muro, menor dimensión de una columna ;

V
:
esfuerzo de corte solicitante ;

v
:
tensión por esfuerzo de corte ;

4.  Criterios de diseño

4.1  Compresión axial


La tensión de compresión axial en muros no debe exceder :

a)
Fa
=
0.2 fm’ [1 - (h/40t)3], en construcciones con inspección especializada ; y

b)  Fa
=
0.1 fm’ [1 - (h/40t)3], sin inspección especializada,

en que :

           h          =
es el menor valor entre la longitud de pandeo vertical y la distancia libre entre soportes laterales ; en caso que el muro tenga algún borde libre se debe usar la longitud de pandeo vertical.

5.
Muros

5.1  Dimensiones límite

5.1.1  Los muros resistentes de albañilería armada deben tener un espesor mayor o igual a 1/25 del menor valor entre la altura libre y el ancho libre del muro.  En todo caso, el espesor no debe ser menor que 14 cm.

6.  Requisitos Constructivos

6.1  Disposiciones sobre el llenado de los huecos


Todos los huecos que llevan armadura de refuerzo deben llenarse con hormigón de relleno.  También debe llenarse todos los huecos de las unidades si así lo especifica el proyectista de la obra.



El llenado de los huecos debe hacerse considerando las siguientes medidas :

a)  Las unidades deben colocarse apoyadas sobre una capa de mortero extendida sobre la parte sólida de la sección ; podrán eximirse de esta exigencia los tabiques conectores de los bloques de hormigón o de las unidades de cáscaras y tabiques sólidos, en el caso en que ellos no limiten un hueco con armadura vertical.

b)  Las alturas máximas de llenado deben cumplir con :




Interpolar linealmente entre los valores indicados







Para alturas de llenado superiores a 120 cm., debe usarse ventanas de inspección y limpieza en la base de los huecos a llenar.  Para unidades con dimensión mínima de hueco superior a 12 cm., la altura de llenado podrá incrementarse hasta 480 cm bajo la supervisión de la Inspección Técnica de la obra.

A continuación adjunto los Anexos A, B, C y D de la Norma NCh 1928 Of.93 :

REGULARIZACION DE SUBRASANTE



CODIGO :02 500 75
UNIDAD : m2







ITEM N° 2
1.
DESCRIPCION.-
Este trabajo consistirá en la escarificación, perfilado y compactación de la superficie de la calle y/o avenida existente, efectuados con la finalidad de lograr una superficie uniforme a nivel de subrasante, con las dimensiones indicadas en los planos.  El trabajo se efectuará donde lo indique la SUPERVISION y/o los planos.

2.
MATERIALES.-
El material de la subrasante a regularizar, será el que tenga la superficie de las calles y/o avenidas existentes actualmente.  No se agregará material ni se modificará el existente.

3.
CONSTRUCCION.-

3.1
Conformación
La plataforma de las calles y/o avenidas, será escarificada hasta una profundidad de 15 cm. en todo el ancho de la vía, precediéndose luego a emparejar y nivelar el material removido mediante motoniveladora, hasta tener las dimensiones específicas que habrán sido previamente materializadas en el terreno a través de plantillas de eje y bordes.

3.2
Compactación
La compactación del material removido y perfilado deberá estar acorde con lo que se establece a continuación:

Para la subrasante en caminos sin pavimento los 15 cms. superiores de la subrasante debe compactarse al 95% de la densidad máxima como lo determina AASHTO T-99.

La humedad de compactación de la subrasante acabadas no deberá estar a más de 2% por encima o por debajo del contenido óptimo de humedad.

4.
MEDICION.-
La regularización de subrasante será medida para efectos de pago según la cantidad de metros cuadrados ejecutados, medidos dentro de las líneas y dimensiones de la subrasante indicada en los planos, considerando los sobre anchos en curvas, y otros que hayan sido indicados por la SUPERVISION.

5.
FORMA DE PAGO.-
Las cantidades determinadas como se indica precedentemente, serán abonadas, a los precios contractuales por unidad de medición para el ítem de pago que figure en el pliego de licitación.  Dicho pago constituye compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, riego, perfilado, compactación e imprevistos necesarios para ejecutar la obra detallada en esta sección.

ITEM DE PAGO



UNIDAD DE MEDIDA

Regularización de subrasante


Metro cuadrado (m2)

CAPA BASE







CODIGO :02 500 80
UNIDAD : m3







ITEM N° 3

1.
DESCRIPCION

Este trabajo consistirá en la ejecución de una capa de grava natural triturada, mezcla de suelos o grava con agregados triturados o materiales totalmente triturados según lo exijan los planos o lo instruya la SUPERVISION por escrito, estas especificaciones u otros documentos de licitación, colocada y compactadas, y de acuerdo con lo establecido por las presentes especificaciones, de conformidad con los alineamientos y sección transversal indicados en los planos.

2.
MATERIALES
La base será ejecutada con materiales que cumplan los siguientes requisitos:

a.
Deberán poseer una composición granulométrica encuadrada en una de las columnas de siguiente tabla.  La SUPERVISION deberá establecer en obra el tipo de granulometría adoptado.

GRADUACIONES PARA MATERIALES DE CAPA BASE
Porcentaje por peso del material que pasa por tamices con malla cuadrada según AASHTO T-11 y T-27.

TAMIZ
TIPO DE            GRADUACION






  A
B
C

2"
100
100
---

1"
---
75-95
100

    3/8 "
30 - 65
40 -

75
50 - 85

No. 4
25 - 55
30 -60
35 - 65

No. 10
15 - 40
20 -45
25 - 50

No. 40
8 - 20
15-30
15 - 30

No. 200
2 - 8
5 -15
5 - 15











b.
La gracción que pasa el tamiz Nº 40 deberá tener un límite líquido inferior o igual a 25% y un índice de plasticidad inferior o igual a 6%.  Pasando de estos límites, el equivalente de arena deberá ser mayor que 30%.

c.
El porcentaje del material que pase el tamiz Nº 200 no debe exceder a 2/3 del porcentaje que pasa el tamiz Nº 40.

d.
El índice de soporte de california (CBR) deberá ser igual o mayor a 80% y la expansión máximo será de 0.5%, cuando sean determinados con energía de compactación del ensayo AASHTO T-180D.

e.
El agregado retenido en el tamiz Nº 10 debe estar constituido de partículas duras y durables, exentas de fragmentos blandos, alargados o laminados y exentos de materia orgánica, terrones de arcilla y otra substancia perjudicial.  Los agregados gruesos deberán tener un desgaste no superior a 40% a 500 revoluciones según lo determine el ensayo AASHTO T-96.

3.
EQUIPO
Se requiere el siguiente equipo para la ejecución de la base:

a.
Equipo de extracción

b.
Planta seleccionadora

c.
Equipo de carga y transporte

d.
Motoniveladora

e.
Camión tanque distribuidor de agua

f.
Rodillos compactadores tipo liso-vibratorio y neumático

Además del equipo indicado, podrá utilizarse otro tipo de equipo aceptado por la SUPERVISION.

4.
EJECUCION
Comprenderá las operaciones de producción, transporte, distribución, mezclado y pulverización, humedecimiento o desecación, compactación y acabado, de los materiales transportados de yacimiento o planta, colocado sobre una superficie debidamente preparada y en el ancho establecido, en cantidades que permitan llegar al espesor proyectado luego de su compactación.

Cuando hubiera necesidad de colocar capas de base con un espesor final, superior a 20 cm., éstas serán subdivididas en capas parciales que no excedan de 20 cm. después de su compactación.  El espesor mínimo de cualquier capa base será de 10 cm. después de su compactación.

Las densidades de la capa acabada deberán ser como mínimo 100% de la densidad máxima determinada según el ensayo AASHTO T-180D, y el contenido de humedad deberá variar como máximo entre más o menos 2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo.

El material será esparcido sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la segregación, y en cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de su compactación.

El material transportado hasta la plataforma deberá ser inmediatamente esparcido para evitar la concentración de tráfico sobre fajas limitada de la capa inferior.

En caso necesario, las gravas serán trituradas para encuadrarlas en la faja granulométrica especificada en el Proyecto, debiendo para tal fin de ser dosificadas en una planta que deberá tener como mínimo tres depósitos.

El material será inmediatamente esparcido sobre la capa inferior mediante la utilización de un distribuidor adecuado.

El acopio de material de base sobre la plataforma solo será permitido con autorización escrita de la SUPERVISION.

5.
CONTROL DE LA SUPERVISION
5.1
Control tecnológico
Serán ejecutados los siguientes ensayos:

a.
Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método AASHTO T-180D, con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden:  borde derecho, eje, borde izquierdo, borde derecho, etc. a 0.60 metros del borde.

El número de ensayos de compactación podrá ser reducido siempre que se verifique una homogeneidad del material a criterio de la SUPERVISION.

b.
Determinación de la densidad en sitio, por el método de la arena cada 50 m. en los puntos donde fueran obtenidas las muestras para los ensayos de compactación.

c.
Ensayos de granulometría, límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente.

d.
Ensayos del índice de soporte de california (CBR) determinado con la energía de compactación AASHTO T-180D.

5.2
Control Geométrico
Después de la ejecución de la capa base, se procederá a la nivelación del eje y los bordes, permitiéndose las siguientes tolerancias:

a.
Variación máxima en el ancho de más 10 cm., no admitiéndose variación en menos (-).

b.
Variación máxima en el bombeo establecido de más 20%, no admitiéndose variación en menos (-).

c.
Variación de cotas para el eje y para los bordes de más o menos (+ -) 1 cm. con relación a la cota del proyecto.

d.
Variación máxima de más o menos (+ -) 1 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en los planos y/u órdenes de trabajo, medido como mínimo en un punto cada 100 metros.

6.
MEDICION
El volumen de la base será medido en metros cúbicos de material suministrado, compactado y aceptado por la SUPERVISION y de acuerdo a la sección transversal del proyecto.

El transporte de materiales destinados a este trabajo se computará en el ítem 5.3

7.
FORMA DE PAGOLos trabajos de construcción de la capa base, medidos en conformidad al punto anterior, serán pagados al precio unitario contractual correspondiente al ítem de pago incluido en el contrato.

Dichos precios incluyen la remuneración por todos los trabajos como establece el artículo 10.2 de las condiciones generales del pliego.

ITEM DE PAGO Y DESIGNACION

UNIDAD DE MEDIDA

Capa Base



metro cúbico (m3)


IMPRIMACION ASFALTICA





CODIGO :02 500 85

UNIDAD : m2







ITEM N° 4

1.
DESCRIPCION

La imprimación consistirá en la aplicación de una capa de material bituminoso sobre la superficie de una base concluida, antes de la ejecución de cualquier revestimiento bituminoso, con el objeto de:

a.
Aumentar la cohesión de la superficie de la capa sobre la cual es aplicada, por la penetración del material bituminoso.

b.
Promover la adherencia entre la base y el revestimiento o entre la carpeta existente y el refuerzo.

c.
Impermeabilizar la superficie de la capa sobre la cual es aplicada.

Se incluye también en este ítem la ejecución del riego de liga que consiste en la aplicación de una capa de material bituminoso sobre la superficie de una base ya imprimada, con edad mayor a 7 días o que fue sometida a la acción del tránsito, con la finalidad de promover la adherencia entre la base y el revestimiento de concreto asfáltico mezclado en planta y en caliente.  El riego de liga es también aplicable a un pavimento existente antes de recibir una capa de sello o un refuerzo de pavimento.

2.
MATERIALES

2.1
Materiales bituminosos

Todos los materiales bituminosos deberán satisfacer las exigencias de las especificaciones a continuación detalladas:

Cemento asfáltico




AASHTO M-20

Material asfáltico líquido de curado lento

AASHTO M-141

Asfaltos diluidos de curado medio


AASHTO M-82

Asfaltos diluidos de curado rápido


AASHTO M-81

Alquitrán AASHTO M-52 incluyendo índice de sulfonación

Los tipos de material con temperaturas de aplicación en grados C., podrán ser los siguientes:

Material asfáltico líquido de curado lento
SC-70,   (10,6º - 85º)

SC-250   (60º-105,5º)

Asfaltos diluidos de curado medio

MC-30,    (21,2º-621,8º)

Asfaltos diluidos de curado rápido

RC-250    (60º-105,5º)

Alquitrán 




RT-2   (15,6º - 54,4º)

El régimen de aplicación será aquel que permita la absorción del material bituminoso por la base en 24 horas, debiendo ser determinado experimentalmente en la obra.  La cantidad del material aplicado varía de 0.8 a 1.5 Lts/m2 conforme al tipo y textura de la base y del material bituminoso elegido.

2.2
Materiales de secado

Estos materiales consistirán en arena limpia que no deberá contener más del 2% de humedad.  Además deberá pasar el 100% por el tamiz Nº 4, de 0 a 2% por el tamiz Nº 200.

3.
EQUIPO

Todo el equipo será examinado por la SUPERVISION, antes de iniciarse la ejecución de la obra, debiendo estar de acuerdo con esta especificación para que sea dada la orden de iniciación de los servicios.

Para el barrido de la superficie a imprimar, se usará de preferencia barredoras mecánicas rotativas, pudiendo ocasionalmente realizarse a mano esta operación, previa autorización de la SUPERVISION.  También podrá utilizarse un soplador de aire comprimido.

La distribución del ligante deberá realizarse mediante carros distribuidores equipados con bomba reguladora de presión y un sistema completo de calentamiento, que permitan la aplicación del material bituminoso en cantidades uniformes.

Las barras de distribución deben ser del tipo de circulación total, con dispositivos que permitan ajustes verticales y anchos variables de esparcimiento del ligante.

Los carros distribuidores deberán disponer de tacómetro, calibradores y termómetros en lugares de fácil observación y además de un esparcidor manual, para el tratamiento de pequeñas superficies y correcciones localizadas.

El depósito de material bituminoso deberá estar equipado de un dispositivo que permita el calentamiento adecuado y uniforme del ligante.

4.
EJECUCION

La imprimación sólo podrá ser ejecutada cuando la parte inferior de la capa a imprimar se encuentre con humedad no mayor que la humedad óptima + 2%.

Después de la perfecta conformación geométrica de la superficie a imprimar, se procederá al barrido de la misma con objeto de eliminar el polvo y el material suelto existente.

Luego se aplicará el material bituminoso adecuado, a la temperatura compatible con el tipo a utilizarse, en las cantidades ordenadas y de la manera más uniforme.  El material bituminoso no deberá aplicarse cuando la temperatura ambiental estuviera por debajo de 10º C, salvo una autorización por escrito de la SUPERVISION, o en días lluviosos o cuando exista inminencia de lluvia.  La temperatura de aplicación del material bituminoso deberá ser fijada para cada tipo de ligante, en función de la relación temperatura-viscosidad.  Deberá elegirse una temperatura que proporciones una mejor viscosidad para el riego.

En lo posible, la capa de imprimación deberá aplicarse a todo el ancho o en fajas de la mitad del ancho especificado en los planos o indicado por la SUPERVISION.  Cuando se aplique en dos o más fajas, deberá haber una ligera superposición del material bituminoso a lo largo de los bordes adyacentes de las fajas.

No se permitirá el libre tránsito sobre la superficie imprimada a no ser con autorización de la SUPERVISION y solo cuando el material bituminoso haya penetrado, estuviese seco y no haya riesgo de desprenderse por la acción del tránsito.  Si fuera necesario se podrá autorizar el tránsito antes del tiempo indicado, pero en ningún caso sin haber transcurrido por lo menos 8 horas después del riego.  En este caso se aplicará el material de secado según lo ordene la SUPERVISION y entonces el tránsito podrá autorizarse en las fajas así tratadas.  El material de secado se distribuirá desde camiones en tal forma que ninguna de las ruedas de éstos pase sobre el material bituminosos húmedo no cubierto aún por el secante.  Cuando se coloque el material de secado sobre una faja del camino adyacente a otra parte del mismo, que todavía debe ser tratada, se deberá dejar sin cubrir una franja de un ancho de por lo menos 20 cm. a los largo de la parte no tratada y en caso de que esta disposición no haya sido cumplida, se deberá eliminar ese material secado cuando se prepare la segunda faja para el riego correspondiente, con el fin de obtener una superposición del material bituminoso en las uniones de las distintas fajas sometidas a tratamiento.

A fin de evitar una superposición o exceso en los puntos inicial y final de las aplicaciones, se deberá colocar papel de edificación, transversalmente al camino, de modo que el principio y el final de cada aplicación del material bituminoso se sitúe sobre dichas cubiertas, las cuales serán retiradas seguidamente.  Cualquier falla en la aplicación del material bituminoso deberá ser inmediatamente corregida.

En el momento de la aplicación del material bituminoso, la superficie deberá encontrarse ligeramente húmeda.

El CONTRATISTA deberá mantener la superficie imprimada durante un plazo no menor a 3 días y no mayor a 7 días antes de cubrirla con el revestimiento.

No se permitirá el tráfico sobre una base imprimada durante un plazo menor a tres (3) días.

En el caso de que el tráfico sea permitido en un plazo no mayor de 3 días y cuando el revestimiento previsto fuese concreto asfáltico, se procederá a la ejecución de un riego de liga, atendiendo a todos los requisitos especificados para la imprimación y con la cantidad de asfalto definida por la SUPERVISION durante la construcción.

Idénticamente, será ejecutado un riego de liga antes de la ejecución del revestimiento de concreto asfáltico, cuando la imprimación de la base tenga más de 7 días de edad.

5.
CONTROL DE LA SUPERVISION

5.1
Control de calidad

El material bituminoso deberá examinarse en laboratorio, obedeciendo la metodología y las especificaciones pertinentes.

El control constará de:

a.
Para asfaltos diluidos. Un ensayo para cada 50 toneladas o para cada partida que llegue a la obra:

Contenido de agua


AASHTO T-55

Penetración



AASHTO T-49

Destilación 



AASHTO T-78

Viscosidad Saybolt-Furol

AASHTO T-72

Ductibilidad



AASHTO T-51

Punto de inflamación


AASHTO T-79

A requerimiento de la SUPERVISION, el CONTRATISTA estará obligado a presentar certificados de un laboratorio independiente acreditando la calidad de los productos bituminosos a emplearse en la imprimación, sin perjuicio del control antes mencionado.

5.2
Control de Temperatura

La temperatura de aplicación será establecida por la SUPERVISION para el tipo de material bituminoso en uso.

5.3
Control de Cantidad
Se realizará mediante el pesaje del carro distribuidor antes y después de la aplicación del material bituminoso.  No siendo posible la realización del control por este método, se admitirá los dos procedimientos siguientes:

a.
Se colocará en la faja de riego una bandeja de peso y área conocidos.  Por una simple pesada luego del riego del distribuidor, se tendrá la cantidad de material bituminoso usado por metro cuadrado.

b.
Utilización de una regla de madera, pintada, graduada que pueda dar, por la diferencia de altura de material bituminoso en el tanque del carro distribuidor antes y después de la operación, la cantidad de material consumido.

5.4
Control de uniformidad de aplicación

La uniformidad dependerá del equipo empleado en la distribución.  Antes de iniciar el trabajo, deberá realizarse una descarga de 15 a 30 segundos, para que se pueda controlar la uniformidad de distribución.  Esta descarga, podrá efectuarse fuera de la plataforma o en la misma, si el carro distribuidor estuviera dotado de una caja debajo de la barra de riego,  para recoger el ligante bituminoso.

6.
MEDICION

La ejecución de la imprimación será medida en metros cuadrados de acuerdo a la sección transversal del proyecto.

El suministro de material bituminoso aplicado en la imprimación será medido en litros utilizando los sistemas de control descritos en 4.5.3.

No serán medidos para efecto de pago la ejecución ni el asfalto de riego de liga cuanto éste sea ejecutado por haberse excedido los siete días de edad de la imprimación, ni en los casos de correcciones ordenadas por la SUPERVISION en la capa imprimada.

7.
PAGO

Los trabajos de imprimación, medidos en conformidad al inciso precedente serán pagados al precio unitario contractual correspondiente a los ítems de pago definidos y presentados en los formularios de propuesta.

Dicho precio incluye el suministro de materiales, calentamiento, acarreo, riego, colocación de material de secado si fuera necesario y el mantenimiento hasta que la capa de recubrimiento sea aplicada incluyendo toda la mano de obra, materiales, equipo, herramientas, e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esta especificación.

ITEM DE PAGO Y DESIGNACION

UNIDAD DE MEDIDA

Imprimación asfáltica (con asfalto)

metro cuadrado (m2)

RIEGO DE LIGA REFORZADO




CODIGO :02 500 90

UNIDAD : m2







ITEM N° 5

1.
DESCRIPCION

Este trabajo consistirá en el suministro y la aplicación del material bituminoso sobre la superficie de calzada previamente preparada, con el objeto de obtener una adherencia con una carpeta asfáltica a colocar sobre la anterior o sobre el adoquinado de piedra, de acuerdo con las presentes especificaciones y abarcando el ancho total de la capa que deberá ser colocada encima.

2.
MATERIALES BITUMINOSOS

Los materiales bituminosos, serán del tipo y clase indicados en el pliego de licitación o cláusulas especiales y deberán estar de acuerdo con las exigencias fijadas en las especificaciones que se detallan a continuación.  Cuando en la licitación figure más de un tipo de material, la SUPERVISION dispondrá cual de ellos deberá emplearse.

Asfalto disuelto de curado rápido AASHO 81

Asfalto disuleto de curado medio AASHO 82

Los tipos a emplear con temperaturas de aplicación indicadas en grados centígrados, serán las siguientes:

Asfalto disuelto de curado rápido RC-70

(40 Cº A 80 Cº)

Asfalto disuelto de curado medio MC-70
(40 Cº A 80 Cº)

3.
CONSTRUCCION.-

El equipo empleado por el CONTRATISTA, comprenderá una barredora y/o una sopladora mecánica, un distribuidor y el equipo de calentamiento del mismo.  El distribuidor deberá tener neumáticos en un ancho y número tales que la carga producida sobre la superficie del camión no exceda de 107 kilos por centímetro de ancho de neumático y estar diseñado, equipado, mantenido y accionado del tal manera que el material bituminoso, pueda aplicarse en forma uniforme sobre anchos variables a regímenes fácilmente determinables y controlables entre 0,75 y 0,9 litros por m2, con una presión uniforme y una tolerancia de variación que no exceda de más ó menos 5% por m2. para cualquier régimen especificado de aplicación.

El equipo distribuidor deberá incluir un termómetro de presión, dispositivos de medición exacta del volumen del tanque de registro y un termómetro para medir la temperatura del contenido del tanque.

Los distribuidores están equipados con una unidad separada con motor para bomba y barra de riego de circulación total, que será ajustada verticalmente y lateralmente.

Las barras de riego del distribuidor deberán controlarse por medio de un operador , montado en tal posición sobre la parte posterior del mismo, que pueda mantener un control visual completo sobre todos los picos de la barra de riego.

Si, a juicio de la SUPERVISION, el uso del distribuidor indicado no es practicable en las condiciones reiterantes en la obra, se deberá emplear otro equipo distribuidor aprobado por el mismo.

4.
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

Cuando sea necesario a juicio de la SUPERVISION, el ancho total de la superficie a tratar deberá limpiarse mediante la barredora o la sopladora mecánica, para eliminar toda suciedad suelta y otros materiales inconvenientes.  La superficie a regar deberá estar seca y limpia.

5.
APLICACION DEL MATERIAL BITUMINOSO

Inmediatamente después de haberse limpiado la superficie, se le aplicará el riego de material bituminoso a un régimen fijado por la SUPERVISION, pero el cual no deberá exceder de 0,45 litros por metro cuadrado de material no diluido, aplicándose en la cantidad necesaria para lograr el citado régimen, basada sobre la cantidad original sin diluir.

El material bituminoso se aplicará a una temperatura dentro del régimen fijado en el inc. 6.2 para el material utilizado.  El mismo deberá aplicarse únicamente cuando la superficie a tratar se encuentre seca.

Las superficies de cordones, obras de arte y/o ornamentales, árboles, etc., adyacentes a la zona donde debe efectuarse el riego, serán protegidos de manera que se eviten salpicaduras y daños a las mismas.

Ningún material bituminoso deberá descargarse dentro de zanjas de préstamo.

La superficie regada se dejará secar hasta que adquiera una condición conveniente para formar la liga necesaria con la capa superior que se le ha de colocar.  Tales capas de liga aplicarán únicamente con la antelación necesaria antes de colocarse la capa superior como para adquirir las condiciones adecuadas de adhesividad.

Una vez que se haya colocado esta capa ligante, el CONTRATISTA deberá protegerla contra daños hasta que se coloque la capa superior.

6.
MEDICION


La cantidad de material bituminoso será medida en metros cuadrados de acuerdo a la sección típica transversal del proyecto.

7.
PAGO


La cantidad determinada tal como se indica precedentemente, deberá pagarse a los precios de contrato por unidad de medición por los ítems de pago anotados a continuación y que aparecen en el formulario de licitación, precio y pago que deberá constituir la compensación total por el regado necesario, por el aprovisionamiento, calientamiento, acarreo, colocación de materiales, incluyendo toda mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para terminar el trabajo prescrito.


ITEM DE PAGO



UNIDAD


Riego de liga reforzado


Metro cuadrado (m2)

CARPETA ASFALTICA






CODIGO : 02 500 95

UNIDAD :  m2







ITEM N° 6

1.
DESCRIPCION

El concreto bituminoso, es un revestimiento flexible, resultante de la mezcla en caliente, en una planta apropiada, de agregado mineral graduado, material de relleno (FILLER) y material bituminoso, extendido y compactado en caliente.

La mezcla será extendida sobre una base imprimada o un pavimento existente con riego de liga, de modo que presente una vez compactada, el espesor de 5 cm. según establece el proyecto.

2.
MATERIALES

Los materiales deberán satisfacer las especificaciones a continuación detalladas:

2.1
Materiales Bituminosos

Cemento asfáltico



AASHTO M-20

El tipo de material será el siguiente:

Cemento asfáltico, de penetración 

85-100

2.2
Agregados
a.
Agregado grueso

El agregado grueso podrá ser piedra triturada, cantos rodados o grava triturada.  El agregado grueso deberá estar constituido de fragmentos sanos, duros, durables, libres de terrones de arcilla y sustancias nocivas, y deberá tener un porcentaje de desgaste en la prueba de Los Angeles no mayor de 40% a 500 revoluciones al ser ensayado por el método AASHTO T-96.

Los agregados gruesos, al ser sometidos a cinco ensayos alternativos de resistencia, mediante sulfato de sodio, empleando el método AASHTO T-104, no podrán tener una pérdida de peso mayor de 12%.

Cuando se utilice grava o cantos rodados triturados no menos de un 50% en peso de las partículas retenidas por el tamiz Nº 4, deberá tener por lo menos una cara fracturada.

b.
Agregados finos

La porción de agregados que pase el tamiz Nº 10 se designará como agregados finos y se compondrá de arena natural o cerniduras de piedra, o de una combinación de las mismas.  Solamente se podrá utilizar cerniduras de piedra clacárea cuando se emplee una cantidad igual de arena natural.

Los agregados finos se compondrán de granos limpios, compactos; de superficie rugosa y angulares, carentes de terrones de arcilla u otras sustancias inconvenientes.  Las cerniduras de piedra deberán producirse de material pétreo que llene las exigencias para agregados gruesos establecidos en a..  Estos materiales no deberán acusar un  hinchamiento mayor del 1.5% determinado por el método AASHTO T-101.

c.
Material de relleno (Filler)

Deberá estar constituido por materiales minerales finamente divididos, inertes en relación a los demás componentes de la mezcla, no plásticas, tales como polvo calcáreo, roca dolomítica, cal apagada, cemento Portland, etc. y que llenen las siguientes exigencias granulométricas:

TABLA  1

REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA EL

MATERIAL DE RELLENO (FILLER)

Tipo de Tamiz
% en peso que pasa por los

tamices (AASHTO T-27)

Nº 30
100

Nº 80
95 - 100

Nº 100
65 - 100

En el momento de su aplicación deberán estar secos y exentos de grumos.

2.3
Aditivos de adherencia

Cuando no exista suficiente adherencia entre el material bituminoso y los agregados, deberá emplearse un aditivo de adherencia, aprobado por la SUPERVISION, que deberá ser incorporado a los materiales bituminosos en planta.

3.
COMPOSICION DE LA MEZCLA

Inicialmente el CONTRATISTA deberá estudiar, por el método Marshall, un dosaje para la mezcla bituminosa e indicar la cantidad de asfalto y las temperaturas de la mezcla al salir de la planta.

La SUPERVISION realizará ensayos de laboratorio, mezclando los materiales de acuerdo con los porcentajes y el método de dosificación propuestos, con el objeto de verificar el cumplimiento de las especificaciones.

Cumplidas las especificaciones y verificadas las características, la dosificación será aprobada por la SUPERVISION para su producción en planta y aplicación en la obra.

La  composición  del concreto bituminoso debe satisfacer los requisitos de la tabla 2.

TABLA 2

TAMIZ

PORCENTAJE QUE PASE EN PESO

-
A
B
C

2”
100



1 ½”
95 - 100
100


1”
75 - 100
95 - 100


¾”
60 - 90
80 - 100
100

½”


85 - 100

3/8”
35 - 65
45 - 80
75 - 100

N° 4
25 - 50
28 - 60
50 - 85

N° 10
20 - 40
20 - 45
30 - 75

N° 40
10 - 30
10 - 32
15 - 40

N°80
5 - 20
8 - 20
8 - 30

N° 200
1 - 8
3 - 8
5 - 10

Bitumen soluble
4.0 - 7.0
4.5 - 7.5
4.5 - 9.0

La columna a utilizarse será aquella cuyo diámetro máximo sea igual o inferior a 2/3 del espesor de la capa de revestimiento.

Los porcentajes de bitumen se refieren a la mezcla de agregados, considerada como 100%.  Para todos los tipos la fracción retenida entre dos tamices consecutivos deberá ser inferior a 4% del total.

La curva granulométrica indicada en el proyecto, debe presentar las siguientes tolerancias máximas:

TAMIZ


% QUE PASA EN PESO

3/8” - 1 ½”


+- 7

N° 40 - N° 4


+- 5

N° 80



+- 3

N° 200



+- 2

Las condiciones de vacíos, estabilidad y fluencia de mezcla bituminosa, estarán dentro de los valores siguientes:

Porcentaje de vacíos



  3 - 5

Relación bitumen/vacíos 


75 - 80

Estabilidad mínima 1.500 lb 

           (75 golpes)

1.000 lb 



           (50 golpes)

Fluencia, 



           1/100"8 - 18

Resistencia remanente mínima


 85%

4.
EQUIPO

Todo el equipo, antes de iniciarse la ejecución de obra deberá ser examinado por la SUPERVISION, debiendo estar de acuerdo con esta especificación para dar orden de iniciación de los servicios.

4.1
Depósitos para material bituminoso

Los depósitos para el ligante bituminoso deberán ser capaces de calentar el material a las temperaturas fijadas en el proyecto o establecidas por la SUPERVISION.

El calentamiento deberá realizarse mediante serpentines a vapor, electricidad y otros medios de modo que no exista contacto de las llamas con el interior del depósito.  Deberá instalarse un sistema de circulación para el ligante bituminoso, de modo que se garantice una circulación libre y continua desde el depósito al mezclador durante todo el período de operación.  Todas las cañerías y accesorios deberán estar dotados de material aislante a fin de evitar pérdidas de calor.  La capacidad de los depósitos deberá ser suficiente para un mínimo de tres días de servicio.

4.2
Depósito para agregados

Las tolvas deberían tener una capacidad total de un mínimo de tres veces la capacidad del mezclado y serán divididas en compartimientos, dispuestos de tal manera que separen y depositen adecuadamente las fracciones apropiadas de agregado.

Cada compartimiento deberá poseer dispositivos adecuados de descarga.  

Habrá una tolva adecuada para el relleno (filler) complementada con dispositivos para su dosificación.

4.3
Planta para mezcla bituminosa

La planta deberá estar equipada con una unidad clasificadora, después del secador; disponer de un mezclador tipo Pug mill, con doble eje conjugado, provisto de paletas reversibles y removibles, u otro tipo capaz de producir una mezcla uniforme.

Además, el mezclador deberá estar provisto de un dispositivo de descarga de fondo ajustable y un dispositivo para controlar el ciclo completo de la mezcla.

Un termómetro con protección metálica con una escala de 90º C a 210º C deberá fijarse en la línea de alimentación del asfalto, en un lugar adecuado, próximo a la descarga del mezclador.  La planta deberá estar equipada además con un termómetro de mercurio con escala en "dial", pirómetro eléctrico, y otros aparatos termométricos aprobados colocados en el conducto de descarga del secador,  para registrar la temperatura de los agregados.

4.4
Acabadora

El equipo para el extendido y acabado deberá estar constituido de pavimentadoras automotrices, capaces de extender y conformar la mezcla en los alineamientos, cotas y bombeo requeridos.

Las acabadoras deberán estar equipadas con tornillo sin fin, para colocar la mezcla exactamente en las fajas y poseer dispositivos rápidos y eficientes de dirección, así como marchas atrás y adelante.

Las acabadoras deberán estar equipadas con alisadores y dispositivos para el calentamiento de los mismos a la temperatura requerida para la colocación de la mezcla sin irregularidades.

4.5
Equipo de compactación

El equipo de compactación estará constituido por rodillos neumáticos y rodillos metálicos lisos, tipo tándem, u otro equipo aprobado por la SUPERVISION.  Los rodillos lisos tipo téndem deberán tener un peso de 8 a 10 Ton.  Los rodillos neumáticos autopropulsados, deberán ser dotados de válvulas que permitan una calibración de 35 a 120 libras por pulgada cuadrada.

El equipo en operación deberá ser suficiente para compactar la mezcla a la densidad requerida, mientras ésta se encuentre en condiciones de trabajabilidad.

5.
EJECUCION

En el caso de haber transcurrido más de siete días entre la ejecución de la imprimación y la del revestimiento, o en el caso de haber existido tránsito sobre la superficie imprimada o haberse cubierto la imprimación con material de secado, se deberá realizar un riego de liga.  En cualquier caso deberá procederse a un barrido de la superficie imprimada antes de la ejecución del revestimiento.

En el caso de lluvias aún después de la imprimación de la base, solamente podrá ejecutarse el revestimiento bituminoso cuando se constate que la humedad de la capa inferior de la base no sea mayor que la humedad óptima + 2%.

Para la ejecución del revestimiento, la superficie de la base imprimada deberá estar en perfecto estado, debiendo ser reparadas todas las fallas eventualmente existentes, con la anticipación suficiente para el curado del ligante empleado.

La temperatura de aplicación del cemento asfáltico deberá determinarse para cada tipo de ligante, en función de la relación temperatura - viscosidad.  La temperatura conveniente será aquella en la que el asfalto presente una viscosidad situada entre los límites de 75 a 100 segundos, SAYBOLT-FUROL, indicándose preferentemente una viscosidad entre 85 y 95 segundos, SAYBOLT-FUROL.  Asimismo, no deben realizarse mezclas a temperaturas inferiores a 107º C, ni superiores a 177º C.

Los agregados deberán calentarse a temperaturas de 10º C a 15º C por encima de la temperatura del ligante bituminoso.

La temperatura de aplicación del alquitrán será aquella en la cual la viscosidad ENGLER se sitúe en el límite de 25 + - 3.  La mezcla en este caso no deberán la planta con una temperatura superior a 106º C.

5.1
Producción del concreto bituminoso

La producción del concreto bituminoso se efectuará en plantas apropiadas, de acuerdo a lo especificado anteriormente.

5.2
Transporte del concreto bituminoso

El concreto bituminoso deberá ser transportado de la planta al lugar de la obra en los vehículos vasculares antes especificados.

Cuando sea necesario, para que la mezcla sea colocada en la trocha a la temperatura especificada, cada cargamento deberá ser cubierto con lona u otro material aceptable, con tamaño suficiente para proteger la mezcla.

5.3
Distribución y compactación de la mezcla
Las mezclas de concreto bituminoso deberán distribuirse solamente cuando la temperatura ambiente se encuentre por encima de 10º C y en tiempo no lluvioso.  A temperatura inferior será precisa una autorización por escrito de la SUPERVISION.

La distribución del concreto bituminoso se realizará mediante máquinas acabadoras según lo especificado.

En caso de presentarse irregularidades en la superficie de la capa, éstas deberá corregirse mediante la adición manual del concreto bituminoso, distribuyéndolo mediante rastrillos y rodillos metálicos.

Inmediatamente después de la distribución del concreto bituminoso, se iniciará la compactación.

Como norma general, la temperatura de compactación será la más elevada que puede soportar la mezcla, la que será fijada experimentalmente para cada caso.

La temperatura no recomendable para la compactación de la mezcla es aquella en la cual el ligante presenta una viscosidad SAYBOLT-FUROL de 140 + - 15 segundos para el cemento asfáltico, o una viscosidad específica, ENGLER de 40 + - 5 para el alquitrán.

Con los rodillos neumáticos, de presión variable, se iniciará el rodillado con baja presión, la que se aumentará a medida que la mezcla está siendo compactada y consiguientemente soportando presiones más elevadas.

La compactación se iniciará en los bordes, longitudinalmente, continuando en dirección al eje de la trocha.  En las curvas, de acuerdo con el peralte, la compactación deberá comenzar siempre del punto más bajo hacia el más alto.  Cada pasada de rodillo deberá ser cubierta con la siguiente en por lo menos la mitad del ancho del rodillo.  En cualquier caso,  la operación de rodillado continuará hasta que se haya obtenido la compactación especificada.

Durante el rodillado no se permitirán cambios de dirección ni inversiones bruscas de marcha, así como tampoco el estacionamiento del equipo sobre el revestimiento recién compactado.

5.4
Apertura al tránsito

Los revestimientos recién acabados deberán ser mantenidos sin tránsito hasta su completo enfriamiento.

6.
CONTROL DE LA SUPERVISION

Todos los materiales deberán examinarse en laboratorio, obedeciendo la metodología y las especificaciones en vigencia.

6.1
Control de calidad del material bituminoso

El control de calidad de material bituminoso constará de un ensayo para cada 50 toneladas o para cada partida que llega a la obra en los siguientes casos:

a.
Para cemento asfáltico:

Contenido de agua  

AASHTO T-55

Penetración


AASHTO T-49

Viscosidad

Saybolt-Furol


AASHTO T-72

Ductibilidad


AASHTO T-51

Punto de inflamación

AASHTO T-48

Ensayo al horno de

película delgada

AASHTO T-179

b.
Para alquitrán:

Contenido de agua

AASHTO T-55

Viscosidad Engler

AASHTO T-54

Ensayo de flotación

AASHTO T-50

Destilación


AASHTO T-52

A requerimiento de la SUPERVISION, y CONTRATISTA estará obligado a presentar certificados de un laboratorio independiente acreditando la calidad de los productos bituminosos a emplearse en la obra, sin perjuicio del control antes mencionado.

6.2
Control de calidad de los agregados

El control de calidad de los agregados consistirá en lo siguiente:

·
2 ensayos de granulometría de cada tolva caliente por día.

·
1 ensayo de desgaste Los Angeles, por mes, o cuando hubiera variación de la naturaleza del material.

·
1 ensayo de índice de forma, para cada 900 m3.

·
1 ensayo de equivalente de arena del agregado fino por día.

·
1 ensayo de granulometría del material de relleno (filler) por día.

6.3
Control del aditivo de adherencia
El control del aditivo de adherencia constará de:

·
1 ensayo de adherencia para cada envío a la obra del aditivo.

·
1 ensayo de adherencia toda vez que el aditivo fuera incorporado al ligante bituminoso.

6.4
Control de cantidad ligante en la mezcla

Antes de transportarse la mezcla a la obra se efectuará una extracción de bitumen, de muestras recolectadas en la planta.

Asimismo se efectuarán dos extracciones de bitumen, de muestras recolectadas en la plataforma, después del paso de la acabadora, para cada día de 8 horas de trabajo.

El porcentaje del ligante podrá variar como máximo + - 0.3% del fijado en el proyecto.

6.5
Control de graduación de la mezcla de agregados

Se procederá al ensayo de granulometría de la mezcla de los agregados resultantes de las extracciones citadas en el artículo anterior.  La curva granulométrica deberá mantenerse continua, encuadrándose dentro de las tolerancias especificadas en el artículo 6.3.

6.6
Control de Temperatura
Se efectuarán como mínimo 4 medidas de temperatura por día en cada uno de los ítems abajo indicados:

a.
Del agregado en la tolva caliente de la planta

b.
Del ligante en la planta

c.
De la mezcla bituminosa, en la salida del mezclador de la planta

d.
De la mezcla en el momento de su extendido y al iniciarse el rodillado en la plataforma

En el momento de la llegada, antes de la descarga, se realizará por lo menos una lectura de temperatura.

6.7
Control de las características Marshall de la mezcla

Se realizarán 2 ensayos MARSHALL con 3 cuerpos de prueba cada uno, por día de producción de mezcla.  Los valores de estabilidad y de fluencia deberán satisfacer lo especificado en el artículo 6.3.  Las muestras deberán retirarse después del paso de la acabadora y antes de la compactación.

6.8
Control de compactación

El control de compactación de la mezcla bituminosa deberá realizarse preferentemente midiéndose el peso específico de muestras extraídas de la mezcla compactada en la plataforma, mediante brocas rotativas.

En la imposibilidad de utilizar este equipo, se admitirá el proceso del molde de acero.  Para ello, se colocarán sobre la plataforma antes del extendido de la mezcla moldes de acero de 10 cm. de diámetro interno y cuya altura sea 5 milímetros inferior al espesor de la capa comprimida.  Después de la compactación, se retirarán los moldes y se determinará el peso específico de las muestras de prueba en ellos moldeados.

Deberá realizarse un control cada 500 m de media plataforma.  El peso específico de la mezcla consolidada, según se determina por AASHTO T-166, no deberá ser inferior al 95% del peso específico de las muestras de laboratorio compactadas, compuestas de los mismos materiales en iguales proporciones. Las muestras de laboratorio consistirán de cilindros de la mezcla, consolidados según los procedimientos de AASHTO T-167.

El control de compactación podrá realizarse también midiéndose los pesos específicos de muestras de prueba extraídas de la plataforma y comprándolos con los pesos específicos de muestras de prueba moldeadas en el lugar.  Las mezclas para el moldeo de estas muestras de prueba deberán ser obtenidas muy próximas al lugar donde se harán los huecos y antes de su compactación.  La relación entre estos dos pesos específicos no deben ser inferior a 100%.

6.9
Control de espesor
Se medirá el espesor en el momento de la extracción de las muestras de prueba en la plataforma o por nivelación del eje y bordes antes y después de extendido y compactación de la mezcla.  Se admitirá una variación de + - 10% del espesor del proyecto, para puntos aislados y hasta 5% de reducción de espesor en 10 medidas sucesivas, de acuerdo al espesor de la carpeta.

6.10
Control de acabado de la superficie

Durante la ejecución se deberá realizar diariamente el control de acabado de la superficie de revestimiento, con el auxilio de dos reglas, una de 3.00 m y otra de 1.00 m colocadas transversalmente y paralelamente al eje del camino, respectivamente.

La variación de la superficie, entre dos puntos cualesquiera de contacto, no deberá exceder a 0.5 cm cuando se verifique con cualquiera de las reglas.

7.
MEDICION

La superficie de concreto asfáltico caliente será medida en metros cuadrados de mezcla colocada, compactada y aceptada.  La determinación de esta cantidad se hará en base a las secciones transversales de proyecto y el peso específico de la mezcla, obtenido durante el control de compactación.

La cantidad de material bituminoso aplicado será medido en Kg. utilizando el sistema de control descrito en 6.6.4.

8.
PAGO

El concreto bituminoso mezclado en caliente, medido en conformidad al inciso anterior, será pagado al inciso anterior, será pagado al precio unitario contractual y según el artículo 10.2 de Condiciones Generales.

Dicho precio constituirá la compensación total por la limpieza y reparación de la superficie de la faja imprimada, suministro, preparación, transporte y colocación de materiales y la mezcla, rodillado y por toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todos los imprevistos necesarios para ejecutar la obra detallada en esta especificación.

No serán pagados los excesos en relación al espesor del proyecto, pero se aceptarán las fallas, dentro de las tolerancias especificadas.

ITEM DE PAGO Y DESIGNACIONUNIDAD DE MEDIDA

Carpeta de concreto asfáltico e = 5 cm ; metro cuadrado (m2)
ELEVACION Y CORONAMIENTO DE TAPAS

DE ALCANTARILLADO Y SUMIDEROS



CODIGO :02 700 75

UNIDAD : pza







ITEM N° : 7

1.
DESCRIPCION

El trabajo consiste en la elevación del cuello donde va colocada la tapa de inspección del alcantarillado pluvial y/o cloacal, hasta alcanzar la nueva cota de rasante del recapamiento; previa iniciación de los trabajos, la SUPERVISION, dará los planos de detalle y especificaciones, siguiendo normas exigidas por SAMAPA.

2.
FORMA DE PAGO
Este ítem, será cotizado por unidad y como los demás ítems, estará incluido en el mismo; materiales, equipo, herramientas, mano de obra, gastos generales, beneficios sociales, imprevistos y utilidades.

ITEM DE PAGO


UNIDAD

Elevación y coronamiento de tapas

de alcantarillado y sumideros


Pieza

BARANDAS METALICAS






CODIGO : 05 200 10

UNIDAD: M2








ITEM :  22 - 23

1.  
DESCRIPCION


Este ítem se refiere a la provisión y colocación de barandas metálicas tanto en escaleras como descansos de las mismas.

2.
MATERIALES


Se utilizarán perfiles y tubos de acero, libres de defectos, rajaduras y oxidación con las dimensiones indicadas en los planos.

La soldadura será del tipo adecuado para este trabajo.

La pintura anticorrosiva y pintura al aceite para el acabado de este trabajo será de marca y calidad aprobada por el supervisor de obra.

3.
FORMA DE EJECUCION

Las barandas serán construidas siguiendo los planos de detalle y verificando las medidas en obra.

Las soldaduras deberán ser pulidas.

El empotramiento de las barandas en el H°A° de las escaleras deberá hacerse mediante pernos de anclaje o mediante planchas embebidas en el H° para luego proceder al soldado de los tubos de soporte.  Se tendrá especial cuidado en la firmeza de los mimos.

Antes de la entrega en obra y colocación recibirán dos manos de pintura anticorrosiva.

El acabado será pintura al aceite con brillo de acuerdo al color especificado en el proyecto.

Los diámetros y espesores de los tubos deberán ser verificados para garantizar una duración y seguridad óptimas.

4.
MEDICION

Las barandas serán medidas en metros cuadrados.
VENTANAS METALICAS CHAPA DOBLADA



CODIGO : 08 500 15

UNIDAD:M2








ITEM :  12 , 21

1.  
DESCRIPCION


Este ítem se refiere a la provisión y colocación de ventanas metálicas de chapa doblada en los ambientes que radiquen los planos. 

2.
MATERIALES

Se utilizarán perfiles de chapa de acero doblada (Tipo INPROA) con espesor de acuerdo a normas para este tipo de trabajos, los perfiles estarán libres de defectos, rajaduras y oxidación con las dimensiones indicadas en los planos.

La soldadura será de tipo adecuado para este tipo trabajo.

La pintura anticorrosiva será de marca y color aprobados por el Supervisor de Obra.  

La fijación de hojas se hará mediante bisagras de 4”.


Las rejas incluidas en las ventanas especificadas serán de tubo cuadrado de acuerdo a dimensiones especificadas en planos.

3.
FORMA DE EJECUCION

Las ventanas metálicas serán construidas los planos de detalle del proyecto.

La medición de vanos será verificada en obra.

Los anclajes laterales se soldarán en el número necesario por lado y se deberá verificar su ubicación con el Supervisor de Obra.

Todas las superficies deberán ser pulidas.

Antes de ser llevados a obra recibirán dos manos de pintura anticorrosiva.

El empotramiento en los muros se efectuará con mortero de cemento y serán de acabado aprobado por el Supervisor de Obra.

4.
MEDICION


Las ventanas metálicas serán medidos en metros cuadrados.
REJAS METALICAS







CODIGO : 08 500 20

UNIDAD: M2








ITEM :  10, 13

1.  
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de rejas metálicas en los ambientes indicados en planos.

2.
MATERIALES

Se utilizarán perfiles angulares y barras de acero, las mismas que estarán libres de defectos, rajaduras y oxidación, con las dimensiones indicadas en planos.

La soldadura será del tipo adecuado para este trabajo.

La pintura anticorrosiva será de marca y color aprobados por el Supervisor de Obra y de acuerdo al proyecto.

3.
FORMA DE EJECUCION

Las rejas metálicas serán construidas siguiendo los planos de detalle.

Todas las soldaduras deberán ser pulidas.

La medición de vanos será verificada en obra.

Los anclajes laterales se soldarán en el N° necesario por lado y se verificará su ubicación con el Supervisor de Obra

Antes de ser llevadas a obra recibirán dos manos de pintura anticorrosiva y posteriormente dos manos de pintura al aceite con brillo.

El empotramiento en los muros se efectuará con mortero de cemento y serán de acabado aprobado por el Supervisor de Obra.

4.
MEDICION

La carpintería metálica será medida en metros cuadrados.

MARCOS METALICOS CHAPA DOBLADA 



CODIGO : 08 500 25

UNIDAD: ML








ITEM :  11

1.  
DESCRIPCION


Este ítem se refiere a la provisión y colocación de marcos metálicos en los ingresos de ambientes que indiquen los planos.

2.
MATERIALES

Se utilizarán perfiles de chapa de acero doblada (Tipo INPROA) con espesor de acuerdo a normas para este tipo de Trabajos, libres de defectos, rajaduras y oxidación, con las dimensiones indicadas en los planos.

La soldadura será de tipo adecuado para este trabajo.

La pintura anticorrosiva será de marca y color aprobados por el Supervisor de Obra.  La parte inferior de los marcos hasta una altura de 30 cms. deberá ser pintada con anticorrosivo en todos sus casos internos y externos con tres manos.

La fijación de puertas se hará mediante bisagras de 4”.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los marcos metálicos serán construidos siguiendo fielmente los planos de detalle del proyecto.

La medición de vanos y alturas será verificada en obra.

Los anclajes laterales se soldarán en el número necesario mínimo cuatro por lado y se deberá verificar su ubicación con el Supervisor de Obra.

Todas las soldaduras deberán ser pulidas.

Antes de ser llevados a obra recibirán dos manos de pintura anticorrosiva.

El empotramiento en los muros se efectuará con mortero de cemento y serán de acabado aprobado por el Supervisor de Obra.

4.
MEDICION


Los marcos metálicos serán medidos en metros lineales.
TUBO PARA COLGADOR ROPEROS




CODIGO : 08 800 25

UNIDAD: ML








ITEM :  16

1.  
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tubo redondo en los vanos de ropero empotrados.

2.
MATERIALES

Se utilizará tubo redondo de 35 mm de diámetro el cual estará libre de defectos, abolladuras y oxidación.

Serán pintados con pintura anticorrosiva color negro de marca reconocida.

3.
FORMA DE EJECUCION

La colocación se efectuará mediante empotramiento en los muros laterales.

La perforación se efectuará con broca y la fijación será mediante mortero de cemento y de acabado aprobado por el Supervisor de Obra.

No se aceptará pedazos soldados o piezas unidas.

El tubo a colocarse será de una sola pieza.

4.
MEDICION

Los tubos serán medidos en metros lineales.

LAVANDERIAS



   
CODIGO: 10 810 10

UNIDAD: PZA




ITEM :  52

1.   
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de lavanderías pre-fabricadas. 

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Se utilizarán lavanderías pre-fabricadas de Hormigón con un revestimiento de cemento blanco.
3.
FORMA DE EJECUCION


Las lavanderías deberán ser de dimensiones acordes al espacio destinado a estas.  Las mismas no presentarán ninguna rajadura ni desportilladuras.  Estas deberán ser aprobadas por el Supervisor previa a su colocación.

Se asentarán sobre bloques de cemento hasta lograr la altura standard.

4.
MEDICION


Las lavanderías de hormigón se medirán por pieza.

5.
FORMA DE PAGO

La ejecución de este ítem será pagado de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, estos precios serán la compensación total por todas las actividades necesarias para la realización de este trabajo. 


MESON DE COCINA







CODIGO : 10 820 05

UNIDAD: M2








ITEM :  17

1.  
 DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la ejecución de mesón de H°A° en el cual está empotrado el lavaplatos de acero inoxidable.

2.
MATERIALES

Los que corresponden a H°A°.

3.
FORMA DE EJECUCION

Se ejecutará de acuerdo al procedimiento de H°A° .

El mesón tendrá las dimensiones especificadas en planos y estará empotrado en sus 3 lados.

El espesor y enferradura deberán ser dimensionados de acuerdo a las perforaciones  y dimensiones del lavaplatos.  Este cálculo será presentado al Supervisor de Obra para su aprobación, previa a la ejecución.

El acabado superior será con cemento blanco incluyendo un zócalo de 15 cms. sobre las paredes.

Todos los cantos serán redondeados con un radio de 2 cms. para evitar desportilladuras.
4.
MEDICION

Los mesones se medirán en metros cuadrados.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDAS








CODIGO : 15 400 40

UNIDAD: GL








ITEM : 79

1.
DESCRIPCION
Cámaras de inspección de alcantarrillado sanitario

Se refiere a la construcción de cámaras de visita o inspección, en los sitios donde se indique, en los planos de detalle y, se ejecutará de acuerdo a los tipos, dimensiones y cotas, mostrados en los planos correspondientes.

Cámaras de rejas 1.50 x 1.00 m.

Se refiere a la construcción de una cámara de rejas para la retención de material grueso, de acuerdo a planos de detalle, a esta cámara se conectará la tubería principal de aguas servidas provenientes de los domicilios.

Cámara Séptica

Se refiere a la construcción de cámara al final del sistema de colectores, y tiene la función de retener los sólidos nadantes provenientes de las aguas servidas.

Esta cámara tendrá muros de piedra, la losa de fondo será de Hormigón Armado así como la losa tapa.

Filtro biológico

Comprende la construcción de una cámara circular que recibe las aguas de la cámara séptica.  

Esta cámara tendrá muros y fondo de mampostería de piedra una losa soporte de hormigón armado, con perforaciones, la misma que servirá para soportar el material filtrante.

La tapa será una losa de H°A°.

2.
FORMA DE EJECUCION

Cámaras de inspección de alcantarrillado sanitario

Sobre un contrapiso de piedra de e=0.15 m., se vaciará una losa de 0.10 de espesor, cuya dosificación será 1 :2 :3 (cemento, arena, grava), sobre la que además se construirá la media caña, conforme a indicaciones de los planos del Ingeniero.

Los muros serán de mampostería de piedra rejuntada en mortero 1 :4 (cemento, arena), y tendrá la forma indicada en los planos, sobre la que se colocarán los peldaños de hierro de ¾”, dispuestos conforme a planos, una vez colocados en us posición recibirán dos manos de pintura gris claro.  Su colocación debe coincidir con la correcta colocación de la mampostería de piedra.

La tapa deberá dar cierre hermético a prueba de presión de humo y serán de hormigón armado.

La fabricación de las tapas de hormigón, se ejecutarán con las medidas y detalles indicados en el plano respectivo, deberán ser diseñados para resistir una carga puntual no menor de (5000 Kg) en áreas de tráfico normal.

Cámaras de rejas 1.50 x 1.00 m.

Tendrá una base de hormigón simple de 0.10 m., de espesor y la media caña respectiva, dosificación 1 :2 :3 (cemento, arena, grava).

Los muros deben ser de mampostería de piedra de 0.2 cm. de espesor rejuntados con mortero de cemento y arena, dosificación 1 :4.

Se debe prever en el nivel inferior que la conexión de la tubería que de 30 cm. más alto que el nivel de solera ; que el tubo de salida quede 10 cm. más alto.

Las paredes internas deberán ser revocadas con mortero, cemento y arena 1 :3 de 1.0 cm. mínimo de espesor.

Deberá empotrarse en las paredes laterales, una reja de platinos con espaciamiento de 5 cm. y una inclinación de 45°.

La fabricación de tapas estará en concordancia a los planos de detalle y serán de H°A°, el espesor de la tapa será de 0.10 cm.

Cámara Séptica

Sobre un contrapiso de piedra se vaciará una losa de base de H°A°, de acuerdo a planos de detalle la dosificación será 1 :2 :3 (cemento, arena, grava).

Los muros serán de mampostería de piedra rejuntada con mortero de cemento y arena (1 :4), obedeciendo a las dimensiones conforme a planos, la pared interna será revocada 1 :3 (cemento y arena).

Filtro biológico

Los muros y piso de mampostería de piedra serán rejuntadas con mortero de cemento y arena con una dosificación 1 :4, la pared revocada con mortero 1 :3.

La losa de tapa y soporte tendrá una dosificación 1 :2 :3.

4.
MEDICION

La unidad de tratamiento descrita en esta especificación, constituye una unidad completa según el tipo indicado en los planos y consignado en el formulario de licitación.  Por tanto, la medición se realizará por unidad conformada por, cámara de rejas, cámara séptica, cámaras de inspección y filtro biológico de acuerdo al proyecto y aceptada por el Ingeniero.

5.
FORMA DE PAGO

Los trabajos realizados medidos en conformidad con el presente, serán pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems de pago definidos y presentados en el formulario de propuesta.

Dichos precios constituirán la compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, así como toda la mano de obra, equipo herramientas y suministros necesarios para la ejecución de los trabajos previstos en la especificación.



Componente



Unidad


1
Cámara de Inspección

1 unidad


3 
Cámaras Sépticas


1 unidad


2 
Cámaras de Rejas


1 unidad


4
Filtros Biológicos


1 unidad

Forma de Pago


Global
TUBERIAS DE PVC AGUA POTABLE



CODIGO: 15 400 45

UNIDAD: PZA







ITEM :  25 Y 26

1.
DESCRIPCION

El desarrollo del ítem consiste en la instalación de tuberías de agua potable  desde la acometida hasta el sitio donde se encuentra el mingitorio, asimismo la instalación interna.

2.
MATERIALES 

Los materiales a emplearse serán tuberías de PVC esquema 40 , deben garantizar una presión de rotura de 42 Kg/cm2. Los accesorios como codos, tees uniones y otros, serán también de PVC.

La superficie de las tuberías internamente y externamente deberán ser lisas y estar razonablemente libres a simple vista de fallas. Será desechado todo material que presente grietas, ampollas o deformaciones en la sección circular, aceptándose una tolerancia en este aspecto de 2 mm.

3.
FORMA DE EJECUCION
La unión entre tuberías deberá efectuarse mediante accesorios roscados revestidos de teflón y pegamento especial o pintura. El tarrajado será de hilo recto y no cónico.

4.
MEDICION
La medición será por metro lineal y estará incluido todos los accesorios como codos, tees, llaves de paso, uniones universales, grifos y otros necesarios.

5
FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados conforme a estas especificaciones  técnicas, aceptados por la Supervisión, medido según lo prescrito en medición, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada, siendo compensación total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y otros gastos directos o indirectos que tengan incidencia en el costo.

REJILLA DE PISO






CODIGO : 10 830 05

UNIDAD: PZA







ITEM :  

1.
DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la instalación de rejillas de piso para evacuación de aguas de limpieza u otros dentro el ambiente del mingitorio.

2.
MATERIALES

La rejilla de piso será de bronce con tapa removible mediante bisagra, de dimensión 15 x 15 cm.

3.
FORMA DE EJECUCION

La rejilla de piso, se colocará en el momento en que se haya tendido las tuberías de PVC de 2” para los ramales de la instalación sanitaria interna.


Para un buen funcionamiento de la rejilla, las pendientes del piso deberán estar dirigidas hacía la misma.


La parte superior de la rejilla deberá estar al nivel del piso enlucido con mortero de cemento.

4.   
MEDICION


Este ítem se medirá por pieza terminada y colocada en sitio.

5.
FORMA DE PAGO


El pago por este ítem se realizará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.


CORDONES DE ACERA PREFABRICADOS


   
CODIGO: 02 500 25

UNIDAD: ML



   
ITEM :

1.
DESCRIPCION

Este ítem consiste en la colocación de piezas pre-fabricadas de cordones de acera de hormigón en los lugares indicados en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Hormigón a utilizarse en obra será de dosificación 1 :2 :4 (cemento :arena :grava).

El Hormigón a utilizarse en obra, deberá tener una resistencia cilíndrica mínima a la rotura de 180 Kg/, con un contenido de 280 Kg/m3 de cemento. 

Los agregados y el cemento a ser utilizado deberán cumplir con lo especificado en el ítem “Materiales de Construcción”.

El contratista deberá disponer los moldes metálicos, mesa vibradora, mezcladora, etc. ; necesarios para la buena ejecución de las piezas pre - fabricados.

3.
FORMA DE  EJECUCION
Se efectuará la excavación necesaria, en ancho y profundidad, necesarios para el empotramiento de las piezas y de acuerdo a lo estipulado en los planos de detalle.

Todos los agregados, previa a su utilización, deberán se lavados y seleccionados para obtener una mezcla uniforme, bien dosificada que dé como resultado final piezas uniformes, sin cangrejeras y de una presentación óptima.

Los moldes deberán tener medidas uniformes y la forma y dimensiones que se detallan a continuación :




La mezcla deberá tener la dosificación exacta de agua para obtener un hormigón que pueda ser vaciado en los moldes para luego ser convenientemente vibrado mediante mesas vibradoras.

Las piezas vibradas deberán ser desmoldados y colocados apoyados por su base para luego ser regados continuamente para obtener una resistencia óptima.  El tiempo mínimo de curado será de 15 días.

El transporte se realizará cuidando que las piezas no sufran desportilladuras o rajaduras.

4.
MEDICION
Los bordillos pre - fabricados de Hormigón se medirán en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO
La ejecución de este ítem será pagado de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, y los mismos serán la compensación total por todos las actividades necesarias para la realización de este trabajo.

POSTES DE CAÑERIA GALVANIZADA




CODIGO : 05 200 15

UNIDAD: ML

    
       

ITEM : 20

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción y colocación de postes y tendederos de cañería galvanizada.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


La cañería será de primera calidad y diámetro especificado en planos.  La soldadura será la adecuada para este tipo de trabajos.  Las pinturas y acabados serán de marca reconocida y preparadas en fábrica.

3.
FORMA DE EJECUCION


Los postes y tendederos serán construidos siguiendo estrictamente lo indicado en planos y detalles.  Estos deben ceñirse a medidas verificadas en obra.

La sujeción de los mismos será mediante empotramiento en muros y pisos de cemento, las longitudes de empotramiento y anclaje deberán garantizar la rigidez y soporte necesario (mínimo 30 cms.).  La soldadura deberá ejecutarse garantizando su durabilidad.

La parte embebida del tubo deberá presentar una abertura en V para el respectivo anclaje.

El pintado se efectuará mediante soplete y se darán las manos necesarias para lograr acabados perfectos.

4.
MEDICION

Se medirá en metros lineales.
5.   
FORMA DE PAGO

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unita​rios de la propuesta aceptada, en la que están com​prendidos materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

BARANDADOS DE CAÑERIA GALVANIZADA


   
CODIGO: 05 200 20

UNIDAD: M2

    
       

ITEM :

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción y colocación de barandados construidos en cañería galvanizada en los lugares y de acuerdo al diseño especificado en planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


La cañería será de primera calidad y diámetro especificado en planos.  La soldadura será la adecuada para este tipo de trabajos.  Las pinturas y acabados serán de marca reconocida y preparados en fábrica.

3.
FORMA DE EJECUCION


Los barandados serán construidos siguiendo estrictamente lo indicado en planos y detalles.  Estos deben ceñirse a medidas verificados en obra.

La sujeción de los mimos será mediante empotramiento de anclajes y soldadura.

Se corregirán todos los excesos de soldadura que se produzcan logrando una superficie uniforme y homogénea.

El pintado se efectuará mediante soplete y se darán las manos necesarias para lograr acabados perfectos.

4.
MEDICION


Se medirá en metros cuadrados.

5.   
FORMA DE PAGO

El barandado ejecutado con materiales aprobados y medido según el punto anterior, será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta.  Se sobreentiende que el precio unitario comprende : materiales,  mano de obra, herramientas, beneficios sociales, gastos generales, utilidades, etc.

PARRILLAS C.G. PARA ROPA



   
CODIGO: 05 200 25

UNIDAD: PZA

    
       

ITEM :

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción y colocación de parrillas de escurrimiento de ropa que sirven al mismo tiempo de soporte a los grifos de las lavanderías.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


La cañería será de primera calidad y diámetro de ½”.  La soldadura será la adecuada para este tipo de material y de trabajos.  Las pinturas y acabados serán de marca reconocida y preparados en fábrica.

3.
FORMA DE EJECUCION


Las parrillas serán construidos de acuerdo a las dimensiones especificadas en planos.


Las terminales laterales de los tubos deberán ser tapados y sus aristas redondeadas.


Los empalmes estarán perfectamente soldados y garantizarán su rigidez y durabilidad.


La separación entre tubos de cañería longitudinal deberá ser de 10 cms.


El empotramiento en muros será de una longitud mínima de 20 cms. y la parte embebida del tubo deberá presentar una abertura en V para el respectivo anclaje.


En la parte inferior de las parrillas se colocará dos tubos a 45° para garantizar su soporte y estos al mismo tiempo servirán de elementos que den sujeción a la cañería de agua y grifo, para lo cual esta debe ir entre los dos tubos de soporte y se soldará entre ellos platino que rigidice a la cañería de agua.  Se debe dar el espacio necesario para poder operar cómodamente la llave final.


El acabado será con pintura al aceite aplicada mediante soplete y se darán las manos necesarias para lograr acabados perfectos.

4.
MEDICION


Se medirá por piezas.

5.   
FORMA DE PAGO

Este ítem será pagado de acuerdo a los precio unitario de la propuesta aceptada, en la que están com​prendidos materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

ARBOLES ORNAMENTALES



   
CODIGO: 02 900 20

UNIDAD: PZA

    
       

ITEM :

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y plantado de árboles ornamentales que se colocarán en lugares especificados en planos y/o indicados por el proyectista.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Los árboles deberán tener edad suficiente y condiciones apropiadas para asegurar un trasplante efectivo, con un cuidado normal de jardinería.


La tierra y condiciones del suelo deberán ser mejoradas previo al plantado y se colocarán soportes y guías además de la protección perimetral rígida.

3.
FORMA DE EJECUCION

Para el trasplante de los árboles, el Contratista preparará la base del terreno con una remoción y retiro de piedras y se colocará la tierra vegetal y turba necesarios para el plantado de los árboles.

El tamaño de las hoyaduras deberá ser de un diámetro mínimo de 40 cms., la profundidad mínima será de 60 cms.

Una vez preparado el hoyo, el mismo se dejará por dos días abierto y posteriormente se procederá a la colocación de tierra vegetal para trasplantar los árboles.  Una vez colocados éstos al igual que las guías se compactará con el pie todo el suelo del hoyo y luego se regará abundantemente.

En los días siguientes deberá tenerse especial cuidado en el riego.

Las especies a colocarse serán los indicados en planos.

4.
MEDICION


Este ítem se medirá por pieza e incluye la provisión de árboles, tierra vegetal, excavación y todo lo necesario para cumplir completamente con la ejecución del mismo.

5.   
FORMA DE PAGO

Será pagado por pieza de acuerdo a los precios unitarios aceptados en la propuesta.

LUMINARIAS EXTERIORES



   
CODIGO: 16 200 05

UNIDAD: PZA

    
       

ITEM :

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de pantallas ornamentales de iluminación provistos de energía eléctrica.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Todos los materiales empleados en la instalación eléctrica deben ser de primera calidad y antes de proceder a su instalación serán aprobados por el Supervisor.  En la presentación de propuestas se debe especificar e incluir una descripción detallada o catálogo del tipo de artefactos a usar.


Todos los elementos como ser TUBERIAS Y CABLEDUCTOS, CAJAS DE DERIVACION, CONDUCTORES, TERMOMAGNETICOS Y TABLERO deben responder a la especificación de Instalación Eléctrica.


Las lámparas incandescentes a ser utilizadas serán los de luz blanca - luz de Mercurio - de 100W y 220 voltios.


La farola o globo deberá contar con el soporte específico y los sellos de goma para evitar el ingreso de agua y polvo.  El diámetro estará adecuado a la bombilla de iluminación.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El contratista deberá contar con los servicios de un técnico electricista.

Se debe tener especial cuidado en la aislación de tuberías, cables y protección de los mismos.

El acabado debe garantizar el no ingreso de agua a ningún sector de la farola o tubería de conducción.

El encendido y apagado será mediante fotocélulas.

Además de observar todas las recomendaciones especificadas, el contratista debe entregar todo el trabajo en perfecto funcionamiento, garantizando su operación.

El contratista está en la obligación de revisar la instalación para poder rectificar los errores si estos existen antes de terminar la instalación.

4.
MEDICION


Este ítem se medirá por pieza e incluirá todo el tendido, provisión e instalación. 

5.   
FORMA DE PAGO

Será pagado por pieza de acuerdo a los precios unitarios aceptados en la propuesta.

EXCLUSAS DE PLANCHA



   
CODIGO: 05 200 30

UNIDAD: PZA

    
       

ITEM :

1.
DESCRIPCION

Este ítem consiste en la fabricación e instalación de pequeñas exclusas a ser utilizados como elementos de cierre en las lavanderías.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Se utilizarán perfiles y planchas, libres de defectos, rajaduras y oxidación con las dimensiones necesarias y/o indicadas en los detalles. 


La soldadura será del tipo adecuado para este trabajo.

3.
FORMA DE EJECUCION

La plancha de ¼” de espesor deberá ser cortada y sus dimensiones verificados de acuerdo a las lavanderías prefabricadas.

Los angulares que servirán de anclaje y el eje de giro de la exclusa de plancha deberán tener los espesores y diámetro necesario para garantizar su durabilidad.

Estas exclusas deberán ser empotrados y colocados en el proceso de vaciado del Hormigón.

La plancha durante el vaciado deberá ser recubierta convenientemente para garantizar que el canal que la reciba tenga el ancho, forma y medidas óptimas para el posterior funcionamiento o giro de la exclusa.

4.
MEDICION


Se medirá por pieza. 

5.   
FORMA DE PAGO

Será pagado por pieza de acuerdo a los precios unitarios aceptados en la propuesta.

TENDEDEROS DE CAÑERIA GALVANIZADA




CODIGO : 05 200 35

UNIDAD: ML

    
       

ITEM : 22

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción y colocación de postes y tendederos de cañería galvanizada.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


La cañería será de primera calidad y diámetro especificado en planos.  La soldadura será la adecuada para este tipo de trabajos.  Las pinturas y acabados serán de marca reconocida y preparadas en fábrica.

3.
FORMA DE EJECUCION


Los postes y tendederos serán construidos siguiendo estrictamente lo indicado en planos y detalles.  Estos deben ceñirse a medidas verificadas en obra.

La sujeción de los mismos será mediante empotramiento en muros y pisos de cemento, las longitudes de empotramiento y anclaje deberán garantizar la rigidez y soporte necesario (mínimo 30 cms.).  La soldadura deberá ejecutarse garantizando su durabilidad.

La parte embebida del tubo deberá presentar una abertura en V para el respectivo anclaje.

El pintado se efectuará mediante soplete y se darán las manos necesarias para lograr acabados perfectos.

4.
MEDICION

Se medirá en metros lineales.
5.   
FORMA DE PAGO

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unita​rios de la propuesta aceptada, en la que están com​prendidos materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

VIGAS RETICULARES METALICAS 




CODIGO : 05 200 40

DE CAÑERIA GALVANIZADA



   


UNIDAD: ML

    
       

ITEM : 19

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción y colocación de postes y tendederos de cañería galvanizada.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


La cañería será de primera calidad y diámetro especificado en planos.  La soldadura será la adecuada para este tipo de trabajos.  Las pinturas y acabados serán de marca reconocida y preparadas en fábrica.

3.
FORMA DE EJECUCION


Los postes y tendederos serán construidos siguiendo estrictamente lo indicado en planos y detalles.  Estos deben ceñirse a medidas verificadas en obra.

La sujeción de los mismos será mediante empotramiento en muros y pisos de cemento, las longitudes de empotramiento y anclaje deberán garantizar la rigidez y soporte necesario (mínimo 30 cms.).  La soldadura deberá ejecutarse garantizando su durabilidad.

La parte embebida del tubo deberá presentar una abertura en V para el respectivo anclaje.

El pintado se efectuará mediante soplete y se darán las manos necesarias para lograr acabados perfectos.

4.
MEDICION

Se medirá en metros lineales.
5.   
FORMA DE PAGO

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unita​rios de la propuesta aceptada, en la que están com​prendidos materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

PUERTAS DE MALLA OLIMPICA



   
CODIGO: 08 100 15

UNIDAD: PZA



  
ITEM : 5

1.
DESCRIPCION
Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de las puertas de malla olímpica de acuerdo a las dimensiones y formas especificados en los planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Serán suministrados por el Contratista. Se emplearán materiales de primera clase.


El bastidor principal (marco rectangular) será de tubería galvanizada de 2”.


Para los rigidizadores se utilizará tubería galvanizada de Fe  d=1 ½”.


El sistema de seguro será un ojal  metálico soldado al bastidor y otro soldado al marco, de forma que se pueda asegurar con un candado de 3”.

3.
FORMA DE EJECUCION


La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el Supervisor de Obra.


Las soldaduras deberán ser amoladas y no presentará rebebes.


Antes de su colocación, las puertas deberán estar totalmente terminadas, incluyendo las bisagras y ojal de candado.


Las puertas metálicas serán fijadas mediante tres bisagras de pivote,  sujetas a los postes laterales y perfectamente niveladas, debiendo ser aprobadas por el Supervisor.

4.
MEDICION


La carpintería metálica será medida por pieza ejecutada y colocada en su sitio definitivo.

5.
FORMA DE PAGO

El pago por este trabajo será efectuado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por materiales, mano de obra, herramientas, etc.

CUBIERTA DE PLACA ONDULADA

ASFALTADA PREPIGMENTADA



   
CODIGO: 07 300 05

UNIDAD: M2

    
       

ITEM: 4 - 5 - 6

1.
DESCRIPCION

Ese ítem se refiere a todas las partes techadas con placa asfaltada prepigmentada ondulada, incluyendo el envigado de apoyo de madera de acuerdo a planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Como cubierta se utilizará placa ondulada asfaltada prepigmentada del tipo Onduline. 

3.
FORMA DE EJECUCION

Los apoyos de las vigas se ejecutarán directamente sobre el muro de adobe , firmemente anclados por medio de alambre de amarre. 

Los apoyos serán cerchas de madera existentes en la obra, se colocarán listones de 2” x 2” separados cada 0.90 m. sobre las cerchas existentes ; sobre estos listones se instalará la placa ondulada.

La unión de placa ondulada y madera se efectuará con tirafondos especiales tipo 4 ½”.

El traslape entre placas será de 0.15 cm. las cumbreras serán también del tipo onduline con medidas de 0.90 a 0.40.

4.
MEDICION
La cubierta se medirá en metros cuadrados de techo tomando en cuenta el área neta cubierta. Es decir su proyección en planta.

5.
FORMA DE PAGO
La cubierta construida con materiales aprobados, en un todo, de acuerdo con estas especificaciones y medida según lo previsto en el punto anterior, será pagada al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo. 

CONSTRUCCION CERCHA DE MADERA




CODIGO : 07 480 15

UNIDAD: PZA








ITEM : 3

1.   
DESCRIPCION
El trabajo consiste en construir una cercha de madera igual a las existentes en el techo de la Iglesia.  Su ubicación se muestra en el plano correspondiente.

2.   
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La madera utilizada para la construcción de la cercha deberá ser seca, recta y no presentar rajaduras, sus dimensiones están indicadas en los detalles del plano y los cómputos métricos.

3.   
FORMA DE EJECUCION

Para la fijación de piezas entre sí tanto entre los pares y el tirante como entre los pares y el pendolón se realizarán los rebajas correspondientes a fin de evitar el deslizamiento de las piezas y se fijarán con clavos de 4”.

4.   
MEDICION

La medición de este ítem es por pieza completa montada y fijada en su posición definitiva.

5.   
FORMA DE PAGO

El pago de este ítem se efectuará de acuerdo a precios unitarios de la propuesta aceptada. El precio será la compensación total por todos los materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

TENDIDO DE TUBERIA PERFORADA DE 

HORMIGON SIMPLE d = 8”



  
CODIGO: 02 700 20


UNIDAD: PZA

    
      

ITEM : 33

1.
DESCRIPCION


Este trabajo consistirá en el tendido de tuberías perforadas de hormigón simple para captación de aguas verticales, de acuerdo con las siguientes especificaciones y según las cotas, niveles y alineaciones mostrados en los planos o establecidos por el Supervisor.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Tubos perforados de Hormigón Simple.- Los tubos de concreto simple deberán ajustarse en su fabricación a la designación C 14 - 71 de la ASTM y luego perforados.


Hormigón.- El Hormigón que se emplee en la fabricación de las tuberías debe ser de la mejor calidad, ya sea en lo que respecta a la resistencia como a la impermeabilidad.  Los materiales a utilizarse para el hormigón deberán cumplir las especificaciones del ítem “Materiales de construcción”.


Perforaciones.- Las perforaciones deberán estar en dos líneas, separadas por un ángulo de 120° respecto al centro del tubo.

3.
FORMA DE EJECUCION


Una vez aprobada la excavación y compactado de la cama de asiento por el Supervisor de obra, este dará la autorización para proceder al tendido y la colocación de las tuberías.


El Contratista recibirá los tubos en fábrica, donde efectuará la revisión y comprobación del estado de los mismos para luego transportarlos al lugar de la obra.


Durante la colocación de tubos, deberá tenerse cuidado que las perforaciones se encuentren en la parte inferior.


En las juntas no deberá utilizarse material de unión alguno, tal como mortero de cemento.

4.
MEDICION


La colocación de los tubos se medirán en obra en metros lineales.

5.
FORMA DE PAGO

La colocación de tubos para alcantarillas, se pagará por metro lineal colocado de acuerdo al precio unitario establecido en la propuesta aceptada.

FILTRO DE PIEDRA, GRAVA Y ARENA



  
CODIGO: 02 700 90

UNIDAD: PZA

    
      

ITEM : 34

1.
DESCRIPCION


El trabajo consistirá en la colocación de material filtrante sobre la tubería perforada, de acuerdo con lo especificado en planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Piedra.- La piedra deberá ser del tipo manzana, con diámetros promedio de 10 cm., deberán estar limpias y lavadas, excentas de material arcilloso.


Grava.- La grava será natural o chancada, con diámetro ¾”, limpia sin material arcilloso.


Arena.-  La arena será la corriente, proveniente de río o chancadora.

3.
FORMA DE EJECUCION


Una vez tendidos los tubos perforados, a los lados y por encima de este hasta 20 cm., deberá colocarse a mano piedra manzana, teniendo cuidado de no dañar el tubo.


A continuación y en capas de 20 cm., deberá colocarse la grava y luego la arena. Por encima deberá rellenarse el filtro, en lo posible con arcilla.

4.
MEDICION


La colocación del filtro granular, deberá medirse en metros cúbicos.

5.
FORMA DE PAGO

La colocación de filtro granular, se pagará por metro cúbico colocado de acuerdo al precio unitario establecido en la propuesta aceptada.  Será la compensación total de mano de obra, materiales y otros costos indicados.

SEÑALES VERTICALES REFLECTIVAS



CODIGO : 02 900 25

UNIDAD : PZA







ITEM :
1.  DESCRIPCION

Este ítem consiste en la construcción, diseño y colocado de señales verticales reflectivas.

Las características básicas referidas a dimensiones, colores, tamaño de letras, tamaño de figuras, símbolos, grosor de bordes, etc. corresponden a las indicadas en el Manual de Normas del Servicio Nacional de Caminos.

2.
MATERIALES

La plancha en la cual se pegan las figuras, letras, símbolos, etc. es de acero  galvanizado de espesor igual a dos milímetros (e=2 mm) y tolerancia de +- 0.2 mm.

El material reflectivo con el cual se confeccionan el fondo, figuras, letras, símbolos y dibujos es ENGINNER GRADE.

El soporte es un tubo de acero galvanizado de diámetro igual a dos pulgadas (d=2 pulg)

La fundación es de hormigón simple con FCK= 120 Kg/cm2. Debe utilizarse acelerador de fraguado (SIKA u otro) de manera que se logre la solidez necesaria de la señal rápidamente.

La sujeción de la plancha al soporte se efectuará mediante pernos de acero.

3.  FORMA DE EJECUCION

El constructor deberá basarse estrictamente lo que indican los planos constructivos para las dimensiones de las planchas, altura de soportes, ubicación de la señal respecto al bordillo, etc.

La altura libre entre la acera y el punto más bajo de la plancha de señalización debe ser de 2.20 m. Para señales que incluyen una plancha adicional para la leyenda limitativa de horarios, esta altura puede reducirse a 2.10 m.

La plancha adicional de leyenda limitativa de horarios no debe ser parte de la plancha principal.

La distancia del bordillo al tubo de soporte debe ser siempre de 0.50 metros, como indican los planos.

El fondo es de color (según el tipo de señal) y de material reflectivo.  Todos los símbolos, márgenes, letras, figuras, etc. son de material reflectivo y sobrepuestos al material reflectivo de fondo.  Los colores y su graduación, el tamaño y su ubicación, etc., corresponden a lo especificado en el Manual de Normas del Servicio Nacional de Caminos.  Las leyendas a ser utilizadas están indicadas en los planos respectivos.

La ubicación de las señales a lo largo de la calle, corresponde a lo señalado en los planos o a lo que indique el Supervisor.

4.
MEDICION


Se medirá por señal construida e instalada.

5.
FORMA DE PAGO

Este ítem se pagará por señal construida e instalada y comprende todos los costos directos e indirectos, igualmente comprende el pago por todos los materiales, equipos y herramientas empleados para ejecutar la obra.

SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS 

REFLECTIVAS (1.00 x 1.20 ó mayores)




CODIGO : 02 900 30 

UNIDAD : PZA








ITEM :

1.        DESCRIPCION

Este ítem consiste en la construcción, diseño y colocado de señales verticales reflectivas.

Las características básicas referidas a dimensiones, colores, tamaño de letras, tamaño de figuras, símbolos, grosor de bordes, etc. corresponden a las indicadas en los planos respectivos y/o el Manual de Normas del Servicio Nacional de Caminos.

2.        MATERIALES

La plancha en la cual se pegan las figuras, letras, símbolos, etc. es de acero galvanizados de espesor igual a dos milímetros (e=2 mm) y tolerancia de +- 0.2 mm.

El material reflectivo con el cual se confeccionan figuras, letras, símbolos y dibujos es ENGINEER GRADE.

El (los) soporte(s) esta(n) de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos.

La fundación es de hormigón simple con fck= 120 Kg/cm2.  Debe utilizarse acelerador de fraguado (SIKA u otro) de manera que se logre la solidez necesaria de la señal rápidamente.

La sujeción de la plancha a los soportes se efectuará mediante pernos de acero.

3.       FORMA DE EJECUCION


El constructor deberá basarse estrictamente lo que indican los planos constructivos para las dimensiones de las planchas, altura de soportes, ubicación de la señal respecto al bordillo, etc.

El fondo de la plancha es pintado de color verde opaco y su graduación corresponde a la indicada en el Manual de Normas del Servicio Nacional de Caminos.

Todos los símbolos, márgenes, letras, figuras, etc. son de material reflectivo y sobrepuestos al fondo pintado de la plancha.  Los colores y su graduación, el tamaño y su ubicación, etc., corresponden a lo especificado en el Manual de Normas del Servicio Nacional de Caminos.  Las leyendas a ser utilizadas están indicadas en los planos respectivos.

Si la señal informativa contempla el uso de otras señales (informativas, preventivas y/o restrictivas), estas últimas serán reflectivas, incluidos sus fondos respectivos y sus bordes.

La ubicación de las señales a lo largo de la calle, corresponde a lo señalado en los planos o a lo que indique el Supervisor.

4.        MEDICION

Se medirá por señal construida e instalada.

5.  FORMA DE PAGO

Este ítem se pagará por señal construida e instalada y comprende todos los costos directos e indirectos, igualmente comprende el pago por todos los materiales, equipos y herramientas empleados para ejecutar la obra.

PINTURA PARA SEÑALIZACION 

HORIZONTAL DE TRAFICO DE 600 MICRONES



CODIGO : 02 900 35

UNIDAD :  M2








ITEM :

1.
CARACTERISTICAS GENERALES

1.1      USO

Para pintado de pasos peatonales, líneas continuas / discontinuas / segmentadas, líneas materiales con la finalidad de señalizar y/o encauzar el flujo peatonal y vehicular.

1.2     PROPIEDADES

Pintura de un solo componente en base a resinas de caucho clorado y resinas alquidicas y plastificantes como vehículos no volátiles y con hidrocarburos alifáticos y aromáticos como vehículos volátiles con respectiva pigmentación para coloración blanca o amarilla, de aspecto satinado de excelente adherencia al asfalto / concreto / cemento / adoquin y excelente resistencia  a la abrasión de los neumáticos / humedad / grasa / aceites / intemperie, de muy buena visibilidad y larga duración ; de aplicación directa mediante brochas de pintar o máquinas de marcar líneas.

2.       ENVASES

La pintura deberá estar contenida en envases metálicos cuya capacidad debe ser de 1 galón.

3.       DATOS TECNICOS

Toda oferta debe necesariamente detallar cada uno de los siguientes datos técnicos de sus productos.


Microesferas de cristal

(% en peso)


Vehículo



(% en peso)


Vehículo total


(% en peso)


Vehículo no volatil

(% en peso)


Sangrado S/ASTM D-969

(grados)


Viscosidad original

(En K .U.)


Dióxido de titanio mínimo

(En 8/LT)


Amarillo cromo mínimo a

(En 6/LT)


Diluyente y sus características


Pigmentos totales

(% en peso)


Sólidos



(% en peso)


Peso específico


(En G/LT)


Tiempo de secado al tacto
(En min/seg)


Tiempo de secado duro

(En hrs./min.)


Peso de cada envase con pintura
 (En litros)


Resistencia al agua 

(Después de 72 hrs.)


Espesor de la pintura seca
(En micro metros)


Rendimiento franja continua
(En Km/LT)


Rendimiento franja discontinua
(En Km/LT)


Adherencia de la pintura

(En Km/LT)

4.       RECOMENDACIONES

Se recomienda que en la superficie se aplique la pintura con un espesor de película no menor a 600 micrones, esto debido al intenso flujo que existe en los centros urbanos.

5.        PINTADO DE VIAS

Las vías podrán se pintadas a maquina o en forma manual.  En cualquiera de los casos el contratista deberá garantizar la calidad y durabilidad de su trabajo, para lo cual deberá efectuar las pasadas necesarias para garantizar dicho fin.

Las líneas demarcadoras de carril, deberán ser blancas y tener las siguientes características :

· Líneas demarcadoras de carril : De 0.12 metros de ancho por 4 metros de largo, estando espaciadas cada 4 metros.

Los pasos de cebra y líneas de parada deberán ser blancos y tener los siguientes detalles y características :

· Paso de cebra : De 0.50 metros de ancho por 3 metros de lardo, siendo la separación entre franjas de 0.50 metros.  Los pasos de cebra deberán dar continuidad a las aceras.

· Líneas de parada : De 0.50 metros de ancho, siendo el largo correspondiente a los carriles de salida.

Las líneas separadores de carril de sentidos contrarios deberán ser amarillas y tener los siguientes detalles y características :

· Separador de carril : Dos líneas paralelas separadas cada una por 0.10 metros ; el ancho de cada línea será de 0.10 metros, siendo el largo correspondiente al tramo de la vía.

6.       FORMA DE EJECUCION

Para la ejecución de este ítem se procederá al pintado de los pasos de cebra los días sábados por la tarde y domingos, de manera de garantizar un flujo normal.

Las franjas separadoras de carril podrán ser pintadas en días ordinarios fuera de horas pico.

El contratista se proveerá de conos de señalización y otras señales que ayuden a la normal circulación de tráfico y garanticen el adecuado secado de las señales.

Se debe aplicar una pasada de imprimante, para asegurar la adherencia de la pintura de terminación.

Luego se debe aplicar rápidamente la pintura.

Antes que la pintura de demarcación seque al tacto, se debe espolvorear con las microesferas de vidrio.

7.        MEDICION

La medición de este ítem se realizará en metros cuadrados.

8.       FORMA DE PAGO

El pago por este trabajo, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.  Este precio incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este ítem.  Además la Empresa deberá garantizar el tiempo de vida útil de la señalización horizontal por un lapso mínimo de cuatro (4) meses.

DESVIOS






   

CODIGO: 02 140 15

UNIDAD: ML


       

ITEM No 
1.
DESCRIPCION

El término desvío siempre que sea utilizado en esta especificación indica, cualquier tipo de obra temporal removible que es construida para sostener o desviar el curso de agua fuera del lugar de trabajo el cual puede ser construido de tierra, madera, mampostería, planchas metálicas, etc.

2.
METODOS CONSTRUCTIVOS


Con los materiales anteriormente descritos se formarán diques o construirán cajones de tal manera de mantener el curso de agua en la forma deseada.  El tipo y longitud de desvíos serán aprobados por el Supervisor de Obra.


Para trabajos de reparaciones en ríos subterráneos se considera dos tipos de desvíos :

a)
Desvío tipo “A”.- Que formado por una canaleta que desvíe el caudal total del río dejando el piso del canal libre y seco para los trabajos de reparaciones.  Este desvío debe ser ejecutado con las precauciones necesarias, tales que no destruya ni parcialmente por la avenidas del río, a fin de evitar que partes de la estructura pudieran causar obstrucciones aguas abajo.

b)
Desvío tipo “B”.- Puede ser ejecutado en forma precaria en el piso del canal y tiene por objeto desviar el caudal hacia un costado del piso y poder trabajar en el otro costado.

Igualmente que el anterior debe ser ejecutado en forma tal que en caso de avenidas del río, no se produzcan desprendimientos de materiales que puedan causar obstrucciones aguas abajo del canal.

3.
MEDICION

Los desvíos tipo A y tipo B serán medidos en metros lineales.

4.
FORMA DE PAGO

El pago de desvíos tipo A y tipo B será realizado en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada.  Estos precios incluirán la compensación total por el material empleado, y la mano de obra de herramientas e imprevistos.

ANCLAJES DE BRONCE




   

CODIGO: 05 200 45

UNIDAD: PZA


       

ITEM No 
1.
DESCRIPCION

Los anclajes son piezas de amarre de carácter arquitectónico.

2.
MATERIALES

Serán vaciados en bronce.

3.
FORMA DE EJECUCION

El pago será lo recomendado por el artesano que ejecutará las piezas.

4.
MEDICION

Los anclajes serán medidos por pieza

5.
FORMA DE PAGO


El pago de este ítem se efectuará de acuerdo a precios unitarios de la propuesta aceptada. El precio será la compensación total por todos los materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

COJINETE ELASTOMETRICO



   

CODIGO: 05 200 50

UNIDAD: CM3


       

ITEM No 
1.
DESCRIPCION

Los cojinetes son soportes de Neopreno para utilizarse como componente de apoyo estructural.

2.
MATERIALES

Serán de caucho sintético NEOPRENO especificado y certificado por el fabricando cumpliendo normas internacionales ASTM.

3.
FORMA DE EJECUCION

Será la descrita y recomendada por el fabricante.

4.
MEDICION

Será medido por cm3

5.
FORMA DE PAGO


El pago de este ítem se efectuará de acuerdo a precios unitarios de la propuesta aceptada. El precio será la compensación total por todos los materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

VIDRIO TEMPLADO





   

CODIGO: 08 300 05

UNIDAD: M2


       

ITEM No 
1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de vidrio templado en los lugares especificados en planos.

2.
MATERIALES

Será vidrio templado de primera calidad, especificado y certificado por el fabricante cumpliendo normas de calidad y seguridad.

3.
FORMA DE EJECUCION

Será la descrita y recomendada por el fabricante.  

Contemplará todos los accesorios de sujeción, así como rieles, picaportes, bisagras, jaladores en puestos, etc. para un acabado perfecto.

4.
MEDICION

Será medido por m2

5.
FORMA DE PAGO


El pago de este ítem se efectuará de acuerdo a precios unitarios de la propuesta aceptada. El precio será la compensación total por todos los materiales, herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

BARANDA DE PROTECCION



   

CODIGO: 05 200 55

UNIDAD: ML


       

ITEM No 
1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la construcción y colocación de barandados construidos en tubo de acero en los lugares y de acuerdo al diseño especificado en planos.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El tubo y todos los materiales descritos tanto en planos como en las presentes especificaciones serán de primera calidad y diámetro especificado en planos.  La soldadura será la adecuada para este tipo de trabajos.  Las pinturas y acabados serán de marca reconocida y preparados en fábrica.

3.
FORMA DE EJECUCION

Los barandados serán construidos siguiendo estrictamente lo indicado en planos y detalles.  Estos deben ceñirse a medidas verificadas en obra.

La sujeción de los mismos será mediante empotramiento de anclajes.

Para el acabado se corregirán todos los excesos de soldadura que se produzcan logrando superficies uniformes y homogéneos.

Previo al pintado deberá cubrirse completamente con surfacer aplicado mediante soplete al igual que el pintado y se darán las manos necesarias para lograr acabados perfectos.

4.
MEDICION

Será medido por ml.

5.
FORMA DE PAGO


El barandado ejecutado con materiales aprobados y medido según el punto anterior será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta.  Se sobreentiende que el precio unitario comprende :  materiales, mano de obra, herramientas, beneficios sociales, gastos generales, utilidades, etc.

LUMINARIAS ORNAMENTALES ESPECIALES



           CODIGO: 16 200 10

UNIDAD: PZA

    
       

ITEM :

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de pantallas ornamentales de iluminación provistos de energía eléctrica.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO


Serán provistos de acuerdo a lo especificado en planos, incluye todos las piezas y detalles para su perfecta instalación, anclaje y colocación.

Todos los materiales empleados en la instalación eléctrica deben ser de primera calidad y antes de proceder a su instalación serán aprobados por el Supervisor.  En la presentación de propuestas se debe especificar e incluir una descripción detallada o catálogo del tipo de artefactos a usar.


Todos los elementos como ser TUBERIAS Y CABLEDUCTOS, CAJAS DE DERIVACION, CONDUCTORES, TERMOMAGNETICOS Y TABLERO deben responder a la especificación de Instalación Eléctrica.


Las lámparas incandescentes a ser utilizadas serán los de luz blanca - luz de Mercurio - de 125W y 220 voltios y estarán provistos de fotocontrol, Difusor, Soporte y sellos de goma.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La ejecución de las mismas estará de acuerdo a planos y ciudará un perfecto acabado incluyendo las manos de pintura necesarias. 

El contratista deberá contar con los servicios de un técnico electricista.

Se debe tener especial cuidado en la aislación de tuberías, cables y protección de los mismos.

El acabado debe garantizar el no ingreso de agua a ningún sector de la farola o tubería de conducción.

El encendido y apagado será mediante fotocélulas.

Además de observar todas las recomendaciones especificadas, el contratista debe entregar todo el trabajo en perfecto funcionamiento, garantizando su operación.

El contratista está en la obligación de revisar la instalación para poder rectificar los errores si estos existen antes de terminar la instalación.

4.
MEDICION


Este ítem se medirá por pieza e incluirá todo el tendido, provisión e instalación. 

5.   
FORMA DE PAGO

Será pagado por pieza de acuerdo a los precios unitarios aceptados en la propuesta.

LANZAMIENTO DE PUENTE



   

           CODIGO: 

UNIDAD: GLB


       

ITEM No 20
1.        ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

La estructura de hormigón armado tradicional (sin postensado) de esta pasarela se desarrolla básicamente formando un arco parabólico.

La plataforma de circulación es de 1.50 metros de ancho, formada por una losa llena de hormigón armado de 10 cm, la cual sigue el desarrollo de la curva parabólica, limitada a ambos lados por dos vigas de 17 cm de ancho y de altura variable a partir de 110 cm.
Salvo en la sección superior central, los peldaños de circulación se alejan de la losa estructural determinando otro desarrollo propio de la gradería y sus descansos.

La sección superior central del arco en un largo aproximado de 10 metros y de un peso de 13.6 toneladas es independiente y descansa sobre dos cantilevers en apoyos de neopreno.  Lo anterior tiene como finalidad principal el no interrumpir el tráfico vehicular durante la construcción de esta pasarela, con excepción del tiempo de montaje de este sector central.

Este tramo central debe ser construido en un lugar muy cercano, que permita un corto transporte para su izaje con dos grúas de capacidad adecuada.

Para dar estabilidad a los dos sectores laterales que terminan en estos cantilevers, fue necesario la colocación de cuatro columnas de hormigón armado (una bajo cada viga principal).

Por lo anterior el sistema de fundación está conformado en cada extremo por una fundación común bajo las dos columnas, y otra fundación común bajo la llegada de las dos vigas al nivel del suelo, unidas ambas por vigas de arriostre para permitir un trabajo conjunto y estabilizar el empuje horizontal del arco.

2.        PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

En esta descripción se destaca principalmente aquellos aspectos constructivos especiales de esta solución estructural, además de hacer un seguimiento general sin entrar en mayores detalles entendiendo que la empresa constructora cumplirá en todo momento con los procedimientos normales de una buena ejecución :

1.  Instalación de faena para permitir un buen control y una buena ejecución de esta obra.

2.  Trazado y replanteo normal.
3.  Excavaciones sacando a botadero el volumen de tierra que no será ocupado posteriormente en los rellenos compactados.  Es necesario recomendar que por la ubicación de esta obra, y el poco espacio disponible, el contratista deberá cuidar de mantener una obra limpia y ordenada, permitiendo así ocupar el menor espacio posible.
4.  Por lo anterior se recomienda realizar en otro lugar la preparación de los encofrados y del fierro de refuerzo, y de no almacenar grandes cantidades de áridos, sino lo necesario para los vaciados inmediatos, y mejor aún si los hormigones se traen pre mezclados.
5.  Emplantillado de hormigón pobre para definir una buena ejecución de las fundaciones.
6.  Proceder a la confección de las fundaciones, con el normal encofrado, enfierradura en acero de 420 Mpa, y vaciado de hormigón de 21 Mpa.
7.  Paralelo a la ejecución de las fundaciones se deberá proceder a la construcción del tramo superior central del arco parabólico, para permitir un mayor envejecimiento de este hormigón armado, y tener así en el momento de montaje con grúas, un material con resistencia adecuada.
La fabricación de este elemento se deberá realizar prácticamente al pié de la obra, en aquel lugar donde no interrumpa el tráfico vehicular, o bien en un lugar muy cercano como puede ser la cancha Zapata de donde se realizaría su transporte al montaje en una chata de capacidad adecuada con la colaboración de dos grúas.

8.  Ejecución en paralelo de los dos extremos inferiores de la pasarela, en los que están considerados vigas laterales, losa de interconexión, diafragmas, grada de circulación peatonal, columnas de apoyo del cantilever, etc.

9.  Luego del adecuado envejecimiento de estos hormigones de 21 días, y manteniendo un sistema de apuntalamiento adecuado para resistir la carga del elemento central que pesa aproximadamente 13.6 toneladas, se procederá al montaje de este elemento central.
10.  El montaje de este elemento central se deberá planificar en detalle, para permitir su realización en el menor tiempo posible, con todas las consideraciones necesarios de seguridad, tales como la certificación de la calidad adecuada de los estrobos de izaje, etc.

   Es importante que durante el montaje, y con la colaboración de operadores calificados de las dos grúas, este se realice con el cuidado adecuado para no introducir cargas de impacto.
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